МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

Республиканское специализированное научно-реставрационное объединение «Росреставрация»

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПАМЯТНИКОВ

Москва — 1989

Методические рекомендации составлены в развитие ранее разработанных отделом химзащиты и консервации древесины института «Спецпроектреставрация» отчетов и рекомендаций по деревянным памятникам Российской Федерации.

Использованы нормативные документы — ТУ, ГОСТ, ОСТ, а также патентный поиск и библиография.

Работа касается ремонтно-реставрационного процесса деревянных сооружений и состоит из двух основных разделов: один из них посвящен принципу нанесения антисептического и антипиренного растворов ручным или моторным распылителем, работающим под давлением (методы пропитки непрерывным орошением и непрерывным наливом предназначены для обработки древесины в памятниках без их разборки). Авторы этого раздела — начальник отдела Шинаев С. Я. при участии инженеров Колосковой С. П. и Капустиной М. В.

Другой раздел описывает обработку древесины памятников с полной разборкой и переборкой элементов, т. е. принцип погружения на определенный срок в ванны предварительно подсушенной древесины конструкций или элементов зданий, а также древесины, идущей на замену поврежденных элементов-

Автор этого раздела — Шинаев С. Я.

Остальные разделы заключают в себе технологию пропитки, препараты для химзащиты древесины и другие сведения.

В работе учтены замечания специализированных научно-реставрационных производственных мастерских: Костромской, Новгородской, Архангельской и Карельской.

Рецензия на материалы по химической обработке конструкций и элементов из древесины получена от кафедры технических клееных материалов Сибирского технологического института (письмо № 105/31 от 26,04.87 г.).

Заключение по материалам для химической защиты древесины дала Сенежская лаборатория консервирования древесины (письмо № 584 от 24.08.81 г.).

В данной работе не отражен вопрос влияния экологии городской среды на качество защитного покрытия.

Конструктивно-технические решения данных методических рекомендаций предназначены для инженерно-технических специалистов, занимающихся работами по антисептированию на деревянных памятниках.

Утверждены на заседании научно-реставрационного совета объединения «Росреставрация» (Протокол № 8 от 24.07.89).

Объединение «Росреставрация», 1989 г.

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Консервирование древесины должна проводить бригада рабочих, предварительно ознакомленных с основными задачами, стоящими перед ними, со свойствами химикатов, используемых для химической обработки, с правилами техники безопасности для работающих с химическими средствами. Обработку можно проводить в теплое время года со среднесуточной температурой +5°С и выше.

К началу работ все необходимые химикаты и оборудование должны находиться на складе. Непосредственно у памятника или в другом удобном месте должен быть отведен участок для приготовления растворов и монтажа оборудования, сборки лесов. Перед допуском к процессу консервирования каждый исполнитель должен быть проинструктирован о правилах работы на строительных лесах.

Химикаты не должны постоянно лежать на площадке, их подносят по мере израсходования.

В непосредственной близости от места обработки необходимо организовать умывальник и аптечку. Рабочие должны хорошо знать свойства применяемых реактивов, возможное их воздействие на организм и уметь оказать первую помощь при отравлениях и ожогах.

Одновременно проводится подготовка постройки к антисептированию. До нее должна быть закончена механическая обработка пропитываемой конструкции, включая удаление и замену участков, потерявших механическую прочность в результате поражения гнилью.

Непосредственно перед обработкой определяется влажность древесины, подлежащей пропитке — она должна соответствовать минимальной эксплуатационной и не превышать 25%.

Иногда перед проведением работ необходима механическая чистка поверхности здания от пыли, загрязнений, а в некоторых случаях от мха, лишайников, водорослей.

ΙΙ. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ И ОГНЕЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

В настоящее время древесина как строительный материал в реставрационной практике успешно конкурирует с бетоном и металлом, что объясняется ее высокими строительными характеристиками, доступной ценой, а также способностью воспроизводиться.

Интенсивность разрушения, в том числе консервированной и антисептированной древесины, зависит от условий ее службы.

Напомним, что консервирование — это длительная защита древесины от биоповреждений, которая обеспечивается пропиткой антисептиками, то есть введением их и толщу сортиментов на определенную глубину (табл. 1). Антисептирование — кратковременная профилактическая защита древесины.

Сроки службы защитного слоя характеризуются активностью биоразрушения, особенностями увлажнения деревянной поверхности и скоростью вымывания из нее защитных веществ (расконсервирование), ГОСТ 20022.2 80.

Таблица 1

Защищенность древесины в зависимости от срока вымывания солей

| Объекты защиты | Источники увлажнения | Способ защиты | Годовая активн. биолог. разрушения | Класс условий службы (по каталогу) | Вымывание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренние конструкции и элементы памятников без контакта с грунтом | Увлажнение в замкнутом цикле или непроветри-ваемом помещении | Антисепти-рование | до 6 и больше | ΙΙ ΙΙΙ | Нет |
| Внутренние конструкции и элементы памятников | Слабое промерзание и периодический контакт с влагой | Консервиро-вание | до 6 и свыше 6 | ΙV V | Слабое |
| Наружные конструкции и элементы памятников (сваи, столбы крылец и фундаментов) | Почвенная и атмосферная влага | Консервиро-вание | свыше 6 | VΙ | Умеренное |

III. НАНЕСЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО И АНТИПИРЕННОГО

РАСТВОРА НА ДЕРЕВЯННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

III.1.	Общие положения

Данные методические рекомендации распространяются на реставрационно-ремонтные работы, связанные с антисептической и антипиренной обработкой деревянных построек, конструкций и элементов как при консервационных работах, так и при реставрационных.

Ремонтно-реставрационные антисептические работы предусматриваются при разборке памятников на отдельные конструкции и элементы, а также и без разборки.

Работы проводят при плюсовой температуре (не ниже + 5°С) и при отсутствии атмосферных осадков. В процессе работы нельзя допускать просыхания поверхности между циклами обработки. Этого добиваются, сокращая интервалы нанесения раствора или защищая поверхность влагоизоляционными материалами (например, полиэтиленовой пленкой).

При пользовании указанными методами следует руководствоваться нормативными документами, например СНиП часть III 4-80 «Техника безопасности в строительстве», М., 1981 г.

Необходимость ремонтно-реставрационных работ определяется заказчиком.

II 1.2. Пропитка древесины методом орошения

Пропитку производят за несколько циклов периодическим опрыскиванием обрабатываемой поверхности.

Глубина пропитки задается при обследовании памятника и зависит от степени пораженное древесины.

Для соблюдения технологии и получения высокого качества процесса поверхность, подлежащую обработке, делят на участки.

Пропиточный раствор наносят на обрабатываемую поверхность краскопультом, делая поступательные движения удочками слева направо. Обработку начинают с верхней части конструкции и ведут сверху вниз. Скорость поглощения древесиной раствора зависит от степени ее разрушения (глубины поражения).

Обработку прекращают при появлении потеков пропиточного раствора, затем участок укрывают влагоизоляционным материалом и переходят к следующему участку.

Количество циклов обработки (обычно 4—6) зависит от степени деструкции и заданной глубины защитного слоя.

Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы бревен, добиваясь полного насыщения их пропиточным раствором.

Каждую последующую обработку производят после полного поглощения древесиной раствора на заданную глубину.

После 4—6 циклов пропитки, проведенных в течение рабочего дня, обработанную поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают под ней в течение 3- 4 суток. Полиэтиленовую пленку прикрепляют к обработанной поверхности в нескольких местах рейками.

По истечении 3—4 суток полиэтиленовую пленку снимают, определяют глубину и качество пропитки. Если глубина пропитки недостаточна, весь описанный в п. IIΙ.2 цикл обработки повторяют.

IIΙ.3. Пропитка древесины методом непрерывного налива

Принцип работы устройства для подачи пропиточного раствора заключается в непрерывной циркуляции раствора по схеме: от питателя-сборника через фильтр, насос, наливное приспособление на обрабатываемую поверхность и затем снова в питатель-сборник.

Приспособление представляет собой металлическую, резиновую или полихлорвиниловую трубку с рядом расположенных по ее длине отверстий.

Если производительность наливного приспособления, состоящего in одной трубки, недостаточна для полного смачивания обрабатываемой поверхности, используют систему срубок, плотно соединенных между собой муфтами.

Длина срубки, диаметр отверстий и расстояние между ними устанавливаются в зависимости от производительности насоса и высоты обрабатываемой поверхности с таким расчесом, чтобы пропиточный раствор стекал из отверстий сплошной завесой.

Примечание. При производительности бытового насоса 25—30 л/мин. и максимальной высоте подъема столба жидкости 8,5 м длина трубки не превышает 3-4 м.

Приспособление для подачи пропиточного раствора устанавливают на кронштейны (гвозди), расположенные на верхнем венце конструкции, вплотную к обрабатываемой поверхности. Отверстия наливного приспособления должны быть обращены в сторону сруба.

Электронасос соединяется шлангами с наливным приспособлением и питателем-сборником.

Фильтр устанавливают на шланге, соединяющем насос с питателем-сборником.

Питатель-сборник представляет собой резервуар, предназначенный для питания наливного устройства и сбора жидкости, не поглощенной древесиной; его устанавливают под нижним венцом обрабатываемой конструкции. Емкость питателя-сборника должна быть достаточной, чтобы обеспечить полный цикл работы наливного устройства в течение рабочего дня.

Для поддержания оптимального влажностного режима, увеличения глубины проникновения пропиточного раствора и уменьшения его испарения, обрабатываемую поверхность до начала работ укрывают полиэтиленовой пленкой поверх наливного устройства и крепят эту пленку к обрабатываемой поверхности гвоздями.

III.3.1.	Технология пропитки методом непрерывного налива

Пропитку проводят после очистки подлежащей обработке поверхности от загрязнений. Для этого питатель-сборник наполняют водой и через наливное устройство смывают загрязнения.

Затем питатель-сборник наполняют пропиточным раствором, который через наливное устройство поступает на обрабатываемую поверхность.

Пропитка осуществляется за счет обильного смачивания пропиточным раствором обрабатываемой поверхности.

По мере расхода пропиточного раствора резервуар пополняют. Количество циклов обработки зависит от заданной глубины пропитки (2—3 цикла обеспечивают, приблизительно, глубину 1 —1,5 мм).

Расход пропиточного раствора с учетом потерь (10—20%) при обработке древесины методом непрерывного орошения ориентировочно составляет 16 л на 1 м2, при обработке методом периодического орошения — 20 л на 1 м2.

По окончании пропитки соль, выступающую на обработанной поверхности, смывают водой.

Весь процесс производится под полиэтиленовой пленкой (п. III.2), которую снимают лишь через 3—4 дня после окончания работ по нанесению раствора.

Проникновение раствора в древесину происходит под действием капиллярных сил отчасти незначительного гидростатического давления.

Глубина проникновения раствора зависит от его плотностип, проницаемости древесины и срока выдержки ее в ванне.

Для повышения интенсивности пропитки целесообразно применять подогретые растворы.

ΙΙΙ.4. Метод погружения древесины в раствор

Метод погружения (вымачивания) предназначен для пропитки лесоматериалов IX—XI классов службы (по ГОСТ 20022.2-80) и пилопродукции (деталей и заготовок) II—XII классов службы.

Сущность способа заключается в следующем: материал загружается в ванну с раствором и находится в ней определенное время, необходимое для пропитки древесины на требуемую глубину. Глубина пропитки задается в зависимости от породы, сечения, состояния древесины.

Вымачивание производят в деревянных или металлических ваннах с крышкой, снабженных противовсплывным устройством.

Пропитку вымачиванием органикорастворимыми антисептиками осуществляют при комнатной температуре. Для интенсификации процесса раствор можно подогреть до 40— 60°С.

Продолжительность вымачивания в каждом отдельном случае зависит от влажности древесины, породы и плотности раствора. Ее устанавливают опытным путем, определяя глубину пропитки на контрольных деталях. В среднем коэффициент диффузии (м2/с), глубина пропитки по заболони водорастворимыми антисептиками составляет не более 3 мм в сутки (в направлении поперек волокон). Глубина пропитки растворами натриевых солей в среднем составляет 1—2 мм в час (табл. 2).

Таблица 2

Режимы пропитки способом вымачивания

| Пропитываемый материал | Температура °С | Продолжительность, сутки |
| --- | --- | --- |
| Детали, заготовка толщиной; мм: |  |  |
| 16-25 | 20-40 | 2 |
| 25-50 |  | 4 |
| свыше 50 |  | 6 |

III.4.1. Подготовка материала к пропитке в ванне

Лесоматериалы, изделия из древесины, детали и заготовки перед пропиткой должны быть высушены до влажности, не превышающей 25%, перед пропиткой водорастворимыми антисептиками — до влажности, не превышающей 30%.

Всю механическую обработку изделий, деталей и заготовок (сверление отверстий, выемка пазов и др.) необходимо проводить до пропитки. При невозможности выполнения этого требования допускается механическая обработка после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью концентрированного раствора того же антисептика на обнажившиеся непропитанные поверхности.

Лесоматериалы из древесины 2 и 3 групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2-80 (ель, лиственница, пихта, ядро сосны, дуб и др.) перед пропиткой необходимо накалывать в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.3-75. Пилопродукцию из этих же пород древесины следует накалывать, если ее толщина превышает 25 мм. Глубина накола должна соответствовать требуемой глубине пропитки.

В одну загрузку комплектуют лесоматериалы одной группы пропитываемости, пилопродукцию — одной группы пропитываемости и одинаковой толщины.

Круглые лесоматериалы укладывают в ванну без прокладок, пилопродукцию формируют в пакеты, укладывая каждый ряд на прокладки. Разрешается также формирование насыпных пакетов без прокладок.

III.4.2. Технология пропитки

Подлежащий пропитке материал загружают тельфером или кран-балкой в ванну, и затем насосом подают в нее пропиточную жидкость.

Уровень заливаемой в ванну жидкости должен в процессе пропитки превышать поверхность материала на 80— 100 мм.

Температура холодной пропиточной жидкости должна составлять 20—40°.

Продолжительность пропитки в основном зависит от размеров пропитываемых материалов, специфики установки и других факторов. Поэтому режимы пропитки устанавливаются на каждом участке с учетом номенклатуры пропитываемых деталей (см. табл. 2).

III.5.	Метод диффузионной пропитки

Осуществляется двумя способами: при первом антисептические пасты или концентрированные растворы (30—10%) быстро диффундирующих антисептиков наносят на всю поверхность конструкции и затем выдерживают эти конструкции в условиях, исключающих просыхание древесины. При втором способе в зоне, наиболее опасной по гниению, на поверхность наносят антисептические пасты, а затем — гидроизоляцию. Конструкции вводят в эксплуатацию без выдержки.

Влажность древесины для такого способа пропитки должна быть не ниже 50% по заболони и 35% по ядру.

Для пропитки рекомендуются следующие антисептики:

— фтористый натрий

— препарат ББ-32

— комплексный препарат: бура, борная кислота и соли аммония.

В условиях эксплуатации материалов плоского сечения толщиной от 5 см и выше устанавливаются следующие нормы расхода антисептиков, г/м2: фтористого натрия — 100— 200; препарата ББ-32—100—250; комплексного препарата и ПХФ-а — 150—300.

IV. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Контролю подлежат: предпропиточная влажность материала, продолжительность пропитки, концентрация раствора антисептиков, скорость поглощения древесиной и глубина пропитки.

Если первоначальная влажность материала выше допустимой (п. 1), то нельзя будет получить необходимую глубину пропитки. Предпропиточную влажность материала определяют по ГОСТ 20022.6-79 следующим образом. У пиломатериалов, содержащих заболонь и обнаженное ядро, берут по две пробы из ядра и заболони. Из круглых лесоматериалов отбирают пробы длиной 50 мм, из пиломатериалов — 30 мм или на всю толщину. Перед взвешиванием от пробы, за исключением сквозных, отбрасывают 10 мм наружной зоны.

Пробы взвешивают с точностью до 0,01 г и сушат в сушильном шкафу при температуре 103±2°С, после чего их помещают в эксикатор с хлористым кальцием, где они остывают до комнатной температуры, и затем взвешивают повторно. Влажность проб рассчитывают по формуле:

где Wп — влажность пробы,

Q1 — вес пробы до сушки, г,

Q2 — вес пробы после сушки, г

Если влажность 90% проб соответствует нужным величинам, а влажность 10% проб превышает эти величины не более чем на 5%, материал может поступать в пропитку.

Концентрацию растворов антисептиков определяют ареометром по плотности.

Контроль за качеством пропитки осуществляют индикатором (табл. 3).

Таблица 3

Индикатор для определения антисептиков в древесине

| Антисептик | Индикатор | Окраска пропитанной древесины после нанесения индикатора | Время, через которое проявляется окраска, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый натрий, кремнефтористый аммоний | Цирконализа-риновый лак | Желтая | 10 |

Цирконализариновый лак приготовляют за 15—20 мин. до процесса смешиванием объемов 0,84%-ных растворов ализаринового красного в воде и хлорокиси циркония в 10%-ной соляной кислоте. Исходные растворы могут храниться по отдельности несколько месяцев.

На поверхности распила и на пробе, отобранной буром, замеряют минимальную глубину пропитки, суммируют полученные данные и затем вычисляют среднее арифметическое всех замеров. Эта величина характеризует минимальную глубину пропитки всей загрузки.

V. ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

V.1. Выбор защитных средств

Средствами химической защиты деревянных конструкций от биологических разрушителей и возгорания являются химическис вещества и их смеси, повышающие стойкость древесины к микроорганизмам, грибам и насекомым и снижающие ее горючесть и способность к тлению.

Выбор защитных средств производится в зависимости от вида и степени поражения и породы дерева, а также с учетом сохранения эстетических свойств памятника.

Для пропитки деревянных конструкций и элементов, не подвергающихся воздействию всевозможных видов увлажнений, рекомендуется применять антисептики, рецептура которых приведена в табл. 2.

Для пропитки деревянных конструкций, подвергающихся воздействию влаги, рекомендуются антисептирующие препараты согласно табл. 4.

Для защиты деревянных конструкций от возгорания пропитку производят антипиренными растворами.

Для комплексной защиты деревянных конструкций рекомендуются составы, приведенные в табл. 4—7.

Таблица 4

Рецептура антисептирующих составов для пропитки деревянных конструкций, не подвергающихся воздействию всевозможных видов увлажнений. Составы, не меняющие эстетический вид древесины и не влияющие на организм животных

| Марка защитного средства, ГОСТ | Компоненты | Содержание, вес. ч. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый натрий ГОСТ 2872-79 | Фтористый натрии | 3,5 | Высокотоксичный, хорошо проникает в древесину. Не имеет цвета и запаха. Хорошо растворим в воде. Легко вымывается, корродирует черные металлы |
|  | Вода | 96,5 |  |
| ББ-32 ГОСТ 23787.7-79 | Бура техническая | 2,5 | Хорошо проникает в древесину. Не имеет цвета и запаха. Хорошо растворим в воде. Легко вымывается. Обладает антипиренными свойствами. |
|  | Борная кислота | 2,5 |  |
|  | Вода | 96,0 |  |

Таблица 5

Препараты для пропитки деревянных конструкций, подвергающихся воздействию воды; незначительно меняют вид древесины, не оказывают неблагоприятного влияния на организм животных

| Марка защитного средства | Компоненты | Содержание, вес. ч. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| ХМФ-221 ГОСТ 23787 9-80 | Бихромат натрия | 50 | Трудно вымываемый. Незначительно меняет цвет древесины (зеленоватая окраска). Корродирует металл. |
|  | Сульфат меди | 30 |  |
|  | Фторид натрия | 20 |  |
| ХМ-11 ГОСТ 23787 8-80 | Бихромат натрия | 50 |  |
|  | Сульфат меди | 50 |  |
| ХМББ ГОСТ 22787 4-8 | Бихромат натрия | 25 |  |
|  | Сульфат меди | 25 |  |
|  | Бура техническая | 17 |  |
|  | Борная кислота | 33 |  |
| ХБ ОСТ 6-01-76-79 ГОСТ 18395-73 | Хлорамин Б | 10 | Трудно вымываемый. Медленно проникает в древесину. Древесина темнеет. Не корродирует металл. |
|  | Зеленое масло | 20 |  |
|  | Уайт-спирит | 70 |  |
| ХНУ ОСТ 6-01-76-79 ГОСТ 18395-73 | Хлорамин Б | 13 |  |
|  | НР-1 | 25 |  |
|  | Уайт-спирит | 62 |  |

Таблица 6

Состав диффузионных паст (по ГОСТ 20022.2-80)

| Марка пасты | Компоненты | Содержание, вес. ч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Паста «Союз- антисептик» ФН-П | Фтористый натрий Каменноугольный лак-Б Бентонитовая глина Вода | 44 17 13 26 | Все четыре марки пасты по направленности действия могут быть и антисептиками, и антипиренами. Медленно диффузируют в древесину. Не корродируют металл. |
| ЦНИИ-1П ПАЛ-Ф | Фтористый натрий Каолин Латекс СКС-65Г-П Вода | 46 17 15 22 |  |
| ПАЛ-КФА | Кремнефторид аммония Каолин Латекс СКС-65Г-П Вода | 25 25 7 43 |  |
| Паста ин-та «Спецпроект- реставрация» ХБГ-К | Бура техническая Борная кислота Гашеная известь Вода | 2D 30 40 14 |  |

Таблица 7

Препараты, обладающие антипиренными (огнезащитными) свойствами

| Марка защитного средства, ГОСТ | Компоненты | Содержание, вес. ч. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| СД ГОСТ 2387.7-79 | Сульфат аммония | 28 | Корродирует черные и цветные металлы. Не обладает антисептическими свойствами. Повышает гигроскопичность. |
|  | Диаммонийфосфат | 12 |  |
|  | Вода | 60 |  |
| ББ-32 ГОСТ 23787.6- 79 | Бура техническая | 20 | Не корродирует металл. Не повышает гигроскопичность. Имеет высокую проницаемость, безвредна, обладает антисептическими свойствами. |
|  | Борная кислота | 20 |  |
|  | Вода | 60 |  |
| КБ | Карбонат калия Борная кислота Вода | 38 10 52 |  |

V.2. Рецептура растворов

Растворы защитных средств следует приготовить в закрытых емкостях с подогреваемыми устройствами.

Навеску каждого компонента препарата в кг вычисляют по формуле:

где: Q — количество приготовляемого раствора, кг

G — содержание компонентов в препарате, %

а — заданная концентрация раствора, %

f — содержание основного вещества в техническом продукте, %

Пример: Требуется приготовить 100 кг 5%-ного раствора препарата ХМФ-221; процентное содержание компонентов в препарате составляет:

Бихромат натрия — 40

Сульфат меди (медный купорос) — 40

Фторид натрия (фтористый натрий) —20

Навеска бихромата натрия.

Содержание основного вещества в техническом продукте 87%.

Навеска медного купороса.

Содержание основного вещества в техническом продукте 93%.

Навеска фтористого натрия.

Содержание основного вещества в техническом продукте 80%.

Количество добавляемой воды:

100— (2,29 +2,15 + 1,25) = 94,31 кг

Для лучшей растворимости химикатов при приготовлении растворов металлосодержащих солей воду необходимо подогревать до температуры 60°С, а остальных растворов — до 60—75° С.

V.3. Контроль результатов пропитки

Контролю подлежат:

— расход пропиточного раствора на единицу площади;

— концентрация раствора;

— глубина пропитки;

— удельное поглощение защитного вещества.

Глубина пропитки определяется на пробах, взятых пустотелым буром. Бур вводят в древесину на глубину, превышающую заданную глубину пропитки на 5 мм. Ширина окрашенной зоны измеряется индикаторами (табл. 8).

Таблица 8

Рекомендуемые индикаторы

| Антисептик | Индикатор | Окраска после проявления |
| --- | --- | --- |
| Хроммедный (ХМК, ХМ-5) | 5% спиртовой раствор дефинилкарбазида (5% дефинилкарбазида, 20% ледяной уксусной кислоты, 75% спирта ректификата) | Фиолетово-синяя |
| Борсодержащий (ББ-32) | 0,1% водный раствор пирокатехина фиолетового, доведенного нитратно-фосфатным буфером до рН-8.1 | Красная |

Пробы на определение глубины пропитки берут с обработанных поверхностей из расчета: одна проба на каждые 3 м2. Буровые отверстия заделывают специально изготовленными деревянными пробками, пропитанными теми же химическими составами, что и обработанный участок древесины.

V.4. Приготовление рабочих растворов

Каждый раствор антисептиков приготовляют в отдельном баке, снабженном мешалками. Сначала в бак заливают воду, включают мешалки, а затем поочередно засыпают компоненты раствора в любом порядке.

При приготовлении раствора фтористого натрия воду подогревают до температуры 80°С.

Раствор хлористого натрия рассчитывают по формуле п.V.2

Концентрацию растворов контролируют по их плотности (см. табл. 9) с помощью ареометра или по сухому остатку (отбирают пробу и ее высушивают).

V.5. Определение количественного содержания антисептика

Несмотря на то, что общее поглощение антисептика и глубина пропитки задаются в зависимости от характера объекта защиты, по окончании работ необходимо проверить реальное содержание антисептика в обработанном объекте химическим методом.

Таблица 9

Зависимость плотности раствора от массовой доли сухого вещества

Учитывая особенности отбора проб с памятников (невозможность отобрать большое количество проб древесины) разработаны специальные микрометоды для определения бора, азота, хлора, фтора. Причем принимается еще одно допущение — независимо от глубины пропитки антисептиком поглощение определяется только на глубине 5 мм. Такая величина вполне отражает количественное содержание антисептика и является удобной для оценки результатов обработки и устойчивости к вымыванию.

Ниже приводятся методики количественного определения рекомендуемых антисептиков, поглощенных древесиной:

Борсодержащие препараты -  определение бора.

Азотсодержащие — определение азота.

Фтористый натрий — определение фтора.

V.5.1. Методика определения бора

(Калориметрический метод)

Реактивы

Серная кислота концентрированная

Азотная кислота концентрированная

Ацетат аммония

АШ — кислота

Салициловый альдегид

Аскорбиновая кислота.

Посуда

Колбы Кьельдаля 50 мл

Мерные колбы на 100, 50, 1000 мл

Пипетки 5, 10 мл.

Ход анализа

Навеску древесины 3—5 мг (в зависимости от содержания бора), взвешенную на торсионных весах, помещают в колбу Кьельдаля и заливают 2 мл концентрированной серной кислоты и 2 каплями концентрированной азотной. Одновременно ставят холостой опыт (без навески).

Сжигают на плитке до полного осветления раствора, затем содержимое колбы после охлаждения переносят в мерную колбу емкостью 50 мл.

В мерную колбу емкостью 100 мл отбирают такую аликвотную часть раствора (5—25 мл), чтобы содержание бора в 100 мл раствора составляло 30—100 мкг.

Добавляют 10 мл буферного раствора и 10 мл азометина Н.

Доводят до метки бидистиллятом, перемешивают, выдерживают 2 часа и измеряют оптическую плотность в кварцевой кювете толщиной 2 см при 415 нм (светофильтр № 3) относительно раствора холостого опыта.

Одновременно определяют оптическую плотность двух стандартных растворов, содержащих количество бора, близкое к определяемому.

Содержание бора в анализируемом растворе рассчитывают по формуле:

С х— концентрация бора в анализируемом растворе,

С1, С2 — концентрация бора в стандартных растворах,

D x—оптическая плотность анализируемого раствора,

D1, D2 — оптическая плотность стандартных растворов.

Содержание бора в навеске вещества рассчитывают по формуле:

где С х—концентрация бора в фотометрируемом растворе, мкг/мг

а — объем = 50 мл

В — навеска древесины, мг

d — аликвотная часть раствора, мл.

Приготовление растворов

1. Стандартные растворы

0,8813 г буры или 0,5722 г борной кислоты растворяют в 1 л воды и разбавляют в 10 раз (в 100 мл колбу отбирают 10 мл и доводят водой до метки). 1 мл такого раствора содержит 10 мкг бора.

2. Буферный раствор ацетата аммония

Смешивают 100 мл 50% ацетата аммония и 16 мл серной кислоты приблизительно 25%. (1:4).

3. Раствор азометина

3 г азометина и 10 г аскорбиновой кислоты растворяют в 500 мл воды. Хранят в закрытой посуде в темноте 4—5 дней. Фильтруют через стеклянный фильтр.

V.5.2. Синтез азометина Н

Растворяют 18 г АШ-кислоты в 1 л воды при слабом нагревании (30—40°С). Если раствор прозрачный, то фильтровать не надо.

В круглодонной колбе нейтрализуют раствор 10% едким калием по универсальной индикаторной бумаге.

Затем по каплям прибавляют 4 мл концентрированной соляной кислоты, непрерывно помешивая раствор до pH = 1,5 —3,0. Выпадает осадок.

Добавляют 20 мл салицилового альдегида и энергично перемешивают раствор механической мешалкой в течение часа при слабом нагревании.

Оставляют раствор на ночь для полного осаждения азометина Н.

V.5.3. Микрометод определения фтора

1. Реактивы

Ализаринсульфонат натрия

Едкий натрий 0,1Н

Азотная кислота 1:50

Монохлоруксусная кислота, азотнокислый торий.

2. Посуда

Конические колбы емкостью 250 мл на шлифах

Крышки со шлифами и крючками.

3.Ход анализа:

Навеску древесины в 6—7 мг, взятую на торсионных весах, помещают в коническую колбу емкостью 250 мл, поставленную в платиновую корзинку, и сжигают в токе кислорода. Поглотитель — 20 мл дистиллированной воды;

кислород пропускают 2 минуты.

После 45 мин. обмывают крышки дистиллированной водой, к полученной плавиковой кислоте добавляют 0,6 мл индикатора — ализаринсульфоната натрия, 2—3 капли 0,1Н щелочи; 1—2 капли азотной кислоты (1:50), 2,5 мл буферного раствора — монохлоруксусной кислоты до pH = 2,9—3,0.

Полученный раствор титруется азотнокислым торием до изменения окраски от желтой к светло-розовой.

Если анализируется большое содержание фтора, то раствор разбавляют водой до 50 мл и на титрование берется 5—10 мл раствора.

Содержание фтора рассчитывают по формуле:

где V — объем титранта, использованного для рабочего опыта,

V0 — объем титранта, использованного для холостого опыта,

m — навеска древесины, мг

к — поправка к нормальности азотнокислого тория.

VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ

VI.1. Техника безопасности

Почти все препараты, применяемые для пропитки древесины, токсичны для человека, и работа с ними требует соблюдения техники безопасности и производственной санитарии.

К работе по химической защите древесины допускаются сотрудники, ознакомленные с правилами работы с антисептиками и мерами предосторожности.

К работе с антисептиками не допускаются сотрудники, имеющие повреждение кожи (порезы, царапины, трещины) или страдающие аллергией и экземой.

Для работы с антисептиками рабочим выдается спецодежда: комбинезоны, резиновые сапоги, фартуки прорезиненные, перчатки резиновые, брезентовые рукавицы, а также пылеулавливающие респираторы и защитные очки.

На специально отведенных участках (или в помещениях) должны быть установлены умывальники с мылом и индивидуальными полотенцами, бачки с кипяченой водой, аптечки.

Курить и принимать пищу во время работы с антисептиками запрещается.

Перед приемом пищи необходимо снять спецодежду, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Хранение питьевой воды и антисептических растворов в сосудах одинаковой формы не допускается.

Работы по приготовлению антисептических растворов с использованием органических растворителей следует выполнять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Антисептики хранят вне рабочей зоны в специальных помещениях, снабженных замками.

По окончании работ с препаратами для пропитки дерева тару, аппаратуру, инструменты следует промыть, а использованный обтирочный материал уничтожить.

VI.2. Защита окружающей среды

При работе с растворами должны приниматься меры, гарантирующие защиту окружающей среды.

Растворы должны храниться в резервуарах с плотно закрывающимися крышками. Резервуары должны находиться под навесом.

Резервуары или другие емкости должны быть установлены так, чтобы исключить возможность просачивания хранящихся в них растворов в окружающую среду.

Емкости или резервуары, предназначенные для приготовления растворов, должны быть установлены на поддонах, имеющих уклон в сторону сборников отходов.

Рабочую площадку (зону) необходимо изолировать от посторонних.

Вопросы, связанные с утилизацией отходов, должны решаться компетентными органами (СЭС).

VI.3. Инструменты и оборудование

Для производства работ по пропитке древесины необходимы следующие инструменты и оборудование:

— краскопульт электрический СО61 ГОСТ 13413-75;

— электронасос бытовой центробежный «Кама» — 5 ТУ 16-539, 995-75;

— «Кама» — 3 ТУ 16-539, 735-73;

— механическая малая растворомешалка;

— шланги (трубки) резиновые или полихлорвиниловые с внутренним диаметром 20—25 мм;

— муфты соединительные;

— питатель-сборник;

— бочки металлические емкостью 200 л;

— пленка полиэтиленовая;

— весы технические;

— совки торговые;

— молотки;

— гвозди.

VI.4. Расход основных материалов

Средний расход водного раствора антисептика на 1 м2 обрабатываемой площади поверхности составляет 0,5 л.

Количество сухого вещества можно определить, зная площадь обрабатываемой поверхности.

Пример: Если площадь обрабатываемой поверхности равна 1000 м2, то необходимое количество раствора будет

0.5л х 1000 м2 = 500 л/м2.

На 0,1 л раствора требуется 0,035 кг сухого вещества (фтористый натрий), следовательно, на всю обрабатываемую поверхность необходимо:

Примечание: СНиП Ш-B 7-89 допускает расход сухих солей на 1 м2 не менее 0,1 кг.

VII. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ

Помимо записей в журнале пропитки (см. Приложение 1,2) работы по химической обработке должны быть оформлены актами.

В акте указывается:

— название музея (местности), где проводилась обработка,

— название постройки,

— конструкции, подвергнутые обработке,

— ориентировочная площадь обработки,

— способ обработки,

— антисептики,

— концентрация раствора,

— расход пропиточной жидкости,

— кратность обработки.

Такой акт составляют непосредственно после проведения работ. Его скрепляют подписями представителей двух сторон: производящей работу и принимающей.

Возможна другая форма акта — отчет о дополнительных исследованиях качества обработки. После проведения лабораторных анализов к акту прилагаются следующие данные:

— глубина пропитки антисептиком, мм,

— общее содержание сухих солей в древесине, кг/м3,

— параметры защищенности древесины и указание среднего срока службы древесины, лет.

Приложение 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

поглощения жидкости при пропитке

Номер панели (кровли) _____________________________________________

Площадь ______________________________________________________м2

Антисептик _____________________________________________________

Концентрация 	___________________________________________________%

| Дата | Количество пропиточной жидкости, л |  | Дата | Количество пропиточной жидкости, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | налито в верхний резервуар | слито из нижнего резервуара |  | налито в верхний резервуар | слито из нижнего резервуара |

Итого:

Количество пропиточной жидкости, поглощенное пропитываемой

поверхностью	____________________________________________________л

Количество пропиточной жидкости, поглощенное 1м2 пропитываемой

поверхности  _____________________________________________________л

Подпись оператора-пропитчика ______________________________________

Подпись контролера_______________________________________________

Приложение 2

ЖУРНАЛ

регистрация данных пропитки

| Объект обработки | Порода древесины | Способ пропитки | Антисептик | Температура пропиточной жидкости | Концентрация пропиточного раствора | Кратность обработки | Пропиточная жидкость, г/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | удержание | расход |

«__» ____________ 19___ г.                   Подпись _______________________________

ЛИТЕРАТУРА

АНДРЕИЧЕВА Н. А. и др. Защита древесины от гниения. М., Гос-стройиздат, 1903.

АХРЕМОВИЧ М. Б. Защита деревянных конструкций от гниения и древоточцев.     Изд. литературы по строительству. Л., 1972.

ГОРШИН С. Н. Консервирование древесины. М., Лесная промышленность, 1977.

КАЛЬНИНЬШ А. Я. и др. Консервирование и защита лесоматериалов. М., Лесная промышленность, 1971.

КОНДРАТЬЕВ С. Ф. и др. Защита древесины. Киев. Будивельник, 1976.

СЕРГОВСКИЙ П. С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины.   Изд. 3-е. М., Лесная промышленность, 1975.

СКОБЛОВ Д. А. Борьба с вредителями деревянных конструкций. Изд-во литературы по строительству, М., 1958.

ЮРГЕНС Н. Э. Дерево и его консервирование. М-Л., 1930,