Министерство культуры Российской Федерация

Проектный институт по реставрации

памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"

ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО МЕТАЛЛА

Часть 2

Москва 1992

Вторая часть справочника по основам реставрации архитектурного металла посвящена конкретным вопросам консервации в реставрации металлических элементов архитектурных сооружений. Приводятся основные правила техники безопасности при производстве работ с архитектурным металлом. Издание сопровождается терминологическим словарем.

Автор - бывший главный технолог объединения "Росреставрация", член технологической комиссии по реставрации металла Методического совета Министерства культуры - Л.С. Гельфельд.

Справочник адресован рабочим-реставраторам, архитекторам, учащимся специализированных учебных заведений, мастерам и прорабам для практической работы при реставрации памятников архитектуры, имеющих металлические элементы.

© Институт Спецпроектреставрация, 1992

I. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО МЕТАЛЛА

I.I. Основные принципы

Всестороннее научное изучение архитектурного металла теснейшим образом связано с памятником архитектуры: его общестроительными конструкциями и материалами (кирпичной, каменной кладкой, деревом, штукатуркой, росписью, предметами прикладного искусства); датировку металла проводят по характеру об работки и его клеймам.

Изучение особенностей архитектурного металла; назначение конструкций, их коррозионное состояние, прочность (балочные перекрытия, фермы, конструкции крыш, глав, шпилей; каркасы, ограждения, решетки, подставы, связи и т.п.).

Изучение архивных материалов, договоров со строителями, кузнецам, установление поновлений и реставраций.

Лабораторные исследования металла на виды коррозии, прочность конструкций, составы сплавов, возможность применения различных видов пайки, сварки, расчистки от коррозии и масляных покрасок и т.п.

Выработка технологической "тактики" реставрации: с разборкой конструкций из металла (строительных конструкций из камня, кирпича, дерева и других материалов с временным укреплением и подпором основных архитектурно-строительных элементов - сводов, арок, колонн, столбов, элементов, стен и т.п.) или без разборки.

Разработка технологии консервации методами катодной и протекторной защиты от коррозии, а также шпатлевок, грунтовок, герметиков и покрасок.

Разработка методов монтажа металлоконструкций с производством общестроительных работ, предварительной вычинкой кирпича, камня, дерева и других видов материалов, заготовкой гнезд для последующей установки металлических элементов (балочных конструкций), связей, перемычек, парапетов, балконных и лестничных ограждений, лестничных маршей, настила металлических полов, оконных решеток, ставен и т.п.

Разработка методов реставрации архитектурного металла (литья, ковки чеканки, гальванопластики, металлопластики, наплавок) с предварительным изготовлением моделей недостающих элементов декора или включением в модель элементов подлинника для последующей формовки и отливки.

Определение вида материала, применяемого в реконструкции и воссоздании декоративных элементов архитектурного металла: легкоплавкий сплав алюминия, полимерные и кремнийорганические материалы и т.п.

Разработка методов и видов креплений элементов между собой (пайка, кузнечная сварка, газо- или электросварка, клепка, склейка и т.п.) и установка на памятнике с разборкой фрагментов, демонтажом и транспортировкой для реставрации в мастерские или производство работ на месте с последующим монтажом на памятнике, с применением определенных механизмов и приспособлений для этого. На кровельные покрытия должны быть даны развертки, лекала и рабочие чертежи с указанием видов сочленений картин (например, "в фальц", "в рейку", "в заклепку"), а также шаблоны на фигурные элементы.

В проекте реставрации архитектурного металла должны найти отражение вое технологии работ по расчистке, окраске, позолоте и другим видам декоративной отделки с максимальным сохранением подлинных элементов и фрагментов памятника, с особым бережным отношением ко всем способам отделочной художественной техники древних металлов.

В каждом конкретном случае вопрос об определении квалификации и специальности прямых исполнителей реставрационных работ должен решаться комиссией (архитекторами, искусствоведами, представителями органов инспекции охраны памятников) на месте с составлением соответствующего акта на производство работ.

К реставрационным работам могут быть допущена только аттестованные комиссией органов культуры реставраторы-художника по металлу определенной категория или класса, в то время как к реставрации кровельных покрытий, орнаментальных чугунных элементов и т.п. могут быть допущены рабочие - реставраторы кровельных покрытий, реставраторы металлических конструкций или реставраторы художественных изделий и декоративных предметов не ниже 4-6 разрядов.

В отдельных случаях для производства реставрационно-консервационных газет могут привлекаться различные группы реставраторов с конкретным определением видов и места работ.

В акте на производство реставрационных работ также должна быть определена категория сложности архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника (I,II или III категории) и сформулировано заключение по техническому состоянию металлических конструкция памятника с приложением фиксационного (по металлу) чертежа, карт утрат и выводами по результатам исследований.

Акт на производство реставрационных работ должен быть составлен в 5 экземплярах: для заказчика, для инспекции по охране памятников, для исполнителей, для проектной организации, для архива учреждения.

В процессе производства реставрационных работ проводится фотофиксация до начала работ, в процессе и после их окончания (фотоотпечатки 13x12 см с четким изображением сюжета) в количестве 5 экземпляров каждого сюжета.

В отдельных случаях, когда это необходимо, составляются акты на скрытые виды работ по существующим правилам (при расчистке от коррозии и покрасок, при восполнении утрат с последующей покраской и т.п.).

В технологической части проекта реставрации архитектурного металла и в акте на производство работ должны излагаться правила техники безопасности, производственной, санитарной и противопожарной безопасности (так как при производстве реставрационных работ по металлу исполнители имеют дело с огневыми работами, механизмами, химическими реактивами, растворителями, смывками, окрасочными составами на различной основе, герметиками, кислотами и щелочами), а также правила техники безопасности при работе на высоте.

Учитывая специфику производства реставрации архитектурного металла, необходимо строго соблюдать последовательность операций и технологию работ, особенно это касается реставрации художественного металла - золотой наводки, гравированных на металле рисунков и т.п.

Замена материалов должна быть, письменно согласована с технологами-химиками. При использовании золота и серебра в процессе реставрации архитектурного металла автор проекта реставрации - архитектор должен выдать исполнителям всю необходимую документацию: расчеты площадей под золочение, нормы расхода драгоценных металлов и т.д. согласно существующим правилам. Например, должен быть указан вес сусального зелота в книжках в зависимости от условий эксплуатации позолоты (в интерьере, при позолоте глав, крестов, подзоров), вид золоченая (на "мордан", "на гульфарбу" или Ян-52), методы промывки и очистки старой позолоты /42/ .

Необходимо отметить, что снятая позолота методом соскабливания или позолота вместе с металлическим покрытием, а также остатки позолоты от нового золочения подлежат сдаче на специальные заводы по переработке отходов цветных и драгоценных металлов / 42 /.

I.2.	Рекомендации по расчисткам, покраскам,

тонировкам металла

После тщательного наружного осмотра предметов архитектурного металла, определения его вида, состава, художественной ценности, конструктивных особенностей, внешних факторов, воздействующих на памятник (температурно-влажностный режим, экологическая обстановка), необходимо определить технологическую тактику, приемы и методы реставрации, последовательность проведения работ, а также методы консервации, укрепления, защиты от коррозии и другие.

I.2.1.	Расчистка и подготовка поверхности

- Металла

Первым этапом в исследовании металла и его дальнейшей реставрации и консервации является расчистка и подготовка поверхности под различные виды обработки.

В зависимости от вида металла и сплавов, наличия декора, его характера, технологии изготовления (просечка, ковка, чеканка, литье, гальванопластика, выколотка и т.п.) выбирается вид расчистки: химический, огневой или термический, пескоструйный, водопескоструйный, дробеструйный, абразивный, пароотпарочный, физический, осуществляемый ударными и режуще-скоблящими инструментами (скальпелями, царапками, клюкарзами, иглами, стальными щетками и т.п.) с последующей промывкой, нейтрализацией и обезжириванием объектов реставрации.

Расчистки в реставрации имеют различное назначение:

-	расчистки-зондажи, связанные с научным изучением памятника в целях реставрации, служат уточнению первоначального облика, состояния, характера изменений, ремонтов, поновлений, выявлению художественных, конструктивных и технологических особенностей конструкций и материалов памятника (документируемые специальными актами, ведением журналов, обмерами, фотографиями, графической документацией и т.п.);

-	пробные расчистки определяют и отрабатывает методы, рецептуры и технологии расчистки металлических элементов памятника архитектуры;

-	расчистки - "марки" - послойное раскрытие красочного слоя для выявления характера и видов красочных наслоений, первоначальных окрасок, рельефа, рисунка, масляно-лаковых покрытий, позолоты. Расчистки - "марки" документируется так те, как и расчистки-зондажи; они имеют ограниченный характер (несколько см2) и оставляются на объекте (фрагменте) постоянно для контроля правильности определения цвета, фактуры, вида окраски и декоративной обработки в процессе реставрации;

-	фрагментарные расчистки - расчистки металла в отдельных местах для выявления и сохранения подлинных фрагментов, уцелевших на памятнике в процессе его существования;

-	полная расчистка металла от покрасок, наслоений и коррозии для последующей антикоррозионной обработки и окончательной декоративной отделки как с сохранением первоначальных окрасок и отделки глубины рельефа, так и с полной расчисткой мест утрат до поверхности металла (в зависимости от реставрационного задания).

В ходе расчисток определяется общее состояние металла, вид металла и его сплавов, прочность, характер, скорость образования коррозии, технология изготовления металлических элементов методами литья, ковки, прокатки, чеканки, выколотки, гальванопластики, гравировки, различных видов "наводки", лужения, золочения т.п.

Необходимо отметить, что каждый вид архитектурного металла требует своей специфики осмотра к реставрации. Например, декоративный металл ( просечной, золотая наводка, серебрение, золочение, росписи полихромная окраска) требует особой технологии и материала, а также мастеров - позолотчиков и художников высокого класса мастерства.

Химический способ расчистки металла - наиболее распространенный. Он относительно безвреден для металла и отделочных покрытий, но требует особой осторожности там, где, предположительно, под покрасками - серебрение, позолота, золотая наводка я т.д.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в XVI—XVII вв. существовала монохромная и полихромная раскраска металлических связей и штанг в интерьерах церквей и палат.

Химические способы расчистки металла обеспечивают сохранность рельефа, послойную расчистку поверхности металла как без разборки фрагментов, так и с разборкой. В отдельных случаях, в зависимости от величины, очистка фрагментов осуществляется погружением в ванну с раствором.

Так, для расчистки чугунных лафетов пушек в Московском Кремле от покрасок и коррозии экспериментами были установлены наиболее эффективные химические составы травления (в граммах на 1 литр раствора): серная кислота - 175±25, хлорид натрия - 120±10, сульфакол- 4±1 при экспозиции травления до 90 мин. Это дало возможность полностью удалить краску и продукты коррозии; но этот метод исключается при глубокой коррозии, так как интенсивное насыщение металла водородом повышает хрупкость металла.

Ускорить расчистку Фрагментов из чугуна от покрасок удалось предварительным травлением раствором (г/л): серная кислота - 150-180, хлористый натрий - 30-40, ингибитор ПБ-5 - 5-7 (экспозиция травления 1 час, температура 20°С).

Химическая расчистка предполагает в основном три технологических приема: травление; очистка красочных слоев смывками и ручными инструментами; обезжиривание и защита металла от коррозии /60/. Наиболее широкое применение при расчистках поверхностей металла от покрасок нашли смывки, растворители и специальные пасты, Мелкие детали - съемные элементы декора, фурнитура, накладные детали - обрабатывают в специальных ваннах с раствором кислот и щелочей, после чего их обезжиривают в органических растворителях. В качестве обезжиривающих средств используют уайт-спирит, хлорэтилен, дихлорэтан, тетрахлорэтилен.

I.2.2.Составы и технологические режимы обезжиривания металлов /60/, г/л

| Стали (прокат, литье): | Тринолифосфат натрия - 2-3 Тринатрийфосфат - 20-30 Сода кальцинированная -15-20 Едкий натр - 8-10 Силикат натрия- 1-3 Синтанол ДС-10 или ДТ-7 (ила сульфанол) - 1-3 |
| --- | --- |

Обезжиривание производят при температуре 60-70 °С от 5 до 20 мин.

Медь и ее сплавы:	Тринатрийфосфат	- 20

Сода кальцинированная - 5

Эмульгатор типа "Новость",

"Лотос"	- 5

Обезжиривание производят при температуре 60-70°С от 5 до 20 мин.

Цинк и его сплавы:	 Сода кальцинирования - 15-20

Тринатрийфосфат	      - 5-10

Силикат натрия	      - 5-10

ПАЗ			      - 0,6-1,0

ПАВ - поверхностно-активные вещества типа "Вепос","Лотос" "Прогресс" и др.; обезжиривание производят при температуре 60-70°С от 5 до 15 мин.

Алюминий и его сплавы: Сода кальцинированная	- 10-15

Тринатрийфосфат		- 5-10

Силикат натрия		- 3-4

Эмульгатор (синтанол ДС-10, сульфанол, ОП-7,

ОП-10)			- 3-5

Обезжиривание производят при температуре 60-70°С в течение 3-5 мин.

| Загрунтованные или окрашенные изделия | Тринатрийфосфат - 20-30 ПАВ - 0,6-1,0 |
| --- | --- |

Обезжиривание производят при температуре 60-70°С 5-20 мин. Обезжиривание старой позолоты и росписей должно производиться только по рекомендациям специальных лабораторий, занимающихся реставрацией памятников.

Составы травильных паст для черных металлов /60, с.7/

Травильная паста (для удаления ржавчины), %

Вода	17,0

Ингибитор (ПБ—5, катапин и др.)		0,5

Нефтяной контакт                                      0,5

Серная кислоте (уд. вес 1,84)                    7,7

Фосфорная кислота ( уд. вес 1,70)            2.4

Соляная кислота (уд. вес 1,19)		21,3

Сульфитцеллюлозный щелок		14,6

Трепел (инфузорная земля)			36,0

После нанесения пасты выдержать 1-3 часа, после чего промыть и пассивировать.

Пассивирующая паста (после удаления ржавчины), %

Едкий натр	 0,9

Бихромат натрия или калия				2,3

Сульфитцеллюлозный щелок			9,6

Инфузорная земля (трепел)				36,0

Вода							47,2

После обработки промыть и просушить.

Время выдержки с наложенной пастой 0,5-1,0 час.

Травление в щелочах и кислотах съемных деталей из черных и цветных металлов производят в эмалированных и фарфоровых ваннах (емкостях). Состав травильного раствора приведен в табл.1.

Таблица 1

Состав травильного раствора /60/

| Металл | Раствор-состав | Концентрация, г/л | Режим обработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура, °С | продолжительность, мин |
| Черный | Соляная кислота (уд. вес 1,19) | 110±15 | 50-70 | 10-30 |
|  | Серная кислота (уд. вес 1,84) | 35±5 |  |  |
|  | Ингибитор катапин |  |  |  |
| Черный | Серная кислота (уд. вес 1,84) | 110±10 | 18-20 | 5-15 |
|  | Ингибитор – формалин | 1-3 |  |  |

Примечание: травление можно производить раствором каустической соды (NaOH) в концентрации 240 г на 1 литр раствора при 93-95°C от 5 до 15 мин.

При реставрации кровельных покрытий из черного металла, а также для обработки полосового металла и чугунов после травления и расчисток перед покрасками можно рекомендовать для устранения ржавчины толщиной до 100 мкм грунт-преобразователь ВA-0112. Такой грунт можно наносить на поверхность, покрытую тонкой плотной окалиной, в один слой. Он также будет одновременно и защитным покрытием. Толщину ржавчины и равномерность покрытия грунтом можно определить прибором-толщиномером ИТП-1 (измеритель толщины покрытия). Измерение основано на зависимости силы притяжения постоянного магнита к металлу от толщины покрытия. Вращая выдвижную часть прибора, растягивают его пружину до момента отрыва магнита от металла.

Показания прибора тарированы по толщине покрытия /14, с.44/.

Технология приготовления и состав грунта BA-0112

для преобразования ржавчины

Перед началом работ основа грунта смешивается с кислотным отвердителем: на 100 мас. ч. основы грунта добавляется при постоянном перемешивании 5,2 мас. ч. отвердителя – 85%-ной ортофосфорной кислоты.

После смешивания грунт следует развести водой до рабочей вязкости 50-60 сП по вискозиметру ВЗ-4 и выдержать в течение 1 часа. Срок хранения приготовленного грунта-преобразователя - не более 24 часов.

Грунт наносят кистью, тщательно втирая в ржавую поверхность кровельного черного металла, поковок, связей, журавцов, чугунного литья и т.п. Расход грунта составляет от 140 до 150 г/с2. Наносят грунт при температуре воздуха не ниже 10°С; время высыхания при температуре 18-20°С не более 24 часов.

Для более полного преобразования ржавчины рекомендуется наносить лакокрасочные составы через 2-5 суток после высыхания преобразователя. Если при осмотре узлов креплений - карнизных блоков, связей, кронштейнов и т.п.- выявлено, что сечение стального элемента после очистки от коррозии составляет не менее 70% от норм нагрузок к проектных расчетов, то можно осуществить защиту от дальнейшего развития коррозии.

Грунт ВА—0112 должен транспортироваться и храниться при температуре не ниже 0°С. Срок его хранения не должен превышать 6 месяцев. Упаковка, маркировка, транспортировка, хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980-75.

Для покрытий крыш, оконных обрамлений, спусков, желобов, воронок водосточных труб, зонтов, дефлекторов, карнизных окрытий и т.п. по рекомендациям инженерных подразделений реставрационных организаций может применяться антиобледенительный состав.

Однако необходимо учитывать, что обрушение льда представляет опасность. Поэтому рационально использовать эти средства там, где это возможно по соображениям техники безопасности.

Антиобледенительные составы наносятся только на сухую поверхность, предварительно очищенную от ржавчины, непрочной старой краски, пыли и грязи.

Технология нанесения: на основную поверхность листов состав наносится валиком, фланцы окрашивают кистями. Первый слой - грунт, состоящий из эпоксидной эмали ЭП-51-62 и грунта-шпаклевки ЭП-ОО-10. Бремя высыхания - 24 часа.

Затем наносится гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость ГКЖ-94. Ее наносят на поверхность тканевой ветошью, которую замачивают в составе и отжимают.

Обработанные указанными составами покрытия имеют прочность сцепления со льдом в 5-10 раз меньше, чем поверхности кровель, окрашенных масляными красками /14, с.20/ .

I.2.3. Составы травильных паст для цветных металлов и сплавов

Старая краска и олифа с меди и медных сплавов снимается с трудом, при термических методах очистки - выжиганиях - краска снимается практически только с поверхности, в порах металла в этом случае остаются продукты сгорания. При обжиге от 232°С до 300°С из бронз вытапливается олово, а латунь растрескивается. Особенно нежелательна при расчистках бронзового литья, имеющего орнаментальный рельеф, пескоструйная обработка, так как бронза имеет значительно более низкий предел прочности, чем даже саше мягкие чугуны. Реставрация скульптуры и музейных экспонатов в данной работе не рассматривается, так как это относится к компетенции специалистов-реставраторов художественного профиля.

Пескоструйная расчистка пожег вызвать значительную порчу подлинника, связанную с потерей остроты и четкости авторского рельефа. Поэтому в отдельных случаях бронзовое литье целесообразно промывать водой с детский мылом или поверхностно-активными веществами 2-3 раза в год /27, с.58/.

Для меди и ее сплавов и алюминия и его сплавов целесообразно применять следующие травильные растворы /60, с.9/(табл.2).

Таблица 2

Состав травильного раствора

| Металл | Раствор-состав | Концентрация, г/л | Режим обработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура, °С | продолжительность, мин. |
| Алюминий и его сплавы | Едкий натр | 40-60 | 45-60 | 2 |
|  | Едкий натр | 10-15 |  |  |
|  | Азотнокислый натрий | 5-10 | 40-55 |  |
|  | Сода кальцинированная | 12-15 |  |  |
|  | Хромовый ангидрид | 5 | 60-70 | 0,5-2 |
|  | Серная кислота | 350 |  |  |
| Медь и её сплавы | Серная кислота концентрированная | 130-170 | 50-60 | 3-5 |
|  | Азотная кислота | 690 |  |  |
|  | Серная кислота концентрированная | 920 | 18-20 | 3-5 |
|  | Натрия хлористый | 5-10 |  |  |
| Медь и её сплавы | Хромат калия (Сг03) | 250 |  |  |
|  | Серная кислота концентрированная | 135 | 40 | 3-5 |
|  | Натрий хлористый | 3 |  |  |
|  | Серная кислота концентрированная | 80 | 50-60 | 3-5 (образуется блестящая поверхность) |
|  | Хромпик | 100-200 | 18-20 | 3-5 (образуется матовая поверхность) |

Обработка свинца вначале проводится в растворе НС1 (d =1,19) из расчета 120 г/л при температуре 18-20°С, затем обрабатывают в растворе аммония (100 г/л ) при температуре 18-20°С при экспозиции 1-2 часа до полного исчезновения продуктов коррозии; после обработки тщательно промывают горячей водой.

Цинк и его сплавы травят в соляной кислоте любой концентрации при 18-20°С.

I.2.4. Расчистка металла от покрасок смывками

При подготовке изделий под окраску для удаления старых масляных и лакокрасочных покрытий применяют различные сбывающие составы.

Смывки отличаются от растворителей тем, что в своем составе имеют загустители (парафин, воскообразные добавки и т.п.), позволявшие наносить смывку на ограниченные участки деталей без растекания на смежные зоны. Кроме того, смывки, проникая в пленку лакокрасочного покрытия, воздействуют на нее активной частью компонентов (растворителями) и способствуют набуханию красочного слоя, что дает возможность "удалить его с поверхности предмета (растворители без загустителей легко растекаются по поверхности и, быстро испаряясь, не дают нужного эффекта).

Смывки имеют сложный состав /20, с.108/ и могут быть приготовлены на основе кислот, щелочей, солей, органических растворителей, а также водоэмульсионных смесей. В качестве активных растворителей применяют хлорированные углеводороды (в том числе метиленхлорид); хлорированные углеводороды применяются в смывках в смеси со спиритами, котонами, сложными эфирами. Для замедления испарения активных растворителей вводят воскообразные добавки в количестве от 0,5 до 3% от массы смывок. После применения таких смывок необходимо тщательно обезжиривать поверхность толуолом, бутилацетатом или уайт-спиритом. В смывки также входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), обеспечивающие стабильность системы и облегчающие удаление остатков смывок после их применения. Для предотвращения коррозии металла в смывку вводят ингибиторы коррозии ( 0,5% от массы смывки).

В настоящее время отечественной промышленностью выпускаются автосмывки старой краски (ТУ 6-15-732-72).

Смывки для черных металлов на основе щелочей /60/

Паста (ч.):

Известь гашеная	- 1

Мел	 - 1

Сода каустическая (25%)	     - до получения сметанообразной массы.

Смывки взрыво- и пожароопасные

| Состав AФТ-1 (% от массы): (ТУ 6—10—1202—76) | Диоксолан | 1,3 - 47,5 | Удаляет: масляные синиловые, фенольно- масляные, поливинил- бутиральные покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толуол | - 28,0 |  |
|  | Ацетон | - 19,0 |  |
|  | Коллоксин | - 5,0 |  |
|  | Парафин | - 0,5 |  |

| СД (СП) (% от массы): (ТУ-6-10-1088-76) | Диоксолан 1,3 | - 50 | Удаляет: масляные фенольно- масляные, виниловые покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бензол | - 30 |  |
|  | Этиловый спирт | - 10 |  |
|  | Ацетон | - 10 |  |

Смывки относительно пожароопасные

| Состав СП-6 (% от массы): (ТУ-6-10-1526-79) | Метиленхлорид | - 70,56 | Удаляет: масляные, алкидные, винилхлоридные, полиакрилатные, меламиноформальдегидные эпоксильные покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смола ПСХ-С | - 11,24 |  |
|  | Диоксолан 1,3 | - 9,24 |  |
|  | Ксилол | - 5,62 |  |
|  | Уксусная кислота | - 2,25 |  |
|  | Парафин | - 1,12 |  |

| Состав ОП-7 (% от массы): (ТУ 6-10-923-76) | Метиленхлорид | - 75,8 | То же |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиловый спирт | - 8,4 |  |
|  | Аммиак (25-%-ный раствор) | - 6,2 |  |
|  | Метилцеллюлоза | - 4,0 |  |
|  | Диэтиленгликоль | - 2,5 |  |
|  | ОП-7 | - 1,5 |  |
|  | Жирные кислоты льняного масла | - 1,0 |  |
|  | Парафин | - 0,6 |  |

| БЭМ-2 - заводского изготовления (ТУ 6-15-1127-78, Черкасского завода химреактивов им. XXV партсъезда) | Удаляет: масляные, виниловые и др. покрытия |
| --- | --- |

Взрывоопасными и пожароопасными смывками считаются СЭУ-1, СЭУ-2.

Поверхности, обработанные смывками АФТ-1, СНБ-9 и СД (СП), после удаления лакокрасочных покрытий промывают разбавителем 645 или смывкой СД, нанесенными на ветошь. После удаления лакокрасочного покрытия ставками СП-6 ила СП-7 поверхности промывает золой к сушат/20, о. ПО/.

Для расчистки черных металлов от покрасок можно рекомендовать любую по составу смывку.

Для меди и ее сплавов при расчистках лучше использовать смывку СНБ-9, так как она не вызывает коррозию медных сплавов.

Для алюминия и его сплавов рекомендуется применять смывка СД (СП), СНБ-9, AФT-I.

Органические смывки наносят на поверхность металла кистью или шпателем. Щелочными составами смывок можно удалять лакокрасочные покрытия на всех видах металла, кроме алюминия.

Промывку металлических деталей на подзорах огневого, гальванического и масляного золочения на крестах, главах, завершиях производят без демонтажа следующим составом (г на 100 г воды):

-	щавелевая кислота		50

-	спирт-денатурат			50

-	скипидар				25

Раствор кистью наносят на промываемую поверхность и выдерживают 5 мин. Затем осторожно промывают горячей водой с моющими составами типа "Прогресс" или "Чайка", затем вновь промывают теплой водой до полного удаления следов моющего средства с поверхности. Расчистку металла, имевшего золотую наводку с орнаментальными и сюжетными композициями с надписями, имеют право производить только специально аттестованные художники- реставраторы.

I.2.5. Механические способы очистки

Связаны с механическим воздействием на поверхность металла абразивными, режущими и царапающими стальными инструментами; а также абразивными материалами под давлением (пескоструйными, водопескоструйными, дробеструйными механизмами). Механические способы используются для последующей антикоррозионной и декоративной обработки (покраски, патинирования и т.п.); особенностью механических способов является физическое воздействие на поверхность металла с частичным соскабливанием или изменением первоначальной фактуры металла или рельефа. Применение ручного, немеханизированного способа очистки в сочетании с химическим дает положительный результат расчистки при реставрации рельефных элементов из металла - художественного литья балконных ограждений, лестничных чугунных маршей, плит, деталей, мелкой оконной, печной и каменной фурнитуры, кронштейнов крылец и т.п. Кроме того, ручная механическая расчистка позволяет производить многослойные раскрытия красочного слоя и различных видов отделки металла (позолоту, лужение и т.п.). Механическая очистка абразивными материалам под давлением (пескоструйная, водоструйная, дробеструйная) для мягких металлов, имеющих декоративные рельефы из меди, бронзы, свинца, цинка, исключается /42/. Абразивную обработку черных и цветных металлов можно производить только по рекомендации специалистов-технологов (при давлении 0,5-0,7 МПа, или 5-7 кг/см2).

Необходимо помнить, что в процессе очистки металла водопескоструйным способом можно нарушить влажностный режим памятника и испортить декоративную отделку интерьеров и фасадов. Водопескоструйный способ очистки металла без разборки на памятнике архитектуры должен применяться в исключительных случаях с особой осторожностью и тщательной проработкой инженерных и технологических аспектов этого способа. К механическим способам очистки относятся также шлифование, крацевание, галтовка.

Шлифование может производиться на станках и ручным способом абразивными дисками, кругами или шкурами. Для него могут применяться порошкообразные абразивные и пастообразные смеси.

Для обработки низкоуглеродистых сталей применяют более твердые абразивы, для высокоуглеродистых сталей и цветных металлов - мягкие абразивы. При очистке проката часто применяют крацевание - обработку быстровращающимися металлическими щетками (для черных металлов – стальными) для цветных металлов - латунными). Галтовку и обкатку производят для очистки мелких деталей в барабанах кварцевым песком, стеклом, металлической дробью. Скорость вращения барабанов или колоколов от 10 до 60 oб/мин. Галтовку производят всухую или с добавлением кислот и щелочей (мокрая).

Для гидроабразивной очистки применяют аппараты марок ГПА-3, ТО-266, ГК-2, TВ-210 нагнетательного и всасывающего типа. Так, для обработки черных металлов берут суспензию следующего состава, г/л:

кварцевый песок или электрокорунд - 380-420

нитрит натрия	- 18-22

кальцинированная сода	- 4,6

при давлении 0,5-0,6 МПа; размер частиц песка 0,5-2,5 мм /76, с.280/.

1.2.6. Термические способы очистки

Предполагают удаление окалины, ржавчины, старой краски, масел и других загрязнений с поверхности металла. Эти операции проводят газово-кислородной горелкой (огневая зачистка), электрической дугой (воздушно-электродуговая зачистка) или отжигом в печах при наличии окислительной (воздушной) или восстановительной среды. Однако последний способ не употребляется в реставрационной практике из-за отсутствия соответствующего оборудования.

При огневой и воздушно-электродуговой зачистке металл быстро нагревают пламенем ацетилено-кислородной горелки или паяльной лампой при толщине стенок конструкций не менее 5 мм. Пламя горелки должно быть с избытком кислорода до 30%. Температура металла не должна превышать 200°С, а после очистки - 50-60°С; скорость обжига - от 5 до 20 сек. (При очистке тонких элементов скорость перемещения горелки должна быть не менее 15-20 см/сек, а толстых - 5-10 см/сек). Необходимо в процессе нагрева следить за режимом нагрева и не допускать деформации металлоконструкций /60, с. 15/.

Термический способ очистки не рекомендуется применять к металлам XVI-XVIII вв. из-за опасности их рекристаллизации, деформации - разрушения. Особенно подвержены таким разрушениям латуни и чугуны. Нередко термическая обработка требует последующего применения дополнительной очистки.

I.2.7. Обезжиривание поверхности металла

После очистки металла от загрязнений, покрасок и коррозии его необходимо обезжирить водными растворами щелочных электролитов и поверхностно-активных веществ. В качестве электролитов могут применяться едкий натр (каустическая сода) - NаОН, карбонат натрия (кальцинированная сода) – Na2CO3, силикат натрия (жидкое стекло) - Na2SiO3, тринатрийфосфат – Nа3PO4,пирофосфат натрия – Na4P2O7 и др. В качестве эмульгаторов вводят мыла, алкил- и акрилсулъфонаты и ПАВ. Иногда добавляют водорастворимые полимеры типа карбоксиметилцеллюлозы. Указанные составы применимы для черных металлов, а для цветных нужны составы с более низким значением pH; их выпускают в виде концентратов или готовят на месте (табл.3).

Таблица 3

Рецептура водных обезжиривающих составов, г/л /76, с.286/

| Компонент | Сталь | Алюминий и его сплавы | Цинк и олово | Медь и её сплавы | Рабочая температура, °С | Выдержка, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Едкий натр | 8-10 | - | - |  |  |  |
| Тринатрийфосфат | 20-30 | 5-10 | 1-3 | 20 |  |  |
| Силикат натрия | 1-3 | 3-4 | 1-3 |  | 50-80 | 1-20 |
| Карбонат натрия | 15-20 | 10-15 | 3-7 | 5 |  |  |
| Триполифосфат натрия | 2-3 | - | - |  |  |  |
| Эмульгатор (синтанол ДС-10, сульфанол ОП-7 или ОП-10) | 1-3 | 3-5 | 0,2-0,5 |  |  |  |
| Эмульгатор типа "Новость" и "Лотос" | - | - | - | 5 |  |  |

Обезжиривание осуществляется органическими растворителями /76, с. 287/. К ним относятся: уайт-спирит, трихлорэтан, метиленхлорид, четыреххлористый углерод, пентахлорэтан, дихлорэтан. Хлорированные углеводы негорючи, но более токсичны и требуют соблюдения всех правил техники безопасности при работе с токсическими веществами (их ПДК 10 мг/м3, уайт-спирита - 300 мг/м3). Они могут корродировать металл, поэтому в состав растворителей вводят ингибиторы коррозии: аммиак, триэтаноламин, уротропин (в количестве 0,01 г/л).

Эмульсионное обезжиривание - комбинированный способ, особенно эффективен при большом количестве механических загрязнений поверхности металла. Применяют составы эмульсии органических растворителей в воде, стабилизированных патогенными и непатогенными поверхностно-активными веществами.

Растворами служат алифитические, ароматические или хлорированные углеводороды; их содержание в эмульсиях бывает от 5 до 50% (по массе).Кроме них в качестве стабилизаторов эмульсий вводят спирты или эфиры /76, с.283, 288/.

Моющие составы, содержащие растворители в количестве до 10% (по массе), считаются неогнеопасными, например:

трихлорэтилен - 20

эмульгаторы (ОП-10, - 2,0 сульфанол)

пирофосфат натрия - 0,5

ингибитор (амин) - 0,5

вода - 77

Процесс обезжиривания включает следующие операции: обработка водным моющим раствором; промывка (в случае применения воднощелочных и эмульсионных составов); сушка.

Обработку водными составами проводят кистями, распылением, погружением в раствор,- компрессорами, но при обязательной хорошей вентиляции в помещении (или на воздухе, либо в стационарных ваннах, снабженных газовым, электрическим или паровым подогревом). При обезжиривании вручную и при окунании в раствор должна соблюдаться определенная температура раствора / 60, с. 100 /.

Рецептура растворов для очистки меди и ее сплавов от коррозии /68/.

В реставрации применяют следующие водные растворы (концентрация, %): серная кислота - 20; муравьиная кислота - 30; раствор гексаметафосфата натрия - 10; раствор гидроокиси аммония - 25; раствор трилона "Б" - 10; раствор азотной кислоты - 1; раствор лимонной кислоты - 5; раствор гидроокиси калия - 10; раствор бикарбоната натрия - 10; раствор углекислого аммония - 20.

Рецептура паст для поверхностной очистки цветных металлов - латуни, бронзы, меди, алюминия, силумина, огневой позолоты (в %):

I.	Промышленное название "Луч"

Мел осажденный				- 30

Мочевина					- 4

Карбоксиметилцеллюлоза		- 1,5

Мыло хозяйственное		- 5

Вода				- до 100.

2. Промышленное название "Огонек"

Бензин 	   - 70			Триэтаноламин

Каолин	-15 			Олеиновая кислота	в равных количествах.

Бутилацетат

Аммиачная вода  - 8

3. Промышленное название "Ангарская"

Синтетическая жирная кислота	 -	8

Сода каустическая			 -	2

Сода кальцинированная 		 -	4

Каолин				 -	21

Глицерин				 - 	3

Вода					 - до 100

II. ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИЙ

II.1. Общие сведения о коррозии различных металлов

Обычные чугуны, сварочное железо, стали без легирующих добавок легко поддаются коррозии.

Особенно опасна двуокись серн, составлявшая в наше время 70-80% всех химических выбросов в атмосферу. Кроме того, на образование коррозии влияют соли аммония, пыль, сажа и др. Чугуны более стойки к коррозии, чей черный металл.

Самопроизвольный процесс образования патины на меди в сплавах не опасен из-за непроницаемой пленки. К повреждению поверхности меди ведет воздействие сернистого газа, влажность атмосферы (от 63 до 75%), наличие в воздухе сероводорода, серного ангидрида, соляной кислоты, описи азота и др. Чистая медь не подвергается коррозионному растрескиванию. В городских условиях коричневая патина на меди образуется за 2-3 года, после чего ока темнеет и через 4-5 лет становится черной /27, с.29/. После этого на ее поверхности медленно образуется зеленый слой, и через 10-20 лет зеленая патина почти полностью сформировывается. Однако зеленая патина образуется быстро, потеками под влиянием гуминовых кислот и голубиного помета. Почти такой те процесс происходит на бронзовом литье.

Диаммонийфосфат и сульфат аммония - антипирены - активно разрушают медь и бронзу.

Растрескивание латуней вызывается совместным действием растягивающих напряжений и агрессивной среды. Особенно это сказывается на кровельных покрытиях памятников архитектуры, При выборе мер защиты латуней от растрескивания могут быть применены катодная или ингибиторная защита: покрытие лаками на основе бензотриазола или диэтилдитиокарбамата натрия.

Цинк и его сплавы устойчивы к коррозии; под действием атмосферного кислорода на поверхности цинка образуется пленка окиси цинка. При взаимодействии с водой, двуокисью углерода и другими химическими примесями в атмосфере пленка быстро превращается в различные основные соли цинка; если она слишком толстая, то может отслаиваться или становиться пористой. В пленке, образуемой на цинке, преобладают окись цинка, гидроокись, вода, сульфат и карбонат цинка. Установлено, что даже в загазованной промышленной атмосфере срок службы цинкового покрытия толщиной 0,8 мм составляет 40 лет /27, с.29/. Возникновение коррозии цинка вызывает атмосферная окись углерода, повышенная влажность, двуокись серы, кислотность атмосферы. Ее поверхности цинка могут образовываться белые пятна, так называемая "белая ржавчина". Это результат действия кислорода, растворенного в воде. Последствием является пористость металла, который поглодает двуокись углерода из воздуха с образованием основного карбоната, так называемой "белой ржавчины" /32, с.154/ .

Защита цинка. Основным видом защиты цинка является катодный (цанговыми катодами), также используют другие методы: фосфатирования - изделие окунают в следующий состав (г/л): соль "мажеф” - 30-40 при температуре 95-98°С в течение 5 мин; нитрат цинка - 30-60; метод грунтовки и покраски поверхности - грунт ФЛ-03 "Ж" (пассивирующий), состоящий из тетраоксихромата цинка, хромата кальция, цинковых белил, талька.

Для защиты цинка применяют также раствор (г/л): 10-30 азотной кислоты, 1-3 бензотриазола натрия, 10-30 хромкалиевых квасцов.

Пассивацию производят при температуре 15-30°С от 10 до 16 сек.

Защита алюминия и его сплавов от коррозии ведется пассивирующими грунтовками:

ФЛ-03 86 (ГОСТ 16302-70) - триоксихромат цинка, цинковые белила, тальк; температура отверждения 80°С в течение 2 час;

АК-070 (МРТУ 6-10-899-69) - хромат стронция; температура отверждения - I8-22°C,1 час;

ФЛ-0З "3" ( ТУ 6-10-30-04-75) - тетраоксихромат цинка, фосфат хрома, цинковые белила, тальк; температура отверждения - 110°С, до 35 мин.

Дополнительная рецептура и режимы фосфатирования черных металлов концентратом КФ-I приведены в табл.4 /60, с.16/.

Таблица 4

Рецептура и режим обработки

| Компоненты | Количество на 100 л раствора, л (кг) | Режим обработки |  |  | Метод обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура, °С | выдержка, мин | давление раствора, кгс/ м3 |  |
| Концентрат КФ-1 | 1,60 (2,40) | 45-10 | 1,5-2,0 | 0,8-1,0 | распыление |
| 20%-ный раствор едкого натра | 0,25-0,30 |  |  |  |  |
| 10%-ный раствор нитрита натрия | 0,15 |  |  |  |  |
| Концентрат КФ-1 | 2,80 (3,84) |  |  |  |  |
| 20%-ный раствор едкого натра | 0,4-0,5 | 48-50 | 5-10 | - | окунание |
| 10%-ный раствор нитрита натрия | 0,15-0,20 |  |  |  |  |
| Концентрат КФ-1 | 2,80 (3,84) |  |  |  |  |
| 10%-ный раствор нитрита натрия | 0,24 | 72-75 | 5-10 | - | то же |

Пассивирование меди и ее сплавов в растворах,% /60, с.16/:

азотная кислота	 - 75-99 при температуре 15-30°С

хромовый ангидрит - 1—10

вода	0-15

II.2 Классификация окрасочных и шпатлевочных материалов

по составу и буквенным обозначениям

Классификация окрасочных и шпатлевочных материалов приведена в табл. 5 /60, с.20/ .

Таблица 5

| Группа лакокрасочных материалов по химическим связующим | Буквенный шифр | По назначению | № группы |
| --- | --- | --- | --- |
| Глифталевые | ГФ | Атмосферостойкие | 1 |
| Пентафталевые | ПФ | Ограниченно-атмосферостойкие | 2 |
| Мочевинные | МЧ |  |  |
| Меламинные | МЛ | Водостойкие | 4 |
| Фенольные | ФЛ |  |  |
| Фенолалкидные | ФА | Специальные | 5 |
| Эпоксидные | ЭП | Маслобензостойкие | 6 |
| Сополимерхлоридные | ХС |  |  |
| Кремнийорганические | КО | Химически стойкие | 7 |
| Дивинилацетиленовые | ВН | Термостойкие | 8 |
| Каучуковые | КЧ |  |  |
| Полиамидные | АД | Электроизоляционные | 9 |
| Масляно-алкидно-стирольные | МС |  |  |
| Полиэфирные ненасыщенные | ПЭ |  |  |
| Полиуретановые | УР | Грунтовки | 0 |
| Полиакриловые | АК |  |  |
| Алкидно-акриловые | АС | Шпатлевки | 00 |
| Нитроцеллюлозные | НС |  |  |
| Этилцеллюлозные | ЭЦ |  |  |
| Перхлорвиниловые | ХВ |  |  |
| Фторопластовые | ФП |  |  |
| Поливинилацетатные | ВА |  |  |
| Поливинилацетальные | ВЛ |  |  |
| Битумные | БТ |  |  |
| Канифольные | КФ |  |  |
| Масляные | МА |  |  |
| Шеллачные | ШЛ |  |  |
| Янтарные | ЯН |  |  |

Шифр краски ПФ-19 расшифровывается так: ПФ - пентафталевая эмаль, цифра 1 для наружных работ, цифра 9 - порядковый номер регистрации.

Марка лакокрасочного материала слагается из цифровых и буквенных обозначений:

1.	На паспорте краски ставится ее обозначение на основе связующего.

2.	Порядковый регистрационный номер.

3.	Цифры от 1 до 00.

№ 1 - атмосферостойкая (для наружных работ),

№ 2 - для внутренних работ,

№ 4 - водостойкая,

№ 5 - специальная и т.д.

Цифра 0 - грунтовка, 00 - шпатлевка.

Зная классификацию материалов по химическому составу и назначению, можно подобрать краски и эмали, грунтовки и шпатлевки для окрасочных работ по металлу.

Наиболее распространенные виды красок (по цвету)

для наружных работ:

1. Белила густотертые

свинцовые	МA-011

МА-011-Н1

MA-011-M2

цинковые 	МA-011-1

MA-011-2

2. То же, готовые к применению

(для наружных работ)	МA-11

МА-11-Н

МА-15

ПФ-14

ПФ-14Н

3. Краски масляные земляные густотертые

сурик железный MA-015

сурик железный МА-011

мумия	MA-015

охра	МA-015

охра	MA-011

4. Краски масляные для наружных работ (ГОСТ 8292-75)

слоновая кость

голубая

зеленая

коричневая

5. Зелено-свинцовая (густотертая) для наружных работ

MA-011-H-1 светлая

MA-011-H-2 темная

MA-015-H-1 светлая

МA-015-H-2 темная и т.д.

МА-015 на окиси хрома

6. Краски масляные густотертые для наружных работ

сурик железный

МА-11 	ПФ-14

ПФ-14 	охра

Мумия

МА-11

МА-15

7. Краски масляные и алкидные, готовые к применению

MA-11 – 	зеленая

темно-красная

голубая

серая

фисташковая

ПФ-14	 желтая

зеленая

коричневая

8. Краска медянка

ТУ 6-10-955-80

9. Эмали ХВ-124, 125

желтая, голубая, зеленая,

серая, светло-серая,

серебристая

10. Эмали ХВ—16

светло-коричневая

зеленая

темно-зеленая

черная

белая

стальная

желтая

синяя

оранжевая

11. ХВ-110

черная, серая, желтая, красная,

красно-коричневая,

зеленая

12.	ПФ-19 и ПФ 19-19M

черная

темно-серая

серо-зеленая

13. ПФ-133

оранжевая, зеленая, синяя,

черкая, желтая, красная,

темно-красная

14.	ПФ-115

оранжевая

белая

вишневая

красная

голубая

желтая

красно-оранжевая

синяя

черная

15.	Эмали эпоксидные для наружных работ ЭП-140

белая, темно-серая, голубая, желтая, защитная, зеленая, синяя, красная, коричневая, оранжевая, черная, алюминиевая

Краски и эмали для внутренних работ /50/

Краски масляные и алкидные густотертые различных цветов (МА-021, МА-025, ПФ-023, ПФ-024).

Наиболее распространенные цвета для покрасок металлических конструкций в интерьерах памятников архитектуры:

Густотертые

MA-021 	МА-025

желтая 	голубая

зеленая 	желтая

голубая 	коричневая

серая		красная

темно-красная

Готовые к употреблению

MA-21

бордо

голубая

желтая

зеленая

коричневая

красная

красно-коричневая

синяя

М-22

бордо

зеленая

голубая

коричневая

желтая

красная

синяя

красно-коричневая

Ниже приведена схема зашиты металлических конструкция от коррозии (см. стр.22).

II.3. Противокоррозионные покрытия холодной сушки

Краски (ТУ 40-2-150-8?) представляют собой однородную дисперсию поливинилхлорида в смеси органических растворителей.

Краски заносят на предварительно загрунтованную полиакриловыми грунтовками или фосфатированную поверхность. Покрытия обладают хорошей, водо-, атмосферо- и химической стойкостью. Применимы для защиты от коррозии крупногабаритных изделий. Срок службы покрытий в открытой атмосфере умеренного климата не менее 12 лет.

Схема защиты металлических конструкций от коррозии  /7.с. 107/

При ремонте кровельных металлических покрытий часто применяется следующий метод: кровлю очищают от старой краски, ржавчины, пыли и грязи в местах протечек счищают от старой мастики или замазки. После этого фальцу, свищи и пробоины промазывают тиоколовой мастикой ТМ-05, отверстия диаметром более 5 мм заделывают заплатами из кровельной стали. Затем кровля покрывается при помощи мехового валика грунтом ГФ-200. Через двое суток после высыхания грунта кровлю красят пентафталевой эмалью ПФ-115.

Оцинкованную кровлю обрабатывают поливинилбутиральным грунтом ВЛ-02, после высыхания (через час) кровлю дважды окрашивают краской XB-126 или ПХВ с алюминиевой пудрой. В качестве мастики - преобразователя ржавчины - для черных металлов применима мастика Назаровой, в/ч:

ортофосфорная кислота	- 160

желтая кровяная соль	- 20

эпоксидная смола	- 56

толуол	- 24

Ржавчина, вступая в реакцию с кислотой и желтой кровяной солью, превращается в нерастворимые фосфаты и берлинскую лазурь, которая связывается эпоксидной смолой. Толуол является разжижителем и испаряется /7, с. 106/.

II.4. Методы защиты металла от коррозии

Электрохимический (для черного металла) - методом катодной поляризации от специально установленных анодов из более активного металла или наложенным током от внешнего источника постоянного тока /7, с. 109/.

Протекторный - защита подземных конструкций из черного  металла от коррозии электродами-протекторами более отрицательного потенциала и выполняющими в паре с защищаемым сооружением роль анода.

Катодный (для черного металла) - постоянный ток подается через погруженный в грунт электрод (анодное заземление). При этом отрицательный электрод источника постоянного тока присоединяют к защищаемому сооружению - катоду, а положительный - к аноду.

Химические:

а)	для черных металлов - фосфатирование (в ванных и сушильных печах - для некрупных деталей). Для крупных изделий без разборки - фосфатирующие грунтовки, состоящие из суспензий тетраоксихромата или триоксихромата цинка в спиртовом растворе и кислотного разбавителя из спиртового раствора ортофосфорной кислота и воды. Грунтовки типа ГФ-020, ПФ-020, ПФ-0142, ВЛ-023, АК-070;

б)	все веды металлов методом пассивации и ингибиторами;

в)	борьба со щелевой коррозией - методом уплотнения швов и зазоров герметиками, пастами, замазками.

Пассиваторы коррозии - вещества, резко замедляющие образование коррозии (сообщающие "пассивность" металлу).

Наиболее распространенными пассиваторами являются хроматы. В присутствии органического катиона, например, дициклогексиломина, пассивация металла усиливается. Для стали наиболее сильными являются также щелочные хромата (хромат калия). Для алюминия и его сплавов - бихромат калия, так как оптимальное значение pH для коррозии алюминия должно быть не более 5,0-5,5. Пассивирующие свойства хроматных пигментов можно также повысить введением в них окиси цинка.

Для черных металлов на основе изучения действенных пассиваторов создана пассивирующая грунтовка ГФ-0119 - тетраоксихромат цинка и хромат кальция на алкидном лаке (вместо ГФ-020); ПФ-0142 - алкидная смола, тетраоксихромат цинка, хромат кальция, фосфат хрома и МC-0141.

Для цветных металлов разработана новая пассивирующая грунтовка ФЛ-03 (вместо ФЛ-03ж) - тетраоксихромат цинка, хромат кальция, фосфат хрома на фенольно-масляной основе.

Новая универсальная грунтовка для черных и цветных металлов - ВГ-5 /58, с. 141/ .

Фосфатируют не только черные, но и цветные металлы: для алюминия применяют ортофосфорную кислоту и цинкофосфатные растворы.

В практике производства реставрационных работ довольно широко используют оксидирование - этим методом создают искусственную окисную пленку на поверхности металла.

Для оксидирования применяют термический и химический методы: первый - очень редко (только при умеренно высоких температурах) - кислородом воздуха; второй - самый распространенный.

Черные, металлы оксидируют в щелочных средах. Окислители - нитрата, нитрита, хромата и перманганаты в щелочных средах:

Нитрит натрия	- образует темно-синие тона.

Хромат натрия	- черные тона с красноватым оттенком.

Нитрат натрия	- глубокий матовый черный тон.

Добавление щавелевокислых солей в растворы придает оксидному покрытию синеватый оттенок.

Рецепты оксидирующих составов для черных металлов

1. 	Едкий натр - 750 г/л

Нитрит натрия - 100 "

Нитоат натрия - 100 "

Изделие нагревают до

133-145°С и выдерживают

1-2 чacа

2. 	Едкий натр - 660-700 г/л

Азотнокислый

натрий	- 200-250 "

Изделие выдерживают при

температуре 145-150 °С 30-40 мин

3.	Едкий натр – 650-700 г/л

Азотистокислый

натрий	- 200-250 "

Азотнокислый

Натрий 	- 50-60 "

Температура раствора 138-142°С

с продолжительностью оксидирования

40-50 мин

4.	Окраска стали и железа в расплавах нитритов и нитратов натрия или калия (%):

Азотнокислый натрий - 55

Азотнокислый калий - 45

Температура расплава 230-240°С, при выдержке от 10 до 30 мин цвет металла становится тёмно-жёлтым, при выдержке от 40 до 80 мин - фиолетовым с синим отливом, при температуре 80-100°С и выдержке до 180 мин - синим

II.4.1. Оксидирование и патинирование черных и цветных металлов

Чугун обрабатывают методом масляного оксидирования (Касли, Кусьев). Изделие покрывают натуральной олифой, нагревают в печи до температуры 350-400 °С (цвет - от глубокого черного до коричневого).

Окраска чугуна. Варят 1 кг олифы на водяной бане при температуре 150°С; в массу вводят 30 г свинцового сурика и 200-250 г канальной сажи; окрашивают изделие за два раза.

Перед окраской поверхность отливок шлифуют, шпаклюют, небольшие раковины заделывают меловой шпаклевкой на олифе. Затем грунтует олифой.

Для окраски в темный тон изделия погружают в 5%-ный раствор перманганата калия (марганцовки) и выдерживают до полного окончания процесса воронения.

Декоративная отделка меди и медных сплавов - это химическое патинирование литья, отдельных докомпонованных фрагментов. Декоративная отделка достигается оксидированием - созданием на поверхности металла химическим путем тончайших окрашенных пленок. В отдельных случаях их покрывают прозрачными защитными лаками.

Основным условием качественного патинирования является хорошая подготовка поверхности обезжириванием (уайт-спирит, бензин, тринатрийфосфат).

Рецепт, г/л: 	тринатрийфосфат - 20

сода кальцинированная - 5

эмульгатор "Новость" или "Лотос" - 5

Обезжиривание производят при температуре раствора 60-70°С в течение 5-20 мин. Химическое патинирование, производимое вручную, применимо для отделки фурнитуры и элементов литья.

После расчистки и обезжиривания наносится тонкий подслой кистью или пульверизатором.

Для патинирования употребляются растворы малой концентрации. Для ускорения образования патины раствор можно слегка подогреть. После высыхания наносят второй слой (это двухслойное патинирование).

Для получения 1-го слоя (или подслоя) обработку поверхности производят 20%-ным раствором азотнокислой меди с добавлением раствора аммиака или указанной кислоты.

При двухслойном патинировании бронзовые изделия покрывают в два приема:

-вначале раствором № 1 ( г/л): азотнокислая медь - 50; хлористый натрия - 20;

-после того, как изделие высохнет, наносят раствор № 2 (г/л): серная печень - 50, хлористый аммоний - 74, уксуснокислая соль железа - 50, углекислый аммоний - 60, уксусная кислота (5%-ная) - 35.

Если заменить в данном рецепте уксуснокислую соль железа уксуснокислой солью меди, то получится черно-зеленая патина. Чтобы получить зеленую патину в углублениях рельефов (для придания предмету "возраста"), используется следующий состав, г/л:

углекислый аммоний – 250

хлористый аммоний – 250

При патинировании бронзы и меди применяется так называемая серная печень (от-запекать, печь серу). Ее готовят следующим образом: серу расплавляют в железном сосуде и добавляют к ней измельченный сухой поташ (углекислый калий) в соотношении 1:2. Расплавленную смесь тщательно перемешивают в течение 15-20 мин и после остывания хранят в закрытой банке. По мере необходимости от спекшейся массы откалывают кусочек г, растворяют в горячей воде: 1 г серной печени на 100 г воды. Серную печень можно наносить тампоном, пульверизатором или кистью. Серной печенью можно также оксидировать серебро: температура раствора при этом должка быть 80-90°C /46, с.94/.

Для окрашивания латуней, содержащих 62-68% меди, применяют следующий состав, г/л: аммиак (25%-ный) - 200, углекислая медь - 40-200 при температуре раствора от 15-20°С.

Перед окрашиванием латунное изделие обрабатывают в растворе двухромовокислого калия (70 г/л) и серной кислоты (40 г/л) в течение 15-20 мин при температуре 15-20°С, после чего декопируют в 5%-ном растворе серной кислоты.

Медь и медные сплавы можно оксидировать в следующих растворах, г/л:

1) сернистый калий - 6

нашатырь- 20

2) серная печень или сернистый - 20-25

Калий - 2

хлористый натрий - 2

Растворы наносят на поверхность металла тампоном или капроновой кистью на 0,5-1 час, после чего крацуют поверхность латунной мягкой щеткой и покрывают вновь - и так до нужного цвета.

Для патинирования меди и ее сплавов может быть использован следующий рецепт, окрашивающий указанные металлы в зеленый цвет /22, с.55/:

нашатырь - 16 г

щавелевокислый калий - 4 г

уксус - 1 л

Предмет обрабатывают указанным раствором многократно (тампоном или кистью), пока не образуется зеленая патина нужного оттенка.

Для получения синеватого оттенка предмет обрабатывают кистью, смоченной раствором:

углекислый аммоний	- 120 г/л

нашатырный спирт		- 40 г/л

или другим раствором:

нашатырный спирт		- 15 г

щавелевокислый калий	- 25 г

уксус				- 1л

Декоративная отделка алюминия и его сплавов

Наиболее распространенным методом является анодная обработка, при которой образуется оксидный слой, дающий возможность окрасить изделие.

Однако при проведении реставрации наибольшее распространение получила химическая обработка й окрашивание вручную.

Обезжиривание производят следующим раствором, г/л:

сода кальцинированная		- 10-15

тринатрийфосфат		- 5-10

силикат натрия		- 3-4

эмульгатор (синтанол ДС—10,

сульфанол, ОП-7 или ОП-Ю)	- 3-5

Обрабатывают поверхность металла в течение 3-5 мин при температуре 60-70°С.

Рецептура травильных паст перед обезжириванием /60. с.6/, г/л:

1.	Едкий натр - 40-60 при температуре	 45-60°С - 2 мин

2. Едкий натр - 10-15	40-5С°С - 2 мин

Азотнокислая натрий - 5-10

Сода кальцированная - 12-15

3.	Хромовый ангидрит – 65 		  60-70°С - 0,5-2мин

Серная кислота - 350

Если требуется получить повышенную антикоррозионную стойкость алюминия или его сплавов, то применяют пассивирующий раствор (для небольших деталей), г/л: двухромовокислый калий - 100

углекислый натрий	 - 18

Изделия погружают в кипящий раствор на 15-20 мин, окраску алюминия производят органическими красителями (красками для шерстяных тканей). Раствор имеет концентрация от 1 до 10 г/л воды. Окрашивание оксидной пленки, имеющей большие адсорбционные свойства, производят в горячем растворе красителя (70-80°С) в течение 12-20 мин. Перед окрашиванием изделие нейтрализуют в аммиаке и промывают водой. Для контроля нейтрализации используют 0,1%-ный раствор метилоранжа (капля раствора, нанесенная на поверхность, не должна розоветь). Окрашивание неорганическими красителями оксидированного алюминия производят в растворах №1 и №2 поочередно (г/л):

В коричневый цвет: № 1 - железосинеродистый калий 10-15

№ 2 - медный купорос 10-100

В черный цвет: № 1 - кобальт уксуснокислый 50-100

№ 2- калий марганцевокислый 15-25

В золотисто-желтый цвет:

№ 1 - гипосульфит 10-15

№ 2 - калий марганцевокислый 10-50

В оранжевый цвет:   № 1 - калий хромовокислый 5-10

№2 - азотнокислое серебро 50-100

Окрашивание производят при комнатной температуре в каждом растворе в течение 5-10 мин. После окрашивания в первом растворе изделия промывают в холодной воде. Для усиления окраски процесс повторяют.

Жизнеспособность адсорбционной пленки после оксидирования и обезжиривания не более 2-3 дней.

Свежую оксидную пленку нельзя держать в руках и нельзя допускать соприкосновения ее с маслами, так как в противном случае будут непрокрасы.

Органические красители для окрашивания алюминия /46, с.158/, г/л:

|  |  | Продолжительность окрашивания, мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В черный цвет: |  |  |  |
| нигрозин водорастворимый | 3-5 |  | 10-20 |
| прямой черный "3" | 3-5 |  | 10-20 |
| черный "2К" | 5-10 |  | 15-30 |
| В коричневый цвет: |  |  |  |
| основной коричневый | 3-5 |  | 10-20 |
| В золотисто-желтый цвет: |  |  |  |
| ализарин желтый | 1-3 |  | 5-10 |
| кислотный ярко оранжевый "Ж" | 1-3 |  | 5-10 |
| прямой желтый "ЖК" | 1-3 |  | 5-10 |

Наиболее доступный метод окраски алюминия в черный цвет - метод копчения. Алюминиевое изделие покрывают тонким слоем копоти пламени керосиновой лампы, горелки или горящей бересты.

Изделие медленно и равномерно поворачивают. Затем предмет охлаждают и протирают тампоном, смоченным керосином.

Окраску алюминия в темно-серый цвет производят соляной кислотой с небольшим добавлением раствора медного купороса (3-5$) и серной кислоты. Реакция протекает быстро, с нагревом (экзотермическая реакция), раствор теряет активность и его надо периодически обновлять.

Чем ниже марка алюминия, тем процесс происходит быстрее /72, с.238/.

II.4.2. Окраска металла малярными составами

Для окраски всех видов металла и дерева можно рекомендовать органосиликатную краску ВН-30 ДТС (срок службы 12 лет и более).

Грунтовка алюминиевых покрытий грунтами ФЛ-03ж, КФ-030, ВЛ-08 или ФП-086, ВЛ-02, КФ-031.

Окрасочные составы для алюминиевых покрытий: краски масляные густотертые и готовые к употреблению, краски алкидные:

краски черные густотертые

МА-О11, MA-015,

ГФ-013, ПФ-014;

краски, готовые к употреблению для внутренних работ

МА-21,  МА-21н,

МА-22,  МA-22н,

МА-25,  МА-25н,

ГФ-23,    ГФ-23н;

эмали перхлорвиниловые и поливинилхлоридные

XB-124, ХВ-125, ХВ-16, XB-113, XB-110.

Шпаклевки: ХВ - хлорвиниловые не совместимы с ГФ - глифталевыми и ПФ-пентафталевыми грунтовками; КФ - канифольные не совместимы с ХВ - хлорвиниловыми грунтовками.

Кваски для всех видов металлов для наружных работ по цвету:

МА - масляные.

Белила свинцовые густотертые: МА-011, МА-011-М-1, MA-011-2

Белила цинковые густотертые: MA-011-1, МА-011-2, MA-011-1H, МA-011-2K.

Белила цинковые масляные, готовке к употреблению: MA-11, МA-11-Н, МА-15, MA-15-H, ПФ-14, ПФ-14-Н.

Краски масляные землянке густотертые: мумия, MA-015, сурик железный MA-015 и MA-011, охра MA-15, MA-011.

Густотертые черные краски: MA-011, MA-015, ГФ-013, ПФ-014. То же, краски МА-ГОСТ 8292-75 - имеют следующие цвета: голубая, светло-голубая, желтая, зеленая, коричневая.

Краски густотертые зелено-свинцовые: МА—011 и 011-Н-2-темная; то же H-I-светлая, МА-015-Н-1-светлая, MA-016-H2-темная; то же, серо-голубые, темно-серые, окись хрома.

Краски масляные и алкидные, готовые к употреблению для наружных работ:

сурик железный 		МА-11, ПФ-14

мумия			MA-11, МА-15, ПФ-14,

охра			МА-11, MA-I5, ПФ-14

MA-11 имеет цвета: голубая, желтая, зеленая, серая, темно-красная, слоновой кости, коричневая и яр.

MA-15 имеет цвета: голубая, желтая, зеленая, серая, темно-красная и др.

ПФ-14 - голубая, желтая, зеленая, коричневая, палевая.

Наиболее часто для окраски медных кровель используют так называемую медянку - ТУ 6-10-955-80.

Эмали перхлорвиниловые и сополимерхлоридные

Эмали ХВ-124 и 125 имеют следующие цвета; желтый, голубой, зеленый, слоновая кость, серий, светло-серый и др.

ХВ-125 - серебристая- с добавлением алюминиевой пудры.

XB-16 - имеет разнообразные цвета: коричневый, красный, темно-зеленый, алюминиевый, черный, стальной, желтый, синий, оранжевый, светло- и темно-голубой и др.

XВ-113 - белая, черная, желтая, ярко-желтая, оранжевая, зеленая, ярко-зеленая и др.

ХВ-110 - имеет цвета: черный, желтый, красный, серый, зеленый, красно-коричневый и др.

XB- 1100 - белая, красная, голубая, серая, зеленая, желтая и др.

Пентафталевая эмаль ПФ—19, ПФ-19М - светло-коричневая, черная, светло-желтая, ПФ-133 - оранжевая, зеленая, голубая, черная, желтая, красная, темно-красная, ПФ-115 - белая, черная, синяя, слоновая кость, вишневая, коричневая, красная, серая и др.

Эпоксидная эмаль ЭП-140 выпускается следующих цветов: белая, красная, черная, синяя, голубая, желтая, серебристая (алюминиевая), оранжевая, зеленая и др.

Краски и эмали для внутренних работ выпускаются промышленностью с шифром 2. Например, МА—021, МА-22, ПФ-223 и т.д. Они выпускается всех необходимых для окраски металла цветов /60/.

Для окраски цинка и оцинкованной стали применяется грунты ФЛ-03ж, ГФ-031, ВЛ-02, ВЛ-08. Окраску производят красками и лаками на основе масляных, алкидных, поливинилхлоридных, пентафталевых, эпоксидных и других связующих.

Примечание. При этом нужно полнить, что масляные лакокрасочные материалы не совместимы с алкидными и хлорвиниловыми; глифталевые - с хлорвиниловыми; эпоксидные - с канифольными и хлорвиниловыми.

Цинк поддается химической окраске. Для получения прочной чернел патины на цикке приготавливают раствор азотнокислой закиси марганца (уд. вес 1,125) следующего состава, г: концентрированный раствор кристаллической закиси марганца-138, раствор азотнокислого бария - 130,5. Полученный раствор фильтруют и отделяют сернокислый барии от раствора азотнокислой закиси марганца; смачивает им цинк (тампоном или кистью). После этого поверхность просушивают, равномерно нагревая ее паяльной лампой через асбест или с большого расстояния при температуре до 80-100°С, пока обработанная поверхность не почернеет. Затем поверхность тщательно промывают водой /22, с.55/. Тем же способом можно окрасить шпеатр.

Для пассивации черного металла, меди и бронзы в настоящее время в реставрационной практике широко применяется бензотриазол МРГУ 6-09-805-63 - белый порошок, растворимый в бензоле (20 г бензотриазола на 1 л бензола). Бензол является хорошим растворителем органических веществ - жиров и смол. На основе бензотриазола с прозрачными лаками наносят защитные покрытия.

Хорошим ингибитором коррозии меди, латуни и бронзы является раствор бензотриазола в концентрации 1-2 г/л в 66%-ном водном растворе этиленгликоля при температуре 70°С. Торможение коррозии возникает благодаря образованию поверхностной пленки медно-бензотриазолового комплекса /2, с.940/. После высыхания поверхности ее можно покрыть прозрачным лаком - ГФ-166 (кистью, распылителем). Для бронзы, меди можно применять лак светло-коричневого цвета ПФ-170. Для стойких внутренних противокоррозионных покрытий изделий из бронзы, меди, алюминия можно рекомендовать алкидно-стирольный лак МС-25 (светло-коричневый). При температуре 18-20°С лак высыхает в течение 8 часов /5, с.147/.

Для алюминиевых изделий в качестве защитных покрытий можно использовать лаки на основе растворов полиакриловой смолы в смеси с растворителями с добавками пластификаторов и других смол AK-113 и АК-113-Ф (ТУ 6-10-1926-75).

В качестве электроизоляционного лака для стали, цветных металлов и сплавов рекомендуется лак УР-9139 (ТУ 6-10-577-75). Его поставляют в трех компонентах отдельно: полуфабрикат 976/1; диэтиленгликольуретан ДГУ (70%-ный раствор); ацетобутил целлюлозы (5%-ный раствор в циклогексане).

Перед применением компоненты смешивают в соотношении 100:100:10. Вязкость лака при температуре 70-80°С по ВЗ-4-30-70 сП. Продолжительность высыхания при температуре 70-80°С - 8 часов.

При совмещении разных по электропотенциалу металлов необходимо тщательно изолировать их друг от друга во избежание электрокоррозии. Для этих целей рекомендуется применение лака УР-9139. Кроме того, после масляной или алкидной грунтовки журавцов, таганцов и других элементов можно использовать укладку по обрешетке деревянных бобышек (проваренных в олифе) или обмотку железных элементов полиэтиленовой пленкой, с закреплением ее электроизоляционной лентой либо полимерной проклейкой. Только после этого можно покрывать детали медью.

Для снятия напряжений металла, особенно латуней, необходим прогрев. Однако латуни нельзя прогревать при температуре выше 200°С, так как может произойти их разрушение из-за потери олова.

Для контроля и определения температуры подогрева в качестве индикаторов выпускайся термочувствительные краски и карандаши. Оки дают возможность определить температуру нагрева от 45°С до 600°С в интервале ±10°С. Краски наносят в 1-2 слоя до полного укрытия без грунта, на чистую холодную контролируемую поверхность металла. Разбавляют и смывают краски этиловым спиртом. Цвет краски изменяется через 0,5-2,0 мин при достижении температура перехода и сохраняется после остывания (табл.6).

Индикация температуры нагрева необходима также при термической очистке чугуна и цинковых сплавов. 3 каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться с технологами. Чтобы взбежать щелевой коррозия при неплотном соединении швов (при пайке, сварке, загибах фальцев, клепке и т.п.), а также для предотвращения намокания и протечек металлических конструкций, для повышения качества швов при производстве реставрационных работ по архитектурному металлу применяются герметики и замазки различного типа.

Таблица 6

Зависимость цвета краски от температуры

| Марка краски | Температура перехода цвета, °С | Цвет в связи с температурой перехода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после |
| 1а | 45 | Светло-розовый | Голубой |
|  | 260 | Голубой | Коричневый |
|  | 600 | Коричневый | Черный |
| 3 | 85 | Розовый | Серый |
|  | 540 | Серый | Желто-розовый |
|  | 600 | Желто-розовый | Желто-розовый |
| 2а | 180 | Сиреневый | Синий |
|  | 200 | Синий | Коричневый |
|  | 600 | Коричневый | Черный |

II.5. Герметики

Уплотнение неподвижных соединений производится главным образом герметиками на основе каучуков. В зависимости от исходного материала герметики подразделяют на вулканизирующиеся (отверждающиеся) и невысыхающие (неотверждающие замазки). По своей химической природе мастики и пасты - это в основном низкомолекулярные, так называемые жидкие бифункциональные каучука или олигомеры с концевыми реакционноспособными группами. Такие полимеры вулканизируются при комнатной температуре.

Невысыхающие герметики - термопластичные материалы, размягчаемые при нагревании и переходящие в вязкотекучее состояние (табл. 7).

Дня их производства используются высокомолекулярные и низкомолекулярные каучуки: этилен-пропиленовый и бутилкаучук. Такие каучука устойчивы к действию кислорода, озона, кислот и щелочей, окислителей, света и обладают высокими диэлектрическими свойствами, газо- и водонепроницаемостью, не требуют вулканизации.

Таблица 7

Невысыхающие герметики и их применение

| Марка | Цвет массы | Рабочая температура, °С | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| У-20А | Серо-зеленый | от -50 до 70 | Для герметизации заклепочных соединений |
| 51-Г-4М | От белого до светло-желтого | от -60 до 100 | Для защиты паяных и винтовых соединений |
| УН-01 | Белый или светло-серый | от -35 до 100 | Для уплотнения сварных швов, стыков деталей |

Высыхающие герметики - растворы резиновых смесей определенного состава в органических растворителях на основе высокомолекулярных вулканизирующихся синтетических каучуков: бутадиенстирольных, бутадиен-нитрильных, хлорпиреновых и других в сочетании с фенолформальдегидными и прочими смолами.

По технологическим свойствам герметики могут быть:

шпательными (их молено наносить лопатками, шпателями, шприцами и иным инструментом);

кистевыми - для нанесения кистями; чаще такие герметики имеют в своем составе растворители;

поливочными - их наносят поливом, окунанием, распылением; заливочными или литьевыми, иначе называемыми компаундами - для нанесения заливкой в зазор. В таки герметиках полностью отсутствует растворитель.

В зависимости от применения герметики подразделяются на строительные, автомобильные, бытовке, авиационные, радиотехнические и другие /29, с .153/.

По условиям вулканизации герметики делятся на вулканизирующиеся при низких и комнатной температурах и вулканизирующиеся при температурах от 70 до 200°С.

В настоящее время герметики классифицируют по величине практической деформации при значении модуля упругости 0,2-0,5 МПа.

Упаковка герметиков. Пасты для многокомпонентных герметиков упаковывают в металлическую тару из алюминиевого сплава, белой жести, оцинкованную или луженую, с широким горлом, емкостью не более 50 л, с плотно закрывающейся крышкой. Вулканизирующиеся пасты расфасовываются в полиэтиленовую тару емкостью до 5 кг.

Требования, предъявляемые к герметикам:

- -	нетоксичность;

-	удовлетворительные физико-механические показатели (прочность при разрыве не менее 1,0-1,5 МПа, относительное удлинение при растяжении 150%); наличие определенных свойств: диэлектрические, масло-бензостойкость, хорошая адгезия от 1,5 до 2,0 кН/м, технологичность; возможность нанесения кистью, шпателем, шприцем и т.п.

Вулканизирующиеся герметики (на основе жидких тиоколов) обладают высокой эластичностью в интервале температур от -60 до 130°С. Тиоколовые мастики УТ-32, У-30М, У-30 МЭС-5 нельзя совмещать с медью и латунью.

Недостатком является малое сопротивление раздиру и износу, высокая остаточная деформация при сжатии.

Герметики на основе силоксанового каучука обладают повышенной морозостойкостью от -100 до +300°С, они влагостойки, биологически инертны, грибостойки, коррозионностойки. Недостаток - низкая механическая прочность вулканизаторов. Нестойки к действию топлива и масел.

Наряду с жидкими тиоколами используются низкомолекулярные силоксановые каучуки - вязкие, жидкие продукты, способные вулканизироваться при комнатной температуре без усадки.

Благодаря высокой текучести они способны заполнять любые щели и зазоры и растекаться по поверхностям любого профиля. В зависимости от наполнителей и пигментов герметики имеют различный цвет и консистенцию.

В нашей стране выпускаются герметики: ВИКСИНТ - У-1-18; У-2-28; У-4-21; К-18; КЛ-4; КЛ-СВ; КЛТ-30; КЛТ-50; КЛВАЕ-105; то же 155; КЛФ-20 и др.

Герметики на основе жидких углеводородных каучуков вулканизируются при комнаткой температуре - группа ВИКСИНТ, ВГО-1, Жастосил-1, УМС-50,...-05; герметик ВГО-1 поставляется в тубах.

Высыхание герметики. Их недостаток - большая усадка в результате улетучивания растворителя. В 1970-х гг. появились полимеры-термоэластопласты, сочетающие свойства резин и пластмасс. Наиболее широкое распространение получили блок-сополимеры бутадиена, изопрена, пиперилена со стиролами, обладающие высокой прочностью, электросопротивлением, морозостойкостью и стойкостью к многократным деформациям.

| Растворитель | Марка | Назначение группы высыхающих герметиков |
| --- | --- | --- |
| Р-5 | ВГК-18 №1 | Для герметизации металлических соединений, работающих в атмосфере (синий цвет) |
| Р-5 | ВГК-18 №2 | То же (красный цвет) |
| Бутилацетат | 51-Г-14 | Для защиты от коррозии и абразивного разрушения металла (цвет черный с графитовым блеском) |

Герметики наносят послойно с просушкой 10-20 мин (1-2 слоя) на очищенную, обезжиренную поверхность металла.

Для снятия статического электричества применяют бензин с антистатической присадкой АСП-1 (храмовая соль жидких кислот), что обеспечивает малотоксичность, уменьшает взрыво- и пожароопасность процессов герметизации /29, с.172/.

Нанесение герметиков. Герметики не рекомендуется наносить при температуре воздуха ниже 5°С.

При нанесении при температуре ниже 15°С рекомендуется предварительно выдержать герметик в помещения с температурой 15-25°С. Нельзя наносить герметики в мороз, дождь, на сильно нагретые солнцем поверхности. Наилучшими условиями для нанесения герметиков является температура от 18 до 25°С и относительная влажность воздуха от 50 до 75%.

Нанесение герметиков на небольших участках может производиться вручную шпателями, ножами, шприцами, лопатками, мастерками.

Для механизированного нанесения используют шприцы и насосы и даже специальные машины для укладки герметика.

Инструменты и оборудование очищают от герметиков растворителями: хлористым метиленом, трихлорэтиленом, толуолом и др. Если герметик завулканизировался, его удаляют ножом, стамеской или даже рубанком, затем поверхность зашлифовывает наждачной шкуркой или шлифовальной машиной.

Вулканизация производится для ускорения отверждения герметика - ускоряют процесс подогревом теплым воздухом, нейтральным газом или переносными лампами, горелками и т.п.

Контроль качества герметизации включает контроль за правильностью приготовления герметика, соответствием времени применения герметика, степенью очистки и подготовки поверхности к нанесению герметика, качеством нанесения герметика, соблюдением технологии нанесения, температуры окружающей среды и относительной влажности.

Устранение дефектов на герметизированных участках. Заделка несплошности, пористости, недовулканизации, раковин, свищей, отслаивания покрытий производятся механическим удалением герметика с последующей зачисткой, обезжириванием и нанесением вновь свежего герметика. Небольшие дефектные участки заделывают герметиком, разжиженным растворителем /29, с.174/.

II.6. Клей я клеевые соединения

Клеевые соединения имеют некоторые преимущества перед клепаными, болтовыми и сварными соединениями. В них более равномерно перераспределены напряжения, отсутствуют отверстия под болты и заклепку. Важным свойством синтетических клеев являются их антикоррозионные свойства, а в ряде случаев - и герметичность.

Большинство клеев имеет низкую теплостойкость. Однако в настоящее время разработаны клеи на основе органических, элементоорганических и неорганических полимеров, устойчивых к температурам выше 1000°С.

К недостаткам отдельных клеевых соединений также относится невысокая прочность, особенно при неравномерной толщине клеевой пленки.

Выбор клея зависит:

-	от характера и величины напряжений, которые должны выдерживать склеенные соединения при эксплуатации;

-	специфических особенностей клеев, их токсичности и горючести, универсальности;

-	гарантийных сроков, условий хранения и жизнеспособности клея;

-	условий применения и технологии (с нагревом и без нагрева) способов фиксации фрагментов склеивания;

-	условий эксплуатации и долговечности.

Применение клеев: клеевые соединения могут быть использованы при реставрации сезонного растрескивания латуней кровельных покрытий (или наложении латунных заплат).

В случаях, когда нельзя применить сварку, пайку, клепку, единственным технологическим приемом при восстановлении ветхого подлинного металла остается склеивание (заделка дефектов металлического литья, склеивание обшивок, приклеивание листовой кровли).

Комбинированные клеевые соединения - клеерезьбовые, клееклепаные - обеспечивают надежность и прочность конструкций. Большой практический интерес представляют липкие ленты (мягкие ленты), используемые как герметики для щелевых отверстии (даже окон и дверей). Быстросхватывающие клеи хорошо проявили себя при приклеивании фольги, различных пленок, полимерных тканей и т.п.

Клей для металлов может быть на эпоксидной, полиуретановой основе, а также используют модифицированные фенолформальдегидные, полисилоксановые, акриловые, полиароматические и некоторые другие основы.

В реставрации применяют модифицированные фенолформальдегидные композиции: ВК-3, BK-32-200, BK-13. Они имеют высокие прочностные характеристики, устойчивы к атмосферным воздействиям и старению.

В табл. 8 приведена клеи на различной химической основе.

Таблица 8

Клеи холодного отверждения для металлов

| Химическая основа | Для склеивания металлов |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стали, чугуна | меди | алюминия | цинка | титана |  |
| Элементоорганические соединения | ВК-24 | - | - |  |  | К ним также относятся клеи для стали и алюминия: ВК-32-200 ВК-18 ВК-10т |
|  | ВК-28 | ВК-28 | ВК-28 | ВК-28 | ВК-28 |  |
|  | ВК-2 | - | - | ВК-2 | ВК-2 |  |
|  | ВК-5 | - | ВК-5 | - | ВК-5 |  |
|  | ВК-8 | - | ВК-8 | - | - |  |
|  | ВК-4 | ВК-4 | ВК-4 | - | - |  |
|  |  | - | ВК-9 | - |  |  |
| Эпоксидная основа | ВК-9 | - | ВК-9 | - | ВК-9 | -"-, для стали, меди, цинка ЭЛ-19 |
|  | Стык-1 |  | Стык-1 |  | Стык-1 |  |
|  | Э5-1 | - | - | - | - |  |
|  | Э6-1с | - | - | - | - |  |
|  | УП-5-177 | - | - | - | - |  |
|  | ГИПКА-217 | ГИПКА-217 | ГИПКА-217 | - | - |  |
| Акриловые соединения | Циакрин А | Циакрин А | Циакрин А | - | - |  |
| Полиэфиры, полизоцианаты, полиуретаны | Д-10 | Д-10 | Д-10 | - | - |  |
|  | ПУ-2 | ПУ-2 | ПУ-2 | - | - |  |
|  | Д-6 | Д-6 | Д-6 | - | - |  |
| Фенолформальдегидная основа | БФ-2 | БФ-2 | БФ-2 | - | - | Для приклейки фольги к металлам используют клей БФ-2 и БФР-4 |

Для защиты металлов от коррозии можно применять лак (клей) марки Ф-10, предварительно очистив металл от коррозии.

III. ЗОЛОЧЕНИЕ

В главе даны основы масляного золочения кровельных покрытий (глаз, подзоров, конусов, подкрестных шаров и крестов), а также правила приемки позолотных работ /42/.

При реставрации памятников культового зодчества имеет широкое распространение такой вид отдельных работ, как золочение кровельных покрытий, подзоров, куполов, глав, крестов, букв и других элементов из металла.

Золочение кровельных покрытий известно с глубокой древности. Золотили в основном огневым методом ("жженым златом” или "через огонь" - ртутно-золотой амальгамой, т.е. золотом, растворенным в ртути).

Метод огневого золочения был очень токсичен. Он просуществовал в архитектуре с X по конец XIX в., а затем был запрещен.

С 40-х гг. XIX в. до начала XX в. существовал комбинированный метод гальвано-огневого золочения: вначале предмет золотили огневым золочением, затем дозолачивали в гальванических ваннах. Такой способ золочения позволял полировать позолоту до зеркального блеска - позолота держалась столетиями.

Параллельно с огневым золочением существовал метод морданного или масляного золочения: накладка тончайшей золотой фольги толщиной в сотую долю микрона на липкую поверхность лака, нанесенного на металл с предварительной специальной подготовкой. Такую позолоту не полировали, я она держалась 10-15 лет, после чего поверхность металла перезолачивали.

Рассмотрим подробнее технологии "морданного" (масляного золочения). Название метод получил от сваренной по особому рецепту олифы, называемой "мордан". Для нанесения лака "мордан" поверхность металла специально подготавливали, покрывая до 10-12 раз грунтовкой и шпаклевкой, доводя ее до зеркального блеска. Рассмотрим современную технологию процесса золочения по металлу.

Для определения расхода золота и других материалов, а также стоимости работ псе поверхности, идущие под позолоту, по характеру рельефа делятся на 4 категории сложности:

I	категория - гладкие, большие, сферические, конусообразные, многогранные поверхности (купола, шпили и прямолинейные поверхности тпи);

II	категория - поверхности простого рисунка (гладкие): листы, розетки, модульоны, вазы, сухари, капли, криволинейные профилированные поверхности, дорические и тосканские капители, базы;

III категория - профилированные поверхности средней сложности веревочка, горох, бусы, жгуты, модульоны, вазы, листы, розетки орнаментованные с рисунком небольшого насыщения, капители конические и т.п.

IV категория - профилированные поверхности с густым и сложным по форме рисунком - букеты, венки, гирлянды, орнаментованные к выпуклые розетки, маски, капители коринфские, украшения типа барокко, густопросечные элементы и т.п.

Учитывая сложность процессов золочения, а также употребление при этом драгоценного металла - золота (996 пробы), допускаться к производству позолотных работ должны рабочие, имеющие определенный разряд /42/ (табл.9).

Таблица 9

Разряд позолотчика

| Элементы рабочего процесса | Для работы на видах поверхностей |  |
| --- | --- | --- |
|  | простых | сложных |
| Подготовка поверхности под позолоту | 3 | 4 |
| Контроль качества подготовки поверхности | 6 | 6 |
| Приготовление рабочих составов | 6 | 6 |
| Нанесение грунта, шпаклевки, красочного слоя, масляного лака | 3 | 4 |
| Нанесение лака "мордан" — МА- 594 или ЯН | 5 | 5 |
| Контроль качества и готовности поверхности к позолоте | 6 | 6 |
| Золочение на лак МA-594 (ЯН) | 5 | 6 |
| Контроль качества позолоты | 6 | 6 |

Для обеспечения чистоты и качества позолоты при золочении куполов, глав, крыш, юбок, конусов и т.п. на строительных лесах сооружают шатры. Их изготавливают из фанеры или металлических листов, в которых делают застекленные окна. Шатры сооружаются по рабочим чертежам. Сгораемый материал шатров лесов и подпостелей настилов должен быть обработан антипиренами; при работе с медью, ее сплавами не допускается пропитка диаммонийфосфатом и сульфатом аммония.

В качестве средств противопожарной обработки обрешеток, деревянных строительных лесов, подмостей, настилов, шатров, лестниц и т.п. можно рекомендовать следующие составы (см. Инструктивное письмо о применении противопожарных пропиток и окрасок строительных деревянных лесов, настилов и деревянных конструкций крыш на памятниках архитектуры от 17.01.84 г. № 72-13. Письмо составил главный технолог объединения "Росреставрация"):

1.	Комплексный антипирирующий состав (из расчета на 100 л воды), кг: бура - 7, борная кислота - 3, фтористый натрий - 3. Указанным составом можно обрабатывать также мауэрлаты. Состав наносится 3 раза кистями после высыхания каждого слоя пропитки.

2.	Окраска известковыми составами (из расчета на 1 ведро известковой побелки): 1/4 стакана набухшего казеина, 1 кг поваренной соли, 0,3 кг сухого пигмента (охры, умбры для цвета) тщательно перемешать. Цвет определить по пробной выкраске.

3.	Окраска жидким калиевым стеклом, разведенным водой до 50%-ной концентрации.

Приготовление растворов для пропитки древесины и покрытие ими деревянных конструкций должно оформляться актом на скрытые виды работ (в 3 экземплярах), подписанным прорабом, заказчиком и исполнителями.

Указанная работа должна закладываться в смету и технологическую часть проекта реставрации.

III.1. Технология процесса, золоченая

Подготовка металла к золочению сусальным золотом на лак МА-594 (б."мордан") состоит из трех этапов:

-	подготовка поверхности под позолоту,

-	подготовка материалов и грунтов,

-	золочение.

Подготовка поверхности. Старую позолоту соскребают металлическим инструментом или смывают растворителей. Вопрос о снятии старой позолоты решается реставрационным советом. Сусальную позолоту тщательно пересматривают и в зависимости от состояния кровельного покрытия, грунта и позолоты решают вопрос о частичной реставрации - промывка, восполнение утрат ("зафликовка") с подведением грунта, частичное раскрытие до металла, шпаклевка и т.д. - при полном перезолочении. Часто все железное покрытие из-за ветхости меняют на новое либо покрывают медью. Металлический декор: кресты, растяжки, конусы, подкрестные шары, подзоры, как правило, золотят в мастерской, прибегая к демонтажу, а таганцы, журавцы ремонтирует ка месте.

Тщательно очищенную поверхность металла выправляют, шпаклюют, обрабатывают водостойкой шкуркой. Места пайки, сварки, облой, заусенцы, раковины и другие дефекты на крестах и цельнометаллических деталях, подлежащих золочению, должны быть тщательно зачищены, зашлифованы абразивными инструментами, напильниками, шкуркой и прошпаклеваны.

От качества подготовки зависит качество всей позолоты.

Шпаклевку после обезжиривания поверхности уайт-спиритом или другими составами, рекомендованными специалистами, производят пастой на основе свинцового сурика и лака ЯН-54 или ГФ-166 либо олифы.

Шпаклюют фальцы, швы, трещины, выбоины, раковины и другие дефекты металла. Шпаклевку наносят кистью, шпателем тонким слоем. Она должна эластично заполнять промежутки между фальцами. После этого накладывают грунт, приготовленный перед применением: смешивают свинцовый сурик и лак ЯН-54 (либо ГФ-166) в пропорции 1:1. Затем грунт процеживают через сито 3600 отв./см2. Сусальное золото из-за очень тонкой проковки (0,01 микрона) прозрачно на просвет, поэтому подкраской грунта можно изменять цветовую гамму позолоты. Если грунт оранжево-красный, то позолота будет иметь вид червонного золота; если грунт зеленовато-синий - позолота будет холодного зеленоватого цвета. Цвет позолоты определяет архитектор. Состав для окраски поверхности готовят из тонкотертого свинцового крона и лака ЯН-54, или ЯН-153, или ГФ-166 с добавлением свинцового сурика. Свинцовый крон перед употреблением процеживают через сито 3600 отв./см2. Если масляный лак ЯН-153 густой, его разбавляют до рабочей вязкости на 20-25% уайт-спиритом или скипидаром, чтобы не было толстой пленки.

Поверхность металла очищают, в отдельных местах шпаклюют, накладывают первый слой грунта: свинцовый сурик и лак ЯН-54 (или ГФ-166) в соотношении 1:1, затем второй и следующие, с промежуточной просушкой каждого стоя грунта от 10 до 15 суток при температуре не ниже 14°С. После просушки каждого слоя грунта шпаклюют поверхность до абсолютно гладкого состояния. После просушки шпаклевки поверхность шлифуют водостойкой шкуркой среднего зерна и промывает теплой водой, после чего протирают поверхность ветошью.

Нанесение последующих слоев производится без шпаклевки. Шпаклюют швы, раковины, трещины и т.п. Если швы глубокие, их предварительно заделывают паклей, пропитанной свинцовым суриком на лаке ЯН-54 или ГФ-166 или на олифе.

Загрунтованную и просушенную поверхность после шлифовки покрывают тонкотертым свинцовым кроном на лаке ЯН-153, или ЯН-54, или ГФ-166 или на олифе. Окрасочный слой надо сушить не менее трех суток. После вышеупомянутых операций поверхность покрывают масляным лаком тонкими ровными слоями я после просушки полируют порошком пемзы или трепела, просеянным через сито с отверстиями 3000 отв./см2, а затем полируют войлоком или фетром с водой и сушат в течение 5-7 суток. Затем поверхность покрывают вторым слоем лака и повторяют операцию шлифовки, и так 3-4 раза.

Полировка с пемзой дает красивую матовую позолоту, а полировка без пемзы, только с мылом и водой, дает глянцевую позолоту, так называемую полерную.

Нанесение позолоты. Перед покрытием золотимой поверхности лаком МА-594 (б."мордан") с нее удаляют пыль (протирают ветошью) Лак наносят кистью ровным тонким слоем и растирают досуха тампоном из ваты. Вату для каждого растирания берут чистую. Обработанную вату складывают в емкости, заливают водой и удаляют с объекта во избежание пожара. Поверхность, подготовленная под позолоту, должна быть абсолютно чистой, чтобы пыль и песок, липнущие на лаки, не прорвали золото и не вызвали брак.

III.2. Процесс золочения

Для золочения используют сусальное золото 996 пробы - "битое золото", раскованное до долей микрона. Золото уложено в книжки по 60 листов, размером 9,5x9,5 см, в расчете на золочение 0,48 м2 гладкой ровной поверхности. Для золочения в интерьерах золото выпускают весом 1,25 г в 60 листах; для золочения кровель глав, крестов, подзоров и т.п. - весом 2,5 г в 60 листах в книжке.

Для золочения предметов, находящихся в особо агрессивных средах, может быть использовано 5-граммовое золото (например, золочение фигур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ СССР в Москве). Определение работ указывает архитектор, он также дает расчеты ка расход золота.

Золочение кровель производят на "отлип" лаковой поверхности двумя способами: либо прямо с книжки, либо кусочками беличьей лапкой с золотарной подушки.

К золочению приступают через 10-12 часов после покрытия лаком МА-594 поверхности металла. Этот интервал определяет экспериментально, он зависит от региона, влажности, температуры воздуха и времени года.

Пробу на "отлип" смотрят на небольшом участке металла, покрытом лаком МА-594. Пробу производят позолотчики. Золото не должно тонуть в лаке, "морщинить" и отлипать; оно должно плотно прилипать к поверхности и расплавляться при придавливании ватным тампоном. Затем приступают к золочению. Лак МА-594 накосят на подготовленную поверхность металла - только на тот участок, который предназначен для золочения в течение рабочего дня.

На лак внахлест укладывают золото, чтобы со всех четырех сторон у кромки центрального куска золотой пленки оставалась бахрома в 1,5-2 мм, не приклеиваемая к поверхности металла после прижатия и располировки тампоном.

После окончания позолотных работ (наклейки и расплавления всего золота и просушки лака от 10 суток и более) поверхность всей золоченой площади протирают всухую мягкой фланелью или марлей. Бахрома золотых фрагментов, не прилипшая к металлу и составляющая "нахлест", остается на тряпке; эти потери позолоты называют естественной утратой золота, и они должны учитываться при расчете нужного количества книжек на позолоту. Тряпка с остатками золота должна упаковываться в полиэтиленовый пакет и сдаваться во вторпереработку на завод вторичных сплавов драгметаллов по акту и весу оставшегося на ней золота (производят взвешивание тряпки до протирки поверхности и после).

Нахлест производится для того, чтобы обеспечить плотность стыков кусочков сусального золота; подогнать стыки в момент золочения невозможно из-за тонкости золотой пленки.

После протирки позолоты пропуски в недозолоченные места фликуют, т.е. наносят на эти места заплатки из сусального золота, покрывая их вновь лаком.

III.З. Золочение алюминия и титана

В процессе реставрация памятников архитектуры и мемориальных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, золотятся алюминиевые, дюралюминиевые, силуминовые и титановые изделия и покрытия - буквы, звезды, эмблемы и т.п. Принцип золоченая на лак МА-594 тот же, что и по черноту металлу и меди. Однако в подготовке работ по золоту имеется отличие, вызываемое гладкой поверхностью и оксидной пленкой этих металлов. Для повышения адгезии металлов к наложениям грунтов и окраске желательно:

-	опескоструить поверхность,

-	обезжирить,

-	загрунтовать.

Алюминий и его сплавы грунтуют грунтовкой КФ-030 желтого цвета (б. АЛГ-1) за 2 раза, с просушкой каждого слоя до 40 часов. Шпаклевку производят составом на основе лака ЯН-54 или ГФ-166 и свинцового сурика, затем наносят второй слой грунтовки (срок сушки 40 часов). Загрунтованную и прошпаклеванную поверхность алюминия и его сплавов покрывают тонкотертым свинцовым кроном марки "00", разведенным на лаке ЯН-54 или ЯН-153; после просушка золотят (так же, как черный металл и медь).

Титан грунтуют грунтовкой ВЛ-02 (предварительно поверхность металла обезжиривают). Грунтовка ВJI-02 - двухкомпонентная (основа + кислотный разбавитель). Грунтовку готовят непосредственно перед употреблением в пропорции 8 ч. грунтовки и 1 ч. кислотного разбавителя.

После смешивания грунтовку выдерживают по массе 30 мин, затем разводят до рабочей вязкости растворителем РФГ-1 и наносят на поверхность кистью или краскораспылителем. Время сушки ВЛ-02- от 30 мин до 1 часа. Вторым слоем на грунт ВЛ-02 накладывается грунтовка ВП-03Ж; тоже выкрывается 2 раза; время сушки каждого слоя - 24 часа. После грунтовки наносят окрасочный слой из свинцового крона. Процесс золочения ведется по схеме золочения черного металла и меди.

III.4. Приемка качества работ по золочению

Позолота должка быть ровной, гладкой, без пропусков, морщин и прорывов, следов и частиц налипшего песка и пыля.

Перед позолотой должен составляться акт на скрытые виды работ с указанием качества подготовки.

Золото не должно быть загрязнено лаками, красками и грунтовками.

На все позолотные работы составляются акты качества работ в расхода сусального золота в книжках и по метражу. Книжки от золота хранятся на участке и в мастерской. Остатки сусального золота сдаются по акту на завод-изготовитель (посылкой, бандеролью, доставкой с нарочным).

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

РЕСТАВРАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО МЕТАЛЛА /65/

IV.1. При кровельных работах:

-	предварительная проверка и ремонт лестниц и стремянок; строительные леса принимают по акту прораб и главный инженер организации;

-	рабочий должен пройти инструктаж по технике безопасности для работы на высоте и иметь допуск;

-	проверить исправность инструментов, правильность посадки, заточки;

-	проверить заземление корпусов, электромоторов, щитков, станков, защиту рубильников кожухом; отключение электроприборов после окончания работ;

-	сортировку и резку стали, меди, латуни, цинка производить только в брезентовых перчатках;

-	рабочий должен иметь каску, предохранительный пояс, одежду без разрывов, переносной ящик с инструментами, рукавицы, защитные очки и респираторы для работы с абразивными кругами при очистке металла, клепке, чеканке, рубке металла;

-	растворители, грунтовки, мастики хранить в специальной таре в кладовых; в помещениях должны быть противопожарные средства;

-	при передвижении по ходовым мосткам и лестницам привязываться только за прочные элементы конструкций и ни в коем случае - за оголовки дымовых труб;

-	работая на высоте с инструментами, принять меры к предотвращению их падения; опасные зоны должны внизу быть огражденными.

При разборке крыш в первую очередь разбирают дымовентиляционные стояки и трубы на крышах. Разборку стальной кровли начинают со снятия окрытий возле труб, брандмауэров и выступающих частей зданий. Затем разбирают стропила, ветхие части сводов, перекрытий, тщательно обследуют и подкружаливают во избежание обрушений /55/. Несущие конструкции стен и столбов при замене металлических связей подкружаливают и, если необходимо, укрепляют домкратами, после чего разбирают частично опорные конструкции и подводят связи либо натяжные троса;

-	работы, связанные с окрытием карнизных свесов и водоприемных воронок, выполняют с подмостей, выпускных лесов и люлек. Кровельщики, работящие на крышах с уклоном более 47°, помимо предохранительных поясов должны пользоваться переносными дощатыми ходовыми мостиками;

-	крепление зонтов дефлекторов на оголовках дымовых и вентиляционных труб выполняется с подмостей;

-	окрытие глав, куполов, установка крестов и растяжек выполняется со строительных лесов;

-	мастику к рабочим местам доставляют механизированным путем в бачках в форме усеченного конуса с плотно закрытой крышкой. Бачки наполняют мастикой не более чем на три четверти их емкости;

-	запрещается вести кровельные работа во время гололеда и ветра силой 6 баллов и более, а такие во время сильных доящей и снегопада;

-	курить разрешается только в специально отведенных местах; одежду и головной убор для работы кровельщик должен иметь по сезону;

- обувь должна быть на подошве из войлока или рифленой резины. После окончания работ инструменты, материалы и отходы (обрезка металла, стружка, гвозди и др.) должны быть убраны с кровли в безопасное место.

IV.2. При кузнечных работах (ручной ковке):

-	необходимо надевать на рукоятки клещей зажимные кольца или шпандыри (полукольца). Держать клещи сбоку от себя и следить, чтобы не было ударов по губкам клещей;

-	укладывать заготовку на наличник наковальни всей плоскостью. Для получения плотного прилегания протягиваемой заготовки к наковальне до ковки не обходимо наложить молот легким ударом на заготовку;

-	при пользовании подкладным инструментом - подбойками, перебивками, перекидками, раскатками, обжимками и т.п. - устанавливать его на заготовку строго вертикально, чтобы избежать отбрасывания инструмента при ударе;

-	оборудование для правки должно быть оснащено на случай выброса поковки ловушками - устройствами для зажима поковки, или следует иметь надежное ограждение опасной зоны;

-	при прошивке, пробивке отверстий в ручной ковке бородки и пробойники устанавливать на горячий металл строго вертикально. Первый удар по бородку и пробойнику должен быть легким для не глубокого внедрения инструмента в металл, а но мере заглубления бородка силу ударов наращивают;

-	работу при ковке вручную ведут в рукавицах, защитных очках, фартуке и защитной одежде;

-	у нагревательных печей работать в рукавицах, не бросать заготовку в печь, чтобы не разрушить под печи;

-	не кантовать заготовки в печи мокрым ломом, так как соприкосновение мокрого металла со шлаком на поде приводит к небольшим взрывам и выбросам пламени из печи;

-	не бросать нагретую заготовку из печи на пол, так как при ударе раскаленная окалина разбрасывается и вызывает ожоги;

-	при работе на мазутных печах не должно быть подтекания мазута, поэтому надлежит знать расположение всех вентилей, перекрывающих поступление мазута в печь;

-	нельзя отогревать застывшие мазутопроводы открытым огнем;

-	тушить загоревшийся мазут только песком и огнетушителями (средства пожаротушения должны быть рядом).

IV 3.	При работе на газовых печах:

-	магистраль газопровода необходимо систематически проверять на утечку газа (мыльным раствором);

-	остановку подачи газа в печь производить раньше отключения подачи кислорода;

-	в случае прекращения подачи воздуха немедленно прекращать подачу газа;

-	для предупреждения взрыва в печи перед ее розжигом в холодном состоянии необходимо ее тщательно проверить - провентилировать воздухом;

-	у печей, работающих с недожогом топлива на режиме безокислительного нагрева, следить за исправностью вытяжных зонтов и завес, обеспечивающих удаление угарного газа (СО).

IV.4.	Электробезопасность

Кузнечные цехи относятся к высокоопасным. Для безопасного ведения работ необходимо:

-	ограждать электроопасные токоведущие части оборудования;

-	все электрооборудование должно быть заземлено;

-	обеспечить недоступность случайного прикосновения оборудования ограждением. Иметь общий рубильник для отключения тока;

-	при работе ручными переносными электроинструментами должна быть исправна электропроводка; следить за исправностью работа механизмов. Провод заземления должен иметь отличительную окраску;

-	рабочие должны хорошо знать правила работы с электроинструментами и их устройство, знать блоки включения и выключения;

-	все ручные электроинструменты: шарошки, дрели, паяльники, гайковерты и другие должны быть переведены для работы под напряжение 36 В;

-	при необходимости работы под напряжением выше 36 В рабочие должны иметь защитные средства: резиновые перчатки и коврики. К этой работе допускаются только специалисты; не электрикам запрещается чинить проводки и электроинструменты;

-	запрещается хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы в непосредственной близости от электрооборудования и соединительных систем (выключателей, рубильников, токораспределительных ящиков и т.п.);

-	запрещается проводить работу с электроинструментами в сырых помещениях и сырой спецодежде; рабочее место должно быть обеспечено специальной инструкцией по технике безопасности;

-	при производстве кузнечных работ необходимо соблюдать правила пожаробезопасности. При механической ковке на молотах и прессах рабочий должен тщательно изучить их и соблюдать неукоснительно (в данной работе эти виды не рассматриваются).

IV.5. При сварных и паяльных работах:

-	к обслуживанию электросварочных установок допускаются только дипломированные специалисты не ниже 2-й квалификационной группы;

-	электросварочные установки должны иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации и инвентарный номер, под которым имеется запись в журнале учета и периодических осмотров;

-	все электросварочные работы и обслуживание электросварочных установок выполнять согласно СНиП III-А;

-	сварочные работы проводить в вентилируемых помещениях или кабинах со светонепроницаемыми стенками из несгораемых материалов, площадь и кубатура которых должны соответствовать СНиПу. Работа, нескольких сварщиков на крупногабаритных деталях производится при ограждении мест работы светонепроницаемыми щитами или несгораемыми занавесями;

-	при сварочных работах должна обеспечиваться полная пожаробезопасность;

-	в схеме присоединения нескольких сварочных трансформаторов или  генераторов при работе на одну сварочную дугу исключить возможность получения между изделием и электродом напряжения холостого хода, превышающего напряжение холостого хода одного из источников сварочного тона;

-	включать сварочные установки в электросеть только пусковыми установками. В передвижных электросварных установках устроить блокировку рубильника;

-	включать установки и выключать их из сети должен только электромонтер, а не сварщик;

электросварочные установки для сварки в особо опасных условиях (в туннелях, при наружных работах и т.п.) перевести на напряжение 36 В и оснастить устройством автоматического отключения напряжения холостого хода или ограничения его до напряжения 12 В с выдержкой времени не более 0,5 сек;

-	не допускать сварку сосудов, в которых хранились легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные вещества;

-	при дуговой сварке для подвода тока к электроду применять шланговый кабель (провод), предусмотренный заводом-изготовителем. Длина первичной цепи между пунктами питания и передвижной сварочной установкой не должна превышать 10 м. Следить за электроизоляцией проводов и электродержателей;

-     металлические части электросварочных установок заземлить;

-	при работе с открытой электрической дугой сварщики обязаны пользоваться шлемом-маской или щитком со светофильтрами. Рабочие других профессий, работающие со сварщиком, также обязаны пользоваться в момент сварки щитками или очками с защитными стеклами;

-	при ручной дуговой сварке толстопокрытыми электродами, ванно-шлаковой сварке и механизированной сварке под флюс си и открытой дугой предусмотреть отсос газов непосредственно вблизи дуги. При ручной сварке внутри емкостей резервуаров и т.п. предусмотреть подачу воздуха под щиток сварщика;

-	при ручной сварке толстопокрытыми электродами применять электроды марок AHО-1, АНО-З, АНО-4, ОЗС-4, МР-3 и др. (низкотоксичные рутиловые электроды);

-	запрещается превышать установленную силу тока при сварке деталей с антикоррозионными покрытиями;

-	запрещается проводить электросварку во время грозы, дождя, снегопада;

-	при потолочной сварке сварщик, кроме обычной спецодежды, должен пользоваться асбестовыми нарукавниками (или брезентовыми), а пря сварке цветных металлов и сплавов, содержащих цинк, медь, свинец - респираторами с химическим фильтром;

-	освещение закрытых емкостей я полостей осуществлять переносными светильниками при напряжении в 12 В или светильниками, расположенными снаружи свариваемого объекта. Трансформатор для переносных ламп устанавливать вне свариваемого объекта. Запрещается применять автотрансформаторы для понижения напряжения;

-	леса и подмости для сварочных работ должны быть антипирированы;

-	электросварщики и рабочие других профессий во время электросварки под флюсом, при контактной сварке, зачистке наплавленного металла должны работать в предохранительных очках с простыми стеклами;

-	сварщики должны иметь ящики для огарков и сумки для электродов.

IV.5.1. При сварке под флюсом:

-	нельзя пользоваться флюсами, загрязненными маслами, жирами или смолами;

-	применять флюс с минимальным содержанием вредных веществ;

-	при очистке сварных швов и уборке флюса применять флюсоотсосы или металлические скребки, совки и щетки;

-	проходы для автоматической сварки с каждой стороны должны быть не менее 2 м;

-	во всех случаях сварки под флюсом (особенно цветных металлов) в закрытых помещениях должна работать приточно-вытяжная вентиляция;

-	для флюсов использовать герметичные бункера; загрузка и уборка флюсов должна исключать попадание пыли от них в окружающую среду;

-	при обслуживании автоматов для электрошлаковой сварки необходимо пользоваться очками с чешуйчатой оправой и светофильтрами, задерживающими инфракрасные лучи.

IV.5.2. При сварке в среде защитных газов:

-	токоведущие части осциллятора должны иметь кожух. Если кожух из металла, его следует заземлить. Кожух должен быть сблокирован так, чтобы при открывании осциллятор отключался от электросети;

-	на аппаратах автоматической сварки в среде защитных газов (против сварочной головки со стороны сварщика) должен быть установлен откидывающийся щиток со стеклом-светофильтром;

-	в случае искрения агрегата сварку прекратить;

-	в случае прекращения подачи воды в сварочную горелку работу прекратить;

-	электродвигатели для подачи сварочной проволоки в пистолет-горелку переводить на 36 В. Металлический шланг, подающий сварочную проволоку в пистолет-горелку, должен быть электроизолирован;

-	горелки для сварки в среде защитных газов должны быть диэлектрическими, рукоятки их покрыты теплоизоляционным материалом и иметь щиток для защиты рук сварщика от ожогов (контактная сварка в настоящей работе не рассматривается, так же как и электросварка под водой),

IV 5.3. При газосварочных работах:

-	карбид кальция хранить в сухих, проветриваемых местах с легкой кровлей и наружным освещением;

-	баллоны хранить в отдельном специально оборудованном помещения только в вертикальном положении и в гнездах специальных стоек (пустые баллоны должны храниться отдельно);

-	вентили газовых баллонов закрывать предохранительными колпаками. Баллоны окрашивать в определенный цвет: кислород - голубой, ацетилен - белый, нефтегаз - серый, пропан, бутан и природный газ - красный, водород - темно-зеленый, углекислота - черный;

-	каждый баллон должен быть маркирован, иметь номер, дату проверка и надпись названия газа;

-	выдавать баллоны следует только с закрытыми вентилями и защитными колпачками на них;

-	вскрывать барабаны с карбидом кальция можно только специальными приспособлениями, исключающими образование искр. Хранить карбид кальция на месте производства работ только в плотно закрытой таре; поврежденную тару для хранения использовать запрещается;

-	все переносные ацетиленовые генераторы должны иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации, инвентарный номер и пел этим номером регистрироваться в журнале учета и технических осмотров.

IV.6. При эксплуатации однопоставных ацетиленовых аппаратов

запрещается:

-	загружать карбид кальция в мокрую тару;

-	вести работу от одного генератора несколькими горелками или резаками;

-	загружать карбид сверх нормы, указанной в инструкции;

-	форсировать газообразование сверх паспортных норм;

-	отключать автоматические регуляторы;

-	открывать крышку загрузочного устройства реторты генераторов всех систем до выпуска из них находящегося под давлением газа;

-	устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, в местах скопления лицей; в неосвещенных местах, в помещениях, где могут выделяться вещества, образующие с ацетиленом взрывоопасные смеси; в работающих котельных, около мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. При необходимости установки ацетиленовых генераторов в проходах их необходимо ограждать;

-	для временных работ по сварке и резке устанавливать генератор в помещении без хорошей вентиляции и при кубатуре менее 300 м3;

-	оставлять заряженные баллоны и генератор без присмотра после окончания работ; их следует убирать в места хранения;

-	замерзшие переносные генераторы и вентили газовых баллонов отогревать открытым огнем (можно отогревать только кипятком или паром); баллоны не должны иметь следов масла;

-	использовать редукторы с неисправными манометрами или с манометрами, срок проверки которых просрочен;

-	разводить открытый огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям;

кроме того:

-	уровень жидкости в водяном затворе ацетиленового генератора нужно периодически измерять согласно срокам, указанным в паспорте на изделие;

-	на месте производства работ кислородные и ацетиленовые баллоны необходимо защищать от прямых солнечных лучей;

-	при выполнении сварочных работ с применением газов вентиляция должна иметь отсосы из нижней части помещения;

-	рабочих, производящих дробление карбида кальция, следует обеспечить защитными очками, а выгружающих иловые остатки карбида - резиновыми перчатками;

-	для газопламенной обработки материалов надо применять рукава резино-тканевые, рассчитанные на давление до 6 или 10 кг/м2; длина рукавов не должна превышать 30 м, в каждом рукаве допускается не более 2 стыков (СНиП, ч.III, р.А).

IV.7. При антикоррозионных работах:

-	при работе с пескоструйными и водопескоструйными аппаратами нужно выполнять "Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора СССР;

-	между рабочим-оператором и подсобным рабочим установить звуковую или световую сигнализацию;

-	место производства пескоструйных работ оградить и снабдить предупредительными знаками и надписями;

-	оператор пескоструйного аппарата должен работать в защитном скафандре или шлеме с принудительной подачей чистого воздуха, подсобный рабочий - в защитных очках;

-	при очистке металла металлическими щетками и другими инструментами и приспособлениями рабочие должны работать в защитных очках, респираторах и рукавицах, а при химической очистке (травление кислотой, щелочами и т.п.) - в защитных очках, антикислотных перчатках, фартуках и в резиновых сапогах. Место производства работ нужно хорошо проветривать.

IV.8. При паяльных и лудильных работах:

- при работе с паяльником необходимо строго соблюдать правила защиты от поражения электрическим током;

- при нагреве паяльника соблюдать правила, изложенные в заводской инструкции;

- помещение, где производят паяльные работы, нужно хорошо проветривать;

-	при пайке паяльной лампой не должно подтекать горшее;

- паяльную лампу заполнять горючим не более 75% емкости;

- давление в лампе не должно превышать 1,5-2,0 атм;

- запрещается доливать горючее в горящую лампу, разжигать лампу через горелку, снимать горелку до полного остывания и спуска давления:

- паяльными лампами могут пользоваться только рабочие, знающие устройство и правила обращения с ними.

IV.8.1. При пайке газовой горелкой:

-	перед началом работ проверить герметичность всей аппаратуры и шлангов;

-	при зажигании сначала открыть кислородный вентиль и только затем - ацетиленовый и сразу зажечь смесь;

-	при обратных ударах и частых хлопках (от нагрева или засорения мундштуков) быстро закрыть сначала ацетиленовый, а затем кислородный вентиль и погрузить горелку в воду. После охлаждения прочистить мундштук латунной иглой;

-	при обнаружении во время работы неплотностей соединений в узлах горелки (в сальниках вентилей, соединении наконечника со стволом и т.п.) немедленно выключить подачу газа и устранить неплотность;

-	запрещается проводить пайку горелкой вблизи горючих, взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов (при палке на открытом воздухе расстояние от рабочего места до огня опасных материалов должно быть не менее 10 м);

-	запрещается паять изделие, находящееся под давлением;

-	при использовании флюсов из хлористых и фтористых солей, а также флюсов, содержащих кадмий, бериллий, цинк, помещение должно вентилироваться;

-	беречь кислородные баллоны и редукторы от попадания в них масел;

-	не допускать хранение горючих газов в одном помещении с кислородными баллонами;

-	оберегать баллоны со сжатыми газами от ударов, падений, толчков (во избежание взрывов);

-	запрещается проводить ремонт вентилей, редукторов на наполненных баллонах;

-	категорически запрещено отогревать замерзшие вентили открытым пламенем на морозе. Отогревают только горячей водой или паром.

IV.8.2. При медницко-жестяницких работах:

-	обязательно применение защитных очков;

-	предполагается полная исправность инструментов (заточка, ручки без заусенцев, с хорошей насадкой и фактурой);

-	бойки молотков не должны иметь заусенцев и острых углов;

-	необходима правильная установка слесарных тисков;

-	опрятность спецодежды (исключить "захват" одежды движущимися частями механизмов и машин);

-	при работе на листогибных трехвалковых и копировально-гибочных станках рабочий должен держать руки не ближе 200 мм от вращающихся частей станка;

-	во избежание травм и поломки фальцегибочных станков толщина обрабатываемого материала не должна превышать установленную заводом-изготовителем;

-	при работе на рычажных ножницах необходимы противовесы и другие приспособления, удерживающие рычаги в верхнем положении;

-	на станине гильотинных ножниц должна быть неподвижная предохранительная линейка, исключающая попадание пальцев рук работающего под нож. Педаль гильотинных ножниц должна быть надежно ограждена, а пусковое устройство должно закрываться от посторонних. Ножницы с вращающимися ножами, вибрационные и другие с приводом от электродвигателя долины иметь залежное ограждение ножей. Ленточные пилы должны быть ограждены по всей длине ленты, за исключением части, соответствующей размерам листа. Ограждению подлежат также шкивы с установкой регулируемого по высоте упорного ролика. Быстроходные ленточные пилы должны иметь ловители, моментально тормозящие движение ленты при ее обрыве;

-	паяльные и лудильные работы производить в отдельных помещениях с вытяжной вентиляцией;

-	транспортировку кислот и щелочей следует производить после специального инструктажа с выдачей специального наряда на ее проведение;

-	переливание кислот производить сифонами или воздушными насосами (пневматическим давлением);

-	при разбавлении кислот кислоту льют в воду, а не наоборот, так как вливание воды в кислоту может вызвать взрыв;

-	азотную и соляную кислоту разбавляют под вытяжным колпаком;

-	нельзя обливать азотной кислотой бумагу и дерево во избежание воспламенения;

-	при работе с кислотами на травильных ваннах нельзя низко наклоняться к зеркалу ванны, так как пары кислот могут обжечь дыхательные пути;

-	травление соляной кислотой цинка производить при вытяжной вентиляции. Травление соляной кислотой цинка взрывоопасно! (выделяется водород - гремучий газ);

-	при работах с крепкими кислотами и щелочами рабочие доданы надевать спецодежду: резиновые сапоги, прорезиненный фартук, защитные очки;

-	при выколотке деталей из листового металла нельзя применять свинцовые болванки. Болванки должны быть из цемента, дерева, металлов и их сплавов с содержанием свинца не более 3%;

-	оправки для разводки, отбортовки и гибки листового металла нужно прочно закреплять в слесарных тисках или специальных металлических подставках. Работу производить исправным инструментом;

-	тщательно соблюдать правила электро- и пожаробезопасности (см. раздел "Электробезопасность");

-	при снятии нагартовки в процессе выколотки медных и латунных листов по формам или подкладным инструментам соблюдать правила пожарной безопасности (при работах с открытым пламенем и паяльными лампами).

IV.9. При работе с клеями и герметиками:

-	помещение для подготовки клеев и герметиков должно быть изолированным, иметь отдельный выход, запираться, клеть приточно-вытяжную вентиляцию и электроосвещение во взрывобезопасном исполнении. Постоянное присутствие рабочих в этом помещении запрещается;

-	хранить бензин, растворители, пластификаторы и готовый клей следует в герметически закрытых бидонах с маркировкой завода-изготовителя, с названием реактива, срока годности, с датой выпуска и номером партии;

-	помещение должно запираться на замок. Перемешивание клея и реактивов производят алюминиевыми, пластмассовыми или оцинкованными ковшами с рукояткой. Переноску указанных материалов осуществлять в таре из пластмассы (не поддающейся растворению), алюминиевой или оцинкованной;

-	в цеху или на рабочем месте должно храниться только дневное (потребное) количество препаратов. Приготовление клеев и смесей производить в отдельном, хорошо проветриваемом помещении;

-	при производстве работ с применением вредных для здоровья и огнеопасных растворителей и составов запрещается:

в радиусе 25 м работать с открытым огнем, вести сварочные и другие работы, которые могут вызывать искры е воспламенение паров растворителей,

курить, применять паяльные лампы и т.д.,

работать в обуви с металлическими гвоздями или подковками,

держать в карманах спички и металлические предметы,

применять металлические лестницы и подмости;

-  запрещается применение металлически инструментов в процессе работы с клеями, бензином и другими растворителями;

-	не допускается приготовление ацетонового раствора смол в стеклянной посуде;

-	во избежание взрыва категорически запрещается зажигать спички для определения количества оставшегося в бочках ацетона, бензина, клея и других легковоспламеняющихся материалов;

-	работы по приготовлению и нанесению герметиков и клеев производить в резиновых перчатках, защитных очках, а также применять для защиты кожных покровов рук кремы ХИОТ-6, ИЭР-1 и др.;

-	рукоятки ручных инструментов желательно защитить экранами из электротехнического картона. Лопавшие на кожу реактивы должны немедленно сниматься тампоном, смоченный этилцеллозольвом или ацетоном; кожу промыть теплой водой с мылом, после чего смазать ее вазелином или ланолиновым кремом. Пострадавший обязательно должен показаться врачу;

-	мыть руки теплой водой с мылом не обходимо при каждом перерыве в работе и после ее окончания;

-	все работающие с клеями и герметиками должны иметь спецодежду, головной убор, перчатки, защитные очки;

-	запрещено в местах работы принимать пищу.

IV.10. При окрасочных работах по металлу:

-	к работе с лакокрасочными материалами, содержащими токсичные растворители (ксилол, уайт-спирит, сольвент и др.), допускается лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинский осмотр:

-	необходимо пользоваться спецодеждой: резиновыми фартуками, рукавицами, комбинезонами, респираторами марки "РУ-60" со сменными коробками марки "А", защитными очками;

-	для защиты кожных покровов от воздействия лакокрасочных материалов и растворителей применять защитные пасты ИЭР-I, "Невидимка", крем "Пленкообразующий", "Силиконовый" и др.;

-	вблизи окрасочных работ запрещается применение открытого огня, курение, прием пищи;

-	к работам с лакокрасочными материалами на органических растворителях допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж о вредности этих материалов и безопасных методах работы с ними (ксилол, толуол, уайт-спирит, бензин, сольвент а др.);

-	количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать дневного расхода;

-	использование органических растворителей для мытья рук категорически запрещается;

-	при симптомах отравления (головокружение, тошнота и т.п.) следует немедленно покинуть рабочее место, выйти ка свежий воздух и обратиться к врачу.

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЁМКЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ МЕТАЛЛУ

Приемка работ производится при участии заказчика, исполнителя, архитектора, ведущего работы на объекте, а также инженера-конструктора, автора инженерных разработок по реставрации данного памятника - по окончании всех видов реставрационных работ либо отдельного этапа реставрации. Необходимо проверить полное соответствие выполненных работ проектной документация и оценить качество их выполнения. Вели металлоконструкции выполняют несущую функцию (например, сварные узлы балочных и каркасных систем, в том числе каркасы куполов шатров, глав и т.п., крепежные узлы оснований крестов, ограждений, заверший, особенно в местах недоступных, находящихся на большой высоте) и от их прочности зависят судьба всего памятника, то после разборки строительных лесов могут быть использованы средства не разрушающего контроля при тщательном визуальном осмотре металлоконструкций до их покраски или тонировки.

При этом необходимо обращать внимание на совместимость металлов, правильность обработки швов и их выполнения методами пайки, сварки, а также на отсутствие зазоров, брызг металла, наплывов, непроваров, трещин, усадочных свищей, смещения сварных кромок и т.п. Тщательно проверяется герметизация, гидроизоляция и т.п. В процессе позолотных работ глав, крестов, подзоров и т.п. необходимо проверить качество подготовки под позолоту - шпатлевку, грунтовку; качество нанесения связующего - лакав, красок; правильность наложения сусального золота с нахлестом не более 2 мм; чистоту производства работ - прилипания песка и пыли на золотимую поверхность, качество минимальной фликовки и т.д. /44, с.159/. Позолота должна прочно держаться на золотимой поверхности.

При окраске металла не должно быть потеков грунтовки и сморщивания красочного слоя - он должен вымешиваться; адгезия лакокрасочных материалов к поверхности металла должна быть хорошей и прочной.

Все изделия ручной ковки и художественного литья должны сохранять авторскую обработку и фактуру после очистки и не подвергаться пескоструйной очистке и очистке абразивным инструментом: это может привести к непоправимым утратам авторского слоя. Восполнение утрат должно минимально (методом покрасок, разгранок и др.) отличаться от подлинника и прочно соединяться с ним (слесарными приемами, электро- или газосваркой, кузнечной сваркой, склейкой и т.п.). Необоснованная кузнечная сварка, требующая разборки и нагрева фрагментов, может повлечь деформацию подлинных деталей и порчу памятника, поэтому монтаж фрагментов на памятнике, их соединение между собой с использованием различных материалов, докомпоновок должны соответствовать технологически» рекомендациям специалистов, стилевым и художественным особенностям рельефа художественной металлической детали. Расчет прочности сварных, клепаных, литых, паяных и клеевых конструкций должен соответствовать разделам СНиП с учетом их прочности при пониженных теше сатурах, с неукоснительным соблюдением правил техники безопасности при производстве работ.

При производстве кровельных работ техническое состояние должно проверяться как снаружи, так и изнутри (со сторона чердака на свет). Перед началом работ должны быть тщательно проверены все конструктивные детали крыш - стропила, мауэрлаты, журавцы, костры и т.п. Особое внимание при осмотре крыш уделяется деревянным конструкциям, так как они могут представлять собой памятник строительной техники Древней Руси.

При приемке кровельных работ необходимо проверять точность фальцевых и реечных соединений, установку водоотводящих устройств, применение того или иного металла (латунь, цинк, медь и др.), соблюдение всех правил работы с ними, а также правильность устройства оснований (обрешетки, изоляции черного металла от меди и медных сплавов и т.д.). Необходимо внимательно просматривать места клепок, стыков, наличие герметиков, пропаек, проверяя тщательность крепления кровельных листов и различных элементов покрытий к обрешетке или другому основанию (кирпичной кладке).

При приемке работ крайне необходимо устанавливать, какими химическими составами обрабатывалась деревянная основа кровельного покрытия (обрешетка, стропила, мауэрлаты, закладные детали и т.п.). Особенно это относится к медным и латунным кровлям. Так, категорически запрещено для противопожарной защиты употреблять такие препараты (антипирены), как диаммонийфосфат и сульфат аммония. Ими нельзя даже обрабатывать строительные леса, настилы и подмости, так как, вступая в реакцию с медью и медными сплавами, они "дырявят" их. Медная или латунная кровля, бронзовые изделия в результате химической реакции делаются как решето, имея точечные сквозные проколы. Будучи водорастворимыми, эти составы во время дождей разрушают дорогостоящие медные, латунные кровли и бронзовые покрытия и изделия. Запрещение обрабатывать деревянные конструкции диаммонийфосфатом и сульфатом аммония должно быть записано в журнале технического или архитектурного надзора перед началом реставрационных работ с медью и медными сплавами на памятнике.

При передаче объектов с медными и латунными кровлями заказчикам должны быть письменно оформлены рекомендация по уходу за ними. Особое внимание должно уделяться очистке желобов, лотков, ендов, воронок, водосточных труб, водометов. Уборку снега производить только метлами, не допуская увеличения снежного покрова больше 30 см. Красить не реже одного раза в 3-4 года: медные кровельные листы необходимо окрашивать изнутри или покрывать битумным лаком, чтобы на памятниках архитектуры не допустить зеленых потеков на белокаменных карнизах и стенах в результате связанной с конденсатом коррозии меди и ее сплавов.

В процессе реставрации кровельных покрытий часто применяют протезирование концов балок перекрытий, подверженных повреждениям (домовыми грибами и жуками-точильщиками). Длина протеза из сварного металла должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки. Опорные площадки-фермочки, через которые передаются усилия от балки на стеку, делаются из швеллеров; опорой в гнезде должна служить подкладка из полосовой стали или швеллера.

Поверхность отремонтированного кровельного покрытия проверяется рейками или приставными шаблонами на крутизну купола (полусферы) или луковичной формы главы. При плоских кровлях поверхность кровельного основания должна быть розной, без провесов. Фланцы желобов, разжелобков, рядовых покрытий с желобами должны быть герметизированы тиоколовыми мастиками марок TМ-05 и АМ-05 с тщательной предварительной очисткой металла от ржавчины, пыли и грязи. Все элементы кровельных покрытий из меди и ее сплавов должны быть прибиты к обрешетке обмедненными или медными гвоздями; шинкованные гвозди используют на цинковых кровлях, кляммеры также должны быть изготовлены из однородных с покрытием кровельных материалов, костыли и крючья должны также в зависимости от материала покрытия обмедняться или оцинковываться. В отдельных случаях их грунтуют и окрашивают.

При приемке кровельных работ необходимо следить за правильным расположением стоячих и лежачих фальцев, а также за видом их загиба (двойные, одинарные). Двойные фальцы должны обязательно применяться у желобов, ендов там, где есть опасность просачивания воды через фланцы, при слабых уклонах кровли и там, где возможны активные конденсаты, связанные с прохождением на чердаках теплых труб водяного или парового отопления.

Необходимо при приемке кровельных работ следить также за правильностью установки дефлекторов, окрытий карнизов оконных обрамлений и т.п.

В отдельных случаях при производстве реставрационных работ для защиты латунных покрытий от растрескивания производится окраска поверхностей латуни специальными лаками или красками. Указанные мероприятия должны быть отражены в технологических рекомендациях, а затем должны составляться акты скрытых видов работ. Это надо учитывать при приемке кровельных работ.

БИБЛИОГРАФИЯ

1.	АНДРЕЕВ В.В. Свинцовопаяльные работы - М., 1972.

2.	БАЗАЛЕВА Н.А., ЛЕГЕНЧЕНКО И.А., ГИЛЬБУР Д.С. Ингибирование бензотриазолом коррозии меди в водном растворе этиленгликоля. Зашита металлов. Т.XVΙΙΙ. - М., 1982.

3.	БАЙЭ К. История искусств. - СПб, 1912.

4.	БАЛЕЗИН С.А. Отчего и как разрушаются металлы. - М.: Просвещение, 1976.

5.	БЕЛОУСОВ Е.Д., РАСКАТОВ В.М. и др. Технология малярных работ.-	М.: Высшая школа, 1980.

6.	БЕСТЕН Т., БРЫСЬ М., СТРЕКАЛОВ П. и др. Атмосферная коррозия металлических систем. Защита металлов. Т.XVΙΙΙ. - И.,1981 - №6.

7.	БОЙКО М.Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. - М.: Стройиздат, 1975.

8.	БОЧАРОВ Г.Н. Художественный металл Древней Руси. - М.: Наука, 1984.

9.	БРЕПОЛЬ Э. Теория и практика ювелирного дела. - М.: Машиностроение, 1977.

10.	ВИННИКОВ И.З. Паяльные работы. - М.: Высшая школа, 1966.

11.	ВИШНЕВЕЦКИЙ Я.С. Технология ручной ковки. - М.: Высшая школа, 1978.

12.	ВОЛЬБЕРГ В.В. Справочник молодого маляра по металлу. - М.: Высшая школа, 1984.

13.	ГАМЕЛЬ И. Списание Тульского оружейного завода. - СПб, 1826.

14.	ГИТЛИНА А.С. Эксплуатация и ремонт крыш и кровель. - Л.: Стройиздат, 1980.

15.	ДАРКЕВИЧ В.П. Произведения западного художественного ремесла в восточной Европе (Х-Х^ вв.) и свод археологических источников. - М., 1968.

16.	ДЕККЕР И.И. Технология окраски изделий в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1984.

17.	ДЕНИСОВ И.С. Литейные формы и их оборка. - М.: Высшая школа, 1970.

18.	ДНЕСТРОВСКИЙ Н.З., ПОМЕРАНЦЕВ С.Н. Краткий справочник по обработке цветных металлов я сплавов. - М.: Металлургия, 1958.

19.	Должность архитектурной экспедиции. Трактат-кодекс 1737. // Архитектурный архив. - М.: Акад. архитектуры, 1948.

20.	ДРИНБЕРГ С.А., ИЦКО Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов. - Химия, 1980.

21.	ДУБРОВИН Н.М., ДРУНЖИНИН O.K., ВИНОГРАДОВА Л.Н. Опыт реставрации чугунных лафетов из коллекции Московского Кремля. // Художественное наследив./ВНИИРеставрации. - М., 1983 - № 8 (38).

22.	ЕРМОЛОВ Г. Как самому серебрить, золотить, бронзировать, оксидировать, никелировать, оцинковывать, покрывать пайкой, имитировать под старое серебро я окрашивать металлы без помощи электрического тока. - М.: Мастер, 1905-1906.

23.	История строительной техники. - М.-Л.: Госиздат по стр-ву и арх., 1962.

24.	ЗАХАРОВ Н. Кремлевские колокола. - М.: Моск.рабочий, 1980.

25.	ЗОТОВ Б.Н. Художественное литье. - М.: Машиностроение, 1982.

26. КАЗАКОВ В.И. Металл из Атлантиды. - М.: Металлургия, 1984.

27.	КАЛИШ М.К. Естественные защитные пленки на медных сплавах. - М.: Металлургия, 1971.

28.	КИТАЕВ А.М., КИТАЕВ А.Я. Справочная книга сварщика. - М.: Машиностроение, 1985.

29.	Клеи и герметики ./Под ред. Д.А. Кардашева. - М.: Металлургия, 1978.

30.	КОЗЛОВСКИЙ А.С. Кровельные работы. - М.: Высшая школа, 1969.

31.	Колокола, история и современность. /Отв. ред. Б.Раушенбах - М.: Наука, 1985.

32.	Коррозия. - Справочник. - Пер. с англ. / Под ред. Л. Шрайбера. - М.: Металлургия, 1981.

33.	КУЧЕР А. По крышам Эрмитажа. //Советская Россия, 12 сент., 1986.

34.	ЛАХТИН Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. -	М.: Металлургия, 1976.

35.	ЛЕОНИД, архимандрит. Историческое описание ставропигиального Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря... - М., 1876.

36.	ЛОДЗИНСКИЙ B.C., ТЕЛИЧКО А.А., ЗВЕРЕВ А.В. Художественная ковка и литье Москвы. - М.: Металлургия, 1989.

37.	Машиностроительные материалы. - Краткий справочник./Под ред. В.М. Гаскатова. - М.: Машиностроение, 1980.

38.	МЕДВЕДЮК Н.И. Медницкие и жестяницкие работы. - М.: Профтехиздат, I960.

39.	МЕЗЕНИН Н.А. Занимательно о железе. - М.: Металлургия, 1977.

40.	МОИСЕЕЧЕВ В.М. Работы мастера позолотчика. - Л.-М.: Госархиздательство, 1957.

41.	НАВРОЦКИЙ А.Г. Кузнечное ремесло. - М.: Машиностроение, 1988.

42.	НЕДОВИЧ Н.Д., РОМАШКОВА М.П., ГЕЛЬФЕЛЬД Л.С. Позолотные работы при реставрации памятников архитектуры: Метод, рекомендации / Росреставрация. - М., 1987.

43.	НИКОЛАЕВ А.С. Работы позолотчика. - Л.-М.: Госархиздательст- во, 1949.

44.	НИКОЛАЕВ Г.А., КУРКИН С.А., ВИНОКУРОВ В.А. Сварные конструкции. - М.: Высшая школа, 1982.

45.	НОВИЦКИЙ А.П. История русского искусства. T.I. - М., 1902.

46.	ОДНОРАЛОВ Н.В. Декоративная отделка скульптур и художественных изделий из металла. - М.: Искусство, 1954.

47.	ОДНОРАЛОВ Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. - М.: Изобразит, искусство, 1982.

48.	Очерки истории техники в России с древнейших времен до 60-х гг. XIX в. /Под ред. И.И.Артаболевского. - М.: Наука, 1978.

49.	Очерки истории строительной техники в России XIX-XX вв. - М., 1964.

50.	ПАШКИН М., БЕССОНОВ Б. Диагностика деформации памятников архитектуры. - М.: Огройиздат, 1978.

51.	ПЕТРИЧЕНКО А.М. Книга о литье. - Киев: Техшиса, 1976.

52.	ПЛАХИН Ю.М. Металловедение и термическая обработка. - М.: Металлургия, 1977,

53.	Политехнический словарь. /Под. ред. И.И.Артаболевского. - М.: Сов. энциклопедия, 1976.

54.	ПРУСАКОВ А. Город Кашира. - М.: Моск. рабочий, 1947.

55.	РА£ЗЖИВИН Ю.М. Разборка зданий. - Л.: Стройиздат, 1978.

56. PОЖEH А.П. Ученый инженер и 100 веков. - М.: Знание, 1975.

57.	РОЗЕН Б.Я. Соперник серебра. - М.: Металлургия, 1984.

58.	РОЗЕЮНФЕЛЬД И.П., РУБИНШТЕЙН Ф.И. Антикоррозионные грунтовки и ингибированные лакокрасочные покрытия. - М.: Химия, 1980.

59.	РОМАШКОВА П.П. Защита и консервация металлических кровельных покрытий памятников архитектуры: Метод, рекомендации / Росреставрация. - М., 1986.

60.	РОМАШКОВА М.П. Защитная и декоративная покраска металлически поверхностей при производстве реставрационных работ: Метод, рекомендации. - М., 1987.

61.	РОМАШКОВА М. П. Методические рекомендации по реставрации кованых и литых решеток из черного металла. / Росреставрация - М., 1983.

62.	СЕЛИМХАНОВ И.Р. Разгаданные секреты бронзы. - М.: Наука, 1974.

63.	СЕМЕНОВ И.Г. Нижнетагильский краеведческий музей. - Свердловск, 1980.

64. СЛЭНДЕР С. -Дж., БОЙД У.К. Коррозионная стойкость цинка. - Справочник. - М.: Металлургия, 1976.

65.	СНиП. Ч. ΙΙ, ΙΙΙ. Техника безопасности. - М., 1980.

66.	СОКОЛОВ М.А. Штукатурные, малярные, кровельные работы. - Л., 1931.

67.	ТВЕРСКАЯ Д.И. Москва второй половины XVΙΙ в. - центр складывающегося Всероссийского рынка. /Труды ГИМ - М., 1959.

68.	ТКАЧУКОВА Г.В. Удаление продуктов коррозии медных сплавов./ ВЦНИЛКР - М., 1977 - № 2.

69.	ФАЛЬКОВСКИЙ Н.И. Иcтория архитектуры. T.I. - М.: Стройиздат, 1950.

70. ФАЛЬКОВСКИЙ Н.И. Москва в истории техники. - М.: Моск. рабочий, 1950.

71.	ФИЛАТОВ В.В. Указания по первичному обследованию объектов архитектуры, имеющих художественный декор. /Росреставрация - М., 1983.

72.	ФЛЕРОВ А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. - М.: Высшая школа, 1981.

73.	ЦГАДА, Ф. Р&зрядный приказной столб; столй. 881, л.33.

74.	ШЕЙНМАН Г.А. Особенности конструкций русских каменных сооружений XVΙ-XVΙΙΙ вв. //Архитектурное наследие. - Вкп.20. - М.: Стройиздат, 1972.

75.	ЭВАЛЬД В.В. Строительные материалы. - СПб, 1912.

%. ЯКОВЛЕВ А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. - Л.: Химия, 1981.

Приложение

ДОЛЖНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Трактат-кодекс 1737-1740 годов

(Архитектурный архив, М., 1946. С.11)

В 1740 г. группа известных русских архитекторов, таких как Коробов, Трезини, Щумахер, Земцов и Башмачков /19/, предоставила императрице Елизавете Петровне проект "Трактата-кодекса" о должностях архитектурной экспедиция с подробным изложением обязанностей архитекторов и мастеров по производству строительных работ и требований, предъявляемых к качеству материалов.

В "Трактате” были обобщены накопленные столетиями знания в области строительства. С целью лучшего понимания вопросов, связанных с дальнейшей реставрацией архитектурного металла, мы считаем необходимым привести выписки из этого кодекса, касающиеся нашей темы.

Артикул

О должности кузнечного и слесарного дела мастеров

"...должны уметь грамоте и отчасти арифметике, шлесарный же отчасти механики... наипаче долженствует знать в железе и стали, что как железо мяхкостию, а сталь жестокостию и плотностью доброго качества были.

В строениях весьма наблюдают, чтоб связи свариваемы были плотно и крепко, дабы никаким распорам разорватца не могла или переломится, чего и в мелких работах смотреть накрепко в скобах по стенам и стропилам, в поставах и петлях дверных и оконных. Притом в деле решеток к воротам, балконам дли забора!.! и тому подобный где можно выгибать из полос или выбивать из листов, расчеканить лябры (ребра - Л.Г.), фестоны и протчия орнаменты и их выпиливать и полировать в должности выкованием кузнечного, а протчее - шлесарного, как в таковых подобных работах, так в замках, задвишках и протчая всячески иметь пищание, наблюдая... красоты и крепости... /19, с.36/".

Артикул 8

О должности кровельного дела мастера и покрытии

медными, железными и свинцовыми листами

"Кровельного дета мастер не требует знать разных наук к своему художеству, кроме как грамоте, арифметики и паяльного дела; а наипаче всего практикою доволен в покрывании медью, свинцом и железом всяких зданий, кровель, куполов и спицов (шпилей - Л.Г.) ...наблюдая плотности, чтоб ни малой скважни нигде не было, и смотреть в загибании листов и в совокуплении и чтоб трещин и разседин не случалось, так и в листах пленок, ибо к тому ржавчина от мокроты весьма приключается, чем по малом времени вред принесет. И для некоторых подобных нужд должен знать учредить замаску, чем таковыя скважни излечить и оные листы от ржавчины охранить, потом при окладквании вокруг труб, слуховых скок, фронтонов и в переломах кровельных накрепко наблюдать плотности, что бы ни малой течи не было... При покупках... к сему делу материалов должен смотреть доброты и в том засвидетельствовать.

Над подчиненными своими работниками смотреть же, что в том весьма исправно делали, что взыщется на нем с немалым ответом".

Какие же требования предъявлялись в это время к металлическим материалам: железу, меди листовой, железу прутковому и полосовому? В указанном кодексе и на это мы имеем ответ: железо черное и белое - луженое "употребляется на покрывание над знатными строениями кровель к чему такожда способна листовая медь; а мерою оное листовое железо - бывает квадратно один арены, некоторое более в менее и для здешнего климата весьма удобное всего к покрыванию кровель... а особливо листовал медь ради кровель пребезмерно удобна... (но весьма дорога - Л.Г.), чего ради не может так, как листовое железо много употребляемо быть. Железо ж связное, четверогранное разной толщины и длины употребляца может при строениях, в главное дело, яко на петли, крючья и протчее кузнечной и слесарным работам; здесь за лутчее добротою бывает сибирское и во всякой работе при строениях удобнее и полезнее употребляемо против протчего быть может".

К этому времени сибирское железо уже клеймилось "соболем” и продолжало клеймиться с XVΙΙΙ в. и до середины XIX в.(Л.Г.).

Употребление цветных металлов в архитектуре /19, с.51/

"Медь употребляема бывает при строениях... в замочных дело..., к дверям и по оконишним затворам на петли"…и т.п.(Л.Г.), "вылизные (декоративные) штуки на капители, базы и многие разные орнаменты в церквах и знатных домах, как рада прочности и крепости, такожде и для великолепства таких знатных... зданий...

Из оной в знатных садах (делаются - Л.Г.)... разные статуи и при фонтанах украшения паче же всего статуи... великих императоров и королей, великих управителей на площадях в Европейских городах... по большей части медные (статуи - Л.Г.), имянуются бронса, ...то есть медь, смешанная с протчими металлами".

терминологический словарь

АБРАЗИВЫ - (лат. abrasio - соскабливаю) - мелкозернистые вещества для шлифовки, полирования, заточки металлов иих резки.

АВТОГЕН (греч. autogenos - самородный) - обработка металлов с использованием открытого огня, резка, сварка посредством сжигания газа (ацетилена, водорода и др.) и кислорода.

АВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ (греч. automatos - самодвижущийся) - устройство (машина), выполняющее определенную работу с предварительной настройкой, без вмешательства человека. В данном случае - автоматическая дуговая сварка с обеспечением подачи электродной проволока, флюса или защитного газа с постоянным режимом сварки и в отдельных случаях перемещением устройства вдоль свариваемого стыка.

АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ - агрегат, состоящий из сварочного генератора и двигателя.

АДГЕЗИЯ (лат.adhaesio - сцепление) - способность различных веществ прилипать к поверхности материала.

АЙХМЕТАЛЛ - сплав меди (60%) с цинком (38%) и железом (2%), применяют для обшивки судов, очень стоек к коррозии. Иногда называют "морской латунью".

АЛЬДРИТ - сплав алюминия (98,7%), железа (0,3%), кремния (0,6%), магния (0,4%); в основном применяют в электропромышленности.

АЛЬПАКА - сплав меди (64%), никеля (15%), цинка (19%) и серебра (2%). Разновидность сплава - "нейзимбер". Применяется для изготовления предметов быта и ювелирных изделий.

АЛЬПАКС - силумин - сплав алюминия (87-92%) и кремния (13-8%). Применяется для литья.

АЛЬФА-ЖЕЛЕЗО - одна из аллотропических (кристаллических) форм железа с объемно-центрической кубической решеткой. Устойчиво при обычных температурах, обладает магнитными свойствами.

АЛЮМИНИЙ - мягкий белый металл, уд. масса 2,7;самый распространенный элемент на земле. Применяется как в чистом виде, так и в виде сплавов с медью, марганцем, цинком, никелем и др.

АМАЛЬГАМА - растворенное в ртути золото ила серебро; материал для золочения "через огонь", т.н. "огневое золочение".

АМАЛЬГАМА ЗОЛОТАЯ (СЕРЕБРЯНАЯ) - способ извлечения золота и серебра при помощи ртути из руд.

АМБУСЫ - опорные инструменты для выколотки изделий с выпуклой поверхностью; бывают круглые, прямоугольные, радиусные я овальные.

АММИАК (NH3)- газообразное соединение азота с водородом, растворяясь в воде, образует нашатырный спирт.

АММОНИЙ (NH 4)— группа, входящая в состав солей и играющая в них роль металла. В свободном состоянии не существует, в соединении с кислородом - аммонии сернокислый, хлористый и др.

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИЙ - определение состава смеси веществ. А. качественный - установление наличия определенных веществ. А. количественный - определение количества некоторых веществ: разденется на весовой (путем взвешивания) и объемный (путем приливания определенных объемов титрованных растворов). Существует также газовый, капельный, микрохимический, микро- и макроструктурный, спектральный, рентгеноструктурный и др. виды анализов.

АНКЕР - (нем. anker - якорь) - металлический штырь, "ключ”, элемент для скрепления частей сооружения, закладная деталь в каменной кладке. Иногда фундаментные болты называют анкерными.

АНОД - положительный полюс источника электрического тока.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (лат. аnt - против, сorrosio - разъедание) - мероприятия, направленные против ржавления и коррозии металлов и сплавов. Преобразование ржавчины, оксидирование, пассивация, ингибирование, грунтовка, покраска и т.п. Широко применяются в консервации и реставрации памятников истории и культуры.

АППАРАТ АБТОГЕНЫЙ - ацетиленовый генератор. Аппарат для получения ацетилена разложением водой карбида кальция. Различают по конструкций - "карбид в воду” и "вода на карбид” и по давлению - низкого давления (до 0,1 кгс/см2), среднего (0,1-1,5 кгс/см2 ) и высокого давления (выше 1,5 кгс/см2).

АППЛИКЕ - покрытие дешевых металлов тонкими пластинами из дорогих металлов с последующим прокаливанием. Метод, широко употребляемый в Европе в конце XVΙΙΙ - XIX вв.

АРГЕНТИН - сплав меди (60%), цинка (25,5%), никеля (14%), железа (0,3%); разновидность нейзимбера.

АРМАТУРА (лат. armature - сооружение, снаряжение) - элементы из более прочного материала, закладываете в растянутые зоны строительных конструкций из более слабого, с точки зрения сопротивления на разрыв, материала (армирующие стержни, связи, сетки и т.п.) в бетоне, кладке и проч. Под ней можно понимать каркас (глав, шпилей, шатров и т.п.). Арматура осветительная - приспособления, служащие для укрепления и подвески ламп, люстр, паникадил, ограждения источников тока и осветительных приборов от механических повреждений.

АРМИРОВАНИЕ - увеличение прочности материала введением в него системы стержней или другой более прочной арматуры.

АРШИН - старая русская мера длины, равен 71,12 см, или 1/3 сажени, или 16 вершкам.

АСБЕСТ (греч. - несгораемый) - минерал, применяемый в строительстве, металлургии и др. отраслях, состоящий из тонких белых или сероватых нитей; часто используется как асбестовый картон, асбоцементные плиты, асбестовая ткань и т.п. с целью предохранить предметы от возгорания.

АУСТЕНИТ (от имени англ. металлурга W.Roberta Austen) - твердый раствор углерода, карбидов и легирующих элементов в гамма-железе.

БАБА - рабочая часть механического молота, производящая при падении удары. Чугунный брус с кольцом для крепления каната (при забивке свай).

БАЛКА - элемент конструкции в виде бруса, работавшего на изгиб.

БАЛКА КОНСОЛЬНАЯ - балка (ферма) с концом, выходящим за опору.

БАЛЮСТРАДА - сквозные перила из столбиков-балясин.

БАЛЯСИНА - столбик, поддерживающий перила лестничных маршей, парапетов, площадок.

БАРАБАН (арх.) - шея церковной главы. С окнами - световой Б., без окон - глухой Б.

БАРЕЛЬЕФ (фр. bar-relief) - низкий рельеф, в котором изображенные фигуры или орнамент выступают над плоскостью изображения не более половины своего объема; это также относится к чеканке и литью.

БАРОККО - стиль в архитектуре и искусстве, характеризующийся пышностью декора, а в кровлях - луковичные покрытия с тонкой шейкой.

БАСМА - тиснение. Тонкая, рельефно-тисненая медная (латунная) фольга, покрывающая поле иконы, часто золоченая или серебряная.

БАШМАК - чугунный или железный наконечник, надеваемый на конец сваи (при твердом или щебенистом грунте); нижняя часть колонны.

БЕЛИЛА СВИНЦОВЫЕ - краски, состояние из основного углекислого свинца на масляной основе, обладают устойчивостью к атмосферной коррозии, разлагаются под влиянием сероводорода.

БЕНЗОПУМАЗОЛ - белый порошок, трудно растворишь в воде, применяется для приготовления антикоррозионных составов для черных и цветных металлов в реставрации.

БЕРЕСТА - березовый луб, употреблялся строителями как гидроизоляция между фундаментом и цоколем, между металлом и кирпичной кладкой, при установке связей и закладных деталей.

БЕССЕМЕРОВАНИЕ (от соб. им. Бессемер) - процесс получения стали из жидкого чугуна в особых приборах - конвертерах (конвертерная сталь).

БИТУМЫ (лат. bitumen - горная смола) - общее название смесей жидких и твердых углеводородов природного происхождения или остаточных продуктов переработки угля и нефти. Применяются для антикоррозионных материалов в строительно-монтажных работах, для приготовления асфальтов в гидроизоляционных материалов (лаки, пасты, рубероид, толь и др.).

БИТЬ - тонкая серебряная или золотая проволока для золотого плетения и литья.

БОЛТ ПРИЗОННЫЙ - болт, не имеющий головки, у которого не нарезанная часть имеет форму конуса.

БОЛТ ФУНДАМЕНТНЫЙ - крепежная деталь в виде стержня с нарезкой на одном или двух концах; предназначена для соединений конструкций и оборудования с основанием (фундаментом).

БОЧКА - двускатная крыла криволинейного очертания. Б. крещатая - крыша, устроенная пересечением двух бочек под прямым углом.

БРОНЗА - сплав меди и олова (или сурьмы).

БРОНЗА АЛЮМИНИЕВЫЕ - сплавы меди (90%) с алюминием (10%), обладает высокими механическими свойствами, коррозионно устойчивые.

БРЫЗГИ МЕТАЛЛА - дефект сварки в виде затвердевших капель металла на поверхности сварного соединения.

БУРТ - кольцевое утолщение на детали цилиндрической формы, составляющее с этой деталью одно целое.

БУЧАРДА - металлический инструмент (молоток) с призматическими насечками на ударных поверхностях.

ВАЛ - деталь машины, вращающаяся в отверстиях и служащая опорой для вращающихся деталей.

ВАЛИК - металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход.

ВАЛЬЦЕВАНИЕ - раздавливание, расплющивание. Через вальцы с двумя валами протягивают полосы, проволоку и др. с целью придать исходному материалу заданную форму и размеры (аналогично прокатке).

ВАЛЬЦОВКА - инструмент для развальцовки труб.

ВАННА СВАРСННАЯ - часть сварного шва, находящаяся при сварке в жидком состоянии.

ВАТЕРПАС - прибор для проверки горизонтального положения и измерения небольших углов.

ВВАРКА - приварка детали по контуру отверстия в трубе, стенке листовой конструкции.

ВИНТ - цилиндрический или конический стержень с резьбовой частью, шейкой и головкой (или без нее). Винты бывают крепежные и установочные. Установочные винты отличаются от крепежных тем, что их стержень имеет нажимной конец, входящий в соответствующее углубление детали.

ВОДКА ЦАРСКАЯ - смесь соляной и азотной кислот, названа так из-за способности растворять все металлы, в том числе платину и золото. Применяется для приготовления электролитов с "хлорным золотом" при гальваническом золочении.

В0ДОМЕТЫ (гаргули) - желоба, которые устанавливались в основном между сводами. В греческой архитектуре имели название "симы"; при рубке из камня часто украшались головами львов.

ВОЛОЧЕНИЕ - способ обработки металла без снятия стружки - протаскиванием заготовки через ряд последовательно уменьшающихся отверстий ("глазков"). Применяется при производстве проволока.

ВОРОНЕНИЕ - получение на поверхности металла тонкой оксидной пленки от коричневого до черного цвета. Обработке подвергается низколегированная углеродистая сталь и чугун. Производится с декоративной целью, обладает антикоррозионными свойствами. Оксидирование проводится химическим, электрохимическим или термическим методами.

ВОРОТА - отверстие в стене, ограде, закрывающееся полотнами я подъемными решетками (герсами).

ВОРОТОК - приспособление для вращения ручных инструментов (датчиков, разверток), представляет собой снабженную двумя рукоятками пластину с квадратными отверстиями, куда вставляются инструменты.

ВОСЬМЕРИК (арх.) - часть здания восьмигранной форды в плаче.

ВРАТА (церк.) - "царские’’, ведущие из центральной части храма в алтарь. Церковные врата ведут из притвора в центральную часть храма с западной стороны.

ВСУЦЕПЫ (стар.сл.) - металлические связи в постройке.

ВЫДРЫ - углубления в кирпичной кладке для заводки кровельного покрытия, чтобы вода не могла протекать под край железного листа.

ВЫПОР - канал в литейной форме для принятия избытка металла при отливке.

ВЫРУБКА, ВЫСЕЧКА (ПРОСЕЧКА) - вырубка специальным инструментом в листовом металле орнамента (подзоров, дефлекторов, прапоров, заверший и т.п.) для памятников архитектуры. Вырубку металла производят, как правило, на торце древесины.

ГАЛЕНИТ (свинцовый блеск) - сернистый свинец - основная руда, из которой добывают свинец. Содержит до 86% свинца.

ГАЛТЕЛЬ - скругление внутренних и внешних углов на деталях машин, в литейных формах и т.п.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА (способ открыт акад. Якоби в 1839 г.) - осаждение металла из раствора его соли путем электролиза на неметаллические изделия для получения гальванокопий (барельефы в Исаакиевском соборе и др.).

ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ - отрасль гальванотехники, занимающаяся осаждением металла из раствора его соли при помощи электролиза на металлические изделия (гальванопокрытие - никелирование, меднение, золочение, серебрение и т.п.).

ГВОЗДИ ЛЕВКАСНЫЕ (штукатурные) - кованые гвозди с очень большими шляпками, применяются для удержания штукатурного слоя на стене и сводах.

ГЕМАТИТ (железный блеск, красный железняк) - окись железа, железная руда, содержащая до 70% железа.

ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ - аппарат для получения ацетилена разложением водой карбида кальция, взлетают по конструкции - "карбид в воду" в "вода на карбид" и по давлению ацетилена - низкого давления (до 0,1 кгс/см2), среднего (0,1-1,5 кгс/см2) и высокого давления (выше 1,5 кгс/см2). Взрывоопасен, применяется для ацетиленовой газосварки.

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ - динамомашина, дающая ток для сварки.

ГЕРМЕТИКИ - составы, полимерные композиции, применяемые для обеспечения непроницаемости болтовых и других соединений металлических конструкций (например, У-30 МЭС-5, У-30 МЭС-10, а также для черных металлов и алюминия - УТ-32 и т.п.), пасты в тубах ВГО-1 для кровельных работ.

ГИБКА - придание изогнутой формы заготовке или ее части. Гибку из тонких заготовок производят не ударами, а сглаживанием. Гибку заготовок из листового металла 0,5 мм и из круглого металла ∅ более 0,5 мм выполняют на оправках металлическими и деревянными молотками. Гибку металла квадратного и круглого сечения более 0,8 мм производят при нагреве решеток, зонтов, крестов, завершив и др.

ГИДРАТЫ - химические соединения окислов металлов с водой.

ГИРЛЯНДА (ФЕСТОН) - волнообразный или дугообразный с провисанием орнамент в виде цветов, листьев, фруктов, перевязанный лентами. Часто употребляется при орнаментации литых ограждающих решеток, ворог и других архитектурных элементов.

ГЛАВА КУБОВАТАЯ - покрытие, напоминающее своей формой четырехгранную или восьмигранную форму.

ГЛАДИЛКИ - подкладной кузнечный инструмент или т.н. подбойники. Могут иметь квадратную и одностороннюю прямоугольную рабочую поверхность. Гладилка, гладильник, полировка, воронило - стальной инструмент в виде стержня с полированным концом применяется в технике углубленной гравюры, для полировки деталей из металлов.

ГЛЕТ - мелкокристаллический порошок окиси свинца (PbO), используется как составная часть замазок, применяемых при уплотнении оборудования.

ГНЕЗДНИКИ (старорусск.) - мастера-кузнецы, изготавливавшие дверные петли.

ГОРЕЛЬЕФ - высокий рельеф - в скульптуре, резьбе, литье, чеканке, возвышающийся над полем или плоскостью фона больше, чем на половину толщины изображения.

ГОРН - небольшая плавильная печь, в которую вдувают "сырой" атмосферный воздух мехами (отсюда "сыродутные горны"), открытая печь для нагрева металла перед ковка" или плавкой в тиглях.

ГРАВИРОВАНИЕ - обработка металла острым инструментом - штихелем: нанесение на поверхность металла цифр, орнаментов или изготовление вручную формы для штампов.

ГРАТ (нем. Grat) - подтеки излишнего металла на свариваемых или разрезаемых автогеном участках или при сварке.

ГРЕБЕНЬ - украшение, помещенное на коньке крыши в виде декоративной решетки с прапорами или изображениями животных и птиц.

ГРИЛЬЯЖ - декоративная архитектурная решетка с орнаментальным мотивом растительного орнамента.

ГРУНТ - защитное покрытие, наносимое непосредственно на металлическую иди какую-либо другую поверхность, обеспечивающее прочность сцепления покрытия с последующей покраской.

ДАВЛЕНИЕ - нормальная составляющая силы взаимодействия двух тел, представляющая собой отношение силы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к ее площади. Единица измерения давления по системе СИ - паскаль (Па). Применяются также внесистемные единицы давления: бар, атмосфера, или 1 кгс/см2, мм ртутного столба.

ДАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ - превышение давления внутри сосуда, системы над наружным. Может привести к взрыву и авариям.

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ - наиболее избыточное давление, при которой обеспечивается длительная работа оборудования и трубопроводов при рабочей температуре среды.

ДЕКОР - система украшения архитектурных элементов.

ДЕЛЬТА-МЕТАЛЛ - сплав меди (56-54%), цинка (40-44%) с добавкой железа, марганца, свинца; обладает высокими механическими свойствами, применяется в машиностроении.

ДЕТАЛЬ - подробность, мелочь. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций, а также изделие, изготовленное из одной заготовки с применением пайки, сварки, склейки. В реставрации термин имеет большое значение при составлении различных актов и расценок.

ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ - стальная пластина (отрезок проката), заделанная в кладку или другие конструкции для закрепления металлических лестниц, площадок, плит, балок, декоративных решеток и других элементов.

ДЕФЕКТОСКОПИЯ - методы физического не разрушающего контроля для обнаружения поверхностных и внутренних дефектов конструкций (гамма-дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия, магнитная, рентген). Проводится специальными приборами.

ДЕФЛЕКТОР (дымник) - флюгер, устанавливаемый на дымовой, вытяжной трубе для усиления тяги и уменьшения потока искр. Часто заполнялся из просечного железа высоких декоративных качеств.

ДЕФОРМАЦИЯ - изменение формы (размеров) тела под влиянием внешних сил (чистая, абсолютная, относительная, упругая, пластическая).

ДИФОВКА (выколотка) - древний прием холодной обработки металла (листового), производят молотками по опорным инструментам, по моделям.

ДОВОДКА - механическая обработка металла, продающая ему окончательно точные размеры и вид.

ДОМЕННАЯ ПЛАВКА - способы и приемы плавки железных руд в доменных печах для получения различных сортов чугуна.

ДОМКРАТ - механизм для подъема на небольшую высоту различных тяжелых предметов (винтовые, резные, гидравлические, механические, пневматические).

ДОПУСКИ - отклонения от заданного размера, допустимые при изготовлении детали.

ДОПУСК ПОСАДКИ - разность между наибольшим и наименьшим зазорами.

ДОСКА ВИНТОВАЛЬНАЯ - инструмент для нарезки вручную резьбы мелких винтов.

ДОСКА ЗАКЛАДНАЯ - белокаменная, чугунная или из другого твердого материала плита с надписью в честь основания здания; вмуровывается в плиту.

ДРЕЛЬ - название сверлильной машины.

ДУГА СВАРОЧНАЯ - электрическая дуга, горящая между двумя электродами, находящимися под напряжением.

ДУГА КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ - объект сварки не включен в цепь сварочного тока.

ДУГА СВАРОЧНАЯ ОТКРЫТАЯ - горящая без подачи извне защитного газа или флюса.

ДУГА СВАРОЧНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ - дуга прямого действия, образующаяся при замыкании на изделии.

ДУГА СВАРОЧНАЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ - при которой объектом сварки является один из электродов.

ДЮРАНА - сплав меди (59-65%) и цинка (40-30%) с добавлением олова, свинца, железа, алюминия.

ЕДИНИЦА СБОРОЧНАЯ - изделие, части которого подлежат соединении между собой в мастерской или цехе сборочными операциями: свинчиванием, сваркой, клепкой, пайкой, сочленением и т.п.

ЖАРОПРОЧНОСТЬ - способность металла сохранять прочность при высоких температурах и механических нагрузках (то же - жесткость).

ЖЕКОВИНА (дверной прибор) - простые и фигурные накладки-петли для дверей, ставен, выполненные кузнечим способом. X ним относятся и дверные фасонные ручки (с розетками, головами львов и животных, с петлями, "стукалы", личинки для кличей и пр.).

ЖЕЛЕЗНОЛЬ - твердая черная масса из смеси гудрона (смолы) и извести, применялась для покрытия железных крыш вместо окраски.

ЖЕЛЕЗО - металл, атомная масса 55,84, уд. масса 7,84, твердость 4,5, температура плавления - 1528°С. В природе встречается в виде окислов сернистых и углекислых соединений. Встречается в свободном состоянии в виде метеоритов. Вырабатывается из руд плавкой. В зависимости от содержания углерода сплавы железа имеют различные названия.

ЖЕЛЕЗО РУЧНОЕ - приготовлено ручным способом.

ЖЕСТЬ - холоднокатаная тонколистовая малоуглеродистая сталь толщиной 0,2-0,5 мм. Жесть с луженой поверхностью называется белой.

ЖИМКА - открытый штамп для придания поковке определенного профиля в процессе ковки.

ЖУРАВЦЫ - каркасы глав церквей.

ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫЙ - журнал, куда регулярно записываются сведения о выполнении всех видов сварочных работ на объекте, наименование изделия, конструкции, номер сварочного стыка по схеме, фамилия, номер паспорта, а также клеймо сварщика, сведения о присадочном металле, термической обработке.

ЗАГОТОВКА – болванка, обжатая в особых прокатных станах и разрезанная на части определенной длины для дальнейшей прокатка в изделия, а также кусок металла, предназначенный для дальнейшей обработки.

ЗАЗОР - расстояние между двумя собранными деталями, обеспечивающее их взаимоподвижность.

ЗАКАЛКА - термическая обработка металла или сплава нагревом и быстрым охлаждением.

ЗАКАЛКА МЕСТНАЯ - изменение микроструктуры металла, вызывающее повышенную твердость в зоне термического влияния сварных швов, резки и сварки. Этот дефект можно устранить специальным подбором режимов сварки.

ЗАКЛЕПКА - деталь для неразъемного соединения, цилиндрический стержень с головкой.

ЗАКОМАРЫ - своды над зданием, отвечающие в плане форме здания (от древнерусск. - комора); имеют различные покрытия: металлом, лещадью, керамикой, гонтом, черепицей, лемехом. Покрытие закомар носит названье позакомарного.

ЗАМОК - соединение каких-либо материалов между собой разными способами (например, "в ласточкин хвост", "в шип", "впотай" и т.п.).

ЗАПЛЕЧИКИ - выступ на каком-то изделии, служащий для упора.

ЗАПЛЕЧНИК - переходная поверхность от одного сечения вала к другому.

ЗАПОР (задвижка) - закрывавшее устройство дверей, ворот, ставен.

ЗАТВОР (ригель) - короткая поперечная балка, которая врубается в две балки через одну и служат опорой для третьей промежуточной балки.

ЗАТОЧКА - обработка металлического инструмента для создания у него острия.

ЗАХАБ - загнутая часть железной доски.

ЗАХВАТКА - часть общего фронта строительно-монтажных работ на объекте, обеспеченных строительными лесами и материалами.

ЗАЧИСТКА - удаление пропусков, остатков облоя снятием стружки, а также снятием заусенцев, следов коррозии, грата, атака, брызг наплавленного металла.

ЗЕНКОВКА - инструмент для обработки фасонных отверстий или рассверливания литых необработанных отверстий.

ЗИК-МАШИНА - машина для отгибания кромок у листового металла и закатывания проволоки.

ЗОЛОЧЕНИЕ - вид декоративной и антикоррозионной обработки поверхности металла в архитектуре, в основном на памятниках культового зодчества (золочение глав, куполов, крестов, растяжек, подзоров, заверший, конусов и подкрестных шаров, букв и пр.).

ЗОЛОЧЕНИЕ МОРДАННОЕ (масляное золочение) - способ нанесения сусального золота.

ЗОЛОЧЕНИЕ ОГНЕВОЕ - золочение ртутно-золотой амальгамой черного металла и меди в культовом зодчестве и при золотой декоративной наводке по металлу. В настоящее время из-за большой токсичности не применяется.

ЗУБ ЛОЩИЛЬНЫЙ - вставленный в рукоятку кусок полированной стали или твердого камня агата, яшмы; применяется для полирования металлических и покрытых металлами предметов.

ЗУБИЛО - инструмент для рубки или снятия стружки с металла.

ЗУБИЛО КУЗНЕЧНОЕ - инструмент для рубки металла в виде молотка с рукояткой.

ИЗДЕЛИЕ - единица промышленной продукции, количество которой может измеряться в штуках.

ИЗДЕЛИЯ ПРОКАТНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - получают прокаткой (листовое железо, полосовое железо, рельсы, балки, угловое железо и т.п.).

ИЗЛОМ - место разлома, перелома детали, предмета; фактура поверхности излома, позволяющая судить о пластичности, структуре материала.

ИЗЛОМ ХАРАКТЕРНЫЙ - вид места разрушения, образца или конструкции, позволяющий судить о характере разрушений и о роде деформаций.

ИЗНАШИВАНИЕ - постепенное изменение качества материалов при трении, абразивной коррозии и т.п., влекущее за собой ремонт, реставрацию или замену изделия или его фрагментов.

ИНЖЕКТОР - сопло горелки для газовой сварки.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДКЛАДНЫЕ (опорные) - применяемые для выколотки (литовки): молотки-наводильники для поселки гофров, гладильники для правки и выравнивания металла, шаровые - для сферических поверхностей, шеечные - для обработки шеек ваз и кубков. К опорным инструментам относят наковальни, шпераки, амбусы(массивные стойки), скребки, загибки и т.п. Всего подкладных инструментов около 100 видов.

ИНТЕРЬЕР (фр. interieur - внутренний) - внутренняя часть, внутреннее убранство (в архитектуре) помещений.

КАПИТЕЛЬ - венчающая часть колонны, часто украшенная орнаментом, составляет характерную часть архитектурного ордерa (ионическая, дорическая, тосканская, коринфская).

КАРКАС - металлический или деревянный остов какого-либо сооружения.

КЕРН (кернер) - инструмент в виде заостренного стержня из закаленной стали для наметки точек при механической обработке деталей.

КИЯНКА - деревянный молот для жестяницких и медницких работ.

КЛЕЙМО - знак, удостоверявший качество, имя изготовителя, марку металла и др.

КЛЕЩИ ВЗВАРНЫЕ - клещи для захвата криц.

КЛЕПКА - соединение металла посредством заклепок.

КЛУПП - инструмент для нарезки резьбы на винтах.

КЛЮЧ - анкер.

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ - слесарный инструмент для завинчивания и отвинчивания гаек, винтов и др. изделий, имеющих резьбу.

КЛЯММЕРЫ- специальные крепления кровельных ластов между собой при помощи металлических "язычков". Неправильное название левкасных гвоздей.

КОВКА - операция горячей обработки металла давлением или ударил. Существует открытая или свободная ковка под молотами при помощи кузнечных инструментов или открытых штампов. Операции ковки: вытяжка, осадка, гибка, промывка отверстий, рубка, кузнечная сварка.

КОВКОСТЬ - способность металла под ударами молота приобретать ту или иную форму, не давая трещин.

КОВШ ЛИТЕЙНЫЙ - железный или чугунный ковш, выложенный изнутри огнеупорной глиной, кирпичом и служащий для переноски расплавленного металла.

КОКИЛЬ - толстостенная металлическая литейная форма.

КОНСЕРВАЦИЯ (лат. сonservaсio - сохранение) - предохранение металла и конструкций от коррозии при помощи пассиваторов и специальных грунтовок и окрасочных составов, металлопокрытий и защитных мероприятий при сварке, пайке и совмещении различных металлов между собой.

КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИЕ - вертикальные - опоры, столбы, колонны; горизонтальные - балки, фермы и т.д.

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ - общее название элементов строительных конструкций, составляющих наружную оболочку здания или разделяющих его на отдельные помещения.

КОНТРГАЙКА - навинчивается на гайку, воспринимающую нагрузки, с целью предохранения последней от самоотвинчивания в процессе толчков и сотрясений.

КОНФАРЕНИЕ - нанесение пунктира специальным чеканом-конфарником на поверхность листового металла с целью перевода контура рисунка для чеканки.

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ (лат. corrosio - разъедание) - разрушение металлов и их сплавов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой.

КОРУНА (корона) - декоративное обрамление из металла или дерева над царскими вратами в иконостасе.

КОСОУР - наклонная металлическая или железобетонная балка, на которую опираются ступени лестницы.

КРАМОН - полоса из металла для скрепления камней.

КРАСНОЛОМКОСТЬ - склонность некоторых марок стали к появлению трещин и хрупкости при температуре около 800°С и выше, связанная с образованием на границе зерен легкоплавких прослоек, переходящих при нагревании в жидкую фазу (часто связано с повышенным содержанием серы).

КРЕСТ - символ искупительной смерти Иисуса Христа. Завершение глав и шпилей культовых зданий в христианстве. Древний - четырехконечный, более поздний - восьмиконечный.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ - кристаллизация металлов и сплавов в твердой состоянии (например, изменение структуры стали при отжиге).

КРОНШТЕЙН (нем. Kragstein) - горизонтальная несущая металлическая конструкция в виде консоли с подкосом, укрепленная в стене. Декоративная деталь в виде треугольного элемента, устанавливаемого под карнизами и для подвески бра и других элементов на стене.

КУВАЛДА - тяжелый молот для ручной ковки весом от 2 до 16 кг. Имеет два квадратных бойка.

ЛАКИ - растворы смол и других материалов (битумов, бальзамов, эфиров целлюлозы и синтетических материалов) в растворителях (спирте, скипидаре и т.д.). Предназначены для защиты поверхности деталей от коррозии или придания им декоративного вида. В зависимости от составов лаки подразделяются на применяемые для наружного употребления в условиях атмосферного воздействия и для внутреннего употребления в интерьерах.

ЛАТУНЬ - сплав меди с цинком или с добавлением других металлов (свинца, железа, алюминия, олова, марганца и др.).

ЛБЫ (старорусск.) - главы на церквах.

ЛЕКАЛО - шаблон.

ЛЕМЕХ - деревянная чешуя кровельного покрытия. Имитируется металлом по специальному раскрою кровельных листов.

ЛЕЩАДЬ - металлическая плита, применяемая для выстилки пола, кровель, для устройства дна металлоприемника в металлургических печах и литейной вагранки.

ЛИКВАЦИЯ - неправомерное распределение составных частей жидкого сплава металла, ухудшающее его качество при остывании.

ЛИТНИК - отверстие в форме.

ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫ МОДЕЛЯМ (ВОСКОВОЙ СПОСОБ ЛИТЬЯ) - наиболее точный способ литья. Восковая модель покрывается огнестойкой формой, после чего воск вытапливается и в нее заливают бронзу.

ЛУЖЕНИЕ - процесс покрытия металлов тонким слоем олова или сплавом олова и свинца. Слой припоя, образованного на поверхности изделия, называют полудой. Лужению подвергают сталь, медь и ее сплавы. Из-за разрушения олова от низких температур с XIX в. от полуды глав и кровли отказались и заменили этот процесс оцинкованием.

МАНСАРДА - крыша с изломом и пологими краями в виде шатра (палатки), где внутри большого пространства встроено помещение.

МАРКА СТАЛЕЙ - система обозначения сталей на основании их химического состава и свойств.

МЕДЬ - розово-красный металл, температура плавления 1083°С, атомная масса 63,57. Применяется в кровельном деле в виде листов марки М-1 и М-2.

МЕДЬ ЧЕРНАЯ - получают в результате плавка медных руд, содержит до 99% меди и незначительное количество различное примесей, идет в дальнейшую переработку - очистку (ратинирование).

МЕЛЬХИОР - сплав меди (65-67%), цинка (13,5%) и никеля (13-19%), с незначительной примесью железа, олова, свинца.

МЕТАЛЛ ОСНОВНОЙ - металл соединяемых деталей при сварке.

МЕТАЛЛ ПРИСАДОЧНЫЙ - вводится в сварочную ванну в дополнение к расплавленному основному металлу.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ - способ покрытия изделий из различных материалов тонкой пленкой металла посредством пульверизации распыленным металлом. Покрытие производят под вакуумом с последующим покрытием лаком.

МЕТАЛЛУРГИЯ - отрасль техники, занятая производством металлов из руд (черная и цветная металлургия). Наука, изучающая промышленные способы производства металлов.

МЕТАЛЛЫ БЛАГОРОДНЫЕ - золото, серебро и металлы платиновой группа (платина, палладий, иридий, родий, осмий, рутений). Они характеризуются высокой устойчивостью к коррозии, тугоплавкостью, устойчивостью к окислению при высокой температуре. Золото и серебро используются для золочения и серебрения в архитектуре и древнерусской живописи.

МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ - обобщающее название всех металлов за исключением железа и его сплавов.

МЕТЧИК - инструмент для нарезания резьбы на металле.

МЕХА - устройство для подачи воздуха в домну или горн.

МОДЕЛЬ - деревянное или металлическое изображение внешней форт предмета, подлежащего формовке и отливке из металла или какого-либо другого материала (модель декоративной решетки, маски и т.д.).

МОЛОТКИ - ручной инструмент для ударных работ. Могут быть слесарные, кузнечные и т.д. Существуют молотки, у которых бойки сделаны из кожи, свинца, меди. Безопасные молотки - в бойке вставлен вкладыш из стали марки "0". Молотки "без отдачи" - полые с засыпкой свинцовой дробью.

МОНЕЛЬ - сплав никеля (68%), меди (28%), марганца и железа. Стоек к коррозии. Применяют для изготовления фурнитуры, кухонной посуды и декоративных изделий.

НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕСКАЯ - меняющаяся нагрузка, возникавшая в движущихся частях конструкций, механизмов и машин (в арх.: кресты на главах, растяжки, завершил, шпили и т.п.), ведет к усталостной (стрессовой) коррозии металлов и к их обрушениям и разрывам.

НАКЛЕП - изменение свойств металла протяжкой или ковкой, способствует повышению его упругости при температуре ниже температуры рекристаллизации данного металла; снимается нагревом.

НАПЛАВКА - нанесение сваркой слоя металла на поверхность изделия

НАПЛЫВ - дефект в виде натекания металла ива или расплавленного припоя на поверхность основного материала.

НЕПРОВАР - дефект сварного соединения в виде местного несплавления при завышенной скорости сварки или малой величине зазоров и др.

НОРМАЛИЗАЦИЯ (нормализационный отжиг) - термическая обработка металла нагреванием для выравнивания и улучшения структуры металла свыше критической точки с медленным охлаждением на воздухе.

НОРМЫ И ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - СНиП.

ОБЛОМЫ - архитектурные профили структурных элементов зданий (карнизов, поясков, валиков, баз и т.п.).

СБМЕР КОНТРОЛЬНЫЙ - проверка соответствия объемов и стоимости фактически выполненных работ оплаченным счетам Ф №2 (процентовкам), затратам материалов и т.д.

ОБРАБОТКА - заданное изменение формы, размеров и чистоты поверхности предмета, его консервации, покраски и т.п., соответствующее технологическому процессу.

ОБРАБОТКА ГОРЯЧАЯ - метод заготовки металла без снятия стружки нагревом в кузнечном производстве (ковка, осадка, вытяжка).

ОБУХИ (ПРОУШИНЫ) - петли в стальных полосах-связях, куда забивали клинья для их натяжки, для снятия распора стен, сводов и арок.

ОКАЛИНА - продукт газовой коррозия; окислившийся поверхностный слой стали, возникающий при нагреве, термообработке, ковке. Окалина подлежит удалению перед грунтовкой или сварной.

ОКСОЛЬ - заменитель натуральной олифы. Раствор растительного масла (конопляного, льняного, хлопкового и др.) в уайт-спирите.

ОЛИФА - натуральное конопляное или льняное вываренное масло со свойством быстро высыхать. Применяется для приготовления грунтов красок или лака "мордан" (МА-594) для позолоты, бронзирования, покрытия алюминиевым порошком и т.п.

ОПОКА - литник для заливки металла.

ОТБЕЛКА ЧУГУНА (закалка чугуна) - образуется при быстром охлаждении; растворенный в жидком железе углерод не успевает выделиться в форме мягкого графита. Оставаясь в металле, образует карбиды железа - очень прочные соединения. Серый чугун становится ломким и белым на изломе.

ОТЛИВКА - операция производства литья в форме (отливка решеток, скульптуры и архитектурно-декоративных элементов).

ОТПУСК (отжиг) - см. Нормализационный отжиг (нормализация).

СЧИСТКА ОГНЕВАЯ - способ очистки поверхности (в основном стальной) от грязи, ржавчины, окрасок, окалины и т.п. местным поверхностным нагревом многоплазменными газовыми горелками (ширина пламени - 60-100 мм).

ПАЙКА - процесс получения неразъемного соединения металлов нагревом с применением припоев и флюсов.

ПАЙКОСВАРКА - некапиллярная пайка, при которой производится разделка соединяемых кромок.

ПАЛАТКА (старорусск.) - двускатная кровля.

ПАРАПЕТ - невысокая стенка или балясник с перилами на балконе, крыле, карнизе.

ПАССИВАЦИЯ (лат. passivus - недеятельный) - образование ка поверхности металла металлофазовых или адсорбционных слоев, замедлявших коррозию металла специальными пастами, грунтовками, окрасками.

ПАСТА ГОИ - смесь тонкоизмельченного абразивного порошка с добавкой поверхностно-активного вещества и окиси хрома.

ПЕРЕГРЕВ ПОКОВКИ - нагрев металла выше нормальной ковочной температуры, ведущий к разделению составляющих сталь компонентов (феррита и цементита). Перегрев приводит к ослаблению металла, если изделие не проковать вновь.

ПЕРЕЖОГ - дефект шва (неисправим).

ПЕРЕМЫЧКИ - перекрытия оконных, дверных и других проемов в стене.

ПЕРЕПЛЕТЫ - детали окон для крепления стекол и приборов; бывают глухие (неоткрывающиеся) и створные (открывающиеся).

ПЛАКИРОВАНИЕ (фр. plaquer - покрывать) - покрытие поверхности металла тонким листом другого металла для повышения коррозионной стойкости и в декоративных целях.

ПЛАСТИЧНОСТЬ - способность металла сохранять остаточную деформацию под воздействием внешних сил после прекращения их воздействия (ковка, зиговка, выколотка, чеканка и т.п.).

ПЛЕНКА ОКСИДНАЯ - защитная пленка на поверхности металла, возникшая естественным или искусственным путем; выполняет антикоррозионную функцию.

ПЛИТА ВЫВЕРОЧНАЯ - плоская чугунная плита для разметки и проверки обрабатываемой детали.

ПОБЕЖАЛОСТИ  ЦВЕТА - цвета окислов, появляющихся на частой поверхности стали при нагреве ее до небольших температур.

ПОДБОЙКА - подставка, которой поддерживают заклепку во время расклепывания головки.

ПОДПАЙКА - устранение дефектов паяного шва дополнительным введением порции припоя.

ПОДСТАВ - металлический анкер со штырем для навески дверей, ворот, ставен и т.п.

ПОКРЫТИЕ ШЕДОВОЕ - крыша, состоящая из ряда примыкающих друг к другу двускатных фонарей, у которых одна сторона остеклена, другая - глухая.

ПОЛЗУЧЕСТЬ МЕТАЛЛА - способность металла давать остаточные деформации даже при напряжении ниже предела упругости под воздействием температуры.

ПОЛИМЕРЫ - сложные химические вещества, молекулярные органические соединения, составляющие основу пластмасс, клеев и других химических композиций. Применяются в реставрации для имитации металлов, камней, кости и т.п. материалов.

ПОЛИРОВКА - обработка для придания предмету зеркального блеска.

ПОЛОЖЕНИЕ СВАРКИ - пространственное положение лицевой стороны сварного шва при сварке плавлением: вертикальное, горизонтальное, нижнее "в лодочку", нижнее стыковое, нижнее угловое, полу-потолочное, потолочное и промежуточные между ними.

ПОТАЙ - рассверленная (уширенная) часть цилиндрического отверстия для утопления заподлицо с поверхностью головки винта или заклепки.

ПРАВКА - операция устранения кривизны или других недостатков формы изделий и заготовок из металла. Волнистость (гофры) устраняют при выколотке. Тонкие листы правят деревянными, медными, латунными или свинцовыми молотками.

ПРИБОРЫ - петли, задвижки, скобы, дачки, ветровые крючки, угловые накладки, замки, затвори для навеса и запирания дверей и окон. Печные приборы - заслонки, дверцы, каминные ограждения.

ПРИПАСОВКА - точная пригонка деталей с волосяным швом (в реставрации подгонка фрагментов при воссоздании или соединении разбитых элементов).

ПРИПОЙ - металл или сплав, вводимый в зазор между соединениями; имеет более низкую температуру, чем паяемый металл; обеспечивает неразъемное соединение.

ПРОБОЙНИК - ручной инструмент для пробивки отверстий.

ПРОВАР - глубина расплавления и сварки в сварочном шве.

ПРОГОНЫ - валки или брусья, расположенные поперек стропил и ферм, служащие связью между ними и поддерживающие кровлю.

ПРОЛЕТ - расстояние в плане между рядами колонн, фермами, стойками, опорами балки и т.п.

ПРОФИЛЬ (см. Обломы) - наружное очертание предмета; форма поперечного сечения проката.

ПРОЧНОСТЬ - способность материала, изделия сопротивляться разрушению или появлению остаточных деформаций под воздействием внешних нагрузок.

РАЗВЕРТКА - развернутый в плоскости контур листовой заготовки или детали со сложной пространственной поверхностью. В реставрации развертки используются для изготовления сложных кровельных покрытий, конусов и шаров.

РАЗГОНКА - элемент ковки, заключающийся в расплющивании металла.

РАЗЖЕЛОБОК - пересечение двух скатов в вале двустороннего лотка с уклоном для стока вода.

РАЗМЕТКА - нанесение на заготовки точек и линяй, указывающее контуры поверхностей, подлежащих механической обработке, и центровых знаков для выверки заготовок.

РАКОВИНА СВАРОЧНАЯ - пустота в сварочном шве (дефект сварки).

РАСПОР - горизонтальная составляющая опорной реакции.

РЕЗАК - горелка для автогенного резания металла. Поступающий по трубкам ацетилен и кислород разогревают, а кислород сжигает железо, образуя прорез.

РЕПУССЕ - выколотка по металлу ("битая медь", "кованая медь", "выбивка").

РЕСТАВРАЦИЯ - комплексный научно-производственный процесс восстановления памятников архитектуры, предполагающий ремонт, воссоздание, консервацию и реконструкцию.

РИСКА - разметная линия, прорезанная чертилкой или другие твердям инструментом на металле.

РИХТОВКА - выправление какого-либо изделия из металла, прогнувшегося или покоробившегося при обработке.

РУБКА - отделение металла инструментами или машинами ударного действия (рубка зубилом, в кузнечном деле заготовки более 50 мм в поперечнике рубят топорами разной формы, а небольшие заготовки - кузнечными зубилами и подсечками).

РУЧНИК - ручной слесарный или кузнечный молоток.

РЫМ-БОЛТ - строповое устройство в виде болта с резьбой и вместо шляпки - отверстие с кольцом.

САМОЗАКАЛКА - быстро режущаяся сталь, для закалки которой достаточно простого охлаждения воздухом (без погружения в масло или воду).

СВАРКА - процесс получения неразъемных соединений путем установления межатомных связей между свариваемыми частями (деталями) при их местном или общем нагреве или пластическом деформировании (ковка), или совместном действии того и другого. Виды сварки - аргонодуговая, в защитном газе, "в лодочку”, газовая, электросварка, кузнечная и др.

СВАРКА КУЗНЕЧНАЯ - соединение металлов ударами молота по раскаленному металлу. Сварочная температура для стали - 1400-1500°С или 1300-1350°С.

СВОД КРЕЩАТЫЙ - сомкнутый свод, прорезанный двумя пересекающимися крест-накрест цилиндрическими сводами, на пересечении которых стоит барабан с главой.

СВЯЗИ ЖЕЛЕЗНЫЕ - полосовое железо, составленное из отдельных звеньев длиной до 6 м, уложенное в кирпичную кладку, чтобы избежать горизонтального распора от арок сводов, барабанов, шатров и разрушения стен здания. Снаружи млеют проушины, куда после термической натяжки вбиваются шкворни анкера.

СКОБА - изогнутая металлическая пластина с отверстиями на концах, через которые пропускается штырь (грузозахватное устройство), либо с нарезкой для соединения планкой, либо с заостренными и завешенными концами для врубки в древесину.

СЛЕЗНИК - профилированный желобок вдоль нижней части окрытий, карнизов и др. для стока атмосферных вод.

СНиП - строительные нормы и правила, утвержденные Госстроем СССР. Имеют четыре части: I - общие положения, II - нормы проектирования, III - правила производства и приемки работы, IV - сметные нормы и правила.

СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК - способ соединения листов или профилей металлов и сплавов с помощью сварки или пайки.

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТКУ - способ соединения металлических листов заклепками или сваркой, когда в местах соединения листы перекрывают друг друга.

СОРТАМЕНТ - сведения о форме, размерах, материалах.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ - состояние объекта (изделия, оборудования), при котором дальнейшая эксплуатация запрещена из-за неисправностей, коррозии, ветхости оснований и других дефектов, могущих повлечь аварии, обрушение и т.д.

СПЛАВЫ ВИСМУТОВЫЕ - группа сплавов, содержащих от 1 до 60% висмута. Обладают легкоплавкостью, хрупкостью. Наиболее известны: сплав Вуда (темп. плавления 70°С), сплав Poзe (96°С), сплав Липовица (70°С). Кроме висмута эти сплавы содержат свинец, олово, кадмий.

СТАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ - высокосортные стали; бывают углеродистые и специальные. Углеродистые должны содержать минимальное количество серы и фосфора.

СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ - в отличие от инструментальных применяются для изготовления частей машин и других изделий, несущих большие статические и динамические нагрузки.

СТАЛЬ КИСЛОТОУПОРНАЯ - обладает высокой сопротивляемостью коррозии.

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ - содержит 12-14% хрома или хром и никель (до 4,5%).

СТАЛЬ СОРТОВАЯ - общее название некоторых прокатных профилей (угловой, полосковый, круглый, квадратный и др.).

СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ - сплав железа с углеродом (до 2%).

СТОПОР - деталь, часть детали или устройство, останавливающее или удерживающее механизм в определенном положения.

СТУЛ - массивная деревянная подставка под наковальню.

СТУПЕНИ ЗАБЕЖНЫЕ - имеющие разную ширину проступи при криволинейных и винтовых лестницах.

СТЯЖКА ВИНТОВАЯ - устройство из двух крюков с удлиненными хвостовиками, имеющими правую и левую резьбу и удлиненную муфту, в торцы которой вворачиваются хвостовики. При вращении муфты хвостовики, одновременно вворачиваясь, производят натяжение штанг, канатов, расчалок. В реставрации часто применяются для усиления связей.

ТАЛРЕП - см. Стяжка винтовая.

ТАЛЬ - грузоподъемный механизм, смонтированный в одном корпусе с приводом.

ТЕРМОКАРАНДАШ - карандаш, в состав стержня которого входит индикаторная краска, изменяющая цвет под влиянием определённых температур нагрева.

ТЕРМОПАРА - два разнородных проводника (анод, катод), спаянных одни концом, у которых под влиянием теплового воздействия на спай может возникнуть электроток, способствующий электрокоррозии.

ТИНОЛЬ - смесь оловянного порошка с паяльным жиром. Применяется для пайки.

ТОКИ БЛУЖДАЮЩИЕ - электрические токи, проходящие по токонесущим слоям грунта, металлическим трубам подземных коммуникаций в результате утечки от источников постоянного тока; попадая в конструкции памятников архитектуры, способствуют засолению, заводнению ограждающих конструкций и активной коррозии металлов (балок, связей и т.д.).

ТОМПАК - общее название сплавов меди и цинка с его содержанием от 2 до 28%; хорошо куется, протягивается, штампуется.

ТРАВЕРСА (лат. transversus - поперечный) - балка, ферма, применяемая при строповке для подвешивания груза.

ТРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - обработка поверхности основного слоя металлических изделий растворами щелочей, кислот для растворения и удаления с поверхности окислов, слоя металла и загрязнений. Применяется для очистки и придания поверхности определенных свойств (при пайке, сварке, грунтовке, окраске).

ТРЕЩИНА ГОРЯЧАЯ - трещина сварного ива, возникающая при температуре затвердевания или ниже ее вследствие усадки.

ТРЕЩИНА ХОЛОДНАЯ - трещит сварного соединения, возникающая при температуре ниже температуры свечения вследствие внутренних напряжений или механического воздействия.

УАЙТ-СПИРИТ (англ. white-spirit - белый бензин) - продукт перегонке нефти. Растворитель, широко применяемый при обезжиривании, растворении красок.

УГАР - потери металла при термической обработке (плавке, сварке).

УДАР ОБРАТНЫЙ - горение пламени газового резака или горелки внутри канала сопла и распространение его навстречу горючей смеси из-за малой скорости истечения горючей смеси и перегрева резака. Для защиты применяют гидрозатворы или огнепреградители.

УКЛАД (дельное железо) - термин XVΙΙ в., мягкая сырцовая сталь, выработанная из кричного железа.

УСАДКА СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ - сокращение размера металлических изделий после сварки вследствие уменьшения объема расплавленного материала сварного шва при его застывании.

ФАЛЬЦ - соединение листов металла загибом кромок (в кровелькам деле).

ФАСКА - срезанный на кромке детали угол торца в сопрягаемых деталях (снятие острого угла на пластине вдоль сторон изделия).

ФАХВЕРК (нем. Fach - панель, Werk - дело) - часть каркаса здания для воспринятая нагрузок от стен и передачи их основным несущим конструкциям (фахверковые фундаменты, основания).

ФИЛЬВЕР – волочильный  глазок из сверхтвердого сплава для протяжки и калибровки металла.

ФЛЮГАРКА (дефлектор) - гелл. Vlugie - крыло - конический или пирамидальный зонтик над вертикальной трубой для предотвращения попадания в трубу осадков.

ФЛЮГЕР - прибор, указывающий направление ветра.

ФЛЮСЫ - химически активные вещества, препятствующие окислению места пайки металлов. Флюс сварочный - неметаллический материал, необходимый для сварки и улучшения качества шва я защиты металла от действия кислорода, стабилизации газовой дуги и т.п.

ФОЛЬГА - тонкие листы из твердых металлов - свинца, латуни, олова алюминия и др. толщиной от 0,01 до 0,07 мм.

ФОРМОВКА - процесс изготовления форм с модели-оригинала для воспроизведения копий в различных материалах методом отливки: в металле, глине, фарфоровой массе и др. материалах.

ФРАМУГА - верхняя часть оконного переплета.

ФРЕЗЕРОВКА., фрезерование - обработка металла вращательным движением инструмента и поступательным движением обрабатываемого предмета.

ХДАДОЛОМКОСТЬ - значительное снижение ударной вязкости ряда материалов и конструкционных сталей при поганенных температурах в связи с наличием в них фосфатов.

ХЛОПУН - коробление плоской листовой стали под влиянием сварочных напряжений.

ХЛОПУШКА - деревянный брусок с рукояткой для правки листового свинца.

ХОМУТ - круглая или изогнутая в скобу полоса для крепления трубопроводов к опорным конструкциям или бревен между собой либо система полос в таганцах и других конструкциях.

ХРОМИРОВАНИЕ - покрытие хромом для увеличения прочности и коррозионной стойкости металла.

ЦАНГА - разрезная пружинная втулка для зажима детали инструмента.

ЦАРГА - цилиндрическая деталь из листового металла, образующая пояс обечайки.

ЦВЕТ КАЛЕНИЯ (свечения, нагрева) - приобретается металлом в процессе нагрева: при температуре 500°С - красный, 600°С - тёмно-красный, 800°С - ярко-красный, 1000°С - светло-вишневый, 1100- 1300°С - оранжевый.

ЦЕМЕНТАЦИЯ - насыщение поверхности стали углеродом для повышения твердости (при температуре 950-1000°С).

ЦЕПЬ - предает из звеньев металла, применяемый в качестве грузовой цепи в подъемных машинах для малых и средних нагрузок. Существует цепи "Галля”, "калиброванные" и др.

ЦИНК - металлический элемент, атомная масса - 65, порядковый номер - 30, температура плавления - 419,5°С. Используется в сплавах меди, алюминия и др. В кровельном деле применяют марки П-1 и Ц-2 (Ц-0 непригоден).

ЦИЦАНГА - щипцы особой формы, применяемые при волочении, устроены так, что чем сильнее их тянут, тем крепче они захватывают предмет.

ЧЕКА (шкворень, клин) - металлический или деревянный клин, вкладываемый в проушины болтов, архитектурных связей и других предметов крепления.

ЧЕКАН - инструмент, напоминающий по форме зубило, при помощи которого производят чеканку заклепочных швов, а также декоративных изделий из ластового металла (прямая и обратная чеканка, чеканка по металлическому литью) ручным способом.

ЧЕКАНКА - нанесение узоров на листовой металл при помощи чеканов вручную.

ЧЕРНЬ - техника декорировки металла (в основном серебра), состоит в заполнении гравированного рисунка эмалевым сплавом черного цвета с последующей шлифовкой.

ЧЕШУЯ - лемех из дерева или металла.

ЧУГУН - сплав железа с углеродом (1-4%), также содержит незначительное количество кремния, марганца, фосфора, серы. Виды чугуна - черный, белый, серый, литейный и др.

ЧУГУН БЕЛЫЙ - чугун с белым взломом, очень тверд и хрупок, так как большая часть углерода находится в нем в связанном состоянии в виде цемента; главным образом вдет на передел в сталь.

ЧУГУН ЗЕРКАЛЬНЫЙ (шпигель) - чугун с содержанием марганца от 10 до 20%, употребляется для производства стали.

ЧУГУН КОВКИЙ - вязкий, легко обрабатываемый, получаемый длитель- ши нагревом отливок из белого чугуна.

ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ – применяется в литейном производстве для поучения чугунного изделия. Лучшим считается светло-серый, содержащий не более 3,5% углерода и от 1,5 до 2,5% кремния.

ЧУГУН ПОЛОВИНЧАТЫЙ - чугун, имеющий излом наполовину белый и серый. Применяется для передела в сталь.

ЧУШКА (свинка, штык) - слиток металла в виде монолита (чугуна, меди, свинца и др.), имеет форму продолговатых брусков весом от нескольких до 100 кг.

ШАБРЕНИЕ - окончательная операция подгонки поверхностей, сопрягаемых металлических деталей, при которой с детали соскабливают тонкую стружку.

ШАНДАЛ (шандан) - светильник, подсвечник.

ШАР ПОДКРЕСТНЫЙ - шар металлический, из которого выходит крест, он надевается на конус покрытия главы, шпиля; символизирует Голгофу - место распятия Христа.

ШАРНИРЫ - подвижные металлические соединения.

ШАРОШКА - шлифовальная машина.

ШАTEP - покрытие крыш, имеющих форму четырехгранной или многогранной пирамиды; крыша, имеющая форму пирамиды.

ШАШКИ - куски кровельного покрытия, имеющие геометрически правильную форму. При соединении они образуют декоративную кровлю.

ШВЕЛЛЕР - железная балка коробчатого сечения, различается по номерам в зависимости от высоты балки.

ШИХТА - смесь разных материалов (руда, металл, топливо, флюс), идущих в плавку и взятых в определенных весовых соотношениях.

ШЛИФОВКА - гладкая обработка поверхности.

ШПЕРАК - оперный инструмент, небольшая наковальня для жестяницких и медницких работ; вставляется в отверстие наковальни или вбивается в деревянное основание - стул.

ШПАКЛЕВКА - выправление поверхности особой замазкой для последующей грунтовки и окраски.

ШТАМПI (итал. stampa - печать) - инструмент для обработки давлением (пуансон и матрица).

ШТАМП ВЫРУБНОЙ - режущий инструмент для выруба нал деталей (заготовок) из ластового или полосового металла.

ШТИХЕЛЬ - резак, режущий инструмент по металлу, дереву и др. материалам, состоящий из режущей стальной части и круглой ручки; служит для изготовления форм, штампов и рисунков.

ЩЕЛЕВА КОРРОЗИЯ - см. Коррозия.

ЭВТЕКТИКА - структура сплава с большой однородностью строения и легкоплавкостью.

ЭКСТЕРЬЕР - наружный вид здания.

ЭЛЕКТРОСВАРКА - способ сварки, при котором нагрев соединяемых частей до сварочной температуры производится электрическим током (электродуговая).

ЭЛЕМЕНТ - вещество, не разлагаемое химически на более простые вещества и существующее в свободном виде в химических соединениях с другими веществами (к ним относятся металлы).

ЭЛЕКТРОД - деталь сварочной цепи, обеспечивающая подвод сварочного тока к изделию.

ЭМАЛИ - финифти - цветные глазури из непрозрачной стекловидной цветной или однотонной массы.

ЭМАЛИРОВАНИЕ - покрытие металлов тонким слоем глазури. В кровельном деле в качестве окраски кровель применялось крайне редко. Широко применяется для производства емкостей и посуды.

ЭСТАКАДА - помосты на высоких отдельных опорах, по которым прокладываются железнодорожные пути, устраиваются погрузо-разгрузочные площадки.

ЮНГА МОДУЛЬ - модуль упругости.

ЯКОРЬ - прибор для удержания судна на воде. Устройство для крепления расчалок, труб, антенн.

ЯРЬ-МЕДЯНКА - минеральная зеленая краска из солей меди. В смеси со свинцовыми белилами дает очень стойкую краску для металлических покрытий.

Информационный сборник ЦНИИТЭстроймаш, 1989, вып.19, с.3.