МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

РОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ « РОСРЕСТ АВР АЦИЯ »

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

Дерево как строительный материал

МОСКВА — 1990

Методические рекомендации «Плотницкие работы» состоят из нескольких выпусков. Первый из них — «Дерево как строительный материал» — приводит сведения о лесе, его свойствах, о влиянии на сохранность дерева различных природных факторов (атмосферных осадков, перепадов температуры и других), которые вызывают развитие плесени, грибов, насекомых-вреди-телей. Дается описание различных пород деревьев.

Автор — начальник отдела химической защиты и консервации древесины института Спецпроектреставра-ция С. Я. Шинаев.

Рекомендации предназначены для широкого круга лиц, имеющих дело с древесиной как со строительным материалом.

Одобрены и рекомендованы к опубликованию научно-реставрационным советом объединения «Росрес-таврация» (протокол № 16 от 16.07.90).

Следующие выпуски методических рекомендаций Плотницкие работы — «Технология рубки бревенчатых стен» и «Реставрация деревянных кровельных покрытий памятников архитектуры».

© Ассоциация «Росреставрация», 1990

Развитие образов памятников народного деревянного зодчества основывается на традиционно-консервативной преемственности форм и архитектурно-конструктивных решений. В процессе эволюции выработалось несколько типов культовых зданий, определяемых общей композицией, формой покрытий. Однако в рамках определенной группы нет двух одинаковых построек.

В настоящее время специалисты отмечают нежелательный разрыв между практикой сохранения памятников и ее теоретическим обоснованием.

Особую остроту эти вопросы приобретают для памятников деревянного зодчества. Выполненные из недолговечного материала постройки к настоящему времени под влиянием естественных атмосферных и биологических воздействий приходят к пределу своего физического износа.

В практике сохранения памятников деревянного зодчества применяются общепризнанные ныне реставрационные методы и приемы: консервация, реставрация (чаще фрагментарная, реже целостная).

Основная масса работ сводится к переборке сруба с частичной заменой разрушенных конструкций на новые. Замена и ремонт конструкций из древесины должна выполняться согласно проекту и только после завершения работ по ремонту фундамента и цоколя постройки (памятника). Затем реставрации подлежат несущие конструкции стен, перекрытий, кровель и лишь затем устраивают отмостки, водостоки, продухи и др.

I. ДЕРЕВО КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Дерево как строительный материал получило широкое применение благодаря своей прочности, упругости, легкости в обработке, малой теплопроводности, почти повсеместному произрастанию (при естественном и постоянном возобновлении) и относительно малому удельному весу, который делает удобным транспортирование леса.

При всех преимуществах и при относительной дешевизне, удобных размерах и формах для непосредственного применения на постройки, древесина обладает и отрицательными свойствами: она подвержена гниению и относительно легко загорается.

Современные достижения науки и техники позволяют рациональными приемами сушки, а также более совершенными способами пропитки до некоторой степени понизить эти отрицательные свойства древесины и тем самым продлить срок ее службы.

Статистика показывает, что древесина сосны имеет средний срок службы 250—300 лет без пропитки, а с пропиткой — до 500 лет. Осиновый лемех имеет средний срок службы 35—40 лет без пропитки, а с пропиткой — 60—70 лет.

Тесовая кровля (пиленая) имеет средний срок службы 15—20 лет без пропитки, а с пропиткой — до 35 лет.

I.1.	Строение древесины

Изо всех частей дерева строителей интересует только ствол. На торцевом срезе дерева (рис. 1) видна сердцевидная трубка, вокруг которой располагается ядро, более ли менее ярко выраженная в зависимости от породы, далее идет спелая древесина, затем заболонь, внешняя часть которой ежегодно образуется отложением живых клеток из окружающего ее камбиального слоя, к которому обращена внутренняя, нежная часть коры — луб.

Прирост идет за счет образования годичных слоев (колец), каждый из которых содержит в себе мягкую раннюю (весеннюю) и твердую (осеннюю), более темной окраски, древесину.

У различных древесных пород годичные кольца проявляются с различной четкостью: самые яркие у хвойных, а из лиственных — у дуба и ясеня. У остальных лиственных (березы, осины, липы, клена и др.) переход от одного кольца к другому менее заметен. Для различия колец рекомендуется натереть срез слабым раствором анилиновых красок или чернилами.

Сердцевина у большинства пород имеет круглую форму; у дуба, осины, тополя она пятиугольная, у березы треугольная.

Древесные клетки разделяются на три основные группы: водопроводящую, поддерживающую (придающую дереву крепость) и питающую.

В разрезе клетки очень малы и колеблются у лиственных пород от 0,5 мм до 0,01 мм, а у хвойных — от 0,004 до 0,011 мм.

Внутри клеток находится воздух, воздух с водой или древесный сок (порознь или одновременно).

Характерными для распиловки стволов дерева являются три разреза (рис. 2):

Торцовый — образуемый сечением плоскости, перпендикулярной продольной оси дерева (рис. 2-а).

Радиальный — образуемый сечением плоскости, проходящей через радиус поперечного сечения и через ось дерева (рис. 2-6)..

Тангенциальный — по плоскости, касательной к годовым кольцам, параллельной оси дерева и секущей поперечное сечение по хорде (рис. 2-в).

I.	2. Породы древесины

Характеристика пород, приводимая в данных методических рекомендациях, соответствует принятой на территории СССР классификации.

1.2.1.	Хвойные породы — преобладание лигнина над целлюлозой в их составе обусловливает большую крепость дерева.

Сосна — ядро древесины имеет цвет от розового до буровато-красноватого. Заболонь более светлая, желтовато-белая, бывает разной ширины — от 20 до 80 годичных колец. Сердцевинные лучи не видны. Годичные слои различаются на всех разрезах. Поздняя древесина красновато-бурого цвета, хорошо развита, резко отличается от ранней светлой. Через лупу хорошо видны многочисленные смоляные ходы диаметром от 0,06 до 0,13 мм. Запах древесины резкий скипидарный.

Качество сосны поставлено в зависимость от количества годовых колец (на втором десятке сантиметров от центра должно быть не менее 15—16 годовых колец). Однако факт мелкослойности сам по себе еще недостаточен для суждения о прочности дерева.

Сосна идет в дело в возрасте 100 и более лет, когда она достигает высоты 20—25 м при диаметре 50 — 55 мм на высоте 1	м от земли (на высоте уровня груди среднерослого человека). Предельный возраст сосны — 400 лет.

Ель — порода безъядровая, спелодревесная, заболонь отсутствует. Древесина белая со слабым желтоватым оттенком, однородная. Сердцевинные лучи не видны. Ранняя древесина постепенно переходит в позднюю, имеющую вид узкой светло-бурой полосы. По прочности, плотности и стойкости против гниения ель несколько уступает сосне. Кроме того, древесину ели труднее обрабатывать из-за обилия сучков и их повышенной твердости. Немногочисленные смоляные ходы хорошо различимы в лупу. Запах слабый, скипидарный. Ель идет в дело в возрасте 80 —120 лет, когда достигает высоты 30—40 м и диаметра 55 — 60 мм. Ель до 330 лет продолжает увеличиваться в объеме.

Кедр — или сосна кедровая. Древесина имеет ядро светло-или желтовато-розового цвета, нередко отграниченное от широкой желтовато-белой заболони. Годичные слои хорошо различимы, переход от ранней древесины к поздней постепенный. Смоляных ходов у кедра меньше, чем у сосны, но они более крупные. Древесина кедра мягкая, хорошо обрабатывается в различных направлениях. Возраст 800 и более лет. Идет в дело при высоте 20 — 22 м при диаметре ствола 0,7 м. До начал XX в. кедр как строительный лес применялся мало (только на Алтае).

Тис — очень древняя порода. В настоящее время встречаются два вида: тис ягодный или европейский, который произрастает в горных лесах Кавказа и Крыма, и тис остроконечный, дальневосточный, распространенный в Приморском крае и на Сахалине. Древесина тиса имеет красно-бурое ядро и резко отграниченную узкую желтовато-белую заболонь. Годичные слои извилистые. Смоляных ходов нет, сердцевинные лучи не видны. В дело идет в возрасте 120 —140 лет. Наибольшая высота 50 м; диаметр 2 м при 400-летнем развитии. Как строевой лес применяется мало, в основном, для кровельных материалов.

I. 2. 2. Лиственные породы.

Кольцесосудистые (ядровые).

Дуб — древесина имеет ядро темно-бурого или желтовато-коричневого цвета и узкую желтовато-белую заболонь; на поперечном разрезе в ранней зоне годичного слоя видны крупные сосуды, а в темной поздней древесине — светлые радиальные пламеневидные полоски, образованные мелкими сосудами и окружающей их паренхимой. Годичные слои и широкие сердцевинные лучи хорошо заметны на всех разрезах. Древесина прочная, стойкая против гниения, но хрупкая. В строительство идет летний дуб возраста 200—250 лет при высоте 40 м. В благоприятных условиях достигает возраста свыше 500 лет (предположительно живет до 1000 лет).

Ясень — ядровая порода с белой слегка желтоватой или розоватой заболонью и светло-бурым ядром. На поперечном разрезе в поздней древесине скопления мелких сосудов образуют беспорядочно расположенные белые точки или черточки. Годичные слои хорошо видны; сердцевинные лучи незаметны. Древесина ясеня по свойствам близка к древесине дуба: она обладает высокой ударной вязкостью, хорошо гнется, не дает отщепов. Как правило, применяется только для отделочных работ, а в безлесной зоне идет в строительство.

Вяз, ильм. Вяз гладкий произрастает только в европейской части страны, преимущественно в средней полосе. Ильм горный распространен там же, где и вяз, а так :<е на Дальнем Востоке.

На поперечном разрезе в поздней древесине видны светлые волнистые непрерывные линии, направленные вдоль годичных слоев (у вяза, ильма) или под углом к ним. Древесина вяза имеет сравнительно широкую желтовато-белую заболонь, постепенно переходящую в светло-бурое ядро. Сердцевинные лучи у вяза заметны только на радиальном разрезе в виде коротких штрихов: они имеют одинаковый цвет с окружающей древесиной и обнаруживаются лишь по блеску. У древесины ильма ядро темно-бурое, заболонь узкая. Сердцевинные лучи видны на поперечном разрезе, а на радиальном разрезе, выделяясь более темным цветом и блеском, они создают характерную рябоватость. Древесина вяза, ильма и береста примерно одинакова по свойствам. Ствол довольно правильной формы; при высоте 20—30 м достигает диаметра до 1,5 м; продолжительность жизни 800—900 лет. Применяется только для поделочных работ.

Бархатное дерево — произрастает на Дальнем Востоке и в южной части Сахалина. Это ядровая порода с узкой заболонью желтого цвета, резко ограниченной от коричневато-бурого ядра. В поздней зоне годичных слоев мелкие сосуды образуют группы в виде коротких черточек и дугообразных линий, направленных параллельно границе слоя. Сердцевинные лучи узкие, малозаметные. Древесина бархатного дерева по строению и внешнему виду очень похожа на древесину ясеня, отличаясь от него лишь узкой желтой заболонью и более темным цветом ядра. Физико-механические свойства древесины бархатного дерева несколько ниже, чем у ясеня. Применяется лишь для отделочных работ в интерьерах.

Рассеяннососудистые (безъядровые) породы

с мягкой древесиной

Ольха — в свежесрубленном состоянии древесина белого цвета, но на воздухе приобретает красновато-бурую окраску. Годичные слои заметны слабо, сосуды не видны. Редкие широкие сердцевинные лучи видны на всех разрезах. Часто встречаются сердцевинные повторения. Древесина довольно мягкая, однородная по строению. В возрасте 80—100 лет ольха достигает высоты 25 м. Для конструктивных элементов частей здания не используется, а лишь для подводных частей сооружений (береговые сваи, колодцы и др.).

Липа — древесина белая с легким розоватым оттенком. Имеет однородное строение, мягкая и легко поддается обработке. Годичные кольца слабо заметны лишь на поперечном и тангенциальном разрезах; узкие сердцевинные лучи видны на поперечном и радиальном разрезах. Век 800 лет, высота 80—100 м, диаметр 60 — 70 см. Для производства лыка берется липа в возрасте 20 лет.

Осина — древесина белого цвета с зеленоватым оттенком. Годичные слои заметны слабо. Сердцевинные лучи не видны. Имеет однородное строение, хорошо лущится и колется, при сгорании не коптит, хорошо пропитывается (основное сырье для спичек). Век 70 — 90 лет. Диаметр 50—60 см; спелой считается в возрасте 40 лет.

Растет чрезвычайно быстро и уже к 50 годам достигает высоты 20—23 м при диаметре ствола 70 мм. В строительстве не применяется, а идет для поделок и резьбы в интерьерах (скульптура, иконостасы, рамки и др.).

Береза — древесина белая с желтоватым или красноватым оттенком. Годичные слои заметны плохо. Сердцевинные лучи видны лишь на строго радиальных разрезах. Для древесины характерна достаточно высокая прочность, твердость, ударная вязкость, но малая стойкость к гниению. Предельный возраст 120—150 лет. Лучшее качество древесины в 50 лет, когда дерево достигает высоты 15—20 м. Используется в строительстве только при полном отсутствии хвойного леса, а для отделочных работ — широко (для мебели, паркета, панелей и др.).

Бук — произрастает преимущественно в Крыму, на Кавказе и в Карпатах. Древесина имеет желтоватый или красноватый оттенок. Годичные слои хорошо видны. Сердцевинные лучи широкие, на радиальном разрезе имеют вид блестящих полосок, а на тангенциальном — коричневатых чечевичек, создающих характерный крапчатый рисунок. Древесина имеет высокую прочность. Продолжительность жизни бука 300 лет. Наилучший возраст для использования 80—120 лет и диаметр 1 м. Как стройматериал не применяется, идет только на отделочные работы.

Граб обыкновенный — произрастает на Кавказе, в Карпатах и Крыму. Древесина серовато-белая. На поперечном разрезе заметны волнистые годичные слои и хорошо видны светлые, Слегка изогнутые, широкие сердцевинные лучи. Древесина граба отличается твердостью, износостойкостью, но подвержена короблению и растрескиванию. Применяется в строительстве в безлесных районах.

Клен — древесина у явора — блестящая, белая, а у остальных видов клена — с красноватым или буроватым оттенком. Годичные слои заметны на всех разрезах. Сердцевинные лучи особенно хорошо видны на радиальном разрезе — создают характерную рябоватость. Клен имеет твердую, плотную древесину несколько меньшей прочности, чем у дуба. В строительстве используется только на юге, а при отделочных работах — повсеместно.

Груша — имеет древесину розовато-желтого цвета или буровато-красного; сосуды очень мелкие; годичные слои и сердцевинные лучи едва видимы. Древесина плотная, твердая, хорошо обрабатывается, мало коробится и растрескивается. Употребляют для отделочных работ.

Самшит вечнозеленый — произрастает на Черноморском побережье Кавказа, а также в Крыму. Безъядровая порода с древесиной матовой, очень плотной и твердой, светло-желтого цвета, годичные слои узкие, слегка волнистые; сосуды и сердцевинные лучи незаметные. По физико-механическим свойствам древесина самшита близка к грабу. Используют для отделочных работ.

Железное дерево — произрастает на южном побережье Каспийского моря около Ленкорани. Древесина бледно-розового цвета со временем приобретает коричневатые оттенки. Годичные слои плохо заметны. Сердцевинные лучи можно различить только на радиальном разрезе. Древесина очень прочная и твердая. Используют только для отделочных работ.

1.2.3.	Ядровые породы с твердой древесиной.

Орех — из произрастающих в СССР видов следует отметить: орех грецкий — на Кавказе и в Средней Азии; орех маньчжурский — на Дальнем Востоке. По механическим свойствам древесина ореха маньчжурского значительно уступает древесине ореха грецкого. Древесина ореха имеет ядро коричневато-серой неравномерной окраски, нередко отграниченное от широкой сероватой заболони. Видны крупные сосуды. Годичные слои и сердцевинные лучи заметны слабо. Применяется в отделочных работах, мебель, панели, паркет.

Платан восточный, чинар — произрастает в Средней Азии, встречается на Кавказе; ядровая порода с широкой заболонью сероватого цвета, нерезко отграниченной от красновато-бурого ядра; годичные слои заметны слабо; сосуды мелкие незаметные; сердцевинные лучи широкие, хорошо видны на всех разрезах, на радиальном разрезе они образуют характерную текстуру. Идет только на поделочные и отделочные работы в интерьерах.

Рябина — имеет широкую красновато-белую заболонь и красновато-коричневое ядро, годичные слои хорошо заметны, сосуды мелкие, сердцевинные лучи едва видны на радиальном разрезе; обладает характерным блеском. По механическим свойствам приближается к древесине бука. Употребляется для отделочных работ.

1.2.4.	Породы, не произрастающие на территории СССР. Применяются только для поделок и отделки интерьеров.

Акация белая — родина — Северная Америка; завезена в Европу в 1601 г. Ядровая кольцесосудистая порода с очень узкой заболонью желтоватого цвета, резко отграниченной от зеленовато-серого или желтовато-серого ядра; ранняя зона годичных слоев занята кольцом крупных сосудов; мелкие сосуды в поздней зоне образуют группы в виде точек, черточек или коротких извилистых линий; сосуды закупорены; годичные слои хорошо видны на всех разрезах; сердцевинные лучи узкие, но заметные. Древесина акации обладает высокой прочностью, твердостью и стойкостью против гниения; по физико-механическим свойствам она стоит значительно выше дуба и ясеня.

Секвойя — произрастает в основном в Северной Америке. Хвойная ядровая порода с узкой белой заболонью. Ядро от светло-красного до красновато-коричневого цвета. Годичные слои хорошо заметны благодаря более темной поздней древесине. Ранняя древесина рыхлая, мягкая. Смоляных ходов нет, но встречаются смоляные клетки, собранные в вертикальные ряды. По физико-механическим свойствам секвойя близка к древесине ели, но более стойкая против гниения.

Шелковица или тутовое дерево — кольцесосудистая порода с очень узкой желтовато-белой заболонью, резко отличающейся от красновато-бурого ядра; от воздействия света древесины темнеет и становится темно-бурой; годичные слои хорошо видны; сосуды ранней зоны крупные, часто закупорены; в поздней зоне мелкие сосуды и паренхимные клетки вначале образуют небольшие группы в виде светлых точек, а в широких слоях ближе к наружной границе — короткие черточки; сердцевинные лучи узкие, но хорошо заметные, на поперечном разрезе светлее окружающей древесины. Древесина твердая, тяжелая, с характерным блеском.

Красное дерево — под этим названием в международной торговле фигурируют древесные породы, дающие древесину красного цвета с различными оттенками. Наибольшей известностью из-за красоты цвета и текстуры, а также хороших физико-механических свойств пользуется американское махагони. Махагони — ядровая рассеянно-сосудистая лиственная порода с узкой белой заболонью; ядро буровато- или коричневато-красное, с окраской разной интенсивности. Годичные слои слабо заметны на поперечном разрезе по светлым граничным линиям. Сердцевинные лучи узкие, слабозаметные, на тангенциальном разрезе расположены горизонтальными рядами или ярусами. Сосуды довольно крупные, собраны в небольшие радиальные группы по два-три вместе. По физико-механическим свойствам древесина махагони близка к древесине каштана.

В настоящее время наряду е американским махагони широко используется африканское.

Палисандр — под этим названием в международной торговле обращаются разные породы, которые дают древесину, сходную по цвету и строению; наиболее часто это название применяется для древесины черной дальбергии, произрастающей в лесах Южной Америки. Это ядровая рассеяннососудистая лиственная порода с крупными сосудами; заболонь узкая светло-желтая, с сероватым оттенком, ядро пурпурно-коричневого или шоколадно-бурого цвета, иногда с фиолетовым оттенком, часто неравномерной окраски (с черными, темно-коричневыми полосами); годичные слои слабозаметны. Сердцевинные лучи очень узкие, многочисленные, плохо видны. Древесина очень тяжелая, плотная, мало усыхает, трудно раскладывается, хорошо полируется.

Черное дерево — под этим названием в международной торговле известны разные древесные породы, дающие древесину черного цвета; эти породы относятся, главным образом, к семейству эбеновых. Одним из лучших сортов является индийское черное или эбеновое дерево, произрастающее в Южной Индии.

Черное дерево — ядровая рассеяннососудистая лиственная порода с узкой белой заболонью, ядро черного цвета; годичные слои незаметны, сердцевинные лучи узкие и не видны ни на одном разрезе; сосуды мелкие, собраны в радиальные группы по два-три вместе; полости сосудов и волокон либри-форма часто заполнены скоплением ядровых веществ черного цвета. По строению и свойствам древесина черного дерева ближе всего стоит к древесине самшита.

Перечисленные породы наиболее часто применялись русскими мастерами для изготовления художественного паркета.

Изложенные признаки позволяют определять породы и подбирать текстуру и цвет для композиции рисунка.

I.	3. Текстура древесины

Все многообразие текстур (рисунка) древесины может быть сведено к двенадцати видам:

1.	Древесину без выраженного рисунка с поверхностью ровного спокойного цвета, на которой едва заметно направление волокон, имеют: черное дерево, груша, липа. Бестекстурную древесину применяют для создания мозаики, а также для мелких деталей.

2.	Мелкокрапчатый рисунок древесины получается от разреза сердцевинных лучей. Такой текстурой обладают бук, дуб, чинар.

3.	Муаровый рисунок встречается в таких породах, как красное дерево, серый клен, береза (волнистая), древесина которых имеет шелковистый волнообразный отлив. Муаровые узоры используются в различных композициях, чаще всего с растительным орнаментом.

4.	Полосатый рисунок характерен для красного дереза, ореха, палисандра. Текстура древесины состоит из узких или широких хорошо выраженных темных полос, получаемых при радиальной плоскости разреза. Используют для больших фрагментов в различных орнаментах.

5.	Волнистый рисунок иногда получается вследствие специфических условий роста дерева, но чаще искусственно при строгании пород дерева с полосатой текстурой специальным ножом. Волнистые узоры нецелесообразно применять для мелких деталей. Легкая, нерезкая волнистость хорошо воспринимается на больших плоскостях.

6.	U — образный рисунок — с расходящимися от основания полосами получается вследствие тангенциального разреза годовых колец деревьев любой породы с различной окраской весенней и летней зон. Такой рисунок используют для набора различных орнаментов.

7.	Криволинейный рисунок — является следствием ненормальных условий роста дерева и получается при тангенциальном разрезе таких пород, как орех, карагач, ясень. Его используют для набора орнамента.

8.	Листообразный рисунок получается при тангенциальном разрезе i рева с большим количеством разветвлений.

9.	Сучковатый рисунок дают породы с большим количеством сучков, например акация, сосна, ель и др.; используются для набора орнаментов и сюжетных наборов.

10. Раковинный рисунок встречается в комлевой части дерева и у развилины веток таких пород, как кавказский орех, карагач, ясень. На относительно ровной поверхности древесины попадаются раковины с перепутанным рисунком линий и темными пятнами: Представляет большую ценность для сюжетных наборов.

11. Рисунок «птичий глаз» представляет собой отдельно разбросанные раковины с пятнами разных размеров, обвитыми перепутанными линиями. Текстура «птичий глаз» получается от непроросших почек, образовавшихся под корой у таких пород, как клен, ясень, карельская береза, украинский тополь. Рисунок применяют в сюжетных наборах и крупных орнаментах.

12. Наплывные рисунки — самые живописные, они обладают высокими декоративными качествами. Капы и наплывы дают сплошной рисунок из перепутанных линий и пятен. Это наиболее ценный материал для сюжетных наборов и орнаментов. Выбор породы древесины с текстурой, соответствующей рисунку мозаики, является основой для успешного исполнения всей композиции.

I.	4. Физические свойства древесины

Цвет. По цвету древесины часто можно определить не только породу, но и сделать выводы о качестве материала.

Естественная окраска древесины крайне разнообразна — от чисто белой до черной, причем нередко один и тот же ствол имеет различные оттенки.

Чем старше дерево, тем темнее окраска; равномерность окраски свидетельствует о здоровье дерева и, наоборот, неравномерность ее (наличие пятен, темных полос) указывает на болезнь. Чем условия произрастания лучше, тем свежее выглядит окраска. Воздействие солнца и воды вызывает потемнение.

Дуб, чернея в воде, теряет ценные свойства — вязкость и упругость.

Сосна, выросшая на высоком (песчаном) месте, имеет красную окраску. Выросшая в низине — белая, ее древесина легче и мягче, чем сосны с возвышенности. Даже у древесины одной и той же породы цвет может быть различен. Например, древесина ореха обладает широким диапазоном цвета от желтого до почти черного, с различными оттенками желтого и коричневого цветов. Многообразна градация оттенков груши, явора, красного дерева и других пород.

| Условная классификация пород по цвету древесины |  |
| --- | --- |
| Белый | Береза, клен, осина, липа, граб,ель, пихта |
| Серый | Грецкий орех, хурма, ясень, белая акация (ядро) |
| Черный | Эбеновое дерево, макасар |
| Коричневый светлый | Орех, каштан, карагач, дуб, груша |
| Коричневый темный | Орех, палисандр, абрикос |
| Красный | Маклюра, падук, махагони |
| Красно-фиолетовый | Амарант |
| Бурый | Дуб, карагач, лиственница, кедр, орех, тис, бук, махагони, тик |
| Розовый | Груша, бук, ольха, чинар, яблоня |
| Желтый | Лимонное дерево, самшит, белая акация (заболонь), карельская береза, сосна |

Классификация показывает, что наибольшее количество пород бурых и красновато-коричневых тонов, меньшее — желтых; сравнительно небольшое количество пород красных, черных и серых то? тв. Однако, используя богатство оттенков, можно создавать i боры любого колорита.

Блеск — это способность отражать световой поток. На продольных разрезах поверхности древесины встречаются участки со сравнительно небольшими структурными неровностями, вызывающими появление бликов, отсветов. Степень блеска зависит от породы, плоскости разреза, наличия сердцевинных лучей.

Под светоотражением древесины подразумевают способность к изменению оттенков в зависимости от угла падения светового луча по отношению к направлению волокон и месту расположения зрителя.

Световые переливы позволяют обогатить текстуру древесины при создании наборных рисунков.

Запах. Каждой породе присущ свой особый запах и по запаху можно судить о дефектах и здоровье древесины.

Звукопроводность. Здоровое сухое дерево хорошо проводит звук и по его характеру не только можно судить о доброкачественности данного дерева, но и определить, в каких частях по сечению имеются дефекты. Это делается так: находящийся у торца дерева человек ведет простукивание, а другой в это время прикладывает ухо К противоположному торцу. Дальнейшим обстукиванием ствола по боковым поверхностям находят больное место и по длине дерева.

Здоровый сухой лес при ударе издает ясный, чистый, почти металлический звук: присутствие влаги снижает ясность, но звук остается однообразным. В гнилой древесине звук глухой и неоднообразный.

Влажность. Древесина теряет влагу с торца в 10—20 раз быстрее, чем с боковой ошкуренной поверхности.

Находясь на воздухе при температуре жаркого летнего времени, дерево довольно быстро теряет капиллярную влагу, находящуюся внутри и между клеток. Время искусственной сушки древесины до строевой влажности 12—18% для досок — 1,5—2 года, а бревен и брусьев — 3—4 года.

Потеря влаги влечет за собой усушку дерева, т.е. уменьшение его объема, причем молодое дерево усыхает больше, чем старое, а также срубленное зимою больше, чем срубленное летом: вследствие усушки и разбухания дерево коробится и растрескивается.

Вес. Дерево может быть сырым, подсушенным, воздушносухим, абсолютно сухим. Объемный вес воздушно-сухой древесины колеблется в пределах 0,38 + 1,0 кг/см3.

I.	5. Механические свойства древесины

Крепость дерева — это его способность сопротивляться без нарушения внутренней связи между волокнами различным видам внешних усилий, вызывающих внутренние напряжения в дереве.

Напряжение, при котором наступает разрушение, называется временным сопротивлением данного материала и служит мерилом сопротивления внешним силам.

При использовании древесины в памятниках параметры временных сопротивлений необходимо уменьшить в 7 —10 раз.

Упругость. Способность дерева под действием нагрузки изменять свою форму, а по удалении нагрузки принимать прежний вид.

Твердость. Определяется сопротивлением проникновения в дерево более твердых предметов. Твердость сильно зависит от влажности, строения древесины и объемного веса.

Мягкими породами принято считать такие, у которых глубина зарубки в 1,15 мм получается под действием силы в 100 кг/см2; твердыми — где требуется усилие до 160 кг/см2, а очень твердыми — до 220 кг/см2.

Раскалываемость. Свойство дерева разделяться вдоль волокон под действием клинообразного орудия. Дерево раскалывается вдоль волокон в 1,5—2 раз легче, чем по тангенциальному направлению. Это объясняется силой сцепления годовых колец.

Прочность. Способность противостоять разложению или гниению. Самой природой дерево наделено антисептическими веществами, предохраняющими его, до известной степени, от гниения и повышающими тем самым его прочность.

Время рубки влияет на физические и механические свойства строительного леса. На прочность дерева оказывает влияние количество древесных соков и содержащихся в них веществ, могущих служить источником питания для разрушающих дерево низших организмов. Обычно дерево зимней рубки считают более прочным, нежели летней, так как зимой замирает движение соков.

Дерево зимней рубки теряет к моменту достижения воздушно-сухого состояния до 35—40 % своего веса и в таком состоянии уже в достаточной степени предохранено от загнивания, если оно к тому же поставлено в благоприятные условия службы.

Чтобы установить, в какой сезон срубили дерево, необходимо торцевой разрез смочить йодом. Посинение и чернение торца указывает на рубку летом; отсутствие данной окраски — на рубку зимой (отложение крахмала, на который реагирует йод, в древесине зимой не происходит).

Рекомендуются два раствора йода, г:

| Компоненты | Раствор 1 | Раствор II |
| --- | --- | --- |
| Йод | 2 | 2 |
| Йодный калий | 4 | 2 |
| Вода | 800 | 15 |
| Глицерин | - | 70 |

Относительные сроки службы древесины в срубах при благоприятных условиях эксплуатации следующие (год):

Дуб до 1000			Вяз 700-850			Лиственница 400-700

Сосна 400-500 			Осина 150-200			Тополь 200-250

I I. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

НА ДРЕВЕСИНУ

I I.1. Природные факторы

Вода: издавна замечено, что сплавной лес менее подвержен загниванию, чем лес транспортной доставки. Повышенная влажность древесины (от 55 до 100 %) исключает развитие грибов и насекомых, для которых самая благоприятная влажность — от 25 до 55 %. Поэтому при хранении круглого леса на складах необходимо создать влажностно-температурный режим, исключающий развитие грибов и насекомых. Проводится так называемое дождевание (искусственное орошение), доводящее влажность древесины до 100 %, или поддерживается сухой режим. Практикуется и затопление древесины, однако хранение леса в воде больше 4 лет нежелательно, так как происходит изменение структуры.

Влажность почвы: поглощение влаги древесиной (врытой) из почвы достигает 70 %.

Сваи и столбы служат дольше в глинистой почве или сыром песке, менее долго — в сухом песке и самый короткий срок — в известковом грунте.

Кислоты и щелочи: 1 %-ная серная кислота заметно действует на дерево; соляная производит такое же воздействие лишь при 5 % концентрации.

Углекислые щелочи (сода и поташ) вредного влияния на дерево не оказывают: аммиак растворяет некоторые составные части.

Едкие щелочи (едкий натр и едкое кали) расщепляют древесину при высоких температурах.

Щелочные соли (поваренная соль и фтористый натрий) для дерева совершенно безвредны.

Всякие отклонения от нормальных условий строения дерева (как внутренние, так и внешние) называются пороками.

К порокам относятся: различные последствия атмосферных влияний; косослойность, свилеватость, образование наростов, наплывы, суховершинность, отлупы, суковатость.

Сердцевинные трещины обнаруживаются на торце.

Метик — это трещина по диаметру бревна.

Морозобойные трещины, отлупы.

II.	2. Биологические разрушители

Биологические разрушители древесины — дереворазрушающие грибы, насекомые и плесень.

Низшие растительные организмы, — дереворазрушающие грибы — проникают в ткани древесины и используют ее составные части для своего развития. Грибы, разрушающие древесину в постройках, известны под названием домовых.

Разновидностей домовых грибов очень много, однако практический интерес имеют: настоящий домовый гриб Merulius lacrymans, белый домовый гриб Poria vaporaria, пленчатый домовый гриб Coniophora cerebella и пластинчатый домовый гриб Paxillua panuoides. Они различаются между собой по форме, строению и окраске грибницы, шнуров и плодовых тел.

Все домовые грибы развиваются в древесине различных построек при благоприятных для них условиях: древесина должна содержать определенное количество воды и находиться в достаточно теплом и влажном воздухе. Наиболее благоприятная для домовых грибов влажность воздуха 80—95 %: поверхностная неплодоносящая грибница дереворазрушающих грибов имеет тонкие клеточные стенки и неустойчива к высыханию. При снижении влажности воздуха грибница постепенно отмирает.

Домовые грибы вызывают деструктивную (трухлявую) гниль древесины.

Развитие биохимического процесса в древесине происходит е два этапа. Первый этап — осахаривание целлюлозы под действием кислых ферментов, выделяемых клетками гриба, с получением водорастворимой глюкозы  С6Н10О5 + Н20 — С6Н12О6. Второй этап — окисление глюкозы в результате жизнедеятельности гриба С6Н12О6 + 6О2 — 6СО2 + 6Н2О.

Таким образом, для первого этапа требуется некоторое (начальное) количество воды. На втором этапе из воздуха потребляется кислород, а выделяется вода и углекислый газ, причем воды выделяется в шесть раз больше, чем требуется для начала реакция первого этапа, т. е. происходит самоувлажнение.

В начальной стадии гниения древесина меняет цвет и приобретает желтоватый, красноватый или коричневый оттенок, затем она становится более темной и менее твердой, а в конечной стадии гниения — бурой или темно-коричневой, распадается вдоль и поперек волокон на кусочки призматической формы. В таком состоянии древесину легко растереть в порошок пальцами.

Деревянные конструкции разрушаются определенными насекомыми, которые бытуют в конструкциях как вместе с грибами, так и самостоятельно. Это жук-точильщик, домовой усач-дровосек, долгоносик-трухляк, свайный жук и некоторые другие виды.

Процесс разрушения насекомыми протекает в основном в толще древесины. На поверхности ее наблюдаются только отдельные отверстия круглой или овальной формы в поперечнике от 1 до 9 мм. Из отверстий древесины, пронизанной ходами личинок, высыпается порошок желтоватого цвета. Свежие повреждения древесины отличаются более светлой окраской буровой муки, летных отверстий и ходов.

Основные меры борьбы с домовыми грибами и жуками-разрушителями древесины должны сводиться к устранению источников размножения, удалению пораженной грибами и насекомыми древесины и грибных образований, переустройству конструкций для улучшения тепловлажностного режима ее эксплуатации или усиления отдельных ее элементов, антисептированию и дезинфекционным работам.

III. СОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ,

УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Применяемый для всякого рода сооружений, построек и поделок деловой лес называется при более крупных его размерах строевым, а при мелких — поделочным.

По способу разработки лесоматериалы подразделяются на:

круглый лес — бревна, кряжи, подвязник, накатник, жерди и пр.;

тесаный лес — брусья, лежни, шпалы, решетник и пр.;

пиленый лес — пластины, четвертины, всякие доски;

колотый лес — дрань, гонт, лемех.

Примечание: подвязник — бревна диаметром 10—15 см и длиной около 15 м; накатник — бревна того же диаметра, но длиной 6—10 м; жерди — бревна диаметром меньше 10 см.

IV. СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Различают три способа просушки древесины: на корню, на воздухе и в сушилах.

Первый — на корню (подвяливание): на растущем дереве делают кольцевые надрезы коры в весенний период и выдерживают в таком состоянии от одного года до трех лет.

Второй — на воздухе — сушка ведется в штабелях под открытым небом или под навесами. Штабеля устраиваются в ряд на подкладках для хорошего проветривания.

Третий — в сушилах — сушка ведется в специальных помещениях с принудительной циркуляцией воздуха.

V.	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛУ

Новые бревна, идущие в сруб, должны иметь следующие показатели:

Древесина должна быть мелкослойной, т.е. не менее 10 годовых колец на 1 пог. см, а ширина поздней зоны не менее 30 % от ширины между годичными слоями (цвет поздней зоны более темный в сравнении с ранней).

Кроме того, древесина бревна должна быть без жуков-разрушителей и признаков гнили, не должна быть слишком сбежистой, суковатой, косослойной и искривленной. Величина сбега не должна быть больше, чем 0,8 на 1 пог. м хлыста. Такой порок круглого леса, как свилеватость (винтообразное направление), допускается в бревнах, идущих на сруб. Новые бревна в сруб подбираются с таким расчетом, чтобы они соответствовали подлинным не только по породе и толщине, но и по своим внешним параметрам.

По диаметру круглый лес делится на три группы: мелкие бревна с диаметром от 8 до 13 см (± 1 см); средние — от 14 до 24 см (± 2 см); крупные — от 26 и более.

Влажность должна быть не более 15—20 %. Чрезмерная сухость и повышенная влажность понижают прочность древесины. Продольная прочность на сжатие древесины должна быть 1350—1400 кг/см2, а поперечная для хвойных в 10—20 раз и для лиственных в 4—5 раз ниже продольной прочности на сжатие. Сопротивление сжатию вдоль волокон должно составлять 30—50 % от величины продольного сопротивления (300—400 кг/см2).

Упругость влажной древесины должна быть 0,65 упругости воздушно-сухой древесины, т.е. 15—20 %.

Твердость древесины должна отвечать следующим условиям: для мягких пород глубина зарубки при условии в 100 кг/см2 должна соответствовать 1,15 см.

Для твердых пород при усилии 140—160 кг/см2 глубина зарубки должна соответствовать 1,15 мм.

Характерные признаки биологического поражения круглого леса. На круглом лесе (свежесрубленном или сплавном), используемом для реставрации памятников архитектуры, часто встречаются химические окраски, не влияющие на физико-механические свойства древесины. После просыхания древесины химические окраски в большей или меньшей степени выцветают.

От окрасок грибного происхождения химические отличаются большой равномерностью и распределением в поверхностных слоях древесины (глубина от 1 до 5 мм). По цвету и причинам химические окраски делятся на три группы:

1.	Поддубина — красновато-коричневая или бурая окраска подкоркового слоя (3 — 5 мм) сплавной древесины. Возникновение таких окрасок — результат окисления дубильных веществ. Характерна для ели, дуба, ивы, вяза, сосны и других пород.

2.	Дубильные потеки — ржаво-бурые пятна неправильной формы. Окраска не распространяется глубже 1 мм и является следствием вымывания из ядра дубильных веществ.

3.	Желтизна — лимонно-желтый цвет возникает вследствие химических изменений в содержимом живых клеток заболони при недостатке кислорода. В процессе сушки желтое вещество выносится на поверхность древесины.