МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

Проектный институт по реставрации памятников

истории и культуры «Спецпроектреставрация»

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ПРИ РЕСТАВРАЦИИ

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

МОСКВА 1990

Методические рекомендации, разработанные в объединении "Росреставрация” Л.С.Гельфельдом, Н.Д.Недовичем, Т.Н.Семиной, предназначены для сотрудников проектных и производственных подразделений, занимающихся реставрацией памятников истории и культуры.

Настоящее издание представляет собой вторую редакцию вышедших в 1986 г. Методических рекомендаций, предназначенных для архитекторов-проектировщиков, инженеров, начальников ремонтно-реставрационных участков, прорабов, мастеров, учащихся СПТУ.

(с) Объединение "Росрестэврация", 1990

ВВЕДЕНИЕ

Качество выполняемых строителями работ в древности оформлялось договорами. В одном из них записано: "Строить, как мера и красота скажет". В договоре конца ХVIII в. на работы в Новоиерусалимском монастыре под Москвой оговаривалось: "Работу производить хорошим мастерством, прочно, крепко и чисто". Естественно, и задача реставраторов - обеспечить отличное качество реставрационных работ, чтобы сохранить для потомков высокий уровень строительной культуры, заложенный в памятнике.

Кроме того, грамотно выполненные ремонтно-реставрационные работы позволяют на долгие годы сохранить памятники архитектуры без дополнительных ремонтов, не исключающих порой различные повреждения архитектурных элементов, или повышение нежелательной построечной влажности, что пагубно влияет на температурно-влажностный режим памятника.

Отделочные работы являются чрезвычайно трудоемким и ответственным процессом. Они имеют троякое назначение:

Техническое: придают долговечность зданиям или их элементам, обеспечивая атмосферостойкость, коррозионную устойчивость, биостойкость и огнестойкость.

В древности эти свойства достигались различными известковыми обмазками кирпича и камня, пропитками строительных материалов смолами, олифами и воском,, окраской металлов масляными красками, суриком, а также лужением, золочением и серебрением. Применялось антисептирование древесины методом обугливания (прожогом) с последующим смолением, замачивание квасцами, настоями чеснока, пропиткой купоросом и т.п.

Декоративно-эстетическое: облагораживают строительные материалы, придают им законченный вид, улучшая художественное восприятие. Например, полировкой камня и дерева выявляют их текстуру и цвет. Соответствующей окраской и росписями раскрывают особенности архитектурно-художественного решения фасадов и интерьеров, а также отдельных декоративных фрагментов.

Патинированием, золочением, серебрением изделий, выполненных из гипса, дерева, мастик, железа, цинка и меди, имитируют различные материалы.

Широко используются одноцветные и многоцветные покраски фасадов зданий, выявляющие их архитектурные особенности.

Гигиеническое: обеспечивают в помещениях условия для поддержания чистоты и других эксплуатационных требований. Достигается облицовкой полированным камнем и деревом, керамикой, искусственным мрамором, покраской водостойкими красками и т.п.

Отделочные работы в реставрации отличаются разнообразием и трудоемкостью и подчас носят уникальный характер. Их необходимо выполнять очень тщательно с максимальным сохранением подлинных элементов и фрагментов, на высоком профессиональном и художественном уровне, преследуя не только реставрационно-восстановительную цель, но и консервационную. В систему отделочных работ в реставрации входят сопутствующие действия, такие как антисептирование Древесины* и камня, различные виды тонирования и патинирования, склейка фрагментов лепного декора и укрепление штукатурки, резьбы, паркетов и т.п., многообразные виды золочения и др., декоративные антикоррозионные грунты и покраски, докомпоновки утраченных фрагментов из кирпича и камня методами домазок на основе цемяночных составов, эластомерных и кремнийорганических композиций.

Отделочным работам в реставрации предшествуют, как правило, тщательные расчистки поверхностей и декора смывками, растворителями, паром, промывки поверхностно-активными веществами.

Непосредственно отделочные работы должны выполняться только после окончания определенных этапов общестроительных реставрационных работ, отчего зависит их технологическая последовательность и качество.

Кроме того, качество отделочных работ во многом определяется качеством отделочных материалов, которые должны иметь паспорта поставщиков и, при необходимости, результаты лабораторных испытаний.

В данных методических рекомендациях рассматривается один-из ответственных видов отделки зданий - штукатурные работы.

I. СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ЗДАНИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Объект считается готовым к производству отделочных работ, когда полностью закончены монтажные, санитарно-технические, электротехнические и "общестроительные" реставрационные работы, помещения просушены, а в зимнее время в них установлена постоянная температура и определенная влажность. На фасадах также должны быть закончены основные "общестроительные" работы, восстановлены кровельные свесы, устранена возможность подсоса влаги снизу и т.д.

В связи с особой зависимостью подготовки поверхностей, подлежащих оштукатуриванию на памятниках архитектуры, составляется специальный акт готовности объекта к производству отделочных работ.

Акт составляется в 3-х экземплярах автором проекта реставрации, прорабом, бригадиром штукатуров, а если есть лепнина и роспись, то и бригадиром лепщиков и художников-реставраторов с участием заказчика. В акте должны найти отражение ответы на все вопросы, касающиеся специфика памятника, и дана оценка качества всех предварительно выполненных работ.

Для продления срока службы штукатурки фасадов и защиты ее от намоканий при приемке работ необходимо следить за тем, чтобы карнизы имели вынос от плоскости стены не менее 25 см, со слезниками внизу. Верхние плоскости карнизов и тяг должны быть выполнены с уклоном до 20%. Архитектурные детали на фасадах защищаются металлическими покрытиями со свесами и слезниками, а детали, выступающие от стены более чем на 50 см, и подоконные сливы (независимо от их размеров) должны иметь свесы над деталями не менее трех сантиметров.

Штукатурные работы с применением обычных растворов разрешается выполнять при температуре воздуха не ниже +5°С (на фасадах и в неотапливаемых зданиях).

На памятниках, имеющих живопись как на фасадах, так и в интерьерах, без предварительных исследований составов штукатурки и рекомендуемых рецептур, штукатурные работы производить запрещается. Технология штукатурных реставрационных работ должна являться составной частью проекта реставрации, а последовательность и качество работ обязаны контролировать ведущие архитектуры и другие специалисты.

I. I.	Подготовка деревянных поверхностей

I.I.I. Деревянные вновь рубленые здания можно штукатурить не ранее, чем через год после возведения или замены более

50% бревен, то есть после окончания осадки конструкций.

I.I.2. Реставрация деревянных стен в основном заключается в креплении и замене нижних венцов или протезировании древесины.

При замене стоечных брусчатых конструкций или их протезировании особенно опасны большие утраты авторской штукатурки с элементами лепного и живописного декора. Наиболее глубоким деструктивным изменениям в деревянных постройках подвергаются венчающие карнизы под свесами кровель и основания деревянных оштукатуренных колонн и пилястр, закрытых, как правило, алебастровыми базами, а также нижние части брусчатых конструкций до подоконных зон. Наиболее неблагополучными, с точки зрения сохранности древесины, являются места сопряжений и примыканий к каменным и металлическим частям памятника, а также подшивка потолков.

I.I.3. Все деревянные конструкции стен на фасадах и в интерьерах должны быть тщательно обследованы на биоповреждения и несущую способность. На обследование надо составлять соответствующую документацию.

Должны быть закончены все работы по протезированию, замене элементов и антисептированию.

I.I.4. Новые деревянные поверхности под штукатурку делают из колотых досок. Во избежание трещин и деформаций штукатурки от усушки древесины ширина доски обшивки перегородок и подшивки потолков не должна превышать 10 см.

Поверхности деревянных конструкций перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45x45 мм в свету без переплетения драниц.

Драничные щиты к вертикальным поверхностям нужно крепить гвоздями через два пересечения драниц в третье, а к горизонтальным - через одно пересечение. Прибивка отдельных драниц допускается, как исключение, при незначительных объемах работ.

Набивку дранки производят под углом 45°, а при наращивании драниц между ними обязательно оставляют зазор (так как поставленные впритык драницы после намокания, увеличиваясь в длину, коробятся и вспучиваются и могут поднять штукатурный слой). Первый слой дранки (поверх изоляционного слоя) называется простильным. Второй слой набивают перпендикулярно первому. Толщина штукатурного слоя по дранке не должна превышать 3 см независимо от наличия изоляционных материалов - войлока, рогожи и т.п. Если намет будет толще, необходимо дополнительно армировать поверхность проволокой.

Перед набивкой дранки (или камыша) для гидро-, тепло-и звукоизоляции под дранку набивают рогозу, войлок. Изоляционные материалы набивают на поверхность вертикальными рядами, а во избежание морщин отдельные полотнища материала прибивают гвоздями сначала по верхней кромке, а затем (после разглаживания рукой и натяжки) с боков. Если материал тонкий, его соединяют в стыках внахлестку, а при значительной толщине-впритык.

1.2. Подготовка кирпичных поверхностей

1.2.1. Все стены и другие конструктивные элементы должны быть отреставрированы, укреплены или усилены фундаменты, деформации стабилизированы, ликвидированы протечки, закончены кровельные работы, ликвидирован подсос влаги от земли.

1.2.2. Места высолов обработаны; соли, выступающие на поверхностях, убраны механически; при наличии сульфатных высаливаний обработку стен лучше осуществлять баритами.

Влажность стен не должна превышать 8%.

1.2.3. Поверхности необходимо тщательно обеспылить, очистить от извести, набелов, остатков старой ветхой штукатурки и грязи. Если кладка произведена не "впустошевку", то предварительно расчищают швы кладки на глубину до I см.

Поверхность кирпича или камня (если это допустимо и оговорено в проекте реставрации) насекают кирочкой через каждые 5-7 см; глубина насечки - до 3-5 мм.

Поверхности стен и декора из кирпича предварительно вычиняются.

1.2.4. Если производят работы на карнизе, выложенном при строительстве здания, то из кирпичной кладки карниза выбирают кладочный раствор на глубину до I см, кирпич насекают, затем обеспыливают и смачивают.

1.2.5. При недостаточном выносе кирпичной кладки или изменении профиля карниза сложнообломной конфигурации перед его вытягиванием применяют армирование сеткой рабитца.

В торцах венчающей части кладки и поддерживающей части на стене укрепляют концами, в разбуренные отверстия, изогнутые по форме карниза металлические прутья диаметром 6-10 мм на расстоянии друг от друга в 0,6 м. С внутренней стороны этих прутьев по длине карниза закладывают железные стержни, скрепляемые в местах пересечения проволокой. Затем по всему железному каркасу натягивают сетку рабитца и также прикручивают проволокой. Штукатурный намет происходят по сетке. При подготовке кирпичных стен внутри зданий для вытягивания больших карнизов иногда устанавливают деревянные короба, имеющие в грубой обработке профиль карнизе; к ним прибивают тонкие доски - подшивку, а по ним - дранку. Затем по дранке протягивают карниз нужного профиля.

1.3. Оконопатка и обмазка оконных и дверных коробок, наличников, подоконников, плинтусов.

1.3.1. Оконопатку коробок производят для заполнения щелей, остающихся между коробкой и кладкой, то есть для лучшей теплоизоляции помещений.

Оконопатку производят сухой паклей или войлоком, либо смачивают их алебастровым раствором. После установки коробки на место щели-тщательно прочищают от пыли и мусора, затем вставляют деревянные распоры, чтобы коробки не прогибались.

Сухую паклю или войлок загоняют в щель на глубину I см. Смоченный алебастровым раствором материал (скатанный в длинные жгуты) слегка отжимают и заправляют конопаткой в щели.

1.3.2. Обмазку коробок производят только при сухой оконопатке, когда штукатурным раствором (заподлицо) заполняется оставшаяся борозда глубиной в I см.

Обмазку наличников и плинтусов производят для того, чтобы прикрыть щели, образовавшиеся между ними и поверхностью штукатурки.

1.3.3. Подоконные доски укладывают плотно на штукатурном растворе по ватерпасу. Предварительно доска снизу обивается войлоком или другие теплоизоляционным материалом, а иногда и дранкой. Место установки доски тщательно расчищают от мусора и пыли, доски вначале прикладывают насухо, выверяя по уровню, затем подклинивают. После снятия доски место установки заливают известково-алебастровым раствором так, чтобы он покрывал клинья. После вторичной установки доски часть раствора, вытесненного из-под нее, удаляют.

1.4.	Подготовка интерьеров

1.4.I. Во всех помещениях должна быть установлена постоянная температура не ниже +10°С и относительная влажность не выше 60%. В зимнее время помещения должны отапливаться.

1.4.2. Тщательно отмечены места на графической схеме проекта и на самом памятнике, где сохраняется авторский штукатурный слой, лепнина и роспись. Штукатурка, лепнина и живопись на этих местах укреплены, произведена фотофиксация.

Сохранившийся лепной декор отреставрирован до начала штукатурных работ. Расчищенный лепной декор на время отделочных работ тщательно закрывают.

1.4.3. Лепные фрагменты при необходимости аккуратно демонтированы, их детали промаркированы и сложены в места, обеспечивающие полную сохранность лепного декора от поломки до последующей установки на место.

То же проделывается с элементами росписи, снятой со штукатурным слоем художниками-реставраторами (по решению реставрационного совета).

1.4.4. В интерьерах, где сохраняется лепной декор и роспись, проведены защитные мероприятия: установлены леса, подлежащие сохранению лепнина и роспись на потолках подкружаливаются настилами из мягких материалов (ватой, тканью и т.п. материалами) для предотвращения обрушения в процессе замены потолочных элементов.

1.4.5. Перед оштукатуриванием стен и потолков должны быть устроены все виды оснований под чистые полы.

Древние и художественные паркетные полы тщательно укрыты от загрязнения и намокания. Все перегородки оконопачены по периметру.

1.4.6. Установлены все подоконники, встроенные шкафы, и заделаны борозды для скрытой проводки отопления и ниши для электрощитков.

Установлены шкафы электроосветительных и слаботочных устройств.

1.4.7. Установлены конструкции и каркасы для натягивания металлической сетки в местах устройства подвесных потолков, заделаны все временные отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях, установлены вентиляционные короба, и очищены вентиляционные каналы.

1.4.8. Разность температуры воздуха в отдельных точках помещения не должна превышать 10°С, так как при больших перепадах температур штукатурка начинает трескаться.

1.5.	Армирование

1.5.1. Армированию металлической сеткой подлежат все выступающие бетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски, тяги и т.п.), места сопряжений неоднородных по материалу элементов и строительных конструкций (дерево с кирпичной кладкой; металлические балки с бетонными или иными перекрытиями и т.п.) при нанесении на них штукатурного намета более 20 мм, а также в случаях, когда штукатурный слой располагается от поверхности на некотором расстоянии. Например, при воздушной прослойке между стеной и штукатуркой, при вытягивании "фальшивых;" карнизов и междуэтажных тяг, при устройстве подвесных потолков, тонких перегородок, закрытии борозд, штраб, каналов и т.п.

1.5.2. Металлическая сетка для армирования должна иметь размер ячеек 10x10 мм, или подлежащая оштукатуриванию поверхность должна быть оплетена проволокой с ячейками не крупнее 40x40 мм. Места сопряжений конструкций из разнородных материалов обиваются сеткой на ширину 4-5 см по обе стороны стыка.

1.5.3. Во всех случаях для крепления сетки может быть устроен несущий и распределительный каркас из стали    = 5-8 мм. Несущий каркас представляет собой выпуск арматуры из кирпичной, каменной или железобетонной конструкции, заранее заделанной в кладку, либо укрепленный в просверленных в швах кладки или бетоне отверстиях, который функционально должен удерживать сетку со штукатурным слоем.

Устройство распределительного каркаса в виде поперечных полос под сеткой удерживает сетку от провисания. Сетка в этих случаях прикрепляется к каркасу отожженной мягкой проволокой с расстояниями между узлами крепления от 30 до 40 см.

1.5.4. Стыки деревянных стен с каменными, а также выступающие углы перегородок обивают сеткой шириной до 10 см (по 5 см по обе стороны стыка) и прикрепляют гвоздями, которые забивают в швы кладки через 15-20 см. На примыкающих бетонных поверхностях полосы сетки крепятся к выпускам арматуры проволокой.

При широких бороздах или штрабах для жесткости вдоль борозд к сетке закрепляют стержни распределительного каркаса через 30-40 см.

В отдельных случаях сетку можно натягивать по деревянным антисептированным брускам, предварительно набитым на стену.

Бруски желательно располагать на расстоянии друг от друга от 25 до 30 см. Сетку крепят к брускам скобами длиною до 30 мм или гвоздями (до 38 мм).

II. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ И ИХ ВИДЫ

II.1. Особенности производства реставрации штукатурки

II.1.1. Специфика реставрационных работ связана с глубоким изучением технологии и рецептуры старых растворов и совместимостью новых растворов со старыми во избежание расслоения и отставания штукатурного слоя. Прежде всего следует укрепить оставшийся подлинный штукатурный слой и декор.

Работы на ответственных участках памятника архитектуры нужно проводить при четко организованном архитектурном надзоре. Декоративные элементы штукатурки должны быть выполнены из высококачественных материалов с хорошо продуманным креплением к основанию.

Установка на стены или другие части зданий элементов карнизов, тяг, розеток и т.п. блоками, заранее выполненными на верстаке или отлитыми по формам, относится к лепным работам и в данной методике не рассматривается.

II.1.2. В отличие от нового строительства, штукатурные работы при реставрации памятников архитектуры имеют существенные особенности:

а)	При реставрации памятников архитектуры Х1-ХУП вв. в интерьерах зданий и на фасадах производят известковую обмазку (затирку) поверхности кирпичной кладки. В отличие от штукатурки обмазку наносят тонким слоем таким образом, что пластика стены, выложенной из кирпича или камня, не теряет свою фактуру, и под обмазкой легко читаются плоскости камня, кирпича и швы кладки. Древнейший прием обмазки поверхности кладки известью преследовал цель не только декоративную, но, главным образом, консервационную, так как, сживаясь накрепко с поверхностью кирпича и камня, известковая обмазка предохраняла стеновые материалы от выветривания и абразивной коррозии. Нередки случаи, когда памятники архитектуры, построенные из кирпича, сначала обмазывались, а потом вновь окрашивались "под кирпич" с разделкой швов, сохраняя таким образом тектонические особенности сооружения.

б)	При реставрации подлинного штукатурного намета, необходимо при условии стабилизации подвижки сохранить существующие деформация зданий и кривизну стен.

в)	Сохранение "авторской" древней штукатурки, гипсовой накрывки или обмазки производится путем укрепления ее методом инъектирования или бортового укрепления фрагментов.

г)	В зависимости от сохранности и состава подлинной штукатурки и наличия настенных росписей и лепнины на памятнике осуществляется выполнение утрат штукатурного или гипсового слоя.

II.2. Виды реставрационной штукатурки

II.2.1. При реставрации памятников архитектуры существуют следующие виды штукатурных работ:

а)	Затирка (обмазка) по кирпичной или каменной поверхности как на фасаде, так и в интерьере, встречавшаяся при сооружении и отделке зданий до ХУП века, занимает промежуточное положение между штукатурными и малярными работами как особый вид отделочных работ.

Перед нанесением обмазочного состава поверхность кирпичной кладки надо тщательно увлажнить водой, чтобы не было интенсивного отсоса влаги кирпичной кладкой из раствора.

Обмазочный состав наносят вручную варежкой или кистью слоем толщиной не более 5 мм.

б)	Гипсовая (беспесчаная) накрывка - завершающая отделочная обработка оштукатуренных поверхностей внутри зданий - применявшаяся, рак правило, для последующей настенной росписи интерьеров, но использовавшаяся и как особо тщательная подготовка под окраску дворцовых помещений ХУШ века.

в)	Специальные штукатурки, выполняемые под разные виды монументальной живописи, и другие уникальные виды отделок в помещениях.

Подробнее об этих штукатурках смотрите в разделе IV "Растворы, применяемые для штукатурных работ".

г)	Улучшенная штукатурка, встречавшаяся в хозяйственных помещениях или в зданиях-памятниках, не имевших специальной отделки интерьеров и фасадов.

Улучшенную штукатурку сначала наносят слоем обрызга толщиной не более 9 мм по деревянным и до 5 мм - по каменным, кирпичным поверхностям и бетонным; затем наносят один или несколько слоев грунта толщиной до 7 мм при известковых и известково-алебастровых растворах и накрывочный слой до 2 мм с проверкой поверхности правилом, без провешивания поверхностей. Средняя толщина намета не должна превышать 15 мм. Накрывочный слой толщиной до 2 мм затирают деревянными или войлочными терками и заглаживают резиновыми или стальными гладилками, новыми или стальными гладилками.

д)	Высококачественная штукатурка, которая выполнялась под специальные высококачественные отделки и окраску зданий представительного характера.

Такую штукатурку выполняют по гипсовым или алебастровым маякам, заранее установленным на поверхности стен с помощью отвеса, угольника и рейки. После оштукатуривания поверхности маяки (марки) вырубают, и гнезда заштукатуривают заподлицо.

Высококачественная штукатурка выполняется из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывки с провешиванием поверхностей. Средняя общая толщина намета не должна превышать 20 мм.

Известково-алебастровые растворы применяют при оштукатуривании как каменных, так и деревянных наружных и внутренних поверхностей памятников архитектуры. Деревянные поверхности в этом случае оштукатуривают по дранке.

Штукатурку по дереву производят известково-гипсовыми растворами и гипсовыми растворами с добавками.

е)	Штукатурку по металлической сетке или армированную штукатурку выполняют по деревянным и каменным поверхностям, а также на деревянных или кирпичных архитектурных деталях памятников при создании утолщенных наметов свыше 20 мм (карнизы, тяги, пояски и др.).

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ШТУКАТУРНЫХ

РАБОТАХ

Особым видом работ при реставрации штукатурных отделок памятников архитектуры является общее и бортовое укрепление фрагментов древней штукатурки, особенно, если на ней сохранилась живопись. Этот вид работ, как правило, выполняется бригадами художников-реставраторов и поэтому в настоящих рекомендациях описывается кратко.

При выполнении реставрационных работ на древней штукатурке необходимо особенно внимательно следить за креплением штукатурного слоя к основе и бортовым укреплениям по контуру фрагмента. От качества выполнения этих работ будут зависеть долговечность и сохранность подлинника. Бортовое укрепление нужно производить на хорошем известковом или известково-алебастровом растворе. Оно не должно иметь щелей между "отбортовкой" и подлинной штукатуркой. При отбивке штукатурки необходимо избегать излишней вибрации зыбких конструкций во избежание обрушений или растрескивания элементов декора (лепнины, живописи и т.п.). Наиболее трудоемки работы по реставрации штукатурки на сводах, потолках и падугах. Памятники архитектуры, как правило, в этих местах имеют большое

количество профилированных, лепных и живописных элементов, что требует особого бережного отношения и максимального сохранения подлинников.

Поэтому при обследовании состояния штукатурок и соответствующей подготовки указанных поверхностей необходимо обращать внимание на качество крепежных элементов, состояние несущих конструкций, декоративных элементов и качество арматуры. Все отстающие от несущего основания элементы должны быть укреплены, пролиты соответствующим вяжущим раствором; объемные, профилированные детали проверены на прочность крепления. При расшивке и заправке трещин, сколов, выбоин все кромки углов, лекальные профильные элементы должны быть тщательно зачищены, места сопряжения углов хорошо проработаны, все щели заправлены раствором без набрызгов и потеков. Штукатурные растворы для этих целей должны быть особенно тщательно приготовлены и процежены.

III.1. Основные операции

Все штукатурные работы можно подразделить на ряд основных операций:

1.	Отбивка дефектной штукатурки.

2.	Опрыскивание или набрывг.

3.	Грунт или наброска раствора.

4.	Накрывка штукатурки.

5.	Затирка поверхности.

6.	"Железнение" цементной штукатурки и заглушки.

7.	Вытягивание карнизов, тяг, наличников, рустов.

8.	Разделка углов тяг и рустов.

9.	Оштукатуривание круглых колонн.

10.	Ремонт штукатурки.

11.	Гипсовая накрывка.

12.	Затирка или обмазка.

(пп. 11,12 см. р. III.1.4; IV.I.6 и IV.I.1.8; IV.2.2).

III.1.1. Отбивку отставшей (или при других дефектах) штукатурки, если на ней нет лепного декора и живописи, производят или большими пластами (свыше 2 м2), или мелкими площадями менее 1 м2 в одном месте; иногда штукатурку отбивают полосами шириной от 0,01 до 0,2 м2 (часто при расшивке щелей). Вначале штукатурку отбивают на небольшом участке, а затем последовательно расширяют отбитую площадь легкими ударами молотка или мастерка во все стороны до тех пор, пока не дойдут до крепко держащихся частей штукатурки. Отбивку штукатурки нельзя считать зондажами, поскольку зондаж носит единичный характер и преследует чисто научные цели.

При отбивке, штукатурки на памятниках архитектуры необходимо следить за тем, чтобы не обрушить или не повредить ценные в художественном и историческом отношении элементы памятника. Отбивка штукатурки должна вестись под контролем архитектора. Иногда отбивка штукатурки в отдельных местах памятника архитектуры может быть вынужденной мерой, связанной с появлением на старой штукатурке различных пятен (ржавчины, масляных пятен, высолов и т.п.), никаким способом не устранимых с поверхности штукатурного слоя.

В этих случаях, по указанию архитектора, демонтируют декор или живопись; кирпичную или деревянную основу конструкций специально обрабатывают или вычинивают и вновь штукатурят с последующей установкой на место демонтированных элементов декора.

Ш.1.2. Опрыскивание или набрызг. Поверхность смачивают кистью или обрызгивают с мастерка во избежание обезвоживания и последующего растрескивания штукатурного раствора.

Затем поверхность опрыскивают жидкой штукатурной массой - разжиженным основным раствором с добавлением при известково-алебастровой штукатурке алебастра, при цементной - жидкого стекла или других компонентов - для лучшего сцепления между штукатуркой и оштукатуриваемой поверхностью (добавки для цементных и других растворов употребляются только по рекомендациям лаборатории института "Спецпроектреставрация" и отражаются в технологической части проекта реставрации). Обрызг должен сплошь покрыть оштукатуриваемую поверхность, включая драночную обивку и камышовую плетенку. Толщина слоя обрызга для деревянных поверхностей должна быть не более 9 мм, а для каменных, кирпичных и бетонных - не более 5 мм.

К набрызгу предъявляются следующие требования:

-	обеспечивается прочное сцепление с поверхностью кладки .дерева;

-	производится заполнение всех неровностей на поверхности, оштукатуриваемой без изоляции, сетки, дранки;

-	раствор при намете вручную (мастерком) наносится слоем не более 7 мм (для известковых и известково-алебастровых штукатурок) и до 5 мм при цементных растворах, без пропуска поверхности;

-	крупность зерен заполнителя не должна превышать 0,3-2,5 мм;

-	густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 8-12 см.

Ш.1.3. Грунт или наброска раствора - 2-й слой штукатурного намета производится после схватывания слоя обрызга (опрыскивания), но не после отверждения и высыхания.

Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. Грунт является основным слоем. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Если толщина штукатурки большая, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах. Подвижность штукатурных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса: для грунта без гипса в пределах 7-9 см; с гипсом - 8-10 см.

Нанесенный слой грунта должен быть выровнен деревянным полутерком после начала схватывания раствора. Заглаживание раствора не допускается. Последующие слои грунта наносят только после схватывания предыдущего.

Последний слой грунта выравнивают таким образом, чтобы потом накрывочный слой по всей поверхности штукатурки имел одинаковую толщину. Свеженанесенный грунт для лучшего сцепления с последующими слоями нарезается равномерными взаимно-пересекающимися диагоналями или горизонтально-вертикальными, или волнообразными бороздками глубиной до 3 мм на расстоянии одна от другой.

На гладкопрофилированные поверхности (оконные обрамления, квадратные русты и т.п.) наброску раствора регулируют при помощи приставных реек, которые убирают после схватывания раствора.

Средняя общая толщина намета не должна превышать 15 мм-для улучшенной и 20 мм - для высококачественной штукатурки. Предельную толщину отдельно наносимого слоя намета (набрызга и грунта) устанавливают практически, чтобы не было сплывов намета и появления усадочных трещин.

Ш.1.4. Нанесение накрывочного слоя и затирка. Накрывочный или отделочный слой нужно наносить на поверхность после схватывания грунта. Консистенция раствора должна иметь осадку конуса 9-10 см. Накрывочный слой тщательно процеживают. Толщина накрывочного слоя не должна превышать до затирки 3-4 мм, а после затирки и уплотнения 2-2,5 мм. Крупность зерен - не более 0,3-1,2 мм.

Обработанная поверхность после затирки должна иметь ровную по шероховатости поверхность. Это достигается затиркой несколько отвердевшего слоя деревянными или войлочными терками при равномерном смачивании окамелками затираемой поверхности.

Обнаруженные на затертой поверхности впадины и неровности заполняют раствором с терки и вновь затирают.

Раствор для накрывки приготовляют на мелком песке, просеивая его через сито с отверстиями ячеек 1,5x1,5 мм. Густота раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса —10—12 см.

Ш.1.5. Железнение цементной штукатурки. При необходимости этот метод позволяет придать штукатурке большую прочность, гидрофобность и высокое сопротивление истиранию. Железнение производят затиранием по свежей цементной штукатурке (еще не окрепшей) железными или стальными терками с посыпкой поверхности цементным порошком.

При хорошем железнении поверхность принимает темноватый цвет и металлический блеск.

III.1.6. Устройство цементных заглушин. Как правило, заглушины устраивают между двумя оконными коробками в каменных зданиях для заделки коробок и теплоизоляции. Толщину заглушин делают на всю ширину проема до 30 см. Перед заполнением промежутка между коробками каменные и деревянные части его обильно смачивают водой, после чего набрасывают штукатурный раствор, который уплотняют и разравнивают лекалом. Окончательную отделку производят методом железнения.

III.1.7. Вытягивание карнизов, тяг, наличников и рустов. Штукатурный декор на памятниках архитектуры XVIII-ХIХ вв. может быть очень сложным. Наряду с простыми карнизами и тягами, в зависимости от стилевых особенностей" архитектурного оформления как на фасадах, так и в интерьерах, встречаются различного вида русты, архивольты, фигурные аттики, разорванные многопрофильные фронтоны, вертикальные ниши с "зеркалами", кессоны на потолках и сводах, тянутые потолочные розетки различных геометрических форм, каннелированные колонны и пилястры и тому подобные художественные элементы. Кроме того, деформации кладки и деревянных конструкций не всегда позволяют выправлять линейность декора штукатурным наметом, и реставраторам приходится считаться с естественными искажениями форм памятников архитектуры, протягивая карнизы по вспученным плоскостям стен, смещенным криволинейным поверхностям сводов, арок и т.п.

Тяги оштукатуривают в три слоя: обрызг, грунт и накрывка.

Для обрызга используют жидкий раствор (погружение стандартного конуса 14-15 см). Толщина слоя по кирпичу составляет до 5, по дереву - до 9 мм.

Грунт набрасывают густым раствором (погружение стандартного конуса 6-8 см). Толщина каждого слоя грунта не более 5 мм при известково-цементном растворе и не более 7 мм при известково-гипсовом.

По грунту вытягивают профиль тяги "начерно". Для лицевого слоя накрывки применяют жирные и жидкие (сметанообразные) растворы без песка.

III.1.8. Технология изготовления профилированных элементов штукатурного декора. Работа по вытягиванию карнизов и тяг по технологии подразделяется на три категории:

-	простая или обыкновенная, производимая по малосложным шаблонам;

-	чистая, производимая по сложным шаблонам;

-	самая чистая, покрываемая уплотненной накрывкой (штюком).

Карнизы вытягивают вдоль реек правил, укрепленных штырями, либо деревянными кронштейнами. Часто для вытягивания

карнизов снаружи каменных зданий употребляется цементно-известковый раствор; в интерьерах - известково-алебастровый.

Вначале несколько раз протягивают по шаблону грунт карниза, затем накрывка "на сдир"; для того, чтобы создать зазор между вытянутым карнизом и последним слоем - накрывка "избела". Накрывкой "избела" обрабатывают карнизы при высококачественной' штукатурке в интерьерах (примерный состав накрывки: I ч. гипса, 2-3 ч. известкового теста). Накрывку тщательно перемешивают, слегка "отмолаживают", т.е. размешивают после небольшого загустевания (первичного схватывания - "подсадки") и после оплеска протягивают скошенной частью шаблона.

III. 1.9. Вытягивание балок и кессонных потолков. Пересечения балок на потолке образуют клетки, называемые кессонными колодцами.

Кессоны по форме могут быть квадратными, ромбовидными, прямоугольными, многоугольными и другой формы.

В процессе оштукатуривания кессонов необходимо следить за тем, чтобы днища кессонов были строго выравнены по маякам, после чего по навешенным правилам на балках вытягивают тяги и разделывают углы. Тяги на балках вытягивают в три приема. Необходимо следить, чтобы боковые стороны кессонов были на одном уровне с верхними вытянутыми боковыми сторонами.

В отдельных случаях, когда на боковых сторонах балок имеются тяги, устанавливают до шести правил и вытягивают вначале боковые и нижние стороны балки, а затем, сняв нижние правила и перевесив их выше, вытягивают профиль новым, нужным по конфигурации шаблоном. После этого разделывают углы.

Все стадии выполнения работ такие же, как при вытягивании карнизов с беловой накрывкой.

III.1.10. Вытягивание наличников. Наличники вытягивают шаблоном с широкими салазками шириной до 20 см, вместо правила используют доску шириной до 15 см. Тягу производят только по одному правилу сверху вниз. Вначале вытягивают верхнюю поперечную часть наличника, затем боковые; после этого разделывают углы. Для вытягивания подоконной тяги изготавливают второй шаблон с учетом верхней части.

При вытягивании полуциркульных обрамлений в верхней части проема окна или входа устанавливается вороба - горизонтальная рейка, укрепленная в распор проема с вертикальной рейкой посередине и шаблоном на ней для полуциркульной тяги . После вытягивания обрамляющей профилированной дуги над проемом концы тяги сопрягают с вертикальными тягами обрамления по правилам.

При приемке качества работ необходимо следить за чистотой обработки тяг и правильностью сопряжений элементов, тянутых на наличнике разновременно.

III.1.11.	Устройство рустов. Распространенным приемом архитектурного оформления цоколей и стен фасадов памятников архитектуры, выполненным в штукатурной технике ХVIII-ХХ вв., является устройство рустов. В зависимости от формы и стиля русты могут быть призматическими, бриллиантовыми, греческими, “под шубу” и т.п. Швы между рустами (ленты) могут быть горизонтальными и вертикальными с различной профилировкой, шириной и глубиной.

Набивку рустов производят по предварительной разметке поверхности стен или цоколя. В отдельных случаях русты вчерне могут быть выложены в кирпиче, а затем их штукатурят. Сложные русты вытягивают шаблонами.

При больших штукатурных наметах необходимо простукивать русты для определения прочности сцепления намета с основанием. Кроме того, необходимо проверить структуру "порядовки" квадров рустов, имитирующую швы каменной кладки.

III.1.12. Разделка углов тяг. Закончив тягу карнизов по всем сторонам помещения, приступают к разделке углов вручную. Проверяют правильность лузги по линейке. После разделки углов накрывочным раствором покрывают потолки и затирают их, а затем накрывают и затирают верх стен.

Для ускорения процессов разделки углов можно применять угловые шаблоны.

Раскреповки штукатурят вручную и проверяют шаблоном с помощью наугольника, правил. В отдельных случаях можно изготавливать раскреповки лепным способом, вытягивая тяги на верстаке, разрезая их на ус и устанавливая крепежными элементами на место, либо отливая блоки профилей из форм, снятых с заранее изготовленной модели.

III.1.13.	Оштукатуривание круглых колонн - производят правилами по гипсовым или алебастровым маякам, опоясывающим колонну с учетом энтазиса. Маяки устанавливают через 1,5-2 м, строго выверяя по отвесу, или вытягиванием шаблонами. Затем, после оштукатуривания, маяки вырубают, их места заделывают штукатурным раствором.

При реставрации штукатурки круглых и квадратных пилястр и колонн необходимо определить участки сохраняемой авторской прочно соединенной с основанием колонны штукатурки простукиванием и отметить эти места контурами на колонне.

Если основание колонны деревянное, необходимо сделать зондажи под карнизом (архитравом) и вскрыть базу колонны, сохраняя все профили. Деревянные конструкции должны быть обследованы специалистами-инженерами и работниками лаборатории. В процессе обследования деревянных конструкций колонн необходимо снять все шаблоны на энтазис, каннелюры, базы.

Если на колонне имеется капитель или другие декоративные лепные элементы, мешающие провести обследование, их необходимо частично или полностью демонтировать по акту (р.1.1).

. При оштукатуривании деревянных колонн памятника архитектуры желательно сохранять подлинные дранку и войлок. Антисептирование древесины нужно проводить стойкими к штукатурным растворам антисептиками. На подготовку к оштукатуриванию, на протезирование деревянных элементов колонны, вычинки и т.п. должен быть составлен акт на скрытые виды работ.

III.2. Ремонт штукатурки и консервации

III.2.1. Консервационные работы на древних штукатурках и их качество при реставрации памятников архитектуры имеют первостепенное значение, поскольку они направлены на сохранение авторской подлинной штукатурки. В одних случаях (Х-ХVII вв.) они являлись подосновой фресковой живописи; в других (конец ХVII, ХVIII, XIX вв.) - несли уже самостоятельную декоративную функцию, оформляя соответствующие архитектурные плоскости, объемы и профили. Определить подлинность штукатурок помогают тщательные зондажи, производимые штукатурами высокого разряда под надзором художников-реставраторов и архитекторов.

Зондажи как элемент научного исследования специально документируются автором проекта реставрации; когда это необходимо, образцы штукатурок исследуются в лаборатории для определения их прочности и состава. В дальнейшем все ремонтно-реставрационные работы по авторским штукатуркам должны производить специально подобранными лабораторным путем составами штукатурки с соблюдением технологии производства, разработанной специалистами-химиками и технологами под контролем архитектора. Все рекомендации и технология производства штукатурных работ должны быть отражены в технологической части проекта реставрации.

При обследовании штукатурки, подлежащей сохранению, ее тщательно простукивают. Места, где она бухтит (издает глухой звук), отмечают на стене. Если на ней имеется декор, не поддающийся укреплению, его демонтируют и после подведения нового грунта устанавливают на место. В отдельных случаях штукатурка может быть укреплена методом инъектирования сложными известковыми составами с последующим прижимом к стене специальными приспособлениями до отверждения раствора. Место укрепления вновь простукивают, и если пустоты не обнаруживаются, считают, что штукатурный слой укрепился.

В отдельных случаях штукатурный слой может быть укреплен введением в стену специальных штукатурных гвоздей с очень широкими шляпками. Гвозди могут быть изготовлены из полимерных материалов или нержавеющей стали.

Ш.2.2. Перетирка штукатурки.

Часто ремонт штукатурки связан с небольшими повреждениями: растрескиванием, шелушением, изменением фактуры верхнего слоя. Такие дефекты устраняют перетиркой штукатурки с предварительной расшивкой трещин. Металлическими скребками аккуратно соскабливают верхний слой, поверхность смачивают водой и перетирают теркой с песком и известково-алебастровой массой. Одновременно ножом или мастерском расшивают небольшие трещины в штукатурке и их заполняют в интерьерах алебастром, а в экстерьерах - известковым или смешанным раствором, и затирают теркой.

IV. РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

По виду вяжущих материалов растворы подразделяются на простые (известковые, гипсовые, глиняные) и сложные (цементно-известковые, известково-гипсовые, цементно-глиняные). Вяжущие материалы для штукатурных растворов выбирают в зависимости от характера и состояния памятника, от условий эксплуатаций, вида оштукатуриваемых поверхностей, назначения и долговечности штукатурного слоя.

Все растворы, кроме известково-гипсовых, применяют для оштукатуривания по кирпичной поверхности; известково-гипсовые - для оштукатуривания деревянных поверхностей.

По расположению в штукатурке они делятся на растворы подготовительных и отделочных слоев.

При изготовлении растворов необходимо тщательно следить, чтобы они были однородными. При неоднородном растворе может

происходить расслаивание штукатурки.

IV.1. Известковые растворы, бесшпаклевочная штукатурка, обмазки.

IV.1.1. В известковые растворы известь лучше всего вводить в виде молока. Для этого известковое тесто, процеженное через сито, разводят в том количестве воды, которое необходимо для приготовления раствора. Полученную жидкость - известковое молоко- перемешивают с песком.

Добавляют просеянный песок небольшими порциями, пока не получится однородный раствор. Схватываются известковые растворы медленно, их можно готовить большими порциями и хранить 2-3 суток.

IV.1.2. Известковые растворы состоят из известкового теста и песка, они обладают большой пластичностью и подвижностью, но медленно схватываются и твердеют. Известковые растворы хорошо сцепляются с кирпичными и деревянными (одранкованными) поверхностями.

Количество песка в растворе зависит от сорта применяемой извести и назначения штукатурного слоя.

Растворы с избытком извести растрескиваются, а с избытком песка имеют пониженную прочность.

IV.1.3. Для оштукатуривания наружной поверхности, не подверженной систематическому увлажнению, рекомендуются следующие составы растворов на извести - тесте (в частях по объему):

для обрызга - 1:2,5:4

для грунта - 1:2:3

для накрывки - 1:1:2

IV.1.4. Для оштукатуривания внутренних помещений с относительной влажностью воздуха до 60% рекомендуют следующие составы сухих известково-песчаных растворов (в частях по объему):

для обрызга и грунта - 1:(2:3)

для накрывки	- I:(1:1,5)

Для штукатурных работ рекомендуется использовать хорошо выдержанную, полностью погасившуюся известь. Если известь свежегашеная, ее необходимо просеять через сито с ячейками О,5x0,5 мм, чтобы в раствор не попали непогасившиеся частицы извести.

IV.1.5. При штукатурных работах для накрывочного слоя применяют жирные растворы. Из них получают бесшпаклевочную штукатурку, которую перед окраской не надо шпаклевать.

Раствор для бесшпаклевочной штукатурки готовят на хорошо выдержанном жирном известковом тесте и песке с зернами крупностью he более 0,5 мм.

Состав раствора для бесшпаклевочной штукатурки (в частях по объему):

для жирного теста - 1:2

для тощего теста - 1:0,5

Наиболее удобный состав раствора - 1:1.

IV.1.6. Известковую обмазку кирпичных стен рекомендуется производить без примеси глины следующим составом (в частях по объему):

Известковое тесто - I

Песок	- 3+4

Цемянка (кирпичная) - 0,5-1,5

Вода добавляется в растворную смесь для достижения необходимой степени пластичности обмазочного раствора.

IV.1.7. Требования к материалам раствора для обмазки.

Вяжущее: строительная известь должна быть 1-го сорта и соответствовать требованиям, указанным в табл. к р. VI.1.12:

| Показатели | Кальцевая известь 1-го сорта |
| --- | --- |
| Содержание активных CaO и МgО в пересчете на сухое вещество в %, не менее | 67 |
| Содержание углекислоты (CO 2) в %, не более | 3 |
| Влажность извести в %, не более | 5 |
| Дисперсность - остаток частиц в %, не более |  |
| на ситах с сеткой № 063 | 2 |
| на ситах с сеткой № 008 | 10 |

Известковое тесто, приготовленное из извести, должно быть белого цвета без примесей, жирным, пластичным на ощупь, без комков. Объемный вес выдержанного известкового теста должен быть около 1400 кг/м³. Кроме того, известковое тесто перед употреблением необходимо проверить на содержание водорастворимых солей в условиях аналитической лаборатории.

Наполнитель: песок по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ. Если используется местный речной песок, его необходимо просеять через сито с отверстиями не более 2,5 мм и таким образом фракционировать. Кроме того, песок необходимо промыть водой от пылевидных и глинистых примесей методом отмучивания.

Несоблюдение этих технологических операций приведет к резкому снижению качества обмазочного раствора.

Добавка-цемянка (кирпичный или керамический бой): используется как регулятор равномерного твердения извести. Цемянка должна быть приготовлена из дробленого кирпича или керамики хорошего обжига. Тонко молотая кирпичная крошка просеивается через сито с ячейками - отверстиями от 0,3 до 0,7 мм.

При приготовлении обмазочного состава необходимо соблюдать следующие технологические правила: компоненты для состава пригодны только те, что отвечают требованиям ГОСТ (и изложенным выше).

Воду для приготовления пластической смеси подливать в растворную смесь до достижения подвижности раствора 7-10 см, контролируемой стандартным конусом СтройЦНИЛ.

IV.1.8. Состав обмазки для сводов (в частях по объему):

Казеин -1ч.

Вода - 3 ч.

Казеин (I ч) заливают водой (3 ч.) до полного набухания. Этот состав принимают за один объем, к нему добавляют 3 объема известкового теста.

К данному составу рекомендуется добавлять цемянку или каменную муку - до 15% (от веса извести).

С таким составом можно работать на вторые сутки после приготовления. Для обмазки сводов лучше использовать данный состав на 4-6 сутки. Срок годности состава - 7 суток.

IV.1.9. Состав известково-песчаных обмазок для бортового укрепления штукатурки (в частях по объему):

Кварцевый песок - 2,5 ч.

Известь	-1ч.

Известь рекомендуется использовать химически чистую, предварительно загашенную из окиси кальция.

К данному составу рекомендуется добавлять ~10% цемянки или белокаменной муки.

IV.2. Смешанные растворы, беспесчаные накрывки

IV.2.1. Для оштукатуривания поверхностей в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% рекомендуются следующие известково-гипсовые растворы:

| Вид оштукатуриваемых поверхностей | Состав раствора (известь: гипс: песок), в частях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обрызг | грунт | накрывка |
| Деревянные стены | 1:(0,3÷I):(2÷3) | 1:(0,5÷1,5):(1,5÷2) | 1:(1÷1,5):0 |
| Деревянные потолки | 1:(0,5÷1,5):(2,5÷3) | 1:(1÷1,5):(2,5÷3) | 1:(1÷1,5):0 |
| Тяги и карнизы | 1:(1,5÷2):(2,5÷3) | 1:(1,5÷2):(2,5÷3) | 1:(1,5÷2):0 |

Примечания: Строительный гипс для накрывочного слоя просеивают через сетку с ячейками размером 1x1 мм.

Меньшее количество гипса относится к гипсу 1-го сорта, большее - гипсу 3-го сорта.

К готовым известково-песчаным растворам гипс добавляют непосредственно на месте выполнения работ.

IV.2.2. Раствор для беспесчаной накрывки готовят из смеси извести с гипсом. Известь размешивают в воде, приготовляют известковое молоко. В молоко небольшими порциями добавляют при непрерывном перемешивании гипс.

Состав раствора (по массе):

для влажной штукатурки - 1:3

слегка влажной	- 1:2

для сухой	- 1:1

Начало схватывания таких растворов наступает через 5-15 минут. После приготовления их сразу употребляют в дело.

Добавлять воду в раствор, чтобы повысить его подвижность, после начала схватывания запрещается, т.к. это понижает прочность раствора. Предельная толщина слоя накрывки на известково-гипсовом растворе ~2 мм.

Растворы с гипсом начинают затвердевать через 4-5 минут после затворения водой. Поэтому при большом объеме штукатурных работ в раствор вводят замедлители схватывания типа БС или слабые растворы глютиновых клеев.

IV.2.3. Смешанные цементно-известковые растворы рекомендуется для штукатурных работ на фасадах.

Цемент сообщает штукатурному слою повышенную влаго- и морозостойкость. Известь резко повышает пластичность раствора, благодаря чему облегчается работа с ним. Кроме того, при введении извести уменьшается расход цемента и, следовательно, понижается стоимость раствора. При применении смешанного состава паропроницаемость кладки сохраняется.

| Вид отштукатуриваемых поверхностей | Состав раствора (цемент : известь : песок) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обрызг | грунт | накрывка |
| Наружная штукатурка цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению | 1: (0,3÷0,5) : (3÷5) | 1: (0,7÷1) : (1,5÷2) | 1: (1÷1,5) : (1,5÷2) |
| Наружная штукатурка при отделке тягами фасадов | 1:1:3 | 1:1:5 | 1:1:0 |

Приготовляют эти растворы двумя способами.

Первый способ: сухую песчано-цементную смесь увлажняют известковым молоком и водой до получения требуемой подвижности.

Второй способ: цемент добавляют в уже готовый известково-песчаный раствор.

IV.2.4. Глиняные растворы. Перед приготовлением раствора глину размягчают для разъединения ее частиц и увеличения их общей поверхности. Глину укладывают в ящик, наливают туда воду, массу разминают и оставляют на сутки. Через сутки еще раз разминают и перемешивают до однородного состояния, добавляя воду до получения сметанообразной консистенции. После этого раствор процеживают через сито. В полученную глиняную массу добавляют песок небольшими порциями и еще раз перемешивают до однородного состояния. Количество песка зависит от жирности глины.

IV.2.5. В качестве вяжущего материала в глиняных растворах применяют как карьерную глину, так и глиняный порошок грубого помола сухого прессования, выпускаемый заводами или специальными установками.

| Степень жирности глины | Объемная масса глиняного теста, кг/м² |  | Составы растворов по объему |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | предельная |  |
| Жирная с содержанием песка до 5% | 1350 | 1300-1400 | 1:5 |
| Средняя (нормальная) с содержанием песка до 16% | 1450 | 1400-1500 | 1:4 |
| Тощая (суглинок) с содержанием песка до 30% | 1550 | 1500-1600 | 1:3 |

IV.2.6. Основные свойства глины определяются мельчайшими частицами (менее 0,005 мм) глинис'гых материалов. Благодаря очень большой обшей поверхности этих частиц глина способна поглощать и удерживать большое, количество воды (до 20-25% от массы). При этом она разбухает и переходит в вязко-пластичное состояние.

При высыхании глиняное тесто уменьшается в объеме (до 15-20%), частицы глины, сближаясь, начинают плотно удерживаться друг около друга силами поверхностного натяжения тончайших пленок воды, оставшейся между ними. Происходит как бы затвердевание глины. Прочность высохшей глины достаточно велика (до 10 кг/см²). Чтобы уменьшить усадку и предотвратить растрескивание, в глиняное тесто добавляют более крупнозернистые и различные волокнистые материалы.

IV.2.7. Для обмазки на глиняном растворе лучше брать не песок, а соломенную сечку, костру, опилки, стружки.

Эти заполнители придают раствору большую прочность и вязкость. Растворы с таким заполнителем должны проходить (без остатка) через сетку с ячейками 3x3 мм.

Глиняные растворы для обмазки (в частях по объему) состоят из соотношения следующих частей:

глиняного теста -1

песка - 3

волокнистых добавок - 0,5

В этот состав можно добавлять, гипс в количестве 0,01 части по объему.

Состав глиняных растворов назначают в зависимости от жирности глиняного теста. Для его определения приготовляют тесто подвижностью, соответствующей погружению стандартного конуса на 13-14 см. Это тесто процеживают через сито, чтобы удалить из него посторонние примеси и, взвешивая, определяют его объемную массу. По объемной массе судят о степени жирности глиняного теста.

IV.2.8. Для повышения водостойкости к глиняным растворам добавляют известь. При этом получают глино-известковые растворы.

Состав глино-известкового раствора (в частях по объему):

глиняное тесто – I

известь-тесто - 0,3-0,4

песок	- 3-6

Известковое тесто добавляют в хорошо перемешанное и процеженное глиняное тесто и после тщательного перемешивания вводят заполнитель. Глино-известковые растворы пригодны для использования в течение 2-3 суток с момента приготовления.

К недостаткам глиняных растворов относится низкая прочность, они недостаточно водостойки, легко размываются.

IV.3. Составы под живопись.

IV.3.1. Штукатурный слой, наносимый на основание, должен быть прочным, долговечным и однородным. Это обеспечивается правильным выбором материалов для конструкций, на которые наносят штукатурный слой под роспись; правильным подбором материалов, составляющих штукатурные растворы; тщательным соблюдением технологии нанесения раствора и обработки поверхности.

1У.3.2. Основанием под роспись может служить известковая или известково-гипсовая штукатурка:

| Назначение штукатурки | Известь-пушонка | Строительный гипс | Песок |
| --- | --- | --- | --- |
| Известковая я штукатурка |  |  |  |
| для грунта | 15 | - | 85 |
| для накрывки | 20 | - | 80 |
| Известково-гипсовая штукатурка |  |  |  |
| для стен | 10 | - | 70 |
| для потолков | 15 | - | 70 |

Примечание. Штукатурки, предназначенные под окраску и роспись, должны иметь влажность не более 8%.

IV.З.З. Все шероховатости с оштукатуренных поверхностей удаляют сглаживанием, которое производят торцом дерева, пемзой или шкуркой, зажатой в обойму.

Сглаживание следует производить без смачивания поверхностей. Оставшуюся на поверхности пыль удаляют.

IV.3.4. Для минеральной живописи и темперы могут быть использованы:

►

-	нормальные фресковые штукатурки;

-	механические прочные малоцементные известковые штукатурки следующего состава (в % по массе):

известковое тесто - 22

портландцемент - 6

песок фракции 0,15-0,16 мм - 72.

Для темперной живописи известковая штукатурка должна быть совершенно сухой и выдержанной.

IV.3.5. При реставрации фресок и живописи на минеральной основе и темперной в каждом конкретном случае после соответствующих лабораторных исследований подлинной штукатурки в лаборатории должны выдаваться соответствующие рекомендации по составу штукатурки с учетом специфики памятника.

IV.4. Составы под роспись фресковой техникой.

Основание должно быть ровным, совершенно сухим и изолированным от подсоса влаги. Стеновые материалы и растворы кладки (кирпич, камень и т.п.) не должны быть источниками кислых и щелочных солей.

Лучшим основанием могут служить неплотные известняки, туфы, кирпич со средней пористостью 12-16%.

Не пригодны как основание под фреску бетонные и шлакобетонные поверхности.

IV.4.1. Для штукатурок под фресковую живопись в качестве вяжущего пригодны почти все виды строительной извести 1-го сорта. Известь негашеная (комовая и молотая) допустима только после годичного срока выдерживания в тесте.

Известь-пушонка, замоченная в тесто, должна быть выдержана не менее 2 недель (до начала работ).

Для особо ответственных работ следует использовать известь из высоких сортов белого мрамора (коэлгинского месторождения), содержащего СаСO2 до 99,5%.

IV.4.2. Основным наполнителем для штукатурного грунта должен быть чистый, предварительно промытый речной песок с размером частиц в следующих пропорциях:

размер частиц,             	мм_%

от 1,2 до 2,5                   	40-45

от 0,3 до 0,6	                       45-30

от 0,15 до 0,3                 	15-20

мельче 0,15	                         5

___________________________

Итого:	                                  100%

При трехслойных штукатурках для второго слоя применяют тот же песок, но более мелкой фракции:

размер частиц,                  мм %

от 0,3 до 0,6

75

от 0,2 до 0,6

от 0,15 до 0,3                   15-20

мельче 0,15	                       5

___________________________

Итого:	                     100%

IV.4.3. Помимо речного песка в качестве наполнителя могут быть использованы дробленый кирпич, черепица, керамзит и пемза. Гранулометрический состав их тот же, что и для крупного и среднего речного песка.

Пылевидная часть от дробления керамических материалов, керамзита и пемзы может быть использована как цемянка. Ее добавляют к известковому тесту в количестве до 40%.

Для лицевого штукатурного слоя могут быть использованы как наполнители: белый кварцевый песок равномерной зернистости (типа люберецкого), и мраморный песок из белых сортов мрамора следующего гранулометрического состава:

размер частиц, мм              %

от 0,3 до 0,6	                       60

от 0,15 до 0,3                      30

мельче 0,15	                       10

_________________________

Итого:	                     100

Для получения очень гладкого лицевого слоя в раствор вводится тонко молотая мраморная пудра (пыль), пропущенная через сито 950-1500 отв./см².

IV.4.4. Рецептура составов штукатурки под фреску и под другие виды новой росписи:

Для нижнего слоя штукатурного грунта (толщиной не менее 8 мм):

известь-тесто (влажность 55%) - I часть по объему

песок речной (хорошо промытый) - 3 части

Для лицевого слоя штукатурки (толщиной не менее 8 мм):

известь-тесто (влажность 55%) - I часть по объему

песок кварцевый или мраморный - 2 или 2,25 части по объему (объемного веса 1450 кг/м3)

Составы рекомендованы для стандартных сортов извести. При использовании высококачественной жирной извести (из мраморов) - количество заполнителей можно довести для речного песка до 3,5 части, для кварцевого и мраморного песка - до 2,5 части по объему.

При нанесении более тонких слоев штукатурки (толщиной менее 8 мм) применяют более жирные растворы, где соотношение извести-теста и мраморной пудры может быть 1:2,25 или 1:2.

Для гладких фресковых штукатурок, в состав которых входит мраморная пудра, соотношение между известью-тестом и указанной пудрой должно быть 1:1,5 или 1:1 (по объему), но толщина лицевого слоя не должна превышать 2-3 мм, в противном случае могут образоваться трещины.

Добавка воды во всех случаях применения указанных растворов допустима 5-8% по весу к извести-тесту.

Хранение приготовленных известковых растворов допускается не более 2-3 дней при условии защиты их от высыхания.

IV 4.5. При нанесении растворов на поверхность ее необходимо смочить за день до начала работ и за 1-1,5 часа перед началом работ. Обрызг производят набросом; толщина слоя набрызга - не более 5 мм.

Штукатурный грунт наносят последовательными слоями не более 5 мм каждый (число слоев зависит от состояния поверхности) .

До нанесения лицевого слоя штукатурный грунт необходимо выдержать до 12 дней, смачивая его 2-3 раза в день в период жаркой погоды. Лицевой штукатурный слой наносят толщиной 10-12 мм послойно в два-три приема толщиной не более 4-5 см.

IV.5. Свойства растворов и растворных смесей

IV.5.1. Строительный раствор - материал, получаемый в результате затвердевания правильно подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя и воды. Эта смесь до затвердевания называется растворной смесью.

Область применения растворов в значительной степени определяется их свойствами: объемной массой, прочностью, плотностью, морозостойкостью, удобоукладываемостью - подвижностью, изменением объема, водоудерживающей способностью.

IV.5.2. В зависимости от объемной массы растворы подразделяются на тяжелые и легкие.

К тяжелым растворам относятся растворы с объемной массой более 1500 кг/м³. Их приготовляют на заполнителях с объемной массой более 1200 кг/м³.

Легкие растворы приготовляют на заполнителях с объемной массой менее 1200 кг/м³, объемная масса таких растворов менее 1500 кг/м³.

Величина объемной массы зависит от крупности зерен заполнителя и от соотношения между количеством зерен различной крупности (гранулометрического состава).

Легкие растворы из-за пор, заполненных воздухом, обладают меньшей теплопроводностью. Они менее морозостойки, поэтому их, в основном, применяют внутри помещений.

IV.5.3. На прочность раствора оказывает влияние активность .вяжущего материала, качество-заполнителя, количество воды, условия приготовления и выдерживания.

Для того, чтобы раствор был прочным, все его составляющие должны быть правильно подобраны, хорошо перемешаны, смесь должна быть однородной.

IV.5.4. Морозостойкость в большой степени зависит от плотности раствора. Требованиям морозостойкости должны удовлетворять растворы для наружных штукатурок.

IV.5.5. Плотность раствора - это степень заполнения объема затвердевшего раствора твердой частью его составляющих. Остальной объем раствора заполнен водой, водяными парами и воздухом. От плотности раствора зависят его теплопроводность, морозостойкость и долговечность.

Для получения плотного раствора необходимо тщательно подбирать гранулометрический (зерновой) состав заполнителя, уменьшать количество воды затворения, обеспечивать хорошее перемешивание составляющих.

IV.5.6. Тесто большинства вяжущих материалов при твердении изменяет свой объем. Гипсовое тесто увеличивает свой объем, известковое тесто - уменьшает, в результате чего происходит усадка раствора,-Глиняное тесто при высыхании уменьшается в объеме (до 15-20%). Чтобы уменьшить усадку и предотвратить растрескивание, в глиняное тесто добавляют более крупнозернистые и различные волокнистые материалы! Величина усадки зависит от вида вяжущего материала и заполнителя, водовяжущего отношения и возраста раствора.

IV.5.7. В зависимости от соотношения количества вяжущего материала и заполнителя различают жирные, нормальные и тощие растворы и растворные смеси.

Жирные растворы - с избытком вяжущего. Их смеси пластичны, но дают большую усадку. Жирные растворы, нанесенные толстым слоем, растрескиваются.

Тощие растворы содержат небольшое количество вяжущего-материала. Они малопластичны и поэтому менее удобны в работе. Но они дают малую усадку.

Жирность растворной смеси можно определить, помешивая смесь палкой (веслом) в течение 1-2 минут. Тощая смесь не прилипает к палке. Растворная смесь средней жирности, т.е. нормальная, прилипает в отдельных местах. Большое количество прилипшего раствора указывает на то, что смесь жирная.

IV.5.8. Растворная смесь должна быть пластичной, что характеризуется ее подвижностью.

Подвижность растворных смесей определяют стандартным консусом СтройЦНИЛа по глубине погружения его в раствор. Подвижность смеси зависит от ее состава, т.е. соотношения между вяжушим материалом и заполнителем, вида вяжущего и заполнителя, а также от соотношения между количеством воды и вяжущего.

IV.5.9. Водоудерживающая способность раствора определяется свойством растворной смеси удерживать или, наоборот, отдавать избыточную воду при наличии отсоса.

Водоудерживающая способность предохраняет раствор от потери большого количества воды при нанесении его на .пористое основание, а также исключает расслаивание при перевозках.

IV.5.10. Все материалы для приготовления раствора предварительно просеивают через сито. Готовые растворы процеживают. При этом крупные частицы остаются на сите, и раствор дополнительно перемешивают для большей его однородности.

Растворы для обрызга и грунта процеживают через сетку с ячейками 3x3 мм; растворы для накрывочных слоев - через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.

IV.5.П. Штукатурные растворы должны обладать удобо-укладываемостью, т.е. способностью заполнять все неровности без разрыва и плотно прилегать к основанию. Это свойство во многом зависит от подвижности раствора, т.е. способности растекаться под действием собственной массы.

IV.5.12. Затвердевшие растворы должны иметь заданную, прочность, меньшую усадку, не трескаться при твердении, иметь хорошее сцепление с основанием, равномерно впитывать влагу по всей поверхности, не разрушаться под воздействием внешней среды, не иметь высолов и других пятен.

IV.5.13. В зависимости от назначения и способа нанесения (ручной, механизированный) подвижность растворной сме-

си (в см) различна. Подвижность растворных смесей и крупность заполнителя должны отвечать требованиям таблицы:

| Назначение раствора | Погружение стандартного конуса, в см. |  | Предельная крупность заполнителя, в мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | механизированного | ручного |  |
| Первый, подготовительный слой (обрызг) | 8-11 | 11-13 | 2,5 |
| Второй и последующие слои (грунт) | 7-8 | 7-8 | 2,5 |
| Отделочный слой (накрывка): |  |  |  |
| Растворы, содержание гипс | 9-12 | 9-12 | 1,2 |
| Растворы без гипса | 7-8 | 7-8 | 1,2 |

IV.6. Определение качества штукатурных растворов, вяжущих и заполнителей.

IV.6.1. Качество штукатурного раствора по степени прилипания к кирпичу определяют следующим методом: вокруг кирпича, насыщенного водой в течение 5-7 минут и уложенного плашмя на горизонтальную поверхность, устанавливают деревянную рамку так, чтобы ее верх был выше кирпича на 1-2 см (т.е. на слой штукатурки). Рамку заполняют раствором с 5-кратным штыкованием. Избыток раствора срезают, рамку снимают, а кирпич с раствором поворачивают на тычок и выдерживаю 5 минут. Если раствор не сползает, то кирпич переворачивают, ставят на противоположный тычок и снова выдерживают 5 минут. Хорошее качество раствора определяется отсутствием сползания при этих операциях.

IV.6.2. Марки раствора зависят от силы его сцепления с основанием после- отвердения.

Марки от 4 до 25 готовят в основном на извести.

Марки 25-75 готовят на смешанных известково-цементных растворах.

Марки 100 и выше готовят на портландцементах.

Определить марку раствора можно упрощенно на строительной площадке "пробой' на 7 кирпичей", склеенных между собой раствором в виде пирамиды. Уложенные (на постель из раствора) один на другой, кирпичи выдерживают 7 суток. При подъеме "пирамиды" за верхний кирпич в зависимости от прочности раствора происходит его разрыв в определенном месте.

Раствор марки 4-5 выдерживают массу в 3 кирпича -12 кг (вес I кирпича - 4 кг).

Раствор марки 10 выдерживает 5-6 кирпичей - 20-24 кг.

Раствор марки 25 выдерживает 8-10 кирпичей - 30-40 кг.

IV.6.3. Содержание непогасившихся зерен в известковом тесте, которые в процессе производства штукатурных работ могут вызвать "дутики" - разрыв штукатурного слоя, - определяют следующим образом: известковое тесто разводят до консистенции молока, выливают на мелкое сито (ячейки до 0,6 мм) и промывают под слабой струей воды, не растирая оставшиеся комочки. Комочки высушивают при +100°С, охлаждают и взвешивают. Полученная масса остатка в граммах, деленная на 2, дает содержание непогасившихся зерен в извести.

Ориентировочно кальциевая известь I сорта должна содержать 7% непогасившихся зерен, известь 2-го сорте -11% и 3-го сорта - 14%.

Для реставрации штукатурок необходимо использовать известь только первого или второго сорта. Под роспись - только первого сорта. Предварительное определение качества извести может быть произведено в лаборатории отдела физико-химических исследований института "Спецпроектреставрация".

IV.6.4. Качество гипса и алебастра в полевых условиях определяют следующим образом: замешанная на воде до консистенции густой сметаны, выложенная на стекло или керамическую гладкую плитку лепешка из гипса или алебастра должна, выделяя тепло, твердеть в течение 10-15 минут. После твердения такая лепешка должна с треском разламываться и не давать сильного отмеливания на поверхности.

IV.6.5. Качество заполнителя (песка) оценивается минералогическим и зерновым составом, а также содержанием вредны примесей.

Допускаемый размер зерен песка для подготовительных слоев (обрызга и грунта) ~2,5 мм, а для отделочного слоя (накрывки) ~ 1,2 мм. Количество пылевидных, глинистых частиц в растворе, определяемое отмучиванием (% по массе), не должно превышать 5%, в том числе глины - не более 0,5%.

Наличие в заполнителе посторонних примесей резко уменьшает кагезию и адгезию, что снижает прочность раствора. Примеси могут вызвать изменение объема затвердевшего раствора (набухание частиц глины), что может привести к образованию трещин.

Песок необходимо промыть водой от пылевидных и глинистых примесей и просеять через сито с отверстием не более 2,5 мм и таким образом обеспечить его фракционный состав. Несоблюдение этих технологических операций приведет к резкому снижению прочности раствора и качества штукатурки.

IV.6.6. "Цемянка" - молотый кирпич или керамика - обладает водоудерживающей способностью, улучшает схватывание раствора. Цемяночная крошка, вводимая в штукатурный раствор должна иметь фракцию от 0,3 до 0,7. В растворы, находящиеся в условиях повышенной увлажненности, цемянку указанной фракции добавляют от 2 до 7%

В известково-цемяночные растворы, предназначенные для домазки частичных утрат кирпича, вводят до 15% цемянки.

IV.6.7. В растворы, наносимые на поверхность белокаменной кладки, добавляют белокаменную муку, которая к сожалению, отощает известковый раствор. Если известь очснт, жирная, в нее вводят до 10% белокаменной муки.

IV.6.8. Для армирования штукатурок можно применять органические добавки: лен, пеньку, измельченную солому, асбестовые очесы. Асбест вводят в штукатурный раствор от 5 до 10% (от количества наполнителя). Добавки асбеста от 0,1 до 0,2 частей от веса известкового теста дают хороший результат при использовании песков малой плотности (типа люберецкого). Волокнистые добавки также рекомендуются для оштукатуривания деревянных поверхностей.

IV.6.9. Вода для затворения растворов не должна содержать вредных примесей, препятствующих нормальному твердению вяжущего. Обычно применяют питьевую (водопроводную) воду с водородным4показателем pH (реакция воды) не менее 4 и не более 12,5.

Приложение 1

ДОПУСКИ

отклонений при штукатурных работах

В таблице приведены стандартные допуски для различных видов штукатурной отделки фасадов и интерьеров. Однако во всех проектах реставрации или в журнале авторского надзора должны даваться точные указания о необходимости сохранения кривизны и деформаций стен, потолков, откосов и участков фасадов, связанных с естественной деформацией памятника, которая может не соответствовать указанным ниже допускам.

| Характеристика отклонения | Затирка (обмазка) | Штукатурка |  | Гипсовая накрывка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улучшенная | высококачест-венная |  |
| Неровности поверхности при накладывании правила или шаблона длиной 2 м | Не проверяется | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 1 мм | Отсутствие неровностей не более 1 мм |
| Отклонение поверхности от вертикали | То же | 2 мм на 1 м высоты | 1 мм на 1 м высоты | 1 мм на 1 м высоты |
| То же, по горизонтали | " | 2 мм на 1 м длины | 1 мм на 1 м длины | 1 мм на 1 м длины |
| Размер зерен наполнителя на оштукатуренной поверхности | " |  |  | Отсутствие зерна (на ощупь) |
| Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали | По поверхности кладки | 2 мм на 1 м высоты или длины | 1 мм на 1 м высоты или длины | 1 мм на 2 м высоты или длины |
| Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины (по лекалу или шаблону) | По поверхности кладки | 7 мм | 5 мм | 3 мм |
| Отклонение ширины отштукатуренного откоса от проектной | То же | 3 мм | 2 мм | 2 мм |

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.	При штукатурных работах необходимо строго соблюдать правила "Техники безопасности в строительстве" СНиП III-4-80.

2.	Применяемые для работы инструменты должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены, без заусенцев.

3.	Ручки соколов, терок, полутерок, молотков рекомендуется покрывать олифой, поскольку к проолифенным инструментам меньше пристает раствор, они не намокают, их легче содержать в чистоте.

4.	При подготовке поверхности с помощью ударных инструментов (бучард, зубил) следует работать в рукавицах и обязательно в защитных очках.

5.	При очистке от, пыли и грязи кирпичных, каменных и других поверхностей необходимо работать в очках и респираторе.

6.	Механизированный инструмент должен быть проверен на токопроводимость. Рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности при работе с таким инструментом.

7.	Штукатуры обязаны перед началом работы ознакомиться со своими рабочими местами, убрать все лишние предметы, особенно доски с торчащими гвоздями.

8.	До начала работ рекомендуется осмотреть инструмент и исправить все дефекты.

9.	Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение, что не только снижает усталость, но и в значительной степени предохраняет от разного рода травм.

10.	Категорически запрещается брать руками любой раствор - известковый, известково-гипсовый, известково-цементный. Во избежание травм все материалы рекомендуется насыпать лопаткой или совком.

11.	Необходимо остерегаться попадания известкового раствора или извести в глаза. В случае попадания глаза следует немедленно промыть раствором борной кислоты (I чайная ложка на I стакан кипяченой воды), в крайнем случае большим количеством воды.

12.	Все рабочие обязаны пройти медицинскую комиссию для определения их годности к работе на высоте.

Приложение 3

ГОСТЫ на материалы

| №№ пп | Наименование материала | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Известь строительная | 9179-77 |
| 2. | Портландцемент и шлакопортландцемент | 10178-85* |
| 3. | Гипс строительный | 125-79** |
| 4. | Глина | 9169-75* |
| 5. | Песок (заполнитель) | 8736-85 |
| 6. | Определение морозостойкости | 5802-86 |
| 7. | Определение плотности | 6427-75 |
| 8. | Определение прочности | 5802-86 |

*    - стандарт, к которому принято изменение

** - стандарты замененные или отмененные в частях.

Приложение 4

ОСН0ВН0Й РУЧКОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

БУЧАРДА - молоток с призматической насечкой зубцов на сторонах двух бойков. Употребляется для обработки штукатуров: с минеральными крошками (под камень). Для крупнозернистых фактур применяется бучарда с 9 и 16 зубцами, для мелкозернистой - с 25,36 и 64 зубцами

ВЕСОК или ОТВЕС - металлическая гирька со шнурком для проверки вертикальности частей и деталей здания

ВОРОБА - прибор, состоящий из шаблона, прикрепленного к длинному бруску', вращающемуся в середине горизонтального бруса. Употребляется для вытягивания криволинейных штукатурных тяг (архивольтов, полуциркульных элементов, оконных обрамлений и т.д.)

ГЛАДИЛКА - стальное полотно длиной до 1000 мм и шириной до 100 мм. Существуют также и "усеночные" и "лузговые" изогнутые под углом на "два ската" с ручками (малые) для обработки накрывочного слоя

МАЛКА -	длинная деревянная рейка (размером 1200x50) с двумя ручками. Применяется для разглаживания и выравнивания штукатурного намета

МАСТЕРОК, КЕЛЬМА, ШТУКАТУРНАЯ ЛОПАТКА -	стальная пластина с деревянной ручкой, с заостренным концом. Служит для перемешивания раствора, накладывания его на сокол, набрасывания раствора на поверхность, подлежащую оштукатуриванию, иногда для грубого разравнивания раствора

МОЛОТОК ДЛЯ НАСЕЧКИ (бетона и кирпича) -	молоток с раздвоенными заостренными бойками с двух сторон

МОЛОТОК ШТУКАТУРНЫЙ ОТРЕ30ВКА - молоток с прямым бойком и заостренным. Применяется для обивки штукатурки, для забивки гвоздей

ОТРЕЗОВКА -	удлиненной формы заостренная узкая стальная пластинка с деревянной ручкой. Служит при обработке штукатурных деталей

ПОЛУТЕРОК -	деревянная прямоугольной формы узкая дощечка с "коромысловой" ручкой, употребляется для затирки оштукатуренной поверхности. Различают большие полутерки (длиной до 1200 мм) и малые (длиной от 350 мм и меньше). Существуют также большие и малые потолочные полутерки с двумя ручками

ПРАВИЛО -	окованная сталью деревянная рейка длиной до i750 мм, применяемая для окончательной обработки-выравнивания штукатурного намета

СОКОЛ - деревянный или стальной лоток с ручкой посередине прямоугольной или круглой формы для удержания большого количества раствора. Соколом прямолинейной формы можно наносить штукатурный раствор на большие поверхности

ТЕРКА - короткая, прямоугольной формы дощечка (деревянная или стальная) с "коромысловой" ручкой, употребляемая для заглаживания поверхности

ЦАРАПКА - металлическая пластина с мелкими крючками на деревянной ручке. Служит для процарапывания отдельных слоев намета с целью улучшить сцепление с последующими слоями намета

ЦИКЛЯ - стальная пластинка с заточенным краем в виде зубьев пилы, может быть с мелким и крупным "зубом". Применяется для обработки мелкозернистых растворов - процарапывания борозд в полупластичном состоянии раствора.

ШАБЛОН - вырезанный из дерева или металла обратный профиль карниза, тяги или какого-либо другого профилированного элемента

Приложение 5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Технологические термины

ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА - штукатурка из одного слоя обрызга и одного слоя грунта выполняется при обычных ремонтных работах

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА - штукатурка, состоящая из одного слоя обрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя с провешиванием поверхностей

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА - штукатурка, состоящая из слоя обрызга, слоя грунта, одного-двух накрывочных слоев или декоративного слоя с последующим офактуриванием. Производится по маякам

АДГЕЗИЯ -  (прилипание) возникновение связи между поверхностными слоями двух разнородных (твердых или жидких) веществ, приведенных в соприкосновение

БОРТОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ - обмазка штукатурным раствором контура оставшейся на стене подлинной штукатурки по толщине намета до основания стены с "фаской" или на "гладь", предотвращающая осыпание штукатурного слоя

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - способность материала впитывать и удерживать в порах влагу. Его определяют по массе или объему и выражают в %

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ - способность материала пропускать через себя воду под давлением. Ее характеризует коэффициент водопроницаемости Кв, который равен количеству воды, прошедшему в течение 1 ч через 1 см2 площади испытуемого образца

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА - искусственные строительные материалы, получаемые обжигом минерального сырья и при смешивании с водой образующие пластичную, легко обрабатываеммую массу, со временем затвердевающую

ГИПС - вяжущее вещество, получаемое из осадочной горной породы путем обжига при t =120-160°С и последующего помола. Состоит из двуводного гипса CaSO4 ·2H2O

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ - свойства материала поглощать водяные пары из воздуха. Для многих отделочных материалов, в частности, гипса гигроскопичность - отрицательное свойство, т.к. впитываемая вода постепенно разрушает отделочное покрытие

ГЛИНЫ - тонкодисперсные глиняные порошки, состоящие, главным образом, из водных силикатов глинозема

ДЕФОРМАЦИИ - изменение объема, формы здания или твердого тела под действием внешней силы без изменения массы

ДОБАВКИ - минеральные или органические вещества, вводимые в сырьевую смесь или готовый продукт для улучшения их качественных показателей

ДУТИКИ - небольшой бугорок, появляющийся на поверхности штукатурного слоя; легко осыпается, оставляя в центре белое или желтоватое пятно

ЗАПОЛНИТЕЛЬ - природные пески или молотый камень, применяемые в качестве заполнителя в зависимости от назначения раствора

ИЗВЕСТЬ - вяжущее вещество, получаемое путем обжига кальциевых и магнезиальных карбонатных пород

КОМПОНЕНТ - составляющая часть чего-либо, преимущественно какого-либо соединения

КОРРОЗИЯ - разрушение твердых тел под влиянием различных физико-химических и биологических воздействий

КОНСИСТЕНЦИЯ - (состав) в растворах и полужидких телах - степень мягкости вещества, густота

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - способность материалов в насыщенном водой состоянии выдерживать конкретное количество циклов замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения и снижения механической прочности

ОБЪЕМНАЯ МАССА - масса единицы объема материала в естественном состоянии, т.е. вместе с порами и пустотами

ПАРО-, ВОЗДУХО- И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ - характеризуется количеством пара, воздуха или газа, прошедшего через образец определенных размеров при заданном давлении

ПЛОТНОСТЬ -  масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии. Это значит, что в измеряемый объем не входят поры и пустоты

ПОДВИЖНОСТЬ - свойство растворной смеси, характеризуемое глубиной погружения в нее стандартного конуса СтройЦНИЛа

ПОРИСТОСТЬ - степень заполнения объема материала порами (мелкопористые с размером пор в сотые и тысячные доли миллиметра и крупнозернистые с размером от десятых долей миллиметра до 1-2 мм)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР - материал, получаемый в результате затвердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества (известь, гипс, цемент), мелкого заполнителя (песок) и воды, а в необходимых случаях добавки. Смесь до затвердения называется растворной смесью

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ - способность материала пропускать тепло сквозь свою толщу от одной поверхности к другой в случае, если температура у этих поверхностей разная

УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ - способность растворной смеси легко укладываться сплошным тонким слоем, хорошо сцепляясь с поверхностью основания

УСАДКА - линейное изменение (сокращение) размера материала под воздействием физико-химических процессов, происходящих в материале (например, при твердении растворов)

ФАКТУРА - качественное состояние поверхности изделия, предмета или сооружения. В штукатурных работах различают: гладкую фактуру, шероховатую, зернистую, полированную: "под шубу", "рифленую"

ЦЕМЕНТ - твердеющий в воде и на воздухе вяжущий строительный материал, содержащий преимущественно силикаты кальция. Продукт тонкого помола клинкера, получаемый обжигом до спекания (при t = I400-I500°C)

Архитектурные термины

АБАКА - верхняя плита капители, квадратная либо прямоугольная в плане с гладкой или профилированной лицевой поверхностью

АНТАБЛЕМЕНТ - верхний горизонтальный венчающий элемент стоечно-балочной архитектурной конструкции, состоящий из архитрава, фриза и карниза

АРХИВОЛЬТ - архитектурное профилированное обрамление арки, выделяющее дугу арки из плоскости стены

АСТРАГАЛ  - сочетание нескольких профилей (валика, полочки и выкружки); валик, отделяющий капитель от ствола колонны

АТТИК - часть здания над крышей или над карнизом, образующая полуэтаж в виде стенки. (В культовом зодчестве аттик делался в виде широкого пояса над ярусами колоколен). Аттик устраивали над центральной частью здания, над ризалитами и портиками

БАЗА  - нижняя опорная часть колонны, пилястры; профилированная или плоская

ВАЛ -	профиль, имеющий очертание полуокружности; в зависимости от размера носит название вала или валика

ВАЛ ЧЕТВЕРТНОЙ - выпуклый профиль в четверть окружности; может быть прямым и обратным

ВЫКРУЖКА - вогнутый кривой профиль в виде четверти окружности

ГУСЕК - профиль напоминает каблучок, но повернут на 90°

ДЕНТИКУЛЫ - декоративный элемент, состоящий из ряда зубчиков, сухариков в карнизах

ЗЕРКАЛО СВОДА - сомкнутый свод, верхняя часть которого "срезана" горизонтальной плоскость

КАБЛУЧОК - профиль, образованный двумя кривыми или частями окружности, может быть прямым или обратным

КАННЕЛЮРЫ - желобчатые, идущие сверху вниз, углубления на стволах колонн, на лицевой стороне пилястр

КАРТУШ -	декоративное оформление вензеля, надписи или эмблемы в виде обрамленного щита, свитка, раковины и  т.п.

КЕССОНЫ -	углубленные квадраты (многоугольники) на потолке или своде

КОНТРНАЛИЧНИК - вертикальные полочки по краям наличника

КРОНШТЕЙН  (КОНСОЛЬ) - архитектурно-декоративный элемент, выступающий из стены и выполняющий функции опоры для балконов, порталов, карнизов, скульптуры и декоративных элементов

КУПОЛ - свод в виде сферы, полушара, имеющий в сечении очертания дуги круга

ЛУЗГ - внутренний угол, образуемый примыканием одной стены к другой, или угол между стеной и потолком

НАЛИЧНИК -	обрамление оконного или дверного проема снаружи профилированной рамкой и различными видами завершений в виде фронтонов, арочек и т.п.

НИШИ -	углубления в стене; могут быть плоскими, вогнутыми, квадратными и т.п.; могут быть оформлены тягами, пилястрами, колоннами, архивольтами

ОБЛОМЫ -	профилированные элементы тяг (полочки, каблучки, гуськи, валики и т.п.)

ПАДДУГИ -	криволинейные части свода, обрамляющие зеркало свода, часто большой карниз с большим выносом, образующий "карман” - промежуток между сводом и венчающей частью стены

ПЛАТИКИ (ФАСЦИИ) -	внутренняя часть наличника, обращенная к проему, состоящая из одной или нескольких гладких полочек, незначительно выступающих одна над другой

ПОДПРУЖНЫЕ АРКИ -	арки, поддерживающие свод или предназначенные для его укрепления, а также арки, поддерживающие опорное кольцо купола или барабана

ПОЛКА - простейший профиль в виде прямого выступа; если он небольших размеров, носит название "полочка"

ПОРТАЛ - обрамление двери, входа; может быть сложно профилированным или выполнен простой тягой

ПРОФИЛЬ -	сечение архитектурной детали, в которой сочетаются различные архитектурные обломы

РАСКРЕПОВКА -	утолщение основного поля стены выступом по вертикали по всей высоте здания (этим самым "раскреповываются" карнизы, тяги и т.п. элементы)

САНДРИК -	небольшой карниз над дверью или окном, иногда опирающийся на два кронштейна

СКОЦИЯ - вогнутый криволинейный профиль, состоящий из двух или нескольких сопряженных частей окружностей, в базах колонн и подставках ваз

СКУФЬЯ - верхняя сферическая часть свода выше парусов

СУХАРИ - кубические элементы декора карниза и других погонных деталей, карнизов

ТИМПАН  -	внутреннее поле фронтона, венчающего здание (или наличника окна) как часть стены под аркой

ТЯГА - полоса, вытянутая из строительного раствора поступательным или вращательным движением специальных шаблонов. Бывает прямолинейная и криволинейная. Часто словом "тяга" обозначают карнизы, фризы, пояски, наличники, русты к т.п.

УСЕНОК - наружный острый угол, образуемый примыканием двух стен, профилей или прямолинейных тяг

ФАСКА - слегка закругленная или уплощенная поверхность острого угла линейной тяги

ФИЛЕНКИ - рамки, окружающие определенное поле стены, потолка, свода (плоские и профилированные)

ФРИЗ - средняя часть (полоса) антаблемента; ленточный орнамент с живописью или лепниной (или без них), окаймляющий верх стены в интерьере

ФРОНТОН - треугольное или полуциркульное декоративное завершение стены или наличников в архитектуре, имеющее нижний карниз, отделяющий это завершение от поля стены

ЩЕПЕЦ - треугольное завершение стены без нижнего карниза

ЭНТАЗИС - утонение кверху колонны или пилястры, начиная с 1/3 утолщенной нижней части ствола

ЛИТЕРАТУРА.

Алабян К.С., Былинкин Н.Н., Веснин В.А. и др. Справочник архитектора, т.ХШ. Штукатурная техника./Изд.Акад.архит. СССР. - М., 1947.

Александровский А.В. Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников. - М.: Высшая школа, 1981.

Алтухов А.С., Балдин В.И.,. Вологодский Б.$. и др. Методика реставрации памятников архитектуры. - М.: Госстройиздат, 1961.

Власов И.И. Виды разрушения штукатурки и способы ее укрепления. //Сообщения ВЦНИЛКР.-Вып. 27. - М., 197I, с. 96-100.

Грачев Л.М. Методы ведения работ по реставрации монументаль-но-декоративных росписей ХУШ-Х1Х вв.//Практика охраны реставрации памятников искусства.- Вып.У1.- М., 1970.

Горячев В.И., Крапивнер Ю.А. Справочник молодого штукатурка. -	М.: Высшая школа, 197I.

Дидык В.П. Технология и организация ремонтно-строительного производства. - Киев: Будивельник, 1975.

Заорыкин Н.П. Реставрация каменных зданий: Методика реставрации памятников архитектуры. - М.: Стройиздат, 1977.

Клочанов М.П. и др..Рецептурно-технологический справочник по отделочным работам. - М.: Стройиздат, 1973.

Кулешова И.А., Малахова Ю.Н., Молчанова В.А. Методические рекомендации по подбору известковых составов с заданными физико-механическими характеристиками для восполнения утрат штукатурной основы живописи./ "Спецпроектреставрация". Рукопись,' 1981, инв.Ч» 2119, г.45.

Лебедев М.С. Справочник молодого штукатура. - М.: Высшая школа, 1984,

Лыпный М.Д. Справочник производителя работ в строительстве. - Киев: Будивельник, 1978.

Марцинчик А.Б., Шубенин П.Ф. Определение свойств и качества строительных материалов в полевых условиях.- М.: Строй-издат, 1983.

Фадеев Н. Строительное искусство. Материалы и работы: Курс сред, и низш. техн. училищ. 4.1. - М.: Госиздат, 1922.

Шепелев А.М. Декоративная штукатурка. - М.: Стройиздат, 1967.

Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.: Высшая школа, 1977.