МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проектный институт по реставрации

памятников истории и культуры

СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ

СТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И РЕЦЕПТЫ

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Москва 1993

Настоящее издание представляет собой рекомендации по производству малярных и других видов отделочных работ, выполнявшихся по технологиям и рецептам XIX - начала XX вв. и ныне утраченным.

В основу рекомендаций авторы-составители специалисты института Спецпроектреставрация  С.Я. Шинаев и А.П. Тихомиров положили сведения, составы и рецептуры, приводившиеся в специальной литературе, полученные в процессе исследования памятников архитектуры и воспроизведенные ими при реставрации ряда исторических построек, в том числе Мостовой башни и Покровского собора усадьбы Измайлово (ХVII в.). Достоинство забытых технологий - в простоте приготовления составов из легкодоступных компонентов, не требующих энергоемкого оборудования и специфических условий.

Помимо советов по проведению непосредственно малярных работ, в издании приводятся рекомендации по выполнению декоративных штукатурок, в том числе по изготовлению искусственного мрамора. Дополняет методические материалы словарь наиболее часто попользовавшихся при отделочных работах терминов, адаптированных к современным понятиям и обозначениям.

Рекомендации предназначены для архитекторов-реставраторов и производителей работ на памятниках истории я культуры, а также могут быть полезны в виду простоты изготовления составов всем, кто самостоятельно ведет отделочные работы в бытовых условиях.

С.Я.Шинаев, А.В.Тихомиров.

Старые технологии и рецепты отделочных работ

© Спецпроектреставрация, 1993.

ВВЕДЕНИЕ

Все вида окрасочных работ на памятниках архитектуры выполнятся как завершающий этап целого комплекса реставрационных действий. Назначение малярных работ - предохранение поверхности строительного материала памятника от воздействия окружающей среды или придание ей эстетического вида посредством покрытия жидкими или твердыми веществами. Проникая в структуру материала, эти вещества всасывается, образуя о ним химическое или механическое соединение, или же приляпают к поверхности и высыхают, образуя более или менее прочную пленку.

Покрытие поверхности материала падкими веществами называется окрашиванием или раскрашиванием, в зависимости от характера исполнения работы, тогда как покрытие поверхности твердыми веществами предполагает маскирование поверхности специально изготовленными отделочными материалами (обоями, пленкой, панелями, линкрустом, папье-маше и др.).

Малярное искусство, относясь к разряду изящных, или подражает природе ели, наоборот^ создает контрасты о вей. Повторяя многообразие природы» малярное искусство должно воспроизводить мягкость тока, тонкие переходы тонов, что и обусловливает положительное восприятие зрителем. К сожалению, эти условия не всегда выполняются, и далеко не всегда даже самые точные повторения покрасок приносят желаемый результат. Искусство смешения красок, совмещения их для создания цветовых эффектов и обеспечения гармонии цветов может быть усвоено только путем многочисленных проб и многолетней практики.

Все встречающиеся в природе цвета сводятся к трем основным - красному, желтому и синему. Тем не менее, не все цвета можно получать из этих основных, так как красители, которыми мы располагаем, никогда не бывают идеально чистыми в химическом и оптическом отношении. К примеру, прекрасный карминный цвет никогда не может быть достигнут смешением киновари с лазурью; точно так же чистый темно-синий цвет не получится из голубого и черного. Фон изменяется под воздействием цветов следующим образом: становится зеленоватым под влиянием красного, синевато-фиолетовым - под влиянием желтого, голубоватым - под влиянием оранжевого, красноватым - под влиянием зеленого, оранжевым - под влиянием синего. Эти наблюдения могут принести малярному мастеру существенную пользу, доказывая, что производимое красителями впечатление является результатом смешения одной из основных красок о дополнительное цветом соседней основной краски. Следовательно, предвидя эффект, произведший дополнительным цветом, легко комбинировать цвета и заранее определять впечатление от комбинации красок.

При реставрации фасадов и интерьеров архитектурных памятников малярным работам должно предшествовать детальное изучение имеющихся на поверхности окрасочных слоев, установление их цвета и состава, выявление первоначального окрасочного слоя (или окрасочного слоя на период реставрации), а также определение поверхностной влажности (на глубине 5-10 мм) древесины, кирпичной или каменной кладки штукатурного слоя.

Напомним, что всякое окрашивание является в первую очередь предохранительной мерой, гарантирующей сохранность материалов от разрушительного влияния природных факторов. Однако нарушение правил подготовки поверхности к малярным и другим отделочным работам, не соблюдение технологии, а также неудачный подбор красящих составов не могут способствовать достижению главной цели - предохранению памятников от разрушения. Поэтому важное значение при малярных работах приобретает подбор материалов, рецептур, составов и технологии приготовления, а также осуществление операций по нанесению покрытий на защищаемую поверхность. Предлагаемые рекомендация представляют собой отработанные в XIX-XX вв. традиционные, но ныне утраченные технологии приготовления декоративных защитных покрытий на основе легкодоступных органических веществ, не требующие использования энергоемкого оборудования и особых условий для изготовления.

РАБОТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПОКРАСКАМ

Правде чем какую-либо поверхность, изделие или архитектурный фрагмент покрасить, необходимо предварительно "расшить" трещины, очистить от грязи, прошпаклевать, устранить неровности, сырые места, высолы и другие нарушения поверхности. От качества выполнения этих подготовительных работ во многом зависит качество малярной отделки памятника истории и культуры.

Чистка. Несмотря на простоту, эта операция требует большой тщательности, поскольку после каждого окрашивания краска от присутствия невидимой глазом пыли образует грязную пленку и теряет свою яркость, цветовую насыщенность. Деревянные конструктивные элементы или стены чистятся обыкновенной половой щеткой, профильные или резные детали - обычными малярными кистями.

Выравнивание имеет целью снять с окрашиваемой поверхности все посторонние вкрапления, крупинки и устранить неровности. Выравнивание и соскребывание посредством смывок производят скребками различных форм. Скребки изготовляются разных размеров и профилей, представляют собой треугольный жестяной или стальной клинок, соединенный посредством дуги с деревянной рукояткой. Без выравнивания и шпатлевки нельзя ни красить, ни оклеивать поверхности.

Соскребывание - процесс кропотливый и нередко дорогостоящий - проводится для удаления старых покрасок, которые начали шелушиться и образовывать чешуйки, а также для очистки поверхности от старых красок, обоев, лаков и других материалов.

Перед соскребыванием необходимо поверхности приготовить, для чего их первоначально смачивают по возможности теплой водой посредством кисти или губки, затем соскребывают. Поверхности с клеевыми красками предварительно смачивают поташным щелоком. Если это не дает желаемого результата, поверхность смачивают скипидаром, а затем нагревают ее утюгом, паяльником или другими закрытыми нагревателями, и после соскабливают лишний слой. Расчистку лаковых поверхностей также можно вести с предварительным смачиванием крепким поташным щелоком.

Смывание преследует различные цели. Смывание холодной водой и губкой производится для простой очистки поверхностей от грязи, пыли, копоти. Моют также клеевую покраску, прежде чем приступить к новой, иначе последняя не будет держаться. Поташным щелокам моют старую малярную покраску для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию клеевой краски или обоев с малярной покраской. После промывания щелоком все обработанные места необходимо тщательно промыть теплой водой, удаляя тем самым все следы щелока.

Перед покраской новых столярных изделий клеевыми красками их необходимо промывать поташным щелоком для обезжиривания.

Шлифовка значительно облегчает окрашивание, обеспечивая возможность кисти скользить свободно и окрашиваемой поверхности лучше вбирать краску. Стены шлифуют куском пемзы или обычным обожженным кирпичом. Древесину шлифуют пемзой или наждачной бумагой различной фракции. Шлифовка под клеевые краски ведется в сухом варианте, а под лак - с применением холодной воды (чем холоднее вода, тем выше результат).

Шлифовка производится после нанесения очередной краски, за исключением последнего слоя. От того, насколько тщательно проведена подготовка поверхности, зависит качество покраски.

Биоцидная обработка провидится для исключения развития микробиологического повреждения отделочных материалов, используемых при реставрации, а также для улучшения гигиенических условий помещений, поскольку многие плесневые грибы развиваются не только на строительных материалах, но и на дереве, бумаге, тканях. С пораженных окрашенных и штукатуренных поверхностей следует полностью очистить отставшую краску с налетами плесневых грибов, остатки плодовых тел грибов и разрушенную штукатурку до прочного слоя. Очистка ведется электро- или пневмодрелями с насадками или ручным инструментом (скребками, металлическими щетками). При разрушении кладочного раствора и проникновении грибных шнуров вглубь кладки следует расшить разрушенные участки швов и удалить грибные шнуры. Если влажность кирпича и штукатурки выше 4%, необходимо эти участки стен осушить, если это невозможно, то влажные строительные материалы подлежат удалению, иначе движение влаги в стене будет приводить к разрушению отделочных материалов.

Биоцидная обработка может проводиться как со снятием штукатурного слоя до кирпичной кладки, так и по штукатурному (бетонному) слою. При обработке внутренних поверхностей помещения должны отапливаться и иметь принудительную циркуляцию воздуха (при температуре от 15 до 25°С).

Основными материалами для биоцидной обработки являются формалин, салициловая кислота, симазин и др.

Рекомендуемые составы для биоцидной обработки:

Состав №1  — формалин - 5-4%, симазин - 1,5-1%, изопропиловый спирт –

35-40 %, вода – 49%.

Соотав №2  — уксусная кислота – 10%, симазин – 1 %, аммиак - 31%, вода – 58%

Соотав № 3 — формалин – 5%, вода – 95%

После биоцидной обработки поверхность необходимо хорошо просушить, затем обработать известково-клеевым мыловаром, который приготовляется следующим образом: 1 часть мыла хозяйственного, 25 ч. известкового теста, 0,5 ч. клея (всё это нагревается при температуре 80-95°С  в течении 40-60 мин при постоянном помешивании). Расход биоцидного препарата на 1 м² поверхности при кистевой обработке в одно покрытие составляет 200-250 г.

Как новые, так и старые изделия из цементных материалов, а также цементные штукатурки перед покрасками клеевыми красками рекомендуется предварительно подвергнуть биоцидной и химической обработке. Для этого используют следующие составы:

Раствор уксусной кислоты (1 часть уксусной кислоты, 10 частей воды) - наносится в 2-3 покрытия.

Раствор соляной кислоты (1часть соляной кислоты, 11 частей воды) - наносится в 2-3 покрытия.

Обработка этими составами способствует лучшей адгезии краски к поверхности, лучшей укрывистости, а также уничтожению микроорганизмов и бактерий.

Ремонт штукатурного слоя. Особого подхода требует подготовка к малярным работам поверхности фасадов и интерьеров подвальных и полуподвальных помещений. Авторами данных рекомендаций при исследовании полуподвала флигеля усадьбы Воронцовых на Спартаковской ул. в Москве (ХVIII-XIX вв.) было установлено, что стены неоднократно перезатирались в процессе ремонтов, для чего использовался песок о большим содержанием глины. Известно, что глинистый песок, хотя я придает раствору определению пластичность, все же обладает невысокой прочностью, дает сальную усадку, из-за чего образуются трещины. К тому же в растворе использовался и песок с крупной фракцией, наносившийся без сетей и цементной подготовки. В результате плохой гидроизоляции по стене дворовой части почвенная влага проникла в кладку, увлажнив штукатурку полуподвала и первого этажа. Влага образовала серо-белый налет на поверхности - следствие перекристаллизации раствора. Спустя некоторое время появились осыпи.

В подобных условиях старую штукатурку необходимо полностью или частично удалить, что делается топором или скарпелыю. После удаления покраски надо расшить швы на глубину 1-2 см, кладку обмести щеткой и провести биоцидную обработку расчищенной поверхности. Новый раствор готовят на месте. Для этого пасок необходимо просеять через сито с ячейками 3-6 мм, затем в 2 части готового песка добавить 1 часть гашеной извести и 1,5 части цемента. Подученную смесь хорошо перемешивают, по мере надобности разводя водой, и используют для оштукатуривания. Раствор необходимо наносить так, чтобы слой намета бил на 2-3 мм выше старого слоя; после высыхания его следует затереть до уровня старого.

При проведении мелкого ремонта определяют площадь поврежденной штукатурки, расчищают ее и расшивают трещины, затем в известковый раствор добавляют 1 часть известкового теста на 1 кг гипса и 1,5л воды. Перед нанесением раствора поверхность смачивается водой.

После расчистка в необходимой биоцидной обработки можно приступать к оштукатуриванию поверхностей. Чтобы исключить появление высолов, готовят специальную стойкую штукатурку с добавкой хлористого бария. Дня повышения прочностных характеристик рекомендуется добавлять глицерин, повышающий растворимость и гидрофобность гидроокиси кальция.

Состав (на 1 м2 поверхности):

Известь 5%-ной влажности                                     0,23 м3

Песок (ГОСТ 8735-85)                                            0,77 м3

Хлористый барий (ГОСТ 4107-76)                        1 кг

Глицерин (ГОСТ 8258-75)                                      0,3 кг

Последовательность приготовления раствора: глицерин смешать с 	водой, в подученный раствор добавить хлористый барий, потом гашеную известь. После тщательного перемешивания раствор готов к применению.

Просушка строительных материалов и обрабатываем поверхностей. Для предохранения деревянных сооружений и кирпичных стен от влияния влаги (грунтовых и поверхностных вод) готовят следующий состав: 25 кг гашеной извести, 19 кг древесной золы , 9 кг мелкого песка. Эта смесь просеивается через мелкое сито и ячейками 0,1- 0,3 мм, в нее добавляется олифа, чтобы получилась масса, удобная для нанесения кистью (толщина слоя нанесения 1,5-2 мм).

Другой состав для предохранения стен от сырости: в 4,5-5 л воды растворяют 375 г мыла, затем кипятят в течение 15-20 мин, после чего полученным составом обмазывают поверхности и сушат 14 ч. После просушки готовят новый раствор: 250 г алюминиевых квасцов растворяют в 8 л вода и наносят на просохший слой поверхности мыловара.

В дореволюционной России для предохранения стен от сырости часто готовили следующий раствор: в 50 л кипящей воды растворяли 2 кг железного купороса, затем добавляли 1 кг отбеленной древесной смолы и все перемешивали до загустевания смолы. Олесь кипятили, добавляя 4 кг ржаной муки, затем в завершение доливали 3,5кг олифы и продолжали перемешивать до исчезновения масляных пятен на поверхности. Подученную смесь наносили на обрабатываемую поверхность в горячем состоянии в теплое время года за 2-3 покрытия с промежутками.

СОСТАВЫ КЛЕЕВЫХ КРАСОК

В основном клеевые краски применяют для отделки интерьеров, предпочитая их другим благодаря богатству а яркости тонов, а также учитывая малые затраты времени и средств на их приготовление. Другое преимущество клеевой краски - отсутствие неприятного запаха при ее нанесении и "обитаемость" жилых помещений сразу же по окончании малярных работ; такая краска не закупоривает поры окрашиваемого материала, стены "дышат" и менее подвергаются конденсатообразованию. К тому же, если окраска выполнена качественно и лакирована, она придает покрытию поверхности дополнительную прочность. Лакированная клеевая окраска, исполненная с соблюдением всех требований, существенно обогащает интерьер» особенно жилых помещений.

Клеевые краски готовятся в воде. Для обыкновенных малярных работ намельченные в порошок сухие красителя замачивают в воде на 24 ч до употребления. Жидкость, в которой распускают краски,- этo обыкновенный разогретый казеиновый или столярный клей; он должен быть теплым, но не кипящим.

Молочно-известковая краска

Молоко в смеси с известью дает прочную окраску для дерева и песчаника. Однако эту смесь следует готовить по особой технологии.

Для наружных работ. Негашеную известь (иногда ее называют кипелкой), состоящую главным образом из окиси кальция, гасят в эмалированной или чугунной емкости, которую наполняют молоком без примеси воды (скорость гашеная по ГОСТ 9179-70). Расход молока для гашения извести примерно 2,5 л на I кг негашеной извести. Молоко льют на негашеную известь и дают смеси отстояться 24—36 ч. Перемешивания в данном случае не требуется.

Для получения равномерно сметанообразной смеси (массы) ее необходимо разбавлять молоком до вязкости, готовой к покраске (вязкость кефира).

Для получения цветных красок можно применять всевозможные водорастворимые красители или гуашь, предварительно размешав их в молоке.

Окраску нужно производить за 2-3 покрытия с промежутками для просушки. После окончательной покраски поверхность становится твёрдой, не растворимой водой и принимает вид масляной.

Срок хранения приготовленной краски не более 30-40 дней.

Для внутренних работ. Способ приготовления тот же, что и краски для наружных работ, за исключением добавки в молоко 1/4 части творога (также можно применять створоженное, но не кислое молоко). Расход материалов на 1м2 поверхности:

150 мл молока, 80 г извести, 40 г творога. Такая краска прочна и отвечает требованиям, предъявляемым к масляным краскам.

Белые краски

Для приготовления белых красок известковое молоко растворяют в 1 кг кипящих алюминиевых квасцов до соответствующей концентрации (состояние кефира) и после охлаждения применяют для покраски.

Окраска известковым молоком

Известковое молоко приготовляют из гашеной извести. Затем растворяют в кипящей воде 1 кг квасцов (двойная соль из серной кислоты, глинозема и калия или серного глинозема и аммиака). Полученный раствор добавляют к известковому молоку в соотношении 10:4. Последнее должно применяться в очень жидком состоянии (густота побелки). Обычно достаточно двух окрасок известковым молоком, благодаря их прочности.

На практике нередко некоторые маляры готовят слишком густую шпатлевку (подготовку поверхности), не прибавлял достаточного количества квасцов, которые содействуют прочной адгезии краски со стеной. Вследствие этого кисть легко отирает подмазку, и первоначальная гладкая поверхность становится неровной.

Для приготовления шпатлевки для дерева или камня 20 л обожженой (кусковой) извести гасят количеством горячей вода, позволяющим покрывать уровень извести на 10-15 см. В полученное известковое молоко добавляют вначале I кг сернокислой окиси цинка, затем 0,5 кг поваренной соли, которая позволяет шпатлевке твердеть, не образуя трещин.

При необходимости  продать шпатлевке желаемый оттенок, к ней с 	учетом указанного объема прибавляют красители от 1,5 до 2 кг.

Цементно-молочная окраска

Для окраски дощатых заборов и сараев можно успешно применять очень дешевый окрасочный материал. Для его приготовления свежий цемент растереть с молоком на камне, как масляную краску. Приготовленная масса должна иметь вязкость, подобную масляной краске. Для придании необходимого цвета в массу можно добавлять любой водный краситель. Полученная краска пригодна для окрашивания дерева и камня, причем дерево не обязательно должно быть струганым после распиловки, но непременно сухим.

Гидрофобные покрытия поверхностей древесины

Существует несколько вариантов составов, подготавливаемых для покрытий древесных поверхностей.

Состав 1: 100 г хорошего воска (желтого), мелко нарезанного, с добавлением 12г мастики или 25 г потолченной в порошок канифоли помещают в эмалированную посуду и медленно нагревают. Расплавленную массу снимают с огня и тотчас добавляют в нее 50 г теплого скипидара, тщательно перемешивая. Состав хранится в течения месяца в хорошо закрытой емкости.

Состав 2:  30 частей воска и 1,5 части канифоли распускают в посуде на огне, затем, сняв с огня, добавляют 14,5 частей скипидара и 3 части олифы.

Состав 3: на 30 частей воды берут 2,5 части поташа, кипятят, после чего добавляют 5 частей мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы. Затем переливают в другую посуду, и состав готов. Для получения цветовых гамм разных оттенков в состав добавляют необходимое количество органических красителей.

Примечание. Поташ готовят в следующей последовательности: гашеную известь и кальцинированную соду в соотношении 1:1 помещают в эмалированную посуду с добавлением 15 весовых частей воды и кипятят 30 мин.

Требования к клеевым краскам

1.	Красить следует лишь заранее подготовленные и очищенные поверхности; особое внимание обращается на отсутствие жирных пятен (при появлении их нужно соскоблить или омыть поташным щелоком).

2.	Участки из древесины, имеющие на поверхности смоляные кармашки или сучья, необходимо натирать чесноком, что позволит клею хорошо приставать к этим участкам.

3.	Железные элементы обязательно покрывают олифой для предохранения их от коррозии, поскольку последняя пачкает клеевую окраску.

4.	Для каждой работы следует готовить определенное количество краски, так как остатки разведенных красок легко портятся и становятся непригодными для дальнейшего использования. Нельзя дать точные данные относительно количества краски, потребного для каждого конкретного случая, так как расход зависит от качества подготовки окрашиваемой поверхности, от рода краски, способа ее потребления и т.д. Однако можно предположить, что для покраски 10 м2 поверхности требуется 3 кг грунтовой клеевой краски в только 2,5 кг краски для покрытия загрунтованной поверхности.

5.	Первая покраска должна быть исключительно белая - это грунт. Опыт показывает, что для всех красок белый грунт очень выгоден, так как усиливает яркость наносимых на него красок и долгое время поддерживает их свежесть и красоту.

Состав клеевой краски для грунта: 4-5 частей растертого и хорошо просеянного мела или пушенки извести размешать в 6-7 весовых частях чистого клея (казеинового, столярного или др.). Состав хорошо размешать и нагреть до 35-40°С, затем применять.

В зависимости от требования заказчика поверхность грунтуют за одно или два покрытия с промежуточной шлифовкой пемзой или обожженным кирпичом.

6.	Клеевая краска не должна быть слишком густой или слишком жидкой: взятая на кисть из емкости она должка образовывать нити, легко отстающие от кисти.

7.	При окрашивании поверхностей с накладным декорам необходимо начинать окраску с выпуклых частей, производя ее кистью шириной не более 5 см, а по окончании покраски выступающих элементов следует красить остальную ровную поверхность большими кистями.

8.	Повторное нанесение красочного слоя на предыдущий возможно только после окончательного высыхания первого, т.е. спустя 5-6 часов.

9.	Для первого слоя покраски плотность клеевого состава должна быть больше, чем у второго и последующих. Для этого после каждого покрытия необходимо добавлять одну часть воды к имеющемуся составу. Чтобы клеевая краска ложилась прочно и равномерно, клеевая масса в краске всегда должна быть жиже предшествующей.

10.	Когда клеевая краска не пристает к поверхности, необходимо добавлять щелочь в небольшом количестве - 0,5-1 весовую часть (поташ).

11.	Кисть нужно держать отвесно но отношению к окрашиваемой поверхности; лишь конец ее должен двигаться и прикасаться всей поверхностью к окрашиваемому предмету, не наклоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Если поворачивать стержень кисти во все стороны, окраска получится неровной. По одному месту следует проводить кистью не более 2-3 раз.

12.	Хорошая покраска должна быть совершенно ровной и однородной, для чего необходимо добиваться, чтобы щетина кисти не оставляла штрихов.	,

13.      Загрунтованная и зашпаклеванная  древесина окрашивается в течение 3-6 дней летом и 12-14 дней зимой, иначе клей теряет свои адгезионные свойства.

Для смешивания красок их превращают в тестообразную массу, которую мнут руками. Краски должны быть смешаны очень тщательно, иначе окраска подучится неровной, волнистой.

14.	Краску разводят или в сухом клее, или в клее, разбавленном равной частью воды. В первом случае 9 частей подсушенной краски (тесто) растворяют в 6 частях клея; во втором оду чае - 9 частей краски растворяют в 3 частях воды и, перемешав, растворяют в 3 частях клея.

Клей, в котором распускают краски, должен иметь температуру не выше 20-25°С.

В процессе работы краски необходимо чаще перемешивать, чтобы цвет всегда оставался однородным. Чтобы краски не портились, в них добавляют до 0,1 весовой части фтористого натрия (NaF).

Запрещено окрашивать масляными красками стены, имеющие влажность выше 4%, а для древесины - 12%.

15.	При нанесении клеевых красок на цементные штукатурки необходимо поверхности обрабатывать раствором формалина, уксусной эссенции, слабым раствором соляной кислоты. Обработку ведут в 3-4 покрытия.

16.	Для получения гладких в лаковых поверхностей окрашиваемых стен необходимо в клеевые краски вводить мыло (хозяйственное) или коровье молоко. Для обыкновенных малярных работ 0,5 кг хозяйственного мыла разводят в 4,5-5 л холодной воды, затем этим раствором обрабатывают подготовленную поверхность и после просушки ее шлифуют (мыльный раствор - хорошее защитное средство в борьбе с клопами и другими бытовыми насекомыми).

Окраска потолков

Потолки, которые на протяжении многих лет неоднократно окрашивались, не следует размывать. Если старые краски образуют .нетолстые слои и не шелушатся, такие потолки следует покрывать лишь одним слоем очень жидкой клеевой краски; однако при этом чрезвычайно трудно получить совершенно белую окраску.

Нередко в новых постройках и при недостатке времени приходится окрашивать клее вши красками недавно оштукатуренные и потому еще сырые потолки. В таких случаях необходимо грунтовать поверхности, потому что строительная влага и влага штукатурки разлагает клей шпатлевки, создавая плесень. Свежеоштукатуренные потолки обычно окрашивают клеевой краской за 2-3 покрытия вдоль и поперек окрашиваемой поверхности. После просушки окрашенной поверхности можно наносить шпатлевку такой же вязкости, как замазка; затем шлифуют и вторично красят перпендикулярно направлению первоначальной окраски.

Для сухих поверхностей необходимо выполнить вначале грунтовку, затем покраски.

Техника безопасности при малярных работах

Для обеспечения безопасных условий труда при малярных (покрасочных) работах как в интерьерах, так и на фасадах необходимо оградить рабочие площади или территорию.

Перед работой малярам необходимо осмотреть свои рабочие места, проверить надежность подмостей или лесов. Все инструменты должны быть исправными.

При обработке поверхностей различными машинами работающие должны быть в рукавицах, защитных очках или респираторах.

При использовании материалов с токсичными компонентами (антисептиками) необходимо соблюдать меры индивидуальной зашиты.

Спецодежда для маляра не должна стеснять движения рук и ног.

Все инструменты и приспособления размещаются в таких местах, откуда они не могут упасть. По окончании работы инструменты очищают от красок и других составов.

Переносные лампы подсветки или светильники должны применяться только заводского изготовления.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Те же легкодоступные и относительно недорогие органические вещества, что используются для производства малярных работ, вполне применимы и для приготовления составов для декоративных штукатурок, в том числе изготовления искусственного мрамора для отделок как интерьеров, так и фасадов. Их преимущества: возможность приготовления составов непосредственно на объекте без использования энергоемкого оборудования и небольшими партиями.

I. ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕНЫМ ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ

Искусственным мрамором можно облицовывать каменные, бетонные я деревянные конструкции.

Поверхности бетонных и каменных конструкций перед нанесением на них грунта под мрамор тщательно очищают и  для лучшего оцепления с грунтом насекают.

Деревянные конструкции обшивают металлической сеткой, натягиваемой на жесткий, прочно закрепленный каркас с отступом от дерева не менее чем на 1-1,5 см. Перед обшивкой сеткой деревянную конструкцию хорошо обить войлоком. Металлический каркас и сетку окрашивают антикоррозионными составами, деревянные конструкции пропитывают антисептическими составами (в состав грунта можно добавлять церезит, жидкое стекло и другие гидроизоляционные добавки).

Грунт наносят обычно двумя слоями общей толщиной не менее 15 мм. Наружная поверхность грунта должна отступать от заданной плоскости отделочного слоя мрамора на 1-1,5 см. Первый слой грунта (обрызг) из раствора более жидкой консистенции имеет толщину до 5 т. После того как слой обрызга схватится, наносят второй слой из раствора нормальной густоты. Цементный грунт на следующий день после нанесения смачивает 2-3 раза водой, повторяя такое смачивание ежедневно в течение не менее недели.

Для замедления сроков схватывания гипсовую смесь затворяют 2-2,5%-ным клеевым раствором. В цементные и сложные составы, применяемые для первого обрызга по сетке, следует добавлять очесы шерсти или асбест (6-7 сорта). Поверхность грунта должна быть ровной и не иметь отклонений более  чем на 2% от вертикали и горизонтали. Для лучшего оцепления отделочного слоя мрамора с грунтом последний должен иметь шероховатую поверхность с царапинами глубиной 3-4 мм в виде сетки. Во избежание растрескивания мрамора грунт до нанесения отделочного слоя должен отвердеть, для чего его выдерживают в течение месяца при температуре воздуха внутри помещения 18-20°С.

Раствори для грунта под оселковый искусственный мрамор

| Составляющие | Соотношение составляющих (в частях по весу) для грунтовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По камню и бетону | По камню и дереву | По дереву |
| Портландцемент | 1 | 1 | - |
| Известковое тесто | - | 1 | - |
| Гипс | - | - | 1 |
| Песок | 3-4 | 5 | 2 |
| Вода | До рабочей консистенции |  |  |

Нанесение лицевого слоя гипсового

оседкового мрамора

Применяют следующие основные способы нанесения лицевого слоя бесшовного оселкового мрамора: щитовой (насыпной и накладной), лопаточный и упрощенно-технологический. Каждый из этих способов предусматривает выполнение следующих процессов:

- провешивание поверхности и установку маяков (марок);

- приготовление сухих смесей;

- приготовление клеевого раствора (замедлителя);

- приготовление мраморного теста;

- накладку теста на поверхность.

Провешивание поверхности и установка маяков. Отделываемую поверхность расчерчивают на прямоугольники по размерам щитов и в каждом пересечения линий устанавливают марки из гипсового теста. Перед отделкой лицевого слоя мрамора марки вырубают и их места заполняют раствором соответствующего тона, соблюдая рисунок мрамора.

Приготовление сухих смесей. Сначала изготовляют образцы оселкового мрамора с полной их отделкой, а затем приступают к приготовлению смеси такого состава, какой был использован для изготовления отобранного образца. Заготавливать сухую смесь нужно сразу на весь объем работ и обязательно из материалов одного и того же качества. Основной материал - гипс (формовочный или высокопрочный) должен быть белым, о веже обожженным, нормально сухим и не содержать примесей песка. Тонкость помола должна соответствовать следующим показателям:

через сито с 640 отв/см2 проходит полностью;

остаток на сите с 900 отв/см2 - не более 10%.

Для получения мрамора с соответствующим рисунком в гипс добавляют щелочеустойчивые и светостойкие пигменты, не способные изменять прочность раствора. Ик добавляют в количестве от 0,25 до 15% веса вяжущего в зависимости от интенсивности патента и требуемого тона окраски мрамора. Доя приготовления сухой смеси чистый гипс просеивают через сито с 625 отв/см2 и рассыпают на верстаке (длина которого 3,5 м и ширина 1-1,5 м) ровным слоем толщиной 6-8 см; поверх его просеиванием через сито распределяют пигмент. Рассыпную смесь перелопачивают и перемешивают кельмой, дважды просеивают через сито с 625 отв/см2 в, если нужно, перетирают на шаровой мельнице до получения однородного цвета. Готовые сухие смеси хранят в сухом месте в ларях.

Приготовление клеевого раствора. Используют светлые высококачественные столярный, малярный, рыбий или казеиновый клей. Их применяют в виде водных 1-2,5%-ных растворов. Дня приготовления раствора клей предварительно замачивают в течение 12-16 ч в холодное воде в деревянной таре. После этого его окончательно растворяют в теплой воде (при температуре 40-50°С) до исчезновения комков, перемешивая деревянной мешалкой. Хранить клеевой раствор можно в течение не более двух дней. Для изготовления светлых мраморов лучшее результаты дает применение рыбьего клея (желатина).

В качестве замедлителя схватывания гипса можно применять известковое молоко и буру, которую следует брать в количестве 1-2% веса гипса.

1. Щитовой (насыпной и накладной) способ

Приготовление мраморного теста. На первый верстак слоями толщиной 0,5-8см, что зависит от характера выбранного рисунка мрамора, насыпают сухие гипсовые смеси соответствующих цветов. Сначала насыпают смесь цвета основного фона, затем смесь цвета прожилок, а потом цвета переходного фона.

Поверх первых трех слоев насыпают следующие слои смеси в том же порядке. Количество насыпанных слоев может составлять or 3 до 25, а общая их толщина должна составлять 15-20 см. Толщина слоев должна быть различной. На втором верстаке вплотную один к другому раскладывают деревянные щиты размером примерно 80x120 см из досок толщиной 1,5-2 см. Каждый щит предварительно покрывают проклеенной мешковиной, края которой на б-8 см подвертывают - под щит. Количество раскладываемых на верстаке щитов зависит от размеров одновременно понижаемой поверхности; обычно бывают 10-12 щитов.

Для облицовки криволинейных поверхностей, например, колонн, используют гибкие щиты - маты из планок, соединенных между собой ремнями или плотными холщевыми лентами. Сухую смесь на щиты переносят следующим образам: плоским совком горизонтальными движениями по верстаку № 1 набирают порцию сухой смеси и осторожно переносят на щиты. Для образования рисунка мрамора необходимо, чтобы слои сухой цветной смеси по отношению к щиту занимали почти перпендикулярное положение, для чего совку с набранной смесью придают почти вертикальное положение. Внешний вид рисунка мрамора будет зависеть от направления движения совка, от угла его наклона к щиту и скорости броска. Толщина слоя сухой смеси на щите должна быть 2,5-3 см, т.е. вдвое больше запроектированной толщины мрамора (1-1,5 см). Полностью рассыпанную на щитах сухую смесь разравнивают кельмой и рейкой по брускам и покрывают сверху редкой тканью - тонкой мешковиной или марлей. Затем сухую гипсовую смесь увлажняют клеевым раствором из обычной садовой лейки через сетку до полного насыщения смеси, пока клеевой раствор не выступит на поверхности мешковины. При излишнем количестве клеевого раствора, выступившего поверх ткани, на нее насылают сухой гипс и получившуюся сметанообразную массу снимают с мешковины кельмой в какую-либо тару. Перед укладкой мраморного теста этой массой смазывают огрунтованную поверхность. Щитовой насыпной способ приготовления мраморного теста применяют для получения мрамора сложного рисунка.

Накладной щитовой способ приготовления мраморного теста отличается от предыдущего тем, что вместо сухих смесей на щиты по мешковине накладывают уже готовое соответствующих цветов тесто, представляющее собой смесь гипса о пигментами, пропитанную клеевым раствором. Тесто готовят раздельно для основного фона, прожилок и для переходного фона. На щиты, Предварительно покрытые мешковиной, укладывают тесто различных цветов согласно утвержденному образцу мрамора: сначала укладывают лопаткой тесто цвета основного фона, а затем другой лопаткой раскладывают между ним гипсовое тесто, соответствующее рисунку мрамора. Лопаткой или отрезовкой уложенное тесто выправляют так, чтобы из массы различных цветов образовался рисунок, соответствующий утвержденному образцу. Лицевой стороной мрамора будет та, которая соприкасается с мешковиной, уложенной на щите. Ровность и необходимая толщина слоя достигаются путем разравнивания теста рейкой по брускам, укрепленным по краям верстака. Щиты с мраморным тестом предварительно нумеруют л укладывают на облицовываемую поверхность в порядке номеров,

Нанесение мраморного теста. Поверхность грунта перед укладкой мраморного теста обмазывают жидким гипсовым раствором слоем толщиной до 2 мм. Затем верхнюю мешковину с гипсового теста снимают, а его поверхность выправляют, устраняя все повреждения и неровности. После этого двое или четверо рабочих в зависимости от размера щита подносят его к облицовываемой поверхности и накладывает снизу вверх. Первый щит в слегка наклонном положении упирают нижним ребром в пол и, повернув его, быстро и сильно прижимают к грунту. Затем щит снижают, а тесто удерживают за свободно свисающие концы мешковины. Не снимая мешковины, гипсовую массу разглаживал: лопаткой и прихлопывают ладонями для прочного соединения с нанесенным на облицовываемую поверхность грунтом и удаления воздуха, который может оказаться между ней и наложенным тестом. Когда гипсовая масса хорошо соединится о поверхностью, мешковину снимают, а тесто снова разглаживают лопаткой. В местах, где наложенный слой выпучился воздухом, производят лопаткой прокол, выдавливают воздух и отставший слой снова прижимают. Накладывают щиты в шахматном порядке. При этом необходимо обращать особое внимание на места с соединений, так как в них рисунок мрамора часто смещается и стушевывается. Для восстановления и выправления рисунка применяют различные способы: например, разрывают тесто во время его схватывания и разрывы заполняют жидким цветным раствором .который в процессе загустевания заглаживают, или же лопаткой добавляют в разрыв мраморное тесто, продолжая нужный рисунок.

2. Упрощенно-технологический способ нанесения

мраморного теста

Способ имеет некоторые преимущества по сравнению с другими способами: при нем сокращается число операций и мраморный одой может быть меньшей толщины. При этом способе после выверки поверхности грунта на ней устанавливают as более чем через 90 см (при бесшовной отделке) деревянные маяки из фугованных реек сечением 50х15 мм такой длины, чтобы они выходили за пределы облицовываемой поверхности. Затем, смазав поверхность грунта жидким гипсовым раствором, набрасываю гипсовое тесто, разравнивая его правилом, скользящим по маякам. Если толщина мраморного слоя должна быть меньше толщины маячных реек, правило для снятия излишков теста заменяют малкой с соответствующими вырезами по концам. В зависимости от характера рисунка утвержденного образца мрамора тесто накладывают или набрасывают на поверхность рукой или лопаткой. Мелкие пятна накладывают с "сокола", имеющего по двум сторонам прямые борта. Для нанесения прожилок тесто берут с "сокола” отрезовкой или лопаткой. При не большом количестве прожилок в мраморе или при небольших размерах прожилок в основном фоне делают отрезовкой или лопаткой углубления и заполняют их тестом соответствующего цвета. После накладки теста всех необходимых цветов его поверхность снова разравнивают правилом или малкой. Когда тесто несколько затвердеет, маячные рейхи снимают и образовавшиеся борозды заполняют тем же тестом, продолжая в нем прожилки согласно рисунку мрамора, и выравнивают под один общий уровень со всей поверхностью. Если поверхность отделывают в виде отдельных плит, маячные рейки прикрепляют по контуру плит и между ними накладывают тесто. Закончив накладку на одной плите, рейки снимают и устанавливает на другой плите. Тесто накладывает в шахматном порядке. При наличии реек кромки плит получается ровными, острыми, не требующими расчистки и расшивки. При этом способе нанесения поверхность наложенного мраморного теста получается ровной, не требующей большой трудоемкой острожки и выравнивания. Обычно приходится только прочищать поверхность слоя циклей для выявления рисунка мрамора.

При этом способе профилированные части (карнизы, тяги, пояски и т.д.) вытягивает шаблоном необходимого профиля. В этом случае сначала наносят тесто основного фона и после вытягивания профиля шаблоном делают на нем глубокие царапины, которые заполняет тестом цвета соответствующих прожилок и снова протягивает шаблоном. Заполнять царапины тестом можно все сразу или последовательно; сначала заполняет часть их тестом одного цвета, а после притягивания шаблоном заполняет другую часть царапин тестом другого цвета.

3. Способ "пол лопатку"

Для имитации естественного мрамора тонкого рисунка с частыми и тонкими прожилками и с преобладающим основным тоном пользуются лопаточным методом изготовления искусственного мрамора, которой отличается от насыпного лишь измененной технологией приготовления тестообразной массы и процессом накладки.

Окрашенный гипс замешивают (отдельно для каждого колера) на клеевом растворе до консистенции теста и укладывают на щит плотно сложенными полосками, когда требуется получать рисунок мрамора с прожилками, или же в пласт основного цвета вдавливают комья других замесов (просушенные и раздробленные), когда необходимо получить конгломераты и брекчии. Заготовленный таким образом рисунок с помощью кельмы накладывается по частям да облицовываемую поверхность так, чтобы заготовленная на щите верхняя сторона мрамора оставалась лицевой стороной поверхности.

Для получения в текстуре мрамора отдельных включений тесто, окрашенное в соответствующий колер, припудривается сухим гипсом, протирается через сито с крупными отверстиями и вновь припудривается. Полученная крошка добавляется в рабочую массу.

От рабочей массы, заготовленной для прожилок из слоев разноцветного теста, отделяют лопаткой продолговатые куски (3х15 см) и укладывают ребром на стену, располагая слои прожилок перпендикулярно покрываемой поверхности. Куски прожилочной массы разбрасывают по поверхности, а между ними укладывают массу основного колера. Дальнейшая обработка такая же, как и при насыпном способе.

Примечание. Концентрация клея в воде последовательно уменьшается с таким расчетом, чтобы вое порции теста в моменту укладки имели приблизительно одну и ту же густоту, а следовательно, и степень схватывания и затвердения.

Обработка поверхностей

Острожка

Прежде чем приступить к работе, по маякам и отбивкой шнурами определяют толщину слоя поверхности, подлежащего острожке (вскрытию рисунка), которая производится после схватывания наложенной на поверхность массы (через 1,5-2 ч). Первоначально производится грубая острожка царапкой не вполне затвердевшей поверхности; при более сильном затвердевании применяется шерхебель. В углах и затесненных местах острожка делается отборниками и стамесками.

Вторая (чистая) острожка после окончательного затвердения поверхности производится цинубелем; при этом поверхность  тщательно выверяется правилом по маякам. Одновременно вырезаются слабо схватившиеся места и раковины.

Грубая шлифовка

По получения правильной поверхности ее двукратно шлифуют "печорой" или пемзой, чем достигается матовая фактура. При первой шлифовке обрабатываемую поверхность, смоченную при помощи губки слабым клеевым раствором (0,4-0,5% клея в воде) протирают печорой до удаления следов острожки и царапин; затем поверхность шпатлюют.

Назначение шпатлевки - закрыть поры на поверхности и уплотнять её. В тазике или ведре жидко затворяют клеевым раствором сухую смесь основного фона, оставленную специально для этой цели; смесь наносят на поверхность кистью-ручником.

Влага наносимой шпатлевки впитывается в поверхность в течение 40-50 мин, затем избыток массы снимается деревянным шпателем и снова поверхность побивается шпатлевкой. Эта операция повторяется 3-4 раза, пока не будут закрыты все поры. После шпатлевки через 2-3 дня поверхность вторично шлифуют печорой: снимают слада шпатлевки.

При смачивания поверхности следует следить за тем, чтобы образовавшийся при обработке печорой шлямм стекал с поверхности и не наволакивался на шлифующую поверхность печоры.

После шлифовки, когда достигнута однородная, без крупных царапин поверхность, ее тщательно проливают водой от шлямма при помощи губок. Вначале поверхность смачивается насыщенной губкой, а затем протирается сухой отжатой.

Тонкая шлифовка

Грубо отшлифованная поверхность сушится в течение 2-3 суток (естественная сушка), затем смачивается клеевым раствором и снова шлифуется оселком № 1. После этого поверхность тщательно промывается губкой, вновь шпатлюется, немного просушивается, покрывается раствором столярного клея (проклеивается), шлифуется оселком № 2 и 3. Каждому процессу шлифования предшествует шпатлевка.

При шлифовке поверхность все время обмывается губкой.

Полировка

Обработкой оселком № 3 ("зеленым" оселком) заканчивается процесс шлифовки искусственного мрамора; должна быть достигнута гладкая поверхность без раковин, с достаточной уплотненностью и с наполнением пор в верхнем ее слое.

Процесс полировки начинается с обработки поверхности "зеленым" оселком, причем предварительно поверхность покрывается клеевым раствором и просушивается; после этого поверхность снова покрывается клеевым раствором и через один день полируется "черным" оселком № 4.

В случае необходимости процесс полировки "черным" оселком с предварительной проклейкой повторяется, пока полируемая поверхность не получит зеркального блеска.

Чтобы добиться окончательной закупорки мельчайших пор искусственного мрамора и предохранить его таким образом от воздействия влаги и загрязнения, производится лощение мрамора. Поверхность покрывается разведенным в скипидаре или бензине воском, который сильно втирается сперва холщовой тряпкой, затем фланелью досуха. Состав восковой мастики - скипидар : воск со весу 1:1 или 1:2.

Лощение можно производить также путем протирания поверхности мрамора небольшим количеством растительного масла с последующей натиркой ее мастикой из воска, мыла и бензина.

Требования при приемке работ

По тону и рисунку искусственный мрамор должен соответствовать принятому образцу. Облицовка должна плотно схватиться по всей площади с подготовкой, что проверяется простукиванием.

Толщина намета мрамора - не менее 1 см; поверхность его должна быть плотной и гладкой, без царапин, иметь зеркальный блеск и отражать окружающие предметы; при наложении правила во всех направлениях ив должно быть просвета. Кроме того, поверхность должна соответствовать заданной конфигурации, что проверяется с помощью угольников, лекал и шаблонов.

Примерные рецептуры гипсового искусственного мрамора

| Наименование декоративных парод | Соотношение гипса и пигмента (в % от объёма) |  | Соотношение основного фона окрашенной гипсовой массы и прожилок (в % от объёма) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гипс | пигмент | основной фон | прожилки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Под малахит. Цвет зеленый с эксцентричным расположением прожилок трех оттенков: |  |  |  |  |
| темного тона | 85 | 15 | - | 30 |
| тона средней окраски | 90 | 10 | - | 50 |
| светлого тона | 95 | 5 | - | 20 |
| Под ляпис-лазурь Цвет синий с белыми прожилками: |  |  |  |  |
| основной фон-пигмент ультрамарин | 80 | 20 | 90 | - |
| или берлинская лазурь | 90 | 10 | - | - |
| прожилки – чистый гипс | - | - | - | 10 |
| Мрамор давалинский (Армения) Цвет черный с золотистыми прожилками: |  |  |  |  |
| основной фон-сажа тонкотертая | 80 | 20 | 90 | - |
| прожилки-пигмент крон желтый | 95 | 5 | - | 10 |
| Мрамор шршинский (Грузия) Цвет мясокрасный с белыми прожилки: |  |  |  |  |
| основной фон-пигмент сурик железный | 85 | 15 | 85 | - |
| прожилки-чистый гипс | - | - | - | 15 |
| Мрамор биюк-янкейский (Крым) Цвет песочный с красноватыми прожилками: |  |  |  |  |
| основной фон-пигмент охра журавская | 85 | 15 | 80 | - |
| прожилки-пигмент мумия | 90 | 10 | - | 20 |

Трудоемкость и время, необходимое для изготовления 1 м2 гипсового искусственного мрамора

| Наименование операции | Трудоемкость по операциям, % | Время на изготовление мрамора, ч. |
| --- | --- | --- |
| Обмазка грунта гипсом (протравка), составление колеров, накладка массы с острожкой по отвесу и угольнику | 35 | 6 |
| Шлифовка печорой и шпатлевка | 12 | 2 |
| Прошлифовка печорой зашпатлеванных мест (проснимка) и шпатлевка; шлифовка 2 раза со шпатлевкой | 24 | 4 |
| Полировка зеленым оселком и проклейка; полировка черным оселком и вторичная проклейка | 17 | 3 |
| Вторичная и окончательная полировка черным оселком, лощение | 12 | 2 |
| Итого: | 100 % | 17 часов |

2. УТЮЖНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР

(ГЛЯНЦЕВАЯ ШТУКАТУРКА)

Утюжная штукатурка под мрамор представляет собой покрытие цветными пастами из известкового мыла по мраморно-известковой штукатурке, выглаженной горячими металлическими утюжками (гладилками).

Материалы

Известь применяется для накрывочных слоев штукатурки стен при образовании основания под раскраску, а также для составления самих красок искусственного мрамора. Известь должна быть высокого качества, белая и жирная, тщательно выдержанная в творильных ямах.

Песок для грунта должен удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к песку для обычной штукатурки.

Мраморная пудра применяется как наполнитель в накрывочном слое. Получается путем размола белого мрамора и последующего просева его через сито с отверстиями в 0,15 мм.

Мраморная крошка заменяет песок и применяется при нанесении накрывочных слоев, служащих основанием для раскраски. Получается от размола мрамора и последующего просева его через сито с отверстиями в 0,3-2,5 мм.

Мыло, воск, парафин, тальк, скипидар и др. применяются для получения окрасочных составов и при окончательной отделке мрамора.

Красители, применяемые для приготовления эмульсионных красок, должны быть чистыми, без посторонних примесей, тонкого помола, щелоче- и светоустойчивыми.

Перед применением окрасочные эмульсии пропускаются через краскотерку, а сухие краски просеиваются через сито с отверстиями в 0,15 мм.

Пемза применяется для очистки шлифованной поверхности утюжков от прилипшей окрашенной массы..

Инструмент и инвентарь

Для приготовления наоса и накладке ее применяются: сита, ведра, кельмы; для разглаживания - валики.

Для выполнения рисунка мрамора применяются: щетки, кисти, гусиные перья.

Для полировки в утюжки поверхности служат: жаровня, утюги, нагреваемые на жаровне и электрические, различных размеров а фасонов; утюги стальные с отшлифованной полирующей поверхностью.

Для лощения поверхности служат: тряпки, замша, фетр, войлок.

Измерительный инструмент: весок, правила, угольник, уровень, метр.

Инвентарь - обычный для штукатурных работ.

Подготовка основания

Основанием под утюжный искус огненный мрамор могут быть каменные, бетонные и деревянные поверхности. Каменные и бетонные поверхности предварительно насекаются, обметаются и смачиваются водой.

На все поверхности, являющиеся основанием для утюжного мрамора, наносится известковая, известково-алебастровая или малоцементная штукатурка. Штукатурка наносится только в грунте по маякам с применением крупнозернистого песка и заглаживается деревянной теркой.

При нанесении штукатурного грунта а бетонные поверхности сначала необходимо сделать по ним грубый обрызг из раствора (состава 1:1:6) и затем уже нанести известковый грунт (состава 1:2:8-цемент : известь : песок).

При выполнении утюжного мрамора на старой крепкой штукатурке с неё предварительно удаляют краску и хорошо насекают.

Утюжную штукатурку можно накосить на деревянные поверхности также и по сетке Рабитца, но это уже не столь необходимо, как для оселкового мрамора. Деревянные же поверхности с дранкой обязательно должны быть подбиты войлоком.

Техника выполнения утюжной штукатурки

Утюжные штукатурки с полированной поверхностью могут быть получены:

- без применения полировочных мастик; исключительно на растворах извести я мраморного песка с верхним слоем из мраморной пудры;

- нанесением мыльной эмульсии на свежий штукатурный слой с последующей полировкой утюжками;

- введением в состав накрывочного слоя известкового мыла;

- заполировкой поверхности накрыв очного слоя после механического его выглаживания, затвердевания и просушки при помощи паст на основе воска.

Получение утюжной штукатурки без применения

полировочных мастик

Когда выполненная в грунте известковая или известково-алебастровая штукатурка высохнет, приступают к нанесению мраморных слоев. Общая толщина накрывочных мраморных слоев 10-12 мм.

Первый накрывочный слой наносится обычным способом толщиной в 5-7 мм. Раствор для него приготовляется из известкового теста и мраморного заполнителя (можно песка) крупностью зерен от 0,6 до 2,5 мм в пропорции 1:2 - 1:3 (по весу) в зависимости от жирности извести, Раствор хорошо перемешивается, наносится на поверхность и тщательно разглаживается стальной теркой. Одновременно устраняются мелкие дефекты (выбоины и раковины) путем шпатлевки и заглаживания.

После схватывания первого слоя наносят второй мраморный слой на заполнителе с крупностью зерен от 0,15 до 0,6 мм, толщиной в 2-3 мм (1:2 - 1:2,5) состава, разравнивают его, хорошо затирает, уплотняют и железнят. Если основной фон поверхности должен быть цветной, то во второй слой добавляются красители.

После схватывания второго слоя наносится третий - "шпатлевочный" - белый или цветной (в зависимости от цвета второго слоя). Раствор для третьего слоя готовят из известкового теста и просеянной мраморной пудры (мельче 0,15 мм) в пропорции 1:1,5 - 1:2. Слой наносится не полутерком или лопатой, а металлической циклей.

Третий слой имеет толщину в 1 мм, он необходим для окончательного выравнивания второго, гладко затертого слоя и получения глянцевито-железненной поверхности.

После его нанесения не должно оставаться никаких шероховатостей на поверхности (бугорков, ямочек, дырочек), которые не заглаживаются утюжками и могут дать брак. Образовавшиеся трещины разрезаются, зашпатлевываются раствором третьего слоя и зачищаются.

Получение полированных поверхностей с мыльной эмульсией

Через 6-12 часов после нанесения 3-го слоя поверхность его покрывается эмульсией помощью кисти-ручника. Чтобы получить при этом равномерный слой эмульсии, рекомендуется по сырой окрашенной поверхности пройти торцовкой.

Раствор для приготовления эмульсии делается из известкового молока и мыла: на литр воды берется 80-100 г мыла в виде мелких кусочков. Состав варится в металлической посуде до получения однородного мыльного раствора.

Известковое молоко консистенцией - 20° Боме заготовляется отдельно, пропускается через сито с отверстиями в 0,15 мм и вливается в посуду; затем к нему добавляется мыльный раствор в горячем виде из расчета 1 л раствора на 3-4 л известкового молока при тщательном перемешивании до получения однородной смеси. После размешивания добавляется краска до получения требуемого тона, иногда еще 50-70 г талька.

Подученная эмульсия белого цвета служит своеобразными белилами для приготовления разных цветных красок.

После обработки поверхности эмульсией маленькой кисточкой или гусиным пером наносят жилки и другие элементы разделки рисунка. Раствор для жилок составляется из белой эмульсии с добавлением красителей. Однотонные штукатурки белого цвета получаются без введения краски. Цветные однотонные поверхности более высокого качества получаются, например, с золотистой охрой, английской красной и окисью хрома.

После нанесения рисунка производится утюжка поверхности.

Получение полированной поверхности с мылом

Если в состав раствора третьего накрывочного слоя ввести некоторое количество мыла и тщательно затереть поверхность обычным способом с последующей утюжкой горячими утюгами и полировкой, то штукатурка обретет глянцевую поверхность.

В состав накрывочного слоя входят известь-тесто: мраморный песок - 1:2,5 (по весу), 25% известкового теста заменяется известковым мылом, которое изготовляется из 1ч. нейтрального мыла и 25 ч. известкового теста при температуре 80-100°С в течение 40-60 мин при постоянном перемешивании. Для лучшего распределения смеси известковое мыло перед дозировкой растирается на куранте. При цветных составах известковое мыло растирается вместе с дозируемой краской.

Полировка утюжками производится дважды: первая после выравнивания, уплотнения и железнения штукатурки теркой, вторая - после шпатлевки пор цветным известковым мылом.

Получения полированной поверхности с применением

восковой пасты

Перед нанесением полировочной мастики поверхность штукатурки прочищается войлочным кругом или вручную войлочной теркой, затем покрывается мастикой или пастой, в которую входят воск, мыло в скипидар.

Сначала определяется концентрация воска и скипидара (ориентировочно 1:3), дающая не застывающую пасту, затем предварительно расплавленный воск растворяется в скипидаре до получения пасты. При этом необходимо помнить, что не допускается производить работу со скипидаром при открытом огне.

Восковая паста осторожно наносится на поверхность штукатурки тонким слоем (толстое намазывание может привести к жирному неравномерному блеску). До начала полировки поверхность штукатурки протирают сухим льняным полотенцем до тех пор, пока оно не начнет скользить по поверхности без трения. Окончательная полировка производится замшей или фетром.

Воск в смеси с мылом. В небольшом количестве теплой воды распускают мелко наструганное мыло. Затем при температуре 70-80°С понемногу добавляют воск, также в виде стружек. Когда воск распустится, доливают воду и нагревают при непрерывном перемешивании до получения равномерной смеси консистенции сливок. После остывания получается тягучая желатиноподобная масса, которую наносят на поверхность штукатурки и разравнивают кистью. Когда паста впитается в штукатурку, поверхность последней начинают протирать льняными тряпками, затем войлоком и замшей до появления блеска. Смазывание и протирание повторяют два раза.

Состав пасты (в %) по весу:

| Воск пчелиный | 3 |
| --- | --- |
| Мыло нейтральное | 5 |
| Вода | 92 |

Приведенный состав пасты после нанесения прозрачен, не загрязняется и не изменяет цвета штукатурки.

Омыленный воск. В горячей воде растворяют отбеленный пчелиный воск и виннокислый аммоний, после чего добавляют мыло в мелких кусках; при растворении смесь тщательно размешивают, затем медленно охлаждают.

Состав пасты (в %) по весу:

Воск омыленный                 7,5                  Мыло 		                       7,5

Виннокислый аммоний       2,5                  Вода	                                 82,5

При применении этого состава соблюдаются те же правила, что и при нанесения первой пасты. Наносить пасты на поверхность желательно при небольшом подогреве поверхности, что можно легко осуществить, применяя отражательные электрические печи. Обращение с восковыми пастели проще, чем с известковым мылом, тем более, что они прозрачны и не закрывают цвета рисунка и фактуры штукатурки.

Утюжка поверхности

После покрытия поверхности эмульсией и жилками ее разглаживают (разутюживают) нагреваемыми на жаровне специальными утюжками различна размеров, чем достигается большее уплотнение поверхности в придание ей блеска.

Основное условие для достижения хорошей полировка - правильный нагрев утюжков я соответствующий нажим на них в различные периоды выполнения процесса полировки. Обычно утюжки нагреваются до 100-175°С, электрические - до 200°С. При утюжках, не доведенных до указанной температуры, происходит прилипание наосы к их поверхности; от перегретых же утюжков происходит пережог, отчего появляются трещины.

Процесс полировки начинается с применения утюжков малых размеров, нагретых до наивысшей допустимой температуры (175°С) и проводимых по поверхности с очень небольшим нажимом. По мере разглаживания поверхности размеры утюжков, а также нажим их увеличиваются с одновременным снижением температуры нагрева. К концу процесса температуру нагрева снижают приблизительно до100°С, а разглаживание производят с сальным нажимом до приобретения поверхностью требуемого блеска.

Перед нагревом поверхности утюжки очищают пемзой. И все же при производстве работ неизбежно некоторое незначительное прилипание массы к поверхности утюжков в срыв верхней пленки.

Дефекты поверхности в этих случаях исправляют, шпатлюют их тонким слоем цветной массы принятого фона мрамора и последовательно заутюживая ее.

По окончании процесса утюжка поверхность просыхает, усиленно выделяя влагу и несколько тускнея. Если при работе утюжками на глянцевом слое появляется воздушные пузыри, их следует проколоть и загладить.

Полировка (лощение)

После того как мрамор окончательно подсохнет, поверхность его подвергают полировке. Сначала всю поверхность протирают тряпкой, смоченной в скипидаре, затем покрывают воском или парафином, разведенным в скипидаре. Полировочной массой натирают поверхность до появления хорошего глянца при помощи мягких тряпок, фетра, замши.

При полировке механическим путем применяют легкий агрегат - мотор с гибким шлангом и войлочный круг. (При этом необходимо следить, чтобы при трении круга не было сильных колебаний и срыва слоя штукатурки).

Требования при приемке работ

Утюжный мрамор должен иметь гладкую зеркальную поверхность с рисунком согласно принятому образцу. Поверхность должна быть плотной, прочной и не иметь трещин. Облицовка должна плотно схватиться no всей площади о основанием (проверяется простукиванием).

При проверке правилом в 1,5 м во всех направлениях допускается не больше трех просветов, шириной в 1-1,5 мм каждый. Отклонение поверхности от вертикали и горизонтали на протяжении 1 м должно быть не более 1мм.

Линии пересечения горизонтальных и вертикальных поверхностей могут иметь отклонение от отвеса и уровня (при наложении правила длиной в 1,5 м) на 1 пог.м не более 1 мм.

Поверхность мрамора должна точно соответствовать заданной конфигурации (проверяется с помощью лекал и шаблонов).

Ш. СГРАФФИТО

Сграффито - особый вид декоративного оформления зданий с получением двухцветного или многоцветного рельефного рисунка на оштукатуренной поверхности. На основной слой штукатурки наносят несколько отделочных цветных слоев штукатурки и затем частично выцарапывают верхние (наружные) слои по заданному рисунку до обнажения нижележащих слоев.

Техника выполнения сграффито

Техника выполнения сграффито состоит из трех этапов: подготовка поверхности штукатурки; перенесение контура рисунка на нее; выцарапывание верхних слоев.

Подготовка поверхности

Приемы нанесения грунта и материалы аналогичны применяемым при обычных цветных штукатурках. На затвердевший, но еще не совсем сухой основной слой штукатурки (грунт) наносят нижний цветной отделочный слой, а по охватывании его - верхний цветной слой.

Перенесение рисунка

Трафарет рисунка изготовляется заранее из карт она. Нанесенный на картон контур рисунка накалывается шилом с расстоянием между отверстиями в 1-2 см. При многократном повторении рисунка рекомендуется картон трафарета для увеличения его прочности пропитать олифой и высушить.

После того как верхний слой цветной штукатурки перестал пачкать, трафарет о рисунком накладывают на предназначенное для него место, затем берут марлевый мешочек (тампон) с толченым углем или (сухой краской (контрастной к цвету верхнего слоя) и постукивают им по трафарету, в результате чего краска, проходя через отверстия, образует на стене точечный контур.

Оцарапывание

После перенесения рисунка приступают к выцарапыванию соответствующих мест верхнего слоя штукатурка до нижележащего слоя. Выцарапывают верхний слой специальными ручными инструментами или ха особыми сверлами на гибком шланге с приводом от электромотора. Выцарапывание рисунка можно производить до тех пор, пока штукатурка остается пластичной и легко соскабливается. Обычно штукатурка пригодна для выцарапывания в течение 4-12 ч (в зависимости от влажности воздуха и свойств раствора); нанесение верхних цветных слоев следует связать с работой вырезальщиков. Производить выцарапывание на следующий день по нанесении цветных слоев не рекомендуется, так как штукатурка становится хрупкой.

Тонкослойное сграффито

Верхний слой наносят при помощи киста (кистевая штукатурка); материал - жидкий известковый раствор с добавкой соответствующих красящих пигментов. Рекомендуется добавлять в известь небольшое количество очень мелкого заполнителя. Дальнейший порядок выполнения тонкослойного сграффито аналогичен вышеописанному.

Кистевая штукатурка ввиду незначительной толщина слоя (доли мм) менее прочна и поэтому пригодна лишь для мест, защищенных от атмосферных влияний, - под карнизом, в лоджиях, под портиком и внутри здания.

Двухцветное сграффито

Чтобы подучить двухцветное сграффито, например, желтый рисунок на фоне цвета терракоты, на затвердевший грунт по всей поверхности, подлежащей обработке сграффито, наносится нижний отделочный слой цвета терракоты, а поверх него, после схватывания состава - верхний желтый слой. Контуры рисунка наносят припорашиванием, затем выскребывают верхний слой до обнажения нижнего в тех мостах, которые должны иметь цвет терракоты.

Трехцветное и многоцветное сграффито

Для получения трехцветного сграффито, например, желтых пальметт и красных усиков на сером фоне, сначала на поверхность грунта переводят припорашиванием рисунок. Контуры пальметт и усиков покрывают соответственно слоем желтого или красного раствора в 2-3 мм толщиной в виде пятен, несколько перекрывающих контуры. По схватывании наносят второй слой для фона, серого цвета, так, чтобы в местах, где нанесен нижний слой, его толщина была в 2-3 мм; в пустых частях рисунка толщина серого слоя составит 4-5 мм. Затем снова наносят рисунок припорашиванием, следя, чтобы контуры его точно совпали о контурами первого перевода, после чего по узорам пальметт и усиков процарапывают верхний серый слой до нижних цветных пятен. Для большей прочности кромки срезу верхнего слоя дают косое направление.

Заполнение двух- и трехцветного сграффито

при помощи шаблонов

На схватившийся нижний цветной слой штукатурки прикрепляют шаблон-трафарет рисунка, сделанный из тонких досок или фанеры, пропитанных горячей олифой. В шаблоне вырезаны те части рисунка, которые должны иметь цвет верхнего отделочного слоя; толщина шаблона должна быть равна будущей толщине верхнего покровного слоя; далее в вырезанные места шаблона наносят верхний слой раствора заподлицо с его поверхностью. По удалении шаблона между пятнами верхнего слоя обнаруживается фон нижнего слоя.

Для трехцветного рисунка (например, желтых цветов с зелеными листьями на сером фоне) на нижний слой серого цвета укрепляют шаблон, в котором вырезаны места для желтого и зеленого цвета; заподлицо с этим шаблоном наносят второй, например, желтый слой раствора. Оставляя на месте первый шаблон, на него накладывают второй, в котором вырезаны только места зеленого цвета, в заподлицо с ним наносят третий - зеленый слой раствора. По снятии обоих шаблонов обнаружится ступенчато-углубленный трехцветный рисунок: по отношению к верхнему - зеленому слою желтый рисунок будет углублен на 2-3 мм, а серый фон - на 4-6 мм.

Трехцветное сграффито способом сплошной накрывки

На поверхность штукатурного грунта наносят два цветных штукатурных слоя (первый в 7-8 мм, второй в 3-4 мм) в третий малярный (в 0,5-1 ми) кистью. Выцарапыванием одного верхнего или сразу верхнего и среднего слоев получают трехцветный рисунок. В местах обнажения среднего слоя выскабливание ведут очень осторожно, чтобы не прорезать штукатурку до нижнего цветного слоя.

Сграффито выполняется преимущественно по воздушно-известковой штукатурке, но допустимо также и по цементной.

Примерные составы растворов для сграффито

(состав в % по весу)

1. Состав сграффито для фриза:

| Нижний слой (коричневый) |  | Верхний слой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто | 21,3 | Известь-тесто | 22,0 |
| Портландцемент | 6,0 | Портландцемент | 5,0 |
| Охра золотистая | 6,0 | Охра золотистая | 3,0 |
| Умбра светло-коричневая | 1,7 | Песок кварцевый (белый) | 70,0 |
| Песок кварцевый | 65,0 |  |  |

2. Состав для фриза в простенках:

| Нижний слой (красно-коричневый) |  | Верхний слой (желтый) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто | 26,5 | Известь-пушенка | 9,0 |
| Портландцемент | 3,5 | Портландцемент | 3,0 |
| Охра золотистая | 1,5 | Охра | 3,0 |
| Сурик железный | 4,5 | Мраморная пудра | 6,0 |
| Жженая кость | 1,0 | Песок кварцевый (заводская сухая смесь) | 79,0 |
| Песок кварцевый | 63,0 |  |  |

3. Состав сграффито для стен в лоджиях:

| Нижний слой (коричневый) |  | Верхний слой (синий) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто | 26,5 | Известь-тесто | 54,0 |
| Охра золотистая | 2,6 | Ультрамарин | 12,0 |
| Умбра | 5,4 | Окись хрома | 6,0 |
| Жженая кость | 0,5 | Мраморная пудра | 28,0 |
| Песок кварцевый (горный) | 65,0 |  |  |

4. Состав сграффито для стен:

| Нижний слой (оранжевый) |  | Верхний слой (красный) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто | 22,88 | Известь-тесто | 60,0 |
| Охра золотистая | 2,40 | Охра золотистая | 5,0 |
| Литоль прочный шарлах | 0,12 | Литоль прочный шарлах | 5,0 |
| Мумия красно-коричневая | 0,60 | Мраморная пудра | 30,0 |
| Песок кварцевый (белый) | 74,00 |  |  |

5. Образец двухслойного сграффито:

| (розовый) |  | Верхний слой (кремовый с розовым оттенком) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто | 30,0 | Известь-тесто | 39,0 |
| Молотый кирпич | 10,0 | Охра золотистая | 0,5 |
| Песок кварцевый (белый) | 60,0 | Мумия светлая | 0,5 |
|  |  | Мраморная мудра | 60,0 |

6. Образец трехслойного сграффито:

| Нижний слой |  |  | Средний слой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто |  | 23,0 | Известь-тесто |  | 22,0 |
| Жженая кость |  | 3,0 | Сурик железный |  | 4,0 |
| Окись хрома |  | 1,0 | Песок кварцевый |  | 74,0 |
| Песок кварцевый |  | 73,0 |  |  |  |
| Верхний слой |  |  |  |  |  |
|  | Известь-тесто |  | 49,0 |  |  |
|  | Охра |  | 0,75 |  |  |
|  | Мумия |  | 0,25 |  |  |
|  | Мраморная пудра |  | 50,0 |  |  |

7.	Образец трехсложного сграффито:

| Нижний слой (белый) |  |  | Средний слой (желтый) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь-тесто |  | 25,0 | Известь-тесто |  | 20,0 |
| Песок белый |  | 75,0 | Охра |  | 5,0 |
|  |  |  | Песок белый |  | 75,0 |
| Верхний слой (красный) |  |  |  |  |  |
|  | Известь-тесто |  | 25,0 |  |  |
|  | Охра |  | 1,25 |  |  |
|  | Литоль прочный шарлах |  | 1,25 |  |  |
|  | Песок белый |  | 72,50 |  |  |

РЕКСМЕНДУЕНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Горский Р.Н. Строительство и ремонт одноэтажных домов. - М.: Отройиздат, 1981.

Залесский С.И. Органическая химия. Ч.2. - СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1904.

Королев В.А. 713 секретов производственных технологий.// Товарищество "Русия". СКИТ-Центр. - М., 1992.

Морозов Н.А. Технология обработки древесины. - М.: Лесная промышленность, 1965.

Паттон В. Архитектурное материаловедение. - М.: Стройиздат, 1981.

Томин Р. Опытный маляр и живописец.-СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1904.

Фишер Г. Практический мыловар. - СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1902.

Штукатурные декоративно-художественные работы. - М.: Высшая школа, 1986.

СЛОВАРЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ

ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

АДГЕЗИЯ - свойство краски, способствующее немедленному сцеплению с соприкасающейся поверхностью.

АММИАК - щелочная соль, приготовляемая нагреванием нашатыря и едкой извести, обладает характерным резким запахом и щелочной реакцией.

АЭРОЗОЛЬ - дисперсия жидкости в газе.

ВОСК - аморфное жироподобное вещество; может иметь растительное, животное, а также искусственное происхождение (из нефти).

ГЛИЦЕРИН - трехатомный спирт; вязкая жидкость, растворимая в воде.

ИЗВЕСТЬ ГАШЕНАЯ - гидроксид кальция - получается при "гашении" водой негашеной извести.

КАЗЕИН - белок, образующийся при свертывании молока.

КАНИФОЛЬ - хрупкое желтое или красное стекловидное вещество, подучаемое из живицы или экстракций древесины.

КВАСЦЫ - двойные соли общих формул.

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ - раствор хлористого водорода (НС1) - жидкость с резким запахом.

КИСЛОТА УКСУСНАЯ - жидкость или кристаллы с резким характерным запахом.

КРАСКА - смесь связующего (носителя) я пигмента (наполнителя).

ЛАК - связующее со смолосодержащими наполнителями.

ЛЕТУЧЕСТЬ - скорость высыхания краски или ее испарения.

ОЛИФА - прозрачное пленкообразующее вещество на основе растительных масел.

ПИГМЕНТ - тонко измельченные частицы краски.

ПОТАШ - карбонат калия (K2CО3) - растворимые в воде кристаллы.

РАЗБАВИТЕЛЬ - вещество, наполняющее основу краски и улучшающее ее прочность на истирание,

РАЗЖИЖИТЕЛИ - летучие разбавители, регулирующие летучесть (вязкость).

СИККАТИВ - вещество, ускоряющее образование красочной пленки; катализатор окисления ненасыщенных растительных масел; часто - мыла тяжелых масел.

СКИПИДАР - смесь углеводородов растительного происхождения; бесцветная или желтоватая жидкость со смолистым запахом.

СРЕДА - основная жидкая часть краоки.

СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ - карбонат кальция, белый гигроскопичный порошок.

ТВОРОГ - главный белковый компонент молока; казеин.

ФОРМАЛИН - раствор формальдегида (муравьиного альдегида); жидкость с характерным запахом.

ЭМАЛЬ - смесь лака и пигмента.

ЭМУЛЬСИЯ - суспензия мелких частиц жидкости внутри другой жидкости.

Приложение

ТЕХНИКА ПОКРАСОК ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛЕЕВЫМИ КРАСКАМИ

Направление движения кисти с краской по обрабатываемой поверхности не может быть произвольным. Большие ровные поверхности: потолки, полы, стены и др. должны краситься таким образом, чтобы направления (штрихи, получаемые из-под кисти) перекрещивались, т.е. если первый штрих шел по длине поверхности, то второй должен проводиться по ее ширине. Тогда следы, оставляемые щетиною кисти, перекрещиваются под прямым углом, подобно нитям тканей.

При окрашивании потолков и горизонтальных поверхностей вообще нужно обращать внимание на то, как на них падает свет. Если необходимо произвести два слоя покраски, то первый слой нужно ввести штрихами, параллельными оконной поверхности, а второй - штрихами, перпендикулярными к ней. Таким способом устраняется волнистый вид последнего слоя окраски. Заметнее всего штрихи, освещаемые вдоль, однако нанесенный перпендикулярными штрихами предыдущий слой устраняет тень от продольных штрихов. Если бы последний слой окраски был произведен иначе, всякая неровность давала бы тень, и окрашенная поверхность никогда не приобрела ровного, гладкого вида.

При горизонтальных разовых покрасках штрихи должны идти в направлении световых лучей; при трехкратных, четырехкратны и пятикратных покрасках штрихи должны чередоваться таким образ ом, чтобы при последней покраске они шли по направлению световых лучей; при нечетном числе лучше наложить еще один слой по направлению падающих лучей.

При окрашивании больших ровных вертикальных поверхностей, например комнатных стен, штрихи должны направляться сверху вниз или слева направо, и наоборот. И в этом случае нужно принимать во внимание, откуда падает свет, а также количество покрасочных слоев. В четырехугольной комнате прямо освещается только задняя стена, передняя же освещается отраженным светом, а обе другие - сбоку. Поэтому задняя и оконная стены окрашиваются следующим образом:

- при однократном окрашивании штрихи должны направляться сверху вниз;

- при двукратном - штрихи первого слоя идут горизонтально, т.е. слева направо, второго и третьего - сверху вниз;

- при трехкратном - штрихи первого слоя идут горизонтально, второго и третьего - сверху вниз;

- при четырех- и пятикратном окрашивании перовые два слоя должны проводиться горизонтальными штрихами, остальные - вертикальными, т.е. сверху вниз.

Последний слой окраски проводится вертикальными штрихами, главным образом из-за сноровки водить рукою с кистью сверху вниз (а не справа налево), что обеспечивает более тщательное окрашивание и исключает нанесение новых слоев. При окраске справа налево штрихи всегда подучаются волнистыми, что сильно нарушает однородность и красоту окраски.

Боковые стены комнаты окрашиваются следующим образом:

- при однократном окрашивании штрихи ведутся сверху вниз;

- при двукратном - первое окрашивание производится горизонтальными, второе - вертикальными штрихами;

- при трехкратном окрашивании первые два слоя наносятся горизонтальными, третий - вертикальными штрихами;

- при четырех или пяти окрашиваниях первое и третье должны производиться горизонтальными, остальные - вертикальными штрихами.

Деревянные элементы интерьеров окрашиваются штрихами, идущими по направлению древесных волокон.

Участки с желтыми, бурыми или водяными пятнами лучше всего устранять окрашиванием белой масляной краской в одно покрытие, на которое после полной просушки наносится клеевая краска.

Чтобы придать стенам красивый вид, их прежде всего необходимо хорошо загрунтовать. Прежде грунты готовили на коровьем молоке, но в начале XX в. молоко заменили черным мылом (мыловар). Обычно мыловар готовят следующим образом: 0,5 кг черного (хозяйственного) мыла разводят в 4,5 л кипяченой, подогретой до 45-50°С воды, затем в раствор добавляет холодную воду. Такой раствор годится как для обработки гипсовых поверхностей, так и известковых штукатурок. Мыловар является также хорошим средством для истребления клопов, которые чаще всего разводятся в деревянных стенах (для чего мыловаром промазывают трещины, а также поверхности стен).